# 不锈钢基础知识

# 二〇〇七年七月十六日

目录

一、不锈钢发展史	3

（一）世界不锈钢发展史	3

（二）我国不锈钢的快速发展史	5

（三）我国不锈钢产业发展过程中面临的问题及相关建议	9

（四）太钢集团不锈钢的发展史	20

（五）上海克虏伯不锈钢有限公司	21

（六）我国不锈钢管制造业应健康、蓬勃发展	22

（七）我国不锈钢管材行业现状及发展	24

（八）2005年我国连铸技术装备发展概况	25

（九）我国板材市场发展形势简析	27

（十）我国不锈钢焊材的发展现状	31

二、不锈钢一般常识	34

（一）不锈钢的定义	34

（二）不锈钢的应用	34

（三）不锈钢的特性	39

2-2不锈钢的品质特性要求	40

（四）不锈钢的耐腐蚀性及其种类	45

（五）不锈钢产品介绍:	48

1、315J1特征及用途	48

各种钢种的特性与用途比较：	48

（六）常用不锈钢牌号	52

不锈钢与不锈铁	54

（七）不锈钢的种类和特点	55

（八）不锈钢的标识	60

（九）不锈钢包装规格	66

（十）不锈钢的缺陷	67

（十一）不锈钢板重量的计算	67

（十二）沉淀硬化不锈钢	68

（十三）不锈钢为何生锈带磁	69

（十四）真假不锈钢的鉴别	70

有关进口不锈钢需要注意的问题	70

（十五）不锈钢的合理选择	71

（十六）抗菌不锈钢	72

（十七）不锈钢膜分离技术在谷氨酸生产中的应用	73

（十八）电解法处理不锈钢酸洗废液	73

三、不锈钢有关知识	74

（一）型材的分类	74

（二）型钢中大、中、小型的划分	74

（三）热轧带肋钢筋	75

（四）热轧H型钢	76

（五）冷弯型钢	76

（六）钢种的选择	77

（七）1Cr18Ni9Ti不锈钢难加工性的主要表现	78

（八）316和317不锈钢	78

（九）202 产品介绍	79

（十）残余元素对奥氏体不锈钢热裂纹形成敏感性的影响	81

（十一）太阳能热水器用436L不锈钢	85

（十二）STAINLESS POS 439 钢种产品说明	87

（十三）双相钢不锈钢	88

（十四）高强度不锈钢	90

（十五）耐热铁素体409HP	93

（十六）含银抗菌不锈钢	97

（十七）200系列Cr—Mn不锈钢	98

（十八）环保节能新主流 JYH-21CT	101

（十九）耐热用奥氏体不锈钢[NAR—AH-4]	101

（二十）复合式不锈钢2304	102

（二十一）复合式不锈钢2205	107

（二十二）S32750超级双相不锈钢	109

（二十三）300系不锈钢介绍	111

（二十四）太钢不锈钢材质牌号	111

（二十五）200系列奥氏体不锈钢介绍	112

（二十六）不锈钢碳钢复合管介绍	114

（二十七）不锈钢分类与表面类别	115

(二十八)不锈钢塑料无胶复合管介绍	116

（二十九）日金工新钢种D-11介绍	117

（三十）300/400系列不锈钢焊丝	117

（三十一）“201”的所谓不锈钢产品	122

（三十二）不锈钢密度	123

（三十三）日本 SUS444不锈钢	124

（三十四）日本 443CT不锈钢	125

（三十五）439不锈钢介绍	125

（三十六）不锈钢丝绳	126

（三十七）建筑幕墙材料家族的新成员—不锈钢复合板	127

（三十八）不锈钢的磁性	129

（三十九）超奥氏体不锈钢(904L)介绍	130

（四十）耐热600铬镍合金	130

（四十一）309S、310S、253MA 高温不锈钢板材介绍	136

（四十二）SUS304产品的特性及用途	136

（四十三）不锈钢腐蚀的涵义和分类	137

（四十四）进口不锈钢材料	138

（四十五）不锈耐酸钢	139

（四十六）双相不锈钢、奥氏体、铁素体不锈钢之比较	139

（四十七）国内外不锈钢牌号对照表	142

不锈钢知识问答	147

1、什么是不锈钢？	147

2、不锈钢腐蚀的涵义和分类？	149

3、不锈钢选用需要考虑的因素？	149

4、钼元素对奥氏体不锈钢的影响？	150

5、镍元素对不锈钢的影响？	151

6、铬元素对奥氏体不锈钢的影响？	152

7、碳元素对奥氏体不锈钢的影响？	153

8、不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能？	154

9、各种不锈钢的耐腐蚀性能？	154

10、不锈钢专业名词详解？	155

11、不锈钢为什么也会带磁？	156

12、各种不锈钢的耐腐蚀性能？	157

# 一、不锈钢发展史

（一）世界不锈钢发展史

不锈钢一般是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢，而耐酸钢则是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。 不锈钢 自本世纪初问世，到现在已有90多年的历史。不锈钢的发明是世界冶金史上的重大成就。20世纪初，吉耶（L.B.Guillet）于1904年—1906年和波特万（A.M.Portevin）于1909—1911年在法国；吉森（W.Giesen）于1907—1909年在英国分别发现了Fe—Cr和Fe—Cr-Ni合金的耐腐蚀性能。蒙纳尔茨（P.Monnartz）于1908-1911年在德国提出了不锈性和钝化理论的许多观点。工业用不锈钢的发明者有：布里尔利（H.Brearly）1912—1913年在英国开发了含Cr12%—13%的马氏体不锈钢；丹齐曾（C.Dantsizen）1911—1914年在美国开发了含Cr14%—16%，C 0.07%—0.15%的铁素体不锈钢；毛雷尔（E.Maurer）和施特劳斯（B.Strauss）1912—1914年在德国开发了含C<1%，Cr  15%—40%，Ni<20%的奥氏体不锈钢。1929年，施特劳斯（B.Strauss）取得了低碳18-8（Cr-18%，Ni-8%）不锈钢的专利权。为了解决18-8钢的敏化态晶间腐蚀，1931年德国的霍德鲁特（E.Houdreuot）发明了含Ti的18-8不锈钢（相当于现在的1Cr18Ni9Ti或AISI321）。几乎与此同时，在法国的Unieux实验室发现了奥氏体不锈钢中含有铁素体时，钢的耐晶间腐蚀性能会得到明显改善，从而开发了γ+α双相不锈钢。1946年，美国的史密斯埃塔尔（R.Smithetal）研制了马氏体沉淀硬化型不锈钢17-4PH；随后既具有高强度又可进行冷加工成形的半奥氏体沉淀硬化不锈钢17-7PH和PH15-7Mo等相继问世。至少，不锈钢家族中的主要钢类，即马氏体、铁素体、奥氏体、α+γ双相以及沉淀硬化型等不锈钢*便基本齐全了，且一直延续到现在。当然，40-50年代，节Ni的Cr-Mn-N和Cr-Mn-Ni-N不锈钢，超低碳（C≤0.03%）奥氏体不锈钢；60年代，γ:α近于1的α+γ双相不锈钢和C+N≤150ppm的高纯铁素体不锈钢以及马氏体时效不锈钢的出现，虽然也属于不锈钢领域内的重大进展，但是，这些新钢种本质上仍属于前述五大类不锈钢，仅仅是具体钢类中某些钢种的新发展。不锈钢中，除C，Cr,Ni等元素外，根据不同用途对性能的要求，进一步用Mo,Cu,Si,N,Mn,Nb,Ti等元素合金化或进一步降低钢中的C,Si,Mn,S,P等元素，又研制出许多新钢种。例如，为解决氯化物的点蚀、缝隙腐蚀用的高纯、高铬钼铁素体不锈钢00Cr25Ni4Mo4，,00Cr29Mo4Ni2,00Cr30Mo2和高Mo含N的Cr-Ni双相不锈钢00Cr25Ni7Mo3N，00Cr25Ni7Mo3CuN等；为提高低碳、超低碳Cr-Ni奥氏体不锈钢的强度和耐蚀性而出现的控氮不锈钢；为提高Cr-Ni奥氏体不锈钢耐局部腐蚀性能并抑制钢中金属间相的析出而研制的高Cr，Mo且高氮量的超级奥氏体不锈钢，如00Cr25Ni20Mo6CuN，00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN；为耐发烟硝酸以及耐浓硫酸（93%—98%）而发展的高硅（Si—6%）不锈钢。此外还有一些专用不锈钢问世，例如核能级，硝酸级、尿素级、食品级不锈钢等等。据统计，世界范围内已纳入各种标准（包括厂标）的牌号已有百余种，而未纳标的非标准牌号就更多了。尽管如此，目前各工业先进国家大量生产和广泛应用的不锈钢牌号，仅限于马氏体、铁素体和奥氏体类的近十几个牌号。

除前苏联、东欧和我国外，世界不锈钢产量已达1100万吨，而1950年的世界不锈钢产量还不到100万吨，40年间产量增加了10多倍。自1970年开始，日本的不锈钢产量已超过美国，处于领先地位且一直在持续增长。不锈钢产量中，Cr13型马氏体钢和Cr17型铁素体钢约占30%—40%，而18-8型Cr-Ni奥氏体钢等约占60%—70%。世界上工业先进国家的不锈钢产量一般分别占本国钢总量的2.5%-3.5%  。在不锈钢生产中，超高功率电炉、炉外精炼、连续铸锭（包括薄板坯连铸）、热连轧或新型炉卷轧机、冷连轧、连续酸洗热处理和连续保护气氛光亮热处理，以及各种质量检测手段等新工艺、新装备、新技术已日益广泛采用。大型化、高速化、连续化、自动化是不锈钢生产工艺、装备的主要发展方向，国外已能大量生产和供应的不锈钢材有：宽度达2m的冷轧薄板，包括镜面板、彩色板、花纹板、涂层板等；宽度达3m以上的热轧中板；厚度可达300mm以上的热轧厚板；直径大到1m以上、小到0.1mm的无缝管以及各种规格的焊管（最大直径可达2m）；厚度约0.05mm，宽度可达1m的不锈钢箔。美、日等国所生产的不锈钢材中，冷轧薄板和带材约占60%  。（板、带材共约占70%）；管材约占4%-5%（其中焊管在日本已占不锈钢管产量的60%左右）；线材约占8%-9%；棒、型材约占10%-11%  。

（二）我国不锈钢的快速发展史

1、从“一九九七年由当时国家计委，国家经贸委，冶金工业部”组成联合调研组进行调研，就促进我国不锈钢发展并制定长远规划起，至今已有十个年头了，十年中我国不锈钢产业得到飞速的发展，特别是近五年，年增长速度超过30%， 2006年我国产不锈钢561万t，钢材644万t，表观消费量达到711万t 左右。

我国已是世界上第一生产大国和消费大国。2006年全世界不锈钢产量估计在2600万t，我国的产量占了1/4。特别是2006年又是近几年我国不锈钢增幅最大的一年，从2005年的370万t增到561万t，净增近200万吨，其中太钢和上钢一厂增产75万t，太钢由92.5万t达到110.9万t，上钢一厂由56万t达到113万t。

张家港浦项当年投产即产钢23万t，酒钢2006年进入正常生产，产钢17万t ；此外原有上钢五厂、东北特钢集团、长城、西宁等特殊钢厂也比2005年增产15%，仅就上述重点国营企业不锈钢的增产即达120万t，至于民营不锈钢企业远不止增产70万t，所以2006年全国不锈钢增产近200万t数字统计偏低，尤其是民营企业，也就是说2006年全国生产不锈钢远不止560万t，大概在560-600万t之间。2006年我国不锈钢的大增产从根本上扭转了我国不锈钢消费以进口钢材为主的局面。

2、一大批现代化的不锈钢企业建成投产。由于我国不锈钢产业基础薄弱,长期以来仅有太钢及几个老的特殊钢厂生产少量不锈钢，数量品种都不能满足需要，主要用在军工及化工等方面，使用范围也很有限。随着改革开放和市场经济的发展，供需矛盾越来越大，国内生产能力严重不足，因此在很长一段时间内，我国不得不大量依靠进口解决，特别是板材，在近15年的不锈钢材进口统计中，板带材的比例一直达到80%以上，2005年进口不锈钢材达到了创纪录的305万t。（当然其中包括了部分国内合资、独资企业生产冷轧板进口的热轧原板在内）。

为了摆脱长期依赖进口不锈钢解决国内需求的被动局面，国家经贸委、国家计委、冶金工业部，通过调研制定了鼓励发展我国不锈钢产业的政策，并在1999年起的具体建设项目安排上支持了太钢、上钢一厂两个国内重点不锈钢企业，随着当时国内不锈钢市场需求的不断上涨和不锈钢产品的高效益，同时吸引了不少国内资金投入到不锈钢建设中，先后有上海克虏伯、张家港浦项、宝新、联众、酒钢等建成了一批有一定规模的不锈钢厂，这批企业以板材为主，从冶炼到冷轧，设备先进，工艺完整，可以说配置了当今世界上最先进的生产技术，这批企业今年即将建成，总能力超过700万t。它们的建成投产将基本上解决我国不锈钢板材数量和品种问题。特别是一些高质量、高档次的光亮板、抛光板、花纹板以及特殊用途的板材等等。由于这些企业工艺装备配套完整，除生产300系列产品外将会大大提高我国400系列及双相不锈钢材品种的比例。广州联众的冶炼部分在试生产中，酒钢的热轧、冷轧不锈钢板酸洗退火线今年建成。以上企业具体生产能力包括：

太钢300万t（100万t，新区200万t）；上钢一厂170万t-180万t；张家港浦项80万吨；广州联众80万吨；酒钢60-70万t。

3、民营不锈钢企业在我国一直是一个不可忽视的力量。受市场的刺激，近几年它的发展非常快，应该说在满足市场需求方面，由于民营机制的灵活性已走在了大企业的前面，在上述几个以板材为主的大企业建成之前，民营不锈钢产量基本上保持在全国产量50%的比例。市场急需不锈钢，国营大厂项目迟迟上不来，民营厂抓住机遇,先以窄带钢、无缝管、焊管等品种占领了一定的市场份额，取得了丰厚的利润，反过来又促进自身的滚动发展和产品工艺装备的升级换代。我们不能求全责备民营不锈钢企业落后，应该说在我国不锈钢快速发展中，民营厂起到一定的促进作用，先解决有无，再进一步提高质量。当然，搞假冒伪劣，以次充好的产品我们是坚决反对的。

从江苏、浙江、广东一带民营不锈钢的发展历程可以看到，他们解放思路，打破不锈钢生产的神秘化，过去谁能想象温州竟然发展成了国内最大的不锈钢无缝管生产基地，宁波地区的窄带钢、兴化戴南镇的棒线材，都具有了一定的规模。他们开始时装备并不先进，但工艺环节不缺，也就是说，不锈钢各个品种需要进行扒皮、退火、酸洗等工艺要求都不缺少，这是保证不锈钢质量所必须的。目前这些环节正逐步用先进的装备所代替，如冶炼部分的ADD炉、LF炉、脱磷转炉；板坯连铸、热轧带钢实现了连轧；宽度已增加到600-900?L，并相应配备了退火酸洗线，冷轧使用多辊轧机8辊、14棍、18辊、20辊等，有的还配置了光亮退火线。这些都是国产化的设备，造价比进口设备要低的多，项目投资大大节约，相应的财务费用也低，这也是民营企业成本方面的巨大竞争优势，一个同样生产规模的不锈钢项目，民营企业所用投资要比国营至少减少1/3到1/2。经过几年的发展,民营不锈钢企业也建成了一批具有一定规模、工艺装备先进的企业，成为民营不锈钢企业中的领军人物，如浙江的青山控股集团、福建吴航、宁波华先、内蒙毕业、湖州久立、四川西南等等，其生产能力从10万t到60万t不等，这类企业包括已投产和在建的大约有20个左右，总能力约在600万t以上，受市场环境和资金占用等因素影响，实际产能要打折扣，其产量能达到生产能力的70%已属不易了。

我国民营不锈钢企业，其特点是与产品的深加工紧密联系在一起，用其产品生产了成千上万种市场急需的不锈钢制品，因而具有很强的生命力，如江苏戴南、浙江宁波、温州一带、广东珠江三角洲一带都是市场经济发达，大量生产着不锈钢制品、小五金制品的地方。在这方面国营企业目前是所不及的。

随着市场经济发展，不少民营不锈钢骨干企业，不仅改进了工艺装备，加大了产品品种质量的开发，而且正逐渐走向联合、兼并重组的路子，从分散到集中，把企业做大做强，如青山控股、吴航等厂还实现了跨省、区的联合重组可以说是一个突破。

4、原材料涨价，加大了不锈钢的生产成本，致使不锈钢企业在品种开发和原料来源上另辟蹊径。

随着世界不锈钢产量的不断增长，特别是近几年中国不锈钢的飞速发展，在去年世界不锈钢增产的大约200多万吨中，中国增产量最少占80%以上。在一定程度上加剧了镍、铬、不锈钢废钢等生产不锈钢原料供需紧张的情况，除人为的市场炒作因素外，资源短缺已成为不争的事实。我国生产不锈钢的镍、铬资源有限，主要依靠进口，2006年进口铬矿432万t，铬铁25万t，镍铁6.05万t，进口金属镍超过10万t，而世界原有生产硫化镍矿石为主的加拿大、俄罗斯等国家生产的金属镍年产量约在120-130万t，而近期没有新的矿石生产能力投产。而以不锈钢废钢为主要原料的欧美国家（国外一般占原料用量40%，日本、欧洲为50-60%）随着自身不锈钢的增产，已没有更多不锈钢废钢可供出口，按海关统计，2006年进口的不锈钢废料仅21.8万t，另有钢锭、钢坯21.86万t，我国不锈钢废钢供应紧缺的原因除社会积累少外，不像国外有正常规范的回收渠道，生产企业和消费企业之间有着十分密切的关系，保证了不锈钢数量、质量成分的稳定。再者有些生产伪劣产品的不锈钢小厂直接通过感应炉熔化不锈钢废钢，浪费了不少宝贵的资源。

不锈钢成本中原材料成本占到70-80%，因此，镍、铬原材料价格的上涨直接影响着生产成本，以金属镍为例，近几年从每吨1万美元而波动上升到4万多美元，直接影响着不锈钢的价格和销售。

为了大力降低生产成本，满足市场对不锈钢的需求，不少生产企业，一方面开发新的品种，不用镍或少用镍，同时一些国内企业开始用低品位氧化镍矿（红土矿）通过烧结、高炉生产低镍、铬生铁（有的用矿热炉生产），产量增加很快，生产的低镍、铬生铁一般含Ni1.5-5%，Cr 3%左右，这一生产工艺目前发展很快，矿石主要来自赤道附近的菲律宾、印尼、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚等国家，2006年我国进口红土矿约350万t，年产低镍、铬生铁超过50万t，不仅民营厂最早使用这种生铁，最近一些国营企业、合资大企业也开始大量使用。氧化镍矿资源丰富，约占全球镍矿储量的60%左右。这些与使用硫化镍矿生产镍的工艺相比，成本低，来源广泛。但是红土矿大部分是粉矿，必须通过烧结造块再进高炉冶炼，由于矿石品位低，渣量大、焦比很高（有的超过1000kg），同时还要注意环境保护，减少粉尘污染。

5、加强对不锈钢品种开发、生产工艺、市场营销等问题的引导。我国大量使用和生产不锈钢还是近几年的事，无论是企业还是广大消费者对不锈钢还有个认识的过程；在不锈钢生产技术、产品开发、产品合理使用方面和国外比均存在着不小的差距，所以有几个问题是值得我们研究和加以引导的。

（1）推广400系列铁素体、马氏体、双相钢品种，扩大使用范围。要从生产工艺和市场开拓两方面入手，首先解决好生产问题，400系列的品种特别是板材生产技术要求高，有一定难度，各企业要把好生产技术关，另外加强宣传引导，让广大消费者增强对这些钢种的认识，做到物尽其用。

（2）200系列产品虽属奥氏体不锈钢，以锰、铜、氮代镍、节约镍金属，但与300系列相比，无论在耐腐蚀、焊接等力学性能方面都有明显差距，所以要有选择性的应用。近几年我国不少企业大量生产了200系列不锈钢，如浙江、福建有些地区200系列产品占到70%以上。但目前国内200系列不锈钢没有统一标准，管理乱、标号不明、以次充好等问题严重，不仅扰乱市场秩序、损坏用户利益，而且对不锈钢废钢造成污染，影响废钢收回利用。因此，有必要尽快研究制订200系列不锈钢产品标准和使用规范；严格禁止不符合标准的假冒伪劣200系列产品的进口、生产和销售；明确规定符合标准的200系列不锈钢的应用范围，引导消费，维护消费者利益。

6、不锈钢材进口大幅度下降，出口大幅度增加。2006年我国共进口不锈钢材228.68万t，此2005年减少77万t，下降25%，2006年出口钢材98.52万t是历史上出口最多的一年，比2005年增加57.6万t，增幅140%。我国不锈钢材进出口的数量品种的巨大变化充分表明,我国不锈钢业经过近几年来的生产建设已经具备了一定的生产实力，一大批现代化的不锈钢企业和具有先进装备的民营骨干企业建设起来了，而且在品种上互为补充，2006年出口的不锈钢材中板带材占72%。窄带钢、无缝管、棒线材民营企业有着一定的优势，并且能以小批量、多品种满足市场要求。随着我国不锈钢产业的发展（包括先进设备的应用，工艺技术的掌握和提高），不久的将来，在世界不锈钢市场上中国的产品会越来越多、越来越好。

（三）我国不锈钢产业发展过程中面临的问题及相关建议

近年来，我国的不锈钢产业得到快速持续发展，成为全球不锈钢生产增长最快和不锈钢消耗量最大的国家之一，因而引起业界的广泛关注。本文论述了近几年我国不锈钢的发展现状、存在问题以及未来展望。

不锈钢发展现状

1不锈钢消费情况：近年来，随着中国经济的快速增长，中国不锈钢市场发展迅速，主要表现为表观消费量增势强劲。

2000年-2003年间我国不锈钢表观消费量的增速都保持在30％以上。但从2003年开始，我国不锈钢消费增速放缓，2004年增速为6.4％，2005年增速为16.8%。这表明：不锈钢具有长寿命的特点，其消费具有阶段性，目前我国城市人口阶段性消费到了相对稳定的水平。

从数量上来看，2005年我国不锈钢表观消费量达到522万吨，是1998年的6倍。按13亿人口计算，我国不锈钢人均消费量为4公斤，已经超过了第三世界国家人均消费水平。目前，我国不锈钢的主要消费用户是沿海的富裕人口，大概有3-4亿，依3-4亿人为基数，我国不锈钢人均消费量已经达到15公斤，达到了发达国家的不锈钢消费水平。所以，在最近十年内，不锈钢消费不会出现以往的高增速。

从2005年我国不锈钢的消费结构来看：消费板材444 万吨，占85%；消费长材59.3万吨，占11.4%；消费无缝管18.7万吨，占3.6%。

从需求地区分布来看：以广东省居冠，约占31%，其次为浙江及江苏省，各约占13%，山东省占10%，其它地区合计约占33%。

从消费领域来看：金属制品（容器,钢管、刀叉等）居首为42%，其次为建筑装潢占17.4%，机械工程占17.3%，电子电机占6.9%，交通运输占5.3%，其它占11.6%。

2 不锈钢生产情况

与不锈钢需求的快速增长相对应，不锈钢产量的增长也非常迅速。2005年国内不锈钢产量是1998年的14倍多。2001-2005年4年间由年产71万吨增至316万吨，平均年增速达45.4％，随着国内不锈钢新增产能的逐步释放，2006年国内不锈钢产量将会继续增长，我国将成为世界第一大不锈钢生产国。

3不锈钢进口情况：虽然近年来我国不锈钢产量发展速度较快，但是由于国内对不锈钢需求的旺盛，国内生产依然不能满足需求，国内不锈钢消费量与国内产量的缺口主要依靠进口来弥补。进口产品主要来自韩国、中国台湾和日本。但从2004年开始，进口增幅趋于回落。

4不锈钢产能扩张情况：巨大的市场需求引发了建设新项目的热潮，以太钢、宝钢为核心的国有不锈钢企业以及合资企业、民营企业纷纷上马新的不锈钢项目。据不完全统计，到2006年底，我国的不锈钢热轧产能将达到1000万吨/年左右，冷轧产能将突破500万吨/年，见表1。

不锈钢发展过程中存在问题及建议：

1 产能增速过快的问题

近5年来，我国不锈钢产量平均增速达45.4％，考虑到在建项目规模甚大，这种高速增长的趋势还会继续。而2005年较2004年不锈钢消费量的增长率仅为16.8％。应该说，1000万吨的产能与我国未来的不锈钢市场是相符合的，如果再扩大产能，将会出现供大于求、投资严重浪费和资源供应困难等问题。从世界范围来看，由于供求关系变化，镍、铬价格迅猛上涨，日本等国现有不锈钢厂减产，韩国浦项公司推迟实施原定新建冷轧不锈钢带项目，这也都说明我国采取暂停拟建不锈钢项目是必要的。

2 镍铬资源紧缺问题：

由于需求的旺盛，拉动了我国不锈钢产能的快速扩大。但是不锈钢产能的扩大，带来了原料（主要是镍、铬资源）的紧张。从中国不锈钢产业来看，2006年，中国精炼镍产量预计为13万吨，而消费量预计达23.7万吨，供应缺口达到10.7万吨。

我国是一个缺少镍、铬资源的国家，世界各国在争夺镍铬资源开发控制权方面竞争激烈，因此镍铬资源供应是我国发展不锈钢生产的重要限制因素，建议采取的措施有：

（1）加大国内镍、铬矿资源勘察开发力度，力争有更多的镍、铬资源供应。

（2）积极参加国外镍、铬资源开发工作，如宝钢集团和金川集团同意共同投资10亿美元恢复菲律宾诺诺克镍精炼厂生产等。

（3）开发利用低铬镍矿资源，从而增加镍铬资源供应。我国自己特别是周边东南亚国家，如印尼、菲律宾等有大量低镍铬红土矿有待开发利用。

（4）进行技术攻关，开发节镍型不锈钢。全球不锈钢产量中约有76%属于300系，因此镍价的波动会严重影响到镍铬系不锈钢的价格，且近年来镍原料价格高涨，相对使得镍铬系不锈钢成本偏高，因此发展铬系不锈钢及低镍系不锈钢具有重要的意义。

3 200系列不锈钢的问题：近年来，高昂的镍价使200系列不锈钢在市场上的份额快速增加，目前200系列不锈钢在中国市场上的份额已由3年前的5％提高到20％。根据含镍量的不同，200系不锈钢有不同的牌号，同时各个国家、各个企业也有自己的牌号，美国最初研制的201和202两个牌号的不锈钢含镍量均在4%左右，其耐腐蚀性虽然比300系稍差，但仍能在一些领域替代300系。但是，在200系列不锈钢发展过程中，出现了一系列问题。

表1 我国不锈钢产能扩张情况

| 企业类别 | 企业名称 | 热轧能力（万吨） | 冷轧能力（万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型国企 | 宝钢集团一钢公司 | 150 | 40 |
|  | 宝钢集团五钢公司 | 35 |  |
|  | 宝钢集团二钢公司 | 5 |  |
|  | 宝钢集团浦东钢铁公司 | 10 |  |
|  | 太钢 | 250 | 140 |
|  | 酒钢 | 60 | 18 |
| 合资企业 | SKS不锈钢公司 | 0 | 40 |
|  | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 0 | 60 |
|  | 张家港浦项不锈钢公司 | 60 | 40 |
|  | 青岛浦项不锈钢公司 | 0 | 18 |
|  | 联众（广州）不锈钢公司 | 80 | 30 |
|  | 山东泉信不锈钢公司 | 18 |  |
| 其他企业 | 大连金牛公司 | 10 |  |
|  | 舞阳钢铁公司 | 10 |  |
|  | 冶钢集团公司 | 40 |  |
|  | 天津钢管 | 13 |  |
|  | 友谊特钢有限公司 | 0 | 30 |
|  | 青山控股集团公司 | 50 |  |
|  | 包头华业不锈钢有限公司 | 60 | 6 |
|  | 浙江宁波华光不锈钢有限公司 | 30 |  |
|  | 江苏常熟益成不锈钢公司 | 30 |  |
|  | 江苏南京港联不锈钢公司 | 30 |  |
|  | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 50 |  |
|  | 福建凯西不锈钢公司 | 40 |  |
|  | 浙江湖州久立特钢有限公司 | 15 |  |
|  | 浙江甬金不锈钢集团有限公司 | 20 |  |
|  | 永通不锈钢公司 | 20 |  |
|  | 四川西南不锈钢公司 | 20 |  |
| 合计 | 976 | 552 |  |

（1）近来出现的一些牌号如J4，其镍含量只有1%左右，而且为了达到无磁的特性而降低了铬含量。这些品种不仅耐蚀性差，较易生锈，而且有的在焊接过程中还会产生锰蒸气危害人的健康。

（2）200系不锈钢在使用过程中除了出现以次充好的现象之外，废钢管理也是一个亟待解决的问题。由于200系不锈钢同300系一样没有磁性，在回收时很容易被混淆为300系列不锈钢加以冶炼，导致出现废品。目前国内的大不锈钢企业如太钢和宝钢，对铬锰不锈钢都持谨慎态度。

基于200系列不锈钢的特点及其发展过程中存在的问题，建议采取的措施有：

（1）铬锰不锈钢的发展是市场的选择，我们必须正视这一趋势。但是要大力宣传铬锰不锈钢，让消费者对它有清醒的认识，即做到物尽其用，又防止其以次充好。例如，铬锰不锈钢虽然耐蚀性较差，但其强度与耐磨性较300系不锈钢强，因此有它独特的优势。如录音机、录像机磁头中的精密轴承要求强度高，且不能有磁性，铬锰不锈钢恰好能满足这一要求。另外，铬锰不锈钢还适合于作建筑用钢，如钢筋和铆钉等。

（2）对市场加以规范，适当使用一些含镍量4%左右的钢，严格限制镍含量只有1%且铬含量低的钢种。

（3）加强冶炼技术，开发性能更好的200系不锈钢。研究表明，当钢中含氮量达到1%时，其耐腐蚀性能就会大大提高。

（4）正确引导消费者认识铁素体不锈钢，推广铁素体不锈钢的应用。铁素体不锈钢一般不含镍，成本要大大低于奥氏体钢（300系），而且一些性能如耐氯腐蚀与耐应力腐蚀都优于奥氏体钢。目前欧美等国铁素体不锈钢的使用量已占整个不锈钢用量的40%左右，而我国只占不到10%。如果能大力推广铁素体不锈钢的使用，能在很大程度上解决镍缺乏的问题。

我国不锈钢产业未来展望：

1 2010年国内不锈钢需求量预测： 预测需求量的方法很多，下面采用两种比较常用的方法来进行预测：

（1）按不锈钢占钢材总量比重预测

根据中国钢铁工业协会的统计数字，2005年全国钢材表观消费量为3.75亿吨。若假设到2010年中国需要钢材量为4亿吨，按不锈钢占钢材总量比重2.4%计算，则2010年不锈钢消费量约为960万吨。

（2）按同经济增长的关系预测

GDP每增长1%，拉动不锈钢消费增长1%-1.5%。2005年我国不锈钢表观消费量为522万吨，若2005-2010年间，我国GDP按年均10%的速度递增，则到2010年，我国不锈钢需求量为841-1050万吨，见表2示。

表2  2006-2010年不锈钢表观消费量预测

| 拉动系数 | 年 份 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1% | 574 | 632 | 695 | 764 | 841 |
| 1.5% | 600 | 690 | 794 | 913 | 1050 |

可见，我国1000万吨的不锈钢产能与我国的不锈钢需求基本匹配，如果再扩大产能，将会出现供大于求的局面。

2 钢种预测：随着市场的发展和用户对不锈钢性能的进一步了解，几大类不锈钢将逐步向合理的比例发展，如市场对铬锰钢（200系列）的使用开始降低，对铁素体钢（400系列）的使用在不断扩大，奥氏体钢（300系列）将保留一个稳定的比例。结合世界的发展看中国的趋势，300系列奥氏体钢应该保持在整个不锈钢消费的50％-60％的水平，400系列铁素体钢应该发展到30％～35％的水平，其他钢类（包括200系列）应该是5％～10%的使用比例应该说这样的构建适应市场的实际需求，是一个比较合理的结构，可以减少和避免假冒高品质不锈钢等扰乱市场的行为。

3 国企、合资企业和民营企业协调发展：国内不锈钢市场是多元化的，使用需求是多层面的。满足全社会多元化的不锈钢市场和不同层次的不锈钢消费需求，促进经济社会和谐发展,是中国不锈钢业界国企、合资和民企的共同责任和使命。我国不锈钢基本形成了国有及合资厂以生产板带材为主的骨干企业和以小批量多品种生产无缝管、型线材、窄带钢、钢丝为主的民营企业格局，各自有着自身优势，两者做到有机结合合理分工，共同提高质量，降低成本，增强市场竞争力，走出国门参与国际市场竞争是其共同目标。

我国不锈钢行业发展取得重大进展

近十几年来，随着我国经济的快速发展，我国不锈钢消费量也呈快速增长趋势。1990-2005年间，我国不锈钢表观消费量的年均增长速度为23.4%，是同期国际增速的4倍（同期国际不锈钢表观消费量的年平均增速为6%）。我国不锈钢消费量的快速增长，刺激了国内不锈钢工业快速发展，在政府相关政策的扶持下，不到十年的短短时间里，我国不锈钢产量已从1998年的20多万吨增长至2006年的500万吨水平，产能更是增加至1000余万吨。

目前，在我国不锈钢消费结构中，除个别高端产品如超宽、超薄等规格仍然依赖进口外，中低端产品已基本可以实现自给自足，不锈钢消费完全依赖进口的局面大大改善，出口量也在迅速膨胀。有统计资料显示，2006年我国不锈钢实际产量约为510万吨，增长率约为60%，进口量降至260万吨，出口量增至60万吨。

但与不锈钢工业发达国家相比，我国不锈钢工业体系还不完善，特别是不锈钢深加工配送方面，与日本和韩国等不锈钢生产大国相比，还存在较大的差距。我国不锈钢工业发展起步较晚，不锈钢社会需求增长速度过于迅猛，致使我国不锈钢工业发展首先要解决的问题就是快速提高产量，以满足日益增长的社会需求，逐步替代进口，完成先“量变”再“质变”的两步飞跃。目前，我国不锈钢工业发展已经完成“量变”的积累过程，当前正面临“质”的蜕变。

与我国不锈钢工业的发展相比，我国不锈钢深加工配送服务行业发展相对滞后，特别是近年，我国居民的生活水平大大提高，不锈钢消费已经走进普通居民的生活，2006年，我国不锈钢表观消费量已增至600万吨水平，为我国不锈钢深加工业的发展奠定了很好的消费基础。另外，不锈钢制品企业为了迎合消费者，势必会想方设法提高产品质量，以占领市场，这样就为不锈钢的表面深加工，如电镀、电解抛光、喷丸处理、蚀刻加工、着色、涂层加工等提供了很好的发展空间。

从产业链来说，不锈钢深加工业与不锈钢下游制品企业是相互依存、竞相发展的两个行业。钢铁生产企业通过钢材深加工产品，可与下游企业建立长期稳定的战略联盟，有利于促进不锈钢行业的新品种开发、质量提高和市场拓展，是使钢铁产品向下游增值延伸、提高产品市场竞争能力的有效途径。

有分析人士指出，随着我国新增产能的释放，2007年，我国不锈钢市场竞争将更加激烈，不锈钢深加工或许会成为行业新的利润增长点和投资方向。从目前市场运营动向来看，部分企业已经把不锈钢深加工和产品配套销售服务作为企业发展的主要拓展方向之一。可以这么说，发展不锈钢深加工业务已经成为我国不锈钢企业应对激烈市场竞争，提高产品竞争力的发展策略。  2006年是我国不锈钢行业发展历史上十分重要的一个转折年，结构调整取得了新进展，主要体现在以下三个方面：

一是产量首次位列世界第一。在1996年我国钢产量位列世界第一的10年以后，2006年我国不锈钢产量突破500万吨，首次在不锈钢产量上位列世界第一。随着国家批准的宝钢、太钢、酒钢等新的不锈钢工程项目的建成投产，不锈钢产能迅速释放，缓解了我国不锈钢热卷坯料不足的矛盾。当年进口量比上年下降20%，出口比上年增长75%，国产不锈钢材满足国内市场需求程度进一步提高。

二是不锈钢产品结构调整继续向合理方面发展。节约贵重金属镍的铁素体不锈钢的生产比例保持在20%以上，其中，太钢、宝钢等企业的铁素体不锈钢生产比例已经提高到30%。

三是科技创新取得新进展。国内不锈钢生产企业纷纷加大了新产品开发的力度，科技创新和产品开发取得显著成效。宝钢开发成功汽车用不锈钢、铁路用不锈钢、精密不锈钢带和冲压制品用不锈钢等27个牌号产品系列；太钢研发了Cr13型TKJF-2和奥氏体TKJA-1抗菌不锈钢。一批国产不锈钢产品进入国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”、五棵松体育馆、国家会议中心击剑馆和首都机场扩建工程。

我国不锈钢面临大发展

未来2003年至2007年将是不锈钢巨大发展的5年，也将是中国不锈钢发展令人鼓舞的5年：中国不锈钢市场的需求仍将随着国家GDP的快速增长和不锈钢使用领域的不断拓宽而继续增长。若按年增长率10%计算，到2007年，中国不锈钢表观消费量将达到500万吨，相当于目前整个欧洲的消费量。中国不锈钢产能将出现跳跃式增长，5年内国企改造的不锈钢生产线相继投产，届时太钢集团公司和宝钢集团一钢不锈板材产能将新增170万吨，辽宁特钢集团等企业长材新增产能20万吨。民营企业蓬勃兴起，新建产能预计将发展到100万吨以上。合资企业产能也将达到100万到150万吨。到2007年，我国的不锈钢生产能力将达到或接近500万吨的水平，是美国与日本的产能总和。中国将进一步开发机械制造业、环保业、水工业、汽车业等领域的消费市常仅汽车的不锈钢配件，每一千万辆就要消费40万～50万吨不锈钢，以及推动农村不锈钢的消费，开发和生产适合农民使用的物美价廉的不锈钢产品。

纵观过去的5年，是中国不锈钢发展最关键的5年，可以概括为6个字：天时、地利、人和。是改革开放的“天时”，带来了国民经济的快速发展，促进了人民生活水平的提高，从而拉动了不锈钢的需求；中国市场经济的逐步成熟又成为不锈钢产业得以健康发展并具有广阔市场空间的“地利”；而国家政策的支持和人们对不锈钢产业的热情则是不锈钢事业蓬勃发展的“人和”。在这5年中，两大变化引起国内外极大关注：一是迅猛增长的中国不锈钢消费市场，继1998年中国不锈钢进口100万吨，成为世界上第一不锈钢进口大国以后，2000年表观消费量增长20%，达到170万吨，超过了世界不锈钢消费大国日本。2001年增长30%，达到230万吨，超过美国，成为世界第一消费大国。2002年增长40%，达到320万吨，是美国与日本之和。二是中国不锈钢产能结束了10年徘徊，迅速增加，2000年达到60万吨，2002年达到110万吨。

今后5年随着不锈钢市场的国际化，中国不锈钢发展需要关注以下4个问题：首先，不锈钢产能的大发展必然会面临原料来源短缺的问题。我国是一个缺镍少铬的国家，由于不锈钢消费发展较晚，不锈钢的返回料也很少，今后5年不锈钢产能将发展到500万吨，中国将成为一个原料进口大国而受世界市场的牵制，随时会出现原料不足和价格等方面的问题。人无远虑，必有近忧。如何统筹考虑？需要深入研究和探讨，如合理使用和节约资源、与国外共同开发新资源、推广少用资源的新产品等问题，从而找到更多的出路。我们应该研究和借鉴国外的经验，如印度有铬有锰，南非有铬，他们就是根据自己的资源情况开发不锈钢产品，发展有自己特色的不锈钢工业的。

我国不锈钢产业的发展与市场需求

东方网6月18日消息：近年来，我国的不锈钢产业得到快速持续发展，成为全球不锈钢生产增长最快和不锈钢消耗量最大的国家之一，因而引起业界的广泛关注。究竟如何看待中国不锈钢建设规模的扩大，产生了不同的认识，甚至存在截然不同的看法。

如何认识中国不锈钢产业的发展？不妨回顾一下我国不锈钢产业的发展历史和现状。

我国不锈钢最早用于国防工业，属军工产品。早在20世纪60年代初，当时的上钢五厂即采用返回吹氧法冶炼出不锈钢。1961年2月，上钢五厂在国产76毫米二辊斜轧穿孔机上穿制出属于我国首次生产的不锈钢管坯，并试制成功从原料到成品完全国产化的我国第一支航空不锈钢管。从此，我国的不锈钢生产才开始逐渐发展，但较长一段时期，发展速度不快，国内市场缺口很大，无法满足国民经济发展的需求。自改革开放后，我国的不锈钢产业与整个钢铁工业一样，持续高速发展，尤其是最近几年，发展速度之快，令全球业界所注目。2000年，我国整体不锈钢材的生产量达到历史高峰，其中国有企业产量占四成以上，合资企业产量占不到三成，民营企业产量占三成；平板类产品占不锈钢材总量的七成以上。到2002年，我国的不锈钢材产量已超过100万吨。然而，尽管不锈钢材生产在不断增加，但依然不能满足消费量日趋扩大的国内市场，致使进口量逐年递增。据统计，近10年间，我国不锈钢表观消费量年均增长率超过世界年均增长率的近3倍。

正是中国这一巨大市场和高达100万吨以上的进口空间，引来国内外业界对中国不锈钢市场的青睐，引发了不锈钢生产线的扩建、新建热。各种民营资本、台资、外资等对不锈钢项目的投入不断增长。太钢投资21.1亿元，对不锈钢工程进行技术改造，已具备年产100万吨不锈钢的生产能力，跻身全球不锈钢十强行列。上海宝钢集团一钢公司的70万吨不锈钢系统工程正在建设之中，按计划进度在今年底1780mm热连轧机组达到热负荷调试，整个工程于2004年6月建成。宁波宝新不锈钢公司今年底将形成24万吨冷轧不锈钢板卷的生产能力。张家港浦项钢铁公司也将在今年底形成24万吨生产能力，全部建成后的产能将达到32万吨。青岛钢铁公司合资建设冷轧不锈钢项目，总投资1.8亿元，年产能力15万吨，预计2005年投产。中国台湾最大的不锈钢生产商烨联钢铁股份有限公司广州经济技术开发区投资新建年产80万吨不锈钢厂，第一期年产30万吨冷轧不锈钢卷板工程，预计在2004年底建成投产。江苏常熟益成特钢公司年产30万吨不锈钢中板及热轧薄板卷工程也于去年开工，一期工程今年底可望建成，形成年产10万吨能力。上海宝钢集团五钢公司的年产15万吨不锈钢型材工程可在明年上半年建成投产。

据不完全统计，到2005年，国内这些大型不锈钢扩建新建项目大都可投产或达产，届时年产能力将达到350万吨左右，年均增长速度在50％以上。而全国不锈钢民营企业至少有千余家，粗钢的生产能力约占国内总量的40％。若将所有的不锈钢产能加在一起，保守估计，2005年我国的不锈钢年生产能力将达到400万吨以上。

面对不锈钢产能高速增长的态势，有人提出这是“新一轮大炼钢铁”，担心过热的投资热潮是否引发几年后的“不锈钢泡沫”。

如何正确看待我国不锈钢产业的发展？新建扩建的不锈钢工程投产后，是否会导致国内市场的严重过剩，产生“不锈钢泡沫”？对此，业界人士认为，至少在目前作出“不锈钢泡沫”的结论为时尚早，缺乏科学依据。

未来中国不锈钢产能是不是严重过剩，形成“泡沫”，这要由市场决定。据一些专家对中国不锈钢市场需求和发展趋势的调研认为，潜在的市场十分巨大。这些年，中国不锈钢得到快速发展也是受市场需求的拉动。“九五”期末，中国不锈钢的表观消费量首次突破150万吨，人均不锈钢的年消费量从最低位的零点几公斤上升到1公斤以上的水平，但远低于3.7公斤的世界平均水平。目前，我国的不锈钢人均年消费量也只有2.3公斤，仍低于世界平均水平。按不锈钢的消费强度为GDP的1.5～2倍的比例推算，到2005年，我国不锈钢的消费量将超过400万吨。从不锈钢与钢产量比重看，据统计，全球不锈钢在钢产量中的比重为3％，而我国只有0.55％。差距很明显。再从目前国内在建和规划建设的不锈钢项目的产能看，2005年，我国不锈钢的生产能力可能增加到230万吨，不锈钢材产能350万吨，地方小企业为55万吨，应该说，这一产能与届时的消费量基本相当，何况，有些品种还存在供不应求的状况。比如，不锈钢板坯和热轧板只有几家钢厂生产，一些冷轧厂还得从国外进口热轧板。所以，在今后几年内，国内的热轧板和冷轧板产能仍然难以完全满足市场的需求。

再有，中国不锈钢消费结构与发达国家有着很大的差距，待开发的不锈钢应用领域市场十分巨大。如汽车工业，国外的不锈钢应用已十分普及，日本在汽车上的不锈钢消费量已从原来每辆10公斤增加到30公斤，美国已超过40公斤。不锈钢除用于汽车零件和装饰外，还用于汽车排气系统。城市交通轨道车辆应用不锈钢的前景广阔，日本在20世纪80年代末，每年生产约1100辆不锈钢车厢，1989年，不锈钢在火车车厢上消费量达到17500吨，目前其不锈钢火车车厢已达60％以上。未来几年，我国城市交通轨道将进一步快速发展，不锈钢具有自重轻、防腐蚀性能好、抗拉强度高等功能，很适合火车车厢应用，是节能和最大限度降低维护成本的最佳选择。

此外，不锈钢在建筑业、家电业、环保工业、食品业、医疗业、工业设施等领域的需求量将大幅度上升。如今后5～10年，我国的家电产业的不锈钢需求将达到10万～15万吨。还有，中国的广大农村市场，目前不锈钢还刚起步，有的地区尚属空白，而在国外，农业上的不锈钢应用已相当普遍，像印度约有75％的不锈钢被加工成器皿，主要用于农村消费，这大约有35万吨不锈钢。当中国8亿多农民进入不锈钢消费的人群时，中国农村将是不锈钢开发最大的市场。

应当说，中国未来的不锈钢市场非常巨大，从市场需求的发展趋势看，很难断定会引发什么“不锈钢泡沫”。现在的问题是，国产不锈钢材的结构是否适应国内市场需求。从目前全国不锈钢生产的现状和扩建、新建不锈钢项目看，品种结构的重复或某些产品产能过大、供需不平衡现象确实存在。如不锈钢冶炼和热轧能力不足，或不具备冶炼热轧能力，需要进口热轧板卷作为冷轧坯料。再如，近几年，世界上一些先进国家铁素体不锈钢比例在不断加大，美国、日本已达到35％～40％，而中国的奥氏体不锈钢比例在90％左右。其实，铁素体不锈钢应用领域很广，尤其适用于含氯离子的环境，可大量用于洗衣机内筒、汽车排气管，且价格比304低。还有，适应广大农村消费的廉价经济型不锈钢(含Ni1.5％～4.5％的200系列不锈钢)，价格比304不锈钢低15％～20％，在农村很适合，应大力推广。

不锈钢材的结构也存在类似的问题。以不锈钢管为例，我国一般用途的不锈钢管生产量与市场总体需求大体平衡，但无缝管的产能大于市场需求，装饰用较低标准的焊管，其生产能力过剩，而高标准的工业用焊管生产能力不足，如电站用高压锅炉管等基本还是空白。在品种上，国产不锈钢管大都以1Cr18Ni9Ti为主，国外已基本淘汰，广泛采用304L、316L等超低碳不锈钢。此外，一些技术难度大、质量要求高的专用不锈钢管，像电站锅炉的过热器管、化肥装置用尿素管等，还不能满足国内市场需求。

总之，一句话，不锈钢产业发展是否过热，应由市场作判断。中国的经济要发展，中国要实现小康社会的目标，没有足够的钢材、没有足够的不锈钢和不锈钢材是不行的，是不能在国际竞争中占有一席之地的。

（四）太钢集团不锈钢的发展史

“建设全球最具竞争力不锈钢企业”的发展战略实施5年来，太原钢铁（集团）公司乘山西省新一轮经济结构调整的东风，大力推进以不锈钢为主导的结构调整，树立国际化理念，全力打造全球竞争力，以独特的潜力产品、目标市场优势和可观经济效益跻身于世界不锈钢10强行列。2004年，全年产钢463.65万吨，比上年增长0.71％，其中主导产品不锈钢72.17万吨，比上年增长8.74％；实现销售收入290.17亿元，比上年增长39.91％；利润21.04亿元，比上年增长100.17％；利税42.87亿元，比上年增长65.34％。增加值劳动生产率比上年提高34.36％，荣居行业第4位，太钢正在走向国际。

2000年8月以来，太钢致力于技术装备的创新和提升，投资49亿元，瞄准世界一流水平，与世界一流公司合作，引进世界先进的技术装备和工艺实施不锈钢系统改造与冷轧薄板改扩建两个国债支持项目，使公司不锈钢生产规模跃上了一个新的台阶，工艺技术装备达到了国际先进水平。

2002年底，随着不锈钢系统改造项目的完成，太钢年产100万吨的生产能力便已形成。不锈钢冷轧薄板的年生产能力也随着2003年改扩建项目的完成从13万吨提高到50万吨。

炼钢系统引进顶底复吹专利技术和装备对Ｋ－ＯＢＭ转炉进行改造，新建了30吨超高功率电炉、80吨ＬＦ精炼炉、75吨ＶＯＤ精炼炉、连铸机及配套工程，形成了完善的转炉冶炼不锈钢生产线；连铸机采用的方板坯兼容工艺属国内首创；不锈钢冶炼的Ｋ－ＯＢＭ－Ｓ“三步法”技术的采用，实现了中国冶金史上又一次零的突破；不锈钢连铸采用了结晶器液面控制、电磁搅拌、液压振动等国际先进技术，铸坯内在质量、表面质量达到国际先进水平。

热连轧系统新建了带立辊的4辊可逆式强力精轧机；新建1台并改造6台精轧机，全面采用液压、弯辊、串辊及活套技术；新建卷取机及卧式打捆机和自动喷号机；电气控制系统从德国西门子引进，ＴＤＣ计算机控制技术在世界上首次应用于热连轧机，实现了全自动轧钢，质量指标全面达到国际先进水平。

冷轧系统新建一套纵切机组、一套修磨机组、一台2米轧辊磨床，工艺技术装备和产品质量达到国家先进水平。其中，修磨线实现了动态控制张力和速度，磨床实现了数字控制、自动修磨。

随着技术装备的创新和提升，企业竞争力迅速增强。不锈钢产量由1999年的13.55万吨增加到2003年的66.37万吨，排名世界不锈钢10强第8位；销售额由1999年的87.31亿元增加到2003年的207.40亿元，在全国大型工业企业中排名第33位；实现利税由1999年的9.83亿元增加到2003年的25.93亿元。不锈钢质量显著提高，市场竞争力明显增强，重点产品已进入高档市场，并应用于秦山核电站、三峡建设、神舟5号飞船、“东风”系列火箭、城市轨道车辆、造币等重点工程和新兴行业，不锈钢冷轧薄板批量出口国际市场。

（五）上海克虏伯不锈钢有限公司

不锈钢的发明是上个世纪早期位于德国埃森的克虏伯开发实验室的研究成果。通过将至少12%的铬添加到钢水中，科学家发现了铬的可钝化性—保护自己免受腐蚀性物质袭击的能力—被转移到铁中，这便是不锈钢的诞生，不久就以尼罗斯塔(NIROSTA©)的商标注册，大约在同一时期，蒂森也在开发不锈钢中获得成功。

在专利申请整整80年后，1995年1月1日，克虏伯和蒂森公司合并属下的不锈钢板材生产厂，成立了世界上最大的不锈钢生产集团—克虏伯蒂森尼罗斯塔有限公司。1997年克虏伯集团重新调整不锈钢生产的组织结构，成立了克虏伯蒂森不锈钢有限公司。

上海浦东钢铁有限公司即原上海第三钢铁厂，有着80年的钢铁生产经验，年产量250万吨，部分产品为耐热，耐酸材料，是中国板材和棒材的主要生产企业之一。随着上海各钢厂的合并，上海浦东钢铁有限公司目前隶属于宝钢集团。

1998年克虏伯蒂森不锈钢有限公司与上海浦东钢铁有限公司在上海浦东合资成立了不锈钢生产企业 - 上海克虏伯不锈钢有限公司。

上海克虏伯不锈钢有限公司一期将于2001年11月投产，主要产品为不锈钢冷轧光亮薄板卷，年产量为72,000吨。

二期将投资约1.7亿美金，增加一台冷轧机及一条退火酸洗线。这样到2004年春季，上海克虏伯不锈钢有限公司的年生产能力将扩大一倍，达到166,000吨。

上海克虏伯不锈钢有限公司总投资14亿美金，整个项目将于2006年结束。届时上海克虏伯不锈钢有限公司将具有冷轧，热轧和炼钢能力的综合性钢铁生产企业，年产量440,000吨，其中冷轧不锈钢268,000吨。

上海克虏伯不锈钢有限公司将采用最先进的技术和工艺，带给您最满意的产品。

（六）我国不锈钢管制造业应健康、蓬勃发展

随着我国经济建设的快速发展，不锈钢的消费量不断增加，其中不锈钢管的需求量同样日趋扩大，市场前景看好。然而，目前国产不锈钢管在品种、规格、数量、质量等方面与市场需求有一定差距。品种方面，国产不锈钢无缝钢管仍然以国外淘汰的1Gr18Ni9Ti为主，国产的尿素级、高精度不锈钢质量还很难保证；电站锅炉的热交换器管、化肥装置用尿素管等主要依靠进口；具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管，国内生产很少。产品规格方面，大口径、高要求的不锈钢管及超长管等，缺口较大；一般用途的中小口径不锈钢管的生产能力大于市场需求。产品数量方面，较高标准的工业用焊管，尤其是高要求的工业用管基本是空白，普通不锈钢管的产量与市场总体需求平衡，普通无缝管的生产能力过剩，中、低档次标准的不锈钢装饰焊管市场供大于求。

近十年来，随着应用领域的迅速扩展，国内对不同材质、不同规格、不同品种、不同用途的不锈钢管需求猛增；加上不锈钢管高附加值的吸引，生产不锈钢管材的企业从80年代时的十几家发展到目前的400多家，综合生产加工能力超过100万吨，实际产量从1989年的5万吨增加到1999年的39万吨；产量达5000吨水平的企业很少，多数是年产1000吨以下的小厂。钢种从单一的奥氏体发展到马氏体和铁素体双相钢、高合金钢；产品品种有无缝钢管包括冷拉管、冷轧管、热挤压管、离心铸造管、旋压管；焊接管包括：等离子焊、氩弧焊、埋弧焊、光速焊接和高频焊接等焊管，所能生产的不锈钢管基本上覆盖了世界各国标准的品种规格，不锈钢异型管的规格、品种也达百种以上，产品用途涉及工业及民用等众多领域。世界上一些发达国家不锈钢焊管的产量占整个不锈钢管总产量的65％-75％。我国不锈钢焊管的产能与国内市场需求不相适应，预测21世纪，国内市场年需求不锈钢焊管至少在6万吨，需进口产品弥补。

国内不锈钢焊管生产主要采用连续成型机组和UOE方法生产。焊接方法都是采用惰性气体保护焊、连续成型机组，在生产薄壁钢管的工艺中一般配置单枪焊接，钢管壁厚在2－3.2毫米的工业用管生产也有3－4枪焊接，还要一枪等离子加三枪氩弧焊等焊接方法。由于高能量的等离子的深熔能力强。在壁厚小于6毫米的钢管、一直采用等离子焊、单面焊接双面成型。UOE方法主要是生产大管径、厚壁不锈钢管、一般采用等离子焊十氩弧焊。现在，国内可以生产工业用高质量的不锈钢焊管、钢管内外表面的焊道进行平滑处理。使焊缝与母材本体有相同的性能。为了保证工业用管的质量，先进的焊缝跟踪、焊后精轧等先进技术已得到采用。目前，国内生产的不锈钢管一般仍采用离线处理的方法。进行不锈钢管热处理的热处理炉多数是燃煤气、连续辊底炉，此外还有一座电加热连续辊底炉、三座燃油连续辊底炉、两座箱式炉。目前，先进的在线热处理也得到应用，国内已有5条连续生产线在使用。马弗管式光亮处理炉、辊底式保护气氛光亮热处理炉也得到采用。目前，国内无缝钢管的管坯，主要产于上钢五厂、太钢、大冶、抚顺、西宁、南通、丰业等厂，也有一些地区生产管坯采用回炉料经中频炉熔化废钢生产。

国内工业用焊管的钢板主要产地是太钢、张家港浦项、宁波宝新、上钢三厂，也采用部分进口原料。建筑装饰的景观材料有进口薄带钢作为生产原料，也有热轧窄带经冷轧来生产的原料，还有中频炉生产铸坯，经锻轧生产窄热轧带，再经冷轧生产的窄带。目前，国内生产的不锈钢无缝管质量参差不齐。

经统计分析和概率分析，在去年生产的7万吨中，有25％能够可靠的应用在石油、化工、化肥、锅炉和航天、核电等行业。60％左右可以应用在食品、酿造、医药、造纸、印染、城市环保等行业。还有20％左右为不合格品或可以利用品，存在的主要问题是钢管化学成份超出允许偏差；钢的纯净度不够，含杂质超标，造成晶粒度不合格；不能按热处理制度生产，造成晶间腐蚀不合格；内外表面缺陷严重，重皮、夹渣、内折未去除，严重偏壁等。工业用焊管的缺陷较少；大中径工业管存在圆度和直度不尽人意；装饰用焊管存在成分超差、管径及管壁超负差等严重问题。

目前，我国化肥工业每年缺口3000万吨。据悉，国家有关部门拟投资50亿元，新建10套大型化肥厂。据了解，仅一套52万吨尿素和30万吨合成氨大型尿素装置所需的工艺管线、热交换器管、"尿素级"专用管、双相不锈钢管以及各类其它钢管共计2018.5吨。

石化工业的发展对不锈钢管的需求量也很大，一套聚烯苯酚装置检修更换所需的不锈钢管为99.1吨，其中Φ108-630mm大口径不锈钢无缝管占53.79％。预计到2005年，乙烯当量需求约为1500万吨，五大合成树脂需求量为2500万-2700万吨，醋酸、醋酸乙烯、顺酐、环氧乙烷、苯酚、丙酮、苯酐等14种主要有机原料需求量将达到560万吨左右。

本世纪初，我国的发电装机容量将达到2.6亿-3.0亿千瓦，要建成核电500万千瓦，在建500万千瓦，并将陆续建成10座60万千瓦的核电站。一台60万千瓦的锅炉用各种规格钢管455吨。每座60万千瓦的核电站需用蒸发器"U"形传热管100吨。此外，还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。本世纪实共需要各种核用管约6000多吨。在锅炉管中不锈钢超长管等完全依靠进口，如，Φ16mm×2.11-2.05mm，长度为22-24m和Φ16mm×1.2-3.0mm，长度为12.5-18.0m的年需求量均为7000吨。

汽车工业对不锈钢管的需求也不少。据测算，仅中美合资生产的BUICK轿车和上海大众的桑塔纳B5型豪华轿车年消耗不锈钢管五六千吨。航空航天工业年需要精密不锈钢管和高温全金管200吨。

电子、仪表、冶金等行业每年所需的不锈钢管为5000吨左右。饮料、酒类、食品、纺织、印染等轻工业及医疗医药行业，用于设备制造和维修等，年消耗不锈钢管20000吨以上。

不锈钢管道及其输水设备，是当今世界最先进的基础性净水材料，一些城市在水和煤气等流体输送方面也开始采用不锈钢管。武汉市投入巨资，广泛采用不锈钢管道和设备，对13座水厂的主要净水管道和集水箱等进行了更新改造，还将在尽可能短的时间内，在新建高层住宅和写字楼里，采用不锈钢管道供水。宁波、大庆等地部分居民的供水管道，也已开始采用不锈钢管道。未来的民用领域将是不锈钢管的一个巨大市场。

（七）我国不锈钢管材行业现状及发展

全行业发展不平衡

①―批不锈钢管加工企业依赖外供坯，在当前不锈钢管产量猛增的形势下，坯料来源十分紧张，价格上涨增加不锈钢管成本，无法参与激烈市场竞争；因此开工率很低，给企业生产经营造成困难。

②小规格无缝不锈管和不锈焊管因其投资少、见效快，一大批私企、民企像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺管坯市场和不锈钢管市场，竞争十分激烈。

2、主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力 目前，我国热轧成品钢材（坯-材）成材率在93%左右，其中，热轧无缝不锈钢管（坯-材）成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为90-92%；技术落后轧机仅为80%左右；热轧无缝管吨管电耗，先进轧机为100-150kWh／t,落后轧机为300kWh／t以上；轧机作业率，先进轧机为75%以上，落后轧机为70%以下。总之，上述指标同国际先进水平比仍存有差距，亟待改善。

3、国民经济中需求的特殊用途的高附加值、高技术含量不锈钢管，短期内还无法完全满足需求，尚须依赖进口。 如特殊扣套管、高钢级X70以上不锈钢管（焊管），因受原料（板坯）的制约，大部分依赖进口；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。

（八）2005年我国连铸技术装备发展概况

2005年，我国连铸生产伴随着钢铁生产持续高速增长的形势，再次取得可喜的成绩。据不完全统计，2005年新诞生连铸机共81台、235流，年增产能7083万吨。其中，板坯（含扁坯）连铸机增加31台、45流，年增产能3351万吨；薄板坯连铸轧设备增加3台、4流，年增产能780万吨；大方坯、矩形坯连铸机增加11台、40流，年增产能598万吨；小方坯、矩形坯连铸机增加31台、129流，年增产能1994万吨；圆坯连铸机增加3台、11流，年增产能160万吨；异形坯连铸机增加2台、6流，年增产能200万吨。2005年新增连铸机平均单流年产能为30.14万吨。新增板（扁）坯连铸机和薄板坯连铸连轧设备年产能共4131万吨，占所有新增连铸机总产能的58.32%。截至2005年年末，全国正在生产的连铸机累计总台数达677台、2207流，年产能达到41077.75万吨，其中板（扁）坯连铸机和薄板坯连轧设备的年产能约占年总产能的41%。

截至2005年12月下旬，全国连铸坯总产量约为33420万吨，同比增加约6897万吨，增长约26%。在连铸坯总产量中，62个中国钢铁工业协会会员单位的连铸坯产量约为26770万吨，180个非会员单位的产量约为6650万吨。从连铸坯产量上看，年产量大于1500万吨的有宝钢集团（约2050万吨）和鞍本钢铁集团（约1775万吨）两家；年产量大于1000万吨但小于1500万吨的有武钢集团（含鄂钢、约1310万吨）、首钢（约1050万吨）、沙钢（约1030万吨）、莱钢（约1010万吨）、济钢（约1005万吨）、唐钢（约1001万吨）六家；年产量大于800万吨但小于1000万吨的有马钢（约950万吨）和华菱集团（约850万吨）两家；年产量大于500万吨但小于800万吨的有邯钢（含舞钢，约780万吨）、太钢（含新临钢，约690万吨）、包钢（约655万吨）、南钢（含淮钢，约600万吨）、安钢（约585万吨）、攀钢（约575万吨）、酒钢（约540万吨）七家。连铸坯年产量大于500万吨的17家企业共产连铸坯约16456万吨，占总产量的49.23%。从连铸比上看，2005年全国连铸比约为96.44%，同比增长约0.14个百分点。

2005年，在62个中国钢铁工业协会会员单位中，有50多家企业保持了全连铸生产。这些企业是：首钢、宝钢一钢公司、宝钢浦钢、梅钢、天管、天钢、天铁、邯钢（不含舞钢）、唐钢、承钢、宣钢、新兴铸管、石钢、邢钢、津西钢铁公司、国丰、唐山宝业实业公司、德龙钢铁公司、太钢集团新临钢、山西长钢、海鑫、鞍钢三个转炉厂、辽宁北台、凌钢、新抚钢、通钢、西林钢铁公司、南钢（含淮钢）、沙钢、兴澄特钢、江苏永钢集团、杭钢、马钢、合钢、南昌钢铁公司、萍钢、三明钢铁公司、山东济钢、莱钢、青钢、安钢、河南济钢、武钢（含鄂钢）、攀钢（不含攀成钢和攀长钢）、华菱（含湘钢、涟钢、衡阳钢管）、广钢、韶钢、柳钢、重钢、川威钢铁公司、达钢、水钢、昆钢、龙门钢铁公司、酒钢、新疆八钢。

2005年前10个月，据对62个中国钢铁工业协会会员单位的统计，其连铸坯合格率平均达到99.69%，其中大于99.95%的有川威钢铁公司（100%）、海鑫（100%）、新兴铸管（99.98%）、通钢（99.98%）、三明钢铁公司（99.98%）、莱钢（99.98%）、德龙钢铁公司（99.97%）、沙钢（99.96%）、南昌钢铁公司（99.96%）；连铸坯收得率平均达到98.62%，其中大于99.00%的有德龙钢铁（99.98%）、西林钢铁公司（99.45%）、三明钢铁公司（99.44%）、天铁（99.41%）、凌钢（99.32%）、莱钢（99.31%）、合钢（99.18%）、鄂钢（99.17%）、新抚钢（99.10%）、柳钢（99.02%）；连铸机日历作业率平均达到72.40%（低于上年的77.70%），其中大于86%的有新兴铸管（99.66%）、莱钢（95.93%）、本钢（92.61%）、石钢（92.21%）、青钢（90.89%）、三明钢铁公司（88.93%）、宣钢（88.63%）、济源钢铁公司（87.75%）、南钢（87.62%）。

2005年第四季度诞生的连铸机（统计不完全，以诞生日期为序）

序号钢企名称（简称）炉子坯形台数流数产能（万吨/年）诞生月、日设计、制造或总承包单位

1唐山不锈钢公司转板1110010月1日中治京诚

2凌钢炼钢厂转板129010月2日中冶连铸

3唐山东海钢铁公司2号机转小方矩146010月6日上重矿

4通钢新转炉厂转薄板1115010月18日达涅利、中冶京诚、首钢机总

5唐山丰南瑞丰钢铁有限公司转小方，扁146010月22日上重矿

6球海粤俗丰钢铁公司2号机转小方158010月23日包院连铸

7云南玉溪新兴钢铁有限公司转板126310月23日中冶连铸

8浙江友谊特种钢有限公司转小方，扁123011月18日上海新中

9衡阳钢管集团新炼钢厂电圆146011月27日达涅利、上海新中、中冶京诚

10广西万鑫钢铁有限公司转小方146011月28日大西洋公司邢台冶机

11鞍钢集团新区炼钢厂转薄板1250012月2日本公司

12山西孝义城财钢铁有限公司转小方矩146012月8日大西洋公司邢台冶机

13河北辛集钢铁公司转板127012月16日中冶连铸

14酒钢（集团）不锈钢厂电板116012月奥钢联、衡阳冶机、常州冶机

15福建亿鑫钢铁有限公司转小方矩158012月大西洋公司邢台冶机

16江阴长城钢铁有限公司转大方矩2812012月大西洋公司邢台冶机

17天铁冶金集团炼钢厂　板119012月大西洋公司邢台冶机

合计　　18521733

（九）我国板材市场发展形势简析

我国经济的飞速发展带动了钢材需求量的持续增长, 虽然近几年由于我国基建规模较大，建材用量较多，使得板材产量和消费量在全国钢材产量和消费量中的比例有所降低（见下表），但未来我国汽车、钢结构建筑等大量使用板材的新兴领域发展空间很大，板材产品在我国钢材消费结构中的比例也必将逐步增大,这也为未来板材需求提供了较大的增长空间。同时，由于我国现阶段的国情特点，市场对板材品种的需求层次是多样的，包括冷热薄板、中厚板、涂镀板、中宽带钢、窄带钢等，这些品种的需求量都呈快速增长。

近几年我国板材市场一直处于相对紧张的状态，国内产能的不足刺激了我国板材产品的大量进口。虽然2004年我国薄板类产品产量增幅较大，加上当年全球板材需求旺盛，价格高涨，限制了我国板材产品的进口（2004年我国板材净进口较2003年减少1200万吨），但国内薄板包括冷轧、彩涂、镀锌等品种需求仍大量依靠进口。另一方面，由于我国带钢产量大幅增长，这在一定程度上也弥补了国内薄板类产品产能的不足。另外，近几年我国基础建设投资较大，拉动了国内中厚板卷的消费需求，使中板在我国板带材消费总量中的比例逐年升高。同时由于国内薄板产能不足，加之进口价格较高，薄板消费比例下降，同时板材供应不足也刺激了带钢这一低端产品的消费增长（见下表）。目前国内钢铁企业新上的各类板材项目也在大规模扩张，今后几年将是我国板材产能集中释放的时期，当期市场存在阶段性的供大于求的可能。

1、热轧薄板卷类：根据我们统计,截止到2004年底全国热轧机组产能为4750万吨。由于目前国内热轧机生产中板卷的比例较高,产能发挥充分。2004年国内热轧机组总产量为4740万吨，较上年增长约30%。2005年上半年国内新投产的热轧机组包括本钢1880、莱钢1500、沙钢1700等轧机，新增产能950万吨，目前国内热轧机组总产能在5700万吨。2005年1-7月份热轧机组热轧生产总量累计3159万吨，同比增产548万吨，增长21%。除热轧中板卷1691万吨外,薄板卷类包括供冷轧等下步工序971万吨，商品热轧薄宽钢带卷493万吨。下半年国内还将有通钢、柳钢、国丰、八钢等生产线建成，预计新增产能650万吨，即到今年底全国热轧机组产能将达到6350万吨。预计全年国内热轧产量可实现5650万吨，包括3000万吨中板卷，2650万吨薄板类产品。根据1-7月份我国薄板类产品进出口情况看，预计全年国内薄板类钢材净进口将在1300万吨，即国内各类薄板类钢材的消费量将在4000万吨左右，基本与上年持平。

2006年拟建成热轧机组包括济钢250万吨热轧、北钢300万吨热轧、鞍钢450万吨热轧、以及太钢、酒钢、唐钢、港陆等热轧项目，新增产能1800万吨，新建产能中大部分在下半年和年底建成，当年形成产量估计在700万吨左右。预计2006年底全国热轧机组产能在8150万吨，可形成热轧产量7000万吨，其中薄板卷3300万吨（2300万吨左右供冷轧及下道工序），中厚板卷3700万吨（受中板市场影响，热轧机组中板比例降低）。2006年国内热轧产能释放集中，但冷轧主要在2007年投放，使得06年商品热轧及中板供应增多，国内热轧市场压力较大。

按规划，2007年拟建成的热轧项目包括马钢2250项目，邯钢350万吨项目、宝钢三热轧项目、本钢300万吨项目及涟钢、建龙等项目，预计新增产能在1900万吨，即2007年底全国热轧机组产能将达到1亿吨。此外，2008-2010年规划和拟建的热轧项目还包括新余、安钢、宝钢湛江、首钢、鞍钢营口、武钢等项目，预计产能2500万吨，如果按期建成，到2010年我国热轧机产能将达到1.25亿吨，薄板类产能在6000万吨左右，加之相关冷轧涂镀机组建成，国内薄板产能可以满足国内市场需求，进口将大大减少。

2、中厚板卷：由于炉卷轧机以生产中板为主，因而我们将其计入中板轧机产能中。按我们统计，截止到2004年底全国中板及炉卷轧机总产能2450万吨，国内中厚板卷产量约为4672万吨，增长27%。其中中厚板及炉卷轧机生产2171万吨，热连轧机轧机生产2500万吨。由于目前中板轧机和热轧多轧制本轧机的厚规格产品，因而各类轧机的产能发挥较为充分。2005年上半年国内先后有文丰、宝钢宽厚板、新余中板、首钢秦皇岛和韶钢中板改造项目等投产，新增产能650万吨，目前国内中板及炉卷轧机产能在3100万吨，下半年还将有湘钢中板、安钢炉卷轧机、临钢中板改造等项目建成，再增产能300万吨，即到今年底全国中厚板和炉卷轧机总产能将在3400万吨。实现产量可达到2700万吨，全国中板卷总产量达到5700万吨。由于2005年造船等行业对特殊材质中板需求仍将保持较强需求增长，而普碳品种需求受国内实际投资下降影响会减弱，预计2005年国内中板卷（不含中宽带）需求增幅会从去年的20%小幅回落到17%，即需求量在5400万吨，国内资源量超过需求量300万吨，这部分资源将主要依靠国际市场消化。

按规划，2006年国内中板及炉卷轧机投产项目包括舞钢、三钢、天钢、沙钢、永兴、西城等，新增产能在700万吨。预计到2006年底全国中板及炉卷轧机产能在4100万吨。当年可形成中板产量估计在3500万吨，加上热轧机3700万吨产量，当年中板卷资源量为7200万吨。26%的产量增幅明显偏高,这会对2006年国内中板卷市场产生压力。此外，2007-2010年拟建改造的项目包括鞍山营口宽厚板项目、北钢中板项目、南钢中板轧机改造、安钢炉卷项目、包钢中板项目等，产能合计600万吨，即国内中厚板轧机产能增长速度减弱，到2010年国内中厚板炉卷轧机总产能达到4600万吨。加上热轧机6000万吨中板卷生产能力，届时国内中板产能十分巨大。

3、中宽带钢及窄带钢：去年国内新建带钢产能700万吨以上，截止年底全国带钢轧机产能近4000万吨，其中中宽带轧机产能为950万吨左右。2004年全国带钢产量估计约为3000万吨，其中中宽带产量在500万吨左右（国家将其统计到中厚宽带钢产量中）。目前国内新上带钢轧机的主要是中小民营企业，其项目建设的不确定性较强，预计2005-2006年国内新增带钢产能在1200万吨以上。其中由于中宽带作为宽带钢和窄带钢的中间产品被厂家看好，目前拟在建的带钢产能中三分之二为中宽带产能。预计到2006-2007年我国带钢产能可达到5000万吨，其中中宽带产能在1600万吨。虽然目前国内带钢产量的增长在一定程度上也弥补了目前我国薄板产能的不足，使其市场形势与棒线材相比仍具有一定优势，但从产量估算上看，今后几年国内带钢产量低于国内产能，市场供大于求的潜在压力较大，并且这种形势还将持续下去。加上目前新上的带钢项目也主要是一些技术能力较低的民营企业，这些企业未来本身生存能力也有一定困难，这也将限制今后国内带钢产能的增长速度。从另一方面看，目前国内拥有大量的轻工业、小五金制造、焊管、型材加工等民营企业，这些企业在生产简单产品过程中，采用价格相对较低的带钢作为原材料的意愿较强，这一基本国情决定了今后一段时期国内市场对板材类产品的需求会呈现多层次，即大量需要薄板，带钢也能保持相当大的市场规模。从长期看，随着国内产品结构的升级以及市场对产品质量的要求提高，特别是目前国内薄板产能正不断增长，带钢需求增长将逐步趋缓，预计在2008年后带钢需求将出现下滑。

4、冷轧及涂镀板：2004年我国各种冷轧机总产能约为2000万吨，但受基板供应限制以及新建机组需要一定达产时间，2004年国内冷轧薄板（含涂镀基板等）产量在1500万吨左右。按规划，2005年国内拟建成的冷轧机组产能在800万吨，预计到2005年底全国冷轧机组产能在2800万吨，产量可突破2000万吨。2006年国内拟建成的冷轧机组12条，新产能在1200万吨，预计到2006年底全国冷轧机组产能在4000万吨，另外在各钢厂规划中还有近2000万吨的冷轧产能计划在2007-2010年建成。截止2004年底全国镀锌总产能为1300万吨，彩涂总产能约1000万吨，镀锡产能150万吨。按规划，2005年国内拟建镀锌机组产能在600万吨，2006-2008年国内拟建的镀锌机组产能有800多万吨，彩涂机组产能近600万吨。虽然今年我国镀锌机组产能可达到1900万吨，但受国内高质量基板供应量不足以及技术要求高等因素制约，许多企业的设备产能发挥受到限制，国内产量一直不能满足市场要求，并且国内彩涂机组中的低水平产能大，高水平产能还不足。

目前我国各类冷轧（含涂镀基板）的年需求量保持在3000万吨左右，今后还将有进一步增长。虽然2005-2006年国内冷轧生产线大量投产，但冷轧机组达产时间较大，生产难度相对较大，加上受基板供应影响，国内产量将会一直低于产能，同时也低于当年国内冷轧需求量，这意味着冷轧产品近几年里仍将是我国市场进口量较大的产品，国内产品价格受国外市场影响也较大。涂镀方面，虽然目前国内涂镀产能巨大，但由于整体产品质量不高，每年仍需要大量进口涂镀产品。前几年受市场供应紧张的状况刺激，大量的低水平民营涂镀生产线投产，使镀锌板和彩涂板产能剧增。从去年开始国有重点钢铁企业的涂镀生产线大量投产，民企涂镀生产线与钢铁企业生产线相比，受到技术和原料瓶颈的限制作用较大，未来几年内冷轧卷板和彩涂基板用镀锌板国内供给量有限，而这些产品资源又大都掌握在钢铁企业手里，随着钢铁企业涂镀生产线的陆续投产，今后涂镀市场将转变为钢铁企业占据主导地位，民企涂镀生产线产能发挥将受到极大的限制，大量的低水平民营涂镀生产线可能会逐步退出市场。而涂镀板整体质量的提高也将逐步减少我国进口量。估计到2008年后国内产量与需求量基本会平衡，冷轧及涂镀产品进口量会大大减少。

我国经济增长具有相当强的持久性，国内钢材需求将保持增长态势，但是在我国钢铁消费规模增长到3亿吨以后，需求增长将趋于平稳，加之受到经济周期因素影响，今后国内钢材消费出现阶段性波动是难以避免的。而到今年年底我国热轧板带总产能已达到1.4亿吨，2006年将有3000万吨热轧板带、1200万吨冷轧、500多万吨涂镀层板带产能投产，并且2007年以后国内板材产能仍继续增长，即2006-2007年国内板材新建产能集中释放现象明显，市场压力增大，考虑到冷轧、镀锌达产时间较长，热轧、带钢方面的压力更明显。到2008年后，随着对进口冷轧涂镀产品的替代，国内板材市场自给能力将大大增强。

（十）我国不锈钢焊材的发展现状

近年来，随着我国经济的高速发展，不锈钢的用量越来越大，不锈钢焊材的用量也越来越大。同时随着技术的进步和提高，不锈钢焊材的 质量也随之提高。逐步缩小了于国外先进水平的差距。下面就我国不锈钢焊材的发展现状做一概述。

一、 我国不锈钢焊材需求量的发展形式 进入20世纪90年代以来，我国不锈钢的消费量增长很快，从1990年占世界不锈钢总销量的3％上升到2000年的10％－15％，近两年更是取得了令人震惊的发展速度。根据统计资料，2002年中国的不锈钢表现消费量就已达到320万吨，2003年表观消费量将达到420万吨。我国不锈钢消费量的快速增长，必然带动不锈钢焊材的同步增长。根据统计结果，2000年我国共消耗不锈钢焊条约1.1万吨，2001年共消耗不锈钢焊条约1.2万吨，2002年共消耗不锈钢焊条约1.5万吨，2003年共消耗不锈钢焊条约1.7万吨。目前不锈钢焊丝的用量估计约为不锈钢焊条总量的%左右。未来几年我国不锈钢焊材的消费量将以每年%以上的速度在增长。

二、 我国不锈钢焊材的技术水平 近年来经过国内焊接技术人员的努力，对国外引进技术的消化吸收和一些合资企业的作用，国内不锈钢焊材的水平有了很打的提高，但与国外先进水平相比，还有一定的差距。

1、 国内不锈钢焊条的配方体系 目前国内不锈钢焊条的技术水平正处在一个进一步发展的阶段。市场商销售的不锈钢焊条配方体系大致有三种，第一种是有些厂家继续使用以前钛钙型偏碱的配方技术思路。这种焊条突出的优点是焊条熔敷金属的力学性能优良，焊接过程中不容易出现气孔，容易保证焊接质量。但其缺点也非常明显，焊条焊接工艺性能不良，飞溅打，成形不好，焊条熔敷金属易增碳，容易降低焊缝金属的耐腐蚀性能。在技术提高比较慢或缺乏技术人员的厂家，生产这种焊条的比较多。第二种是采用钛酸型配方思路生产的焊条。这种焊条耐发红，焊接工艺性能优良，飞溅小，成形美观，焊条熔敷金属不易增碳，容易保证焊缝金属的耐腐蚀性能。其缺点是焊条熔敷金属力学性能不如钛钙型焊条，焊缝容易出现热裂纹，焊接时如果处理不当，容易出现气孔。第三种是采用介于钛酸型与钛钙型配方之间的技术思路生产的焊条。这种焊条基本商兼顾了钛钙与钛酸型焊条的优点，具有较好的焊接工艺性能和力学性能，比较适合我国国情，尤其是在一些不按规范进行焊接的场合。北京金威焊材有限公司生产的金威牌焊条彩的就是第三种技术思路。国外知名焊材公司，如阿维斯塔（AVESTA），山特维克（SANDVIK）、伊萨（ESAB）公司生产的不锈钢焊条，基本商都属于钛酸钙型配方体系。

2、 国内不锈钢焊条的制造工艺水平现状 国内以传统愤怒故事生产的不锈钢焊条与国外先进水平相比，除了配方技术的差距外，焊条的制造工艺水平不高也是一个方面。国内不锈钢焊条的制造绝大多数都是沿用以前的 制造方式，即用双“S”搅拌机搅拌，采用模数（M）为3.0-3.2左右的钾钠捆和水玻璃做粘结剂。以这种制造方式生产的焊条，其缺点为焊条药皮脆性比较大，载经过高温（350℃左右）烘培时，焊条药皮会变脆开裂，在焊接过程中焊条药皮会脱落，影响焊接质量。由于钛钙型偏碱的配方体秒焊条要求的烘干温度较低，一般为250℃左右，在这烘干温度下，焊条药皮变脆不明显，不会影响焊接质量。若以这种制造方式生产钛酸型焊条，由于其烘干温度较高，一般为350℃左右，焊条药皮会变脆开裂，无法保证焊接质量。 国外生产不锈钢焊条采用的都是碾式搅拌机，采用模数为2.0-2.4的钠水玻璃和模数为3.0-3.2的钾水玻璃混合使用作为粘结剂。以这种方式生产的不锈钢焊条外观光滑，药皮强度高，在经过350℃左右高温烘干后，药皮也不会明显变脆。若生产符合国外同类水平的钛酸型不锈钢焊要，只能采用这种制造工艺。目前国内只有北京金威焊材有限公司等少数几个生产厂家拥有碾基搅拌机。 应该讲，国内不锈钢焊条技术水平与国外相比，差距不仅仅在配方下，装备的落后也是一个方面。

3.国内不锈钢焊条技术的稳定性 国内不锈钢焊条质量与国外相比，在稳定性上也有一定差距，其原因一是厂家生产时，控制不严；二是国内生产的原材料尤其是主材不锈钢焊丝质量不稳定造成的。 目前，国内不锈钢焊丝主要是由江苏一些中小企业提供的，其突出问题是： （1）批量小，一个炉号一般为700～1000kg，批量大的也2～3t。批量小就造成焊条学成分不稳定，从而使焊条质量不稳定。 （2）由于设备工艺落后，杂质含量较高影响焊接质量。国外生产的焊条芯线，炉号小的有11～12t，炉号大的达到20～30t，而且各炉号之间化学成分非常接近，碳和杂质含量控制得非常好，这也是国外不锈钢焊条质量稳定的一个重要原因。 国内不锈钢焊条要达到国外同等的质量和稳定性，必须保证原材料的质量和稳定性。不锈钢焊丝生产厂家必须改变落后的生产工艺，向国际先进水平看齐。不锈钢辅料的生产厂家在选购原材料时，应注意选择那些生产批量大、工艺先进的厂家生产的原材料。

4.用于重要场合、质量要求高的不锈钢焊材仍需进口前，在一些要求比较高的场合，仍需要进口不锈钢焊材，如尿素级不锈钢焊条、石油化工行业用的加氢反应器焊条、双相不锈钢焊条、特殊耐热不锈钢焊条等。这些焊条要实现国产化，一是焊条生产厂家要提高技术水平，二是原材料供应厂家必须提供符合要求的原材料，特别是钢厂必须提供符合要求的高品质的焊丝。否则，焊条生产厂家再努力，也无法达到国外同类产品的水平。

5.焊丝 随着我国经济的发展，自动化水平越来越高，焊丝的用量越来越大。我国不锈钢焊丝与国外的差距要比焊条类的差距还大，市场上销售使用的不锈钢焊丝在内在质量和外观质量上都存在很大不足。TIG焊丝存在焊丝外观和内在质量不良的双重问题，除了几个合资企业外，大多数厂家生产的产品远远达不到国外同类产品的水平。MIG焊丝呈现出来的最突出的问题外观不好，送丝不够稳定，特别是在用机器人或机械手焊接的自动化程度高的场合。不锈钢药芯焊丝在我国目前还刚起步，但发展比较快，国内已有安泰、天津三英、天泰、锦泰等厂家在生产销售不锈钢药世焊丝；中国的台湾中钢、韩国的高丽、现代和一些欧洲厂家也在积极拓展药芯焊丝在中国内地的市场。 目前，国内不锈钢TIG焊丝、MIG焊丝、药芯焊丝，已开始形成一定的规模，随着我国自动化水平的提高，用量会呈现大幅度的增长，但目前我国国产大部分不锈钢焊丝的质量令人担忧。我国制造的焊丝水平不高，与国外的差距，除炼钢引起的化学成分不良、杂质含量较高外，其症结主要在设备和生产工艺上。要想生产出高品质的焊丝，必须采用先进的生产设备和改善现有生产工艺。 焊丝质量不高，除了制造因素外，标准的落后也是一个重要的问题，我国现行的焊接用不锈钢丝标准为GB　4242-1984和YB/T　5092-1996，基本上采用的是苏联的标准体系，如标准中的H0Cr20Ni10Ti焊丝，存在铁水流动性不良，易出缺陷问题，在AWS标准中早已不存在了，而国内外还在大量使用。焊丝化学成分中AWS标准都采用中Si或高Si，而依据现行标准生产的焊丝含Si都为中低Si，Si含量的偏低，直接造成铁水流动性不佳，焊接质量不良。因此，应尽快修订现行不锈钢焊丝标准使之与国际接轨。

三、建议

中国现在成为世界上最大的不锈钢钢材消费国，同时成为世界上最大的不锈钢焊材消费国，也正在成为世界上各个焊材生产厂家的关注的热点市场。竞争会更加激烈。为了适应这种形势，建议如下：

1.国内不锈钢焊材生产厂家必须致力于产品质量的提高，保证产品质量的稳定，迅速在质量上缩小与国外先进水平的差距。

2.加强对高品质特种不锈钢焊材的研制开发与生产，如尿素级不锈钢焊条、双相不锈钢焊条。

3.焊接材料生产厂家应加大投入，抓紧进行高品质不锈钢焊丝的研制、开发与生产，以适应市场对高品质不锈钢焊丝的需求。

4.有条件的三家应迅速扩大规模，降低成本，形成批量，增强自身竞争能力。

5.建议提供不锈钢焊线的钢厂，迅速淘汰落后的生产工艺，提供大炉号，高质量的焊线，以满足国内对高品质不锈钢焊线的需求。

6.修订现行不锈钢焊丝国家标准，使之与国际接轨。

# 二、不锈钢一般常识

（一）不锈钢的定义

在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，具有美观的表面和耐腐蚀性能好，不必经过镀色等表面处理，而发挥所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢，18-铬镍钢等高合金钢。

从金相学角度分析，因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜，这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。

为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。

（二）不锈钢的应用

不锈钢不但具有良好的耐腐蚀性能，而且具有良好的外观等多种特性，不锈钢的应用范围越来越广泛。下表是关于不锈钢的应用方面的简单事例图：

| 行业 | 主要使用事例 |
| --- | --- |
| 汽车用 | 外装部品 |
|  | 热装部品 |
| FLATWARE（一种器皿） | SPOON（勺）、FORK（叉）-出口或内销 |
|  | 刀类-出口或内销 |
| HOLLOWWARE餐具（二种器皿） | 深拉加工（DDQ）-拉伸比大于1.5 |
|  | DRAWING（一般拉伸）-拉伸比小于1.5 |
|  | PRESS（冲压） |
|  | SPINNING（旋压） |
| 厨房设备 | 洗涤槽（SINK）一般拉伸材（表面要求高） |
|  | 煤气灶-表面要求高 |
|  | 电冰箱（冰柜内胆） |
| 电器用具 | 洗衣机、烘干机 |
|  | 微波炉 |
|  | 电子部件（无磁性） |
| 钢管用 | 装饰管 |
|  | 构造管（工业用） |
|  | 排管用 |
| 建筑材料 | MIRROR（镜面材） |
|  | 再研磨 |
|  | 电梯 |
|  | 建筑内外装饰材 |
|  | 窗户、门材 |
| 化学设备 | 热交换器 |
|  | 锅炉、罐 |
|  | 化学工业炉 |
|  | 化学设备部件 |
| 一般用途 | REROLL（再轧钢用） |
|  | 高硬度用 |
|  | 加工厂用 |
|  | 市场流通用 |
|  | 特殊用途 |
| 运输设备 | 集装箱 |
|  | 铁道车辆 |

1.不锈钢在建筑业中的应用

近年来，应用不锈钢作为建筑材料正日益广泛。使用越来越广泛有着多方面的原因，其中包括对材料更好的了解、企图更新某些设计，设想生产出一种既耐久又无需维护的结构材料等。

早期，不锈钢用于建筑方面只局限在某些场合，即在过去认为没有适当材料的场合建筑师们正在寻求一种有特殊作用的新材料。实际上许多这样的场合，不锈钢已长期被使用而其效果已经经过长期不断地对不锈钢的冲刷作用，使生产厂家相信不锈钢材料用于室外场合甚至在高腐蚀性气体的条件下也不腐蚀。

由于不锈钢具有耐用和几乎无需要维护表面这两种特性，促使人们较以往任何时候都更加重视其应用。大多数建筑材料的价格都在一定比例迅速上涨，而有许多材料的涨价又远远超过不锈钢材料。为保养和维持建筑物内外结构处于良好状态的费用更加猛涨得惊人。今天的建筑师必须认真地考虑建筑物的全部情况。如果建筑物长年需要更换或维修，那么建筑师的设计是失败的。

近年来，游泳池的墙壁已采用不锈钢。长期以来采用的主要材料混凝土需要每年修补和涂刷，尤其是在北方地区.用碳钢并加涂层建造的游泳池每年也需要大面积的擦洗和涂刷，上述两者都增加了游泳池一笔可观的使用开支。当游泳池采用不锈钢材料（304型，2B光洁度）做侧壁时，擦洗就很简单，只需用水和肥皂便能很快洗净。现在的游泳池常常采用不锈钢槽壁和混压土池底，池底用混凝土主要是为了防滑。

某些建筑物的墙壁用304型，8级镜面抛光的不锈钢作材料。互相连接的不锈钢板都经过抛光和着色打磨使墙壁具有一致的色凋和反光性。为了防止油垢，大面积的不锈钢板的露出部分（茸脚）安装在由使镀锌板和压缩板组成的厚夹层中。抛光的不锈钢板用环氧树脂作粘结剂与镀锌钢板连接固定。

由干不锈钢能得到很软的性能，使它右可能用来作屋顶覆盖层材料。正是因为这种材料容易成形，耐用美观，故许多建筑师选用不锈钢不仅单纯把它作为一种保护层，而是作为总体设计的组成部分。

某些建筑物（室内滑冰场管）用不锈钢材料建造永平重叠层的屋顶，不仅使该建筑从设计的观点上美观大方，而且由于不锈钢表面的反光作用，使室内滑冰季节得以延长而兔去承担不合理的投资。

对于某些特殊结构，往往由于应用不锈钢使许多难题得到解决。比如有一座汽车库，设计时要求停车库对停放汽车不仅要有保护作用且对排出气体具有良好通风作用；同时还能使一定程度的阳光进入车库，选材既经久耐用又无需保养。为满足上述要求，设计者选用6*10in(15*25cm)201型不锈钢格板,将格板固定在垂直柱子上，使内外交错造成重叠布局.为增强建筑设汁效果，交错的外格板上采用浮面光洁度，外围的成行柱格板采用普通2B光洁度，所有里面的格板均为2D光沽度。这种交借变化的格局使车库具有一个生动的外观。

对于一座建筑物的屋顶结构，其使用寿命和外观应同样重视。在机场的餐厅，为了使屋顶美观，排气风扇都用不锈钢板遮盖。在选择遮盖材料时，还特别强调了材料的不反光性。所选用的村料为304型不锈钢，粗抛光，低反射性，6级光洁度。对于光沽度的选择要特别注意到特别由于发出眩光，防碍飞行员在到达目的地着陆时的视线。

办公大厅的内外建筑给构中都采用了不锈钢材料。其建筑措施采用不锈钢作幕墙。建筑入口处的柱列都包上不锈钢板，建筑物正面所有窗户的净化装置也都途盖上不锈钢。

办公大厦休息厅上面的无花板是由带有浮雕的不锈钢板组成。利用阳模和阴模冲制不锈钢薄板上的浮凸部分.

不锈钢不仅使用寿命长，而且是制作俘凸给构的好材料，这样可以加强建筑物的造型美，故往往是广场的主要标志。

不锈钢作为主要材料用于室外艺末建筑的另一例子是矗立在河畔上有名的拱桥。

不锈钢材料可以任意选择。它具有多种不同的强度－重量比以适应各类建筑结构要求。此外，不同等级的表面光洁度也为各种不同建筑设施提供选择范围，以满足实际需要。建筑师的大胆构思，将使不锈钢在建筑业上的应用日益广泛。

2.不锈钢在海洋装置上的应用

各种不同类型的不锈钢正在日益广泛和成功地用于各种不同的海洋环境中。必需指出，在海水中不锈钢要长期免于腐蚀需要复杂的防腐工程技术和大量投资。奥氏体和马氏体不锈钢很久以来就用于航海动力装置上的过热器管道以及透平机叶片。在这些装置中要保持低氯化物含量是很不容易的，因为航海动力装置的应用技术与一般发电装置的基本原理并无差别。不锈钢也正在用于远洋商船上的大容量化学容器，其使用情况在某些方面与陆地化工厂的使用条件截然不同。

大多数不锈钢牌号在海洋条件下应用都能得到满意的结果，但不同牌号则对应力腐蚀开裂表现敏感。以410型为代表的马氏体钢和430型为代表的铁素体钢，在海洋条件下，数月内便会生锈。这种均匀锈蚀可通过机械打磨加以去除。比较受欢迎的不锈钢是奥氏体不锈钢，因为它的抗锈蚀能力较强（但由于应力腐蚀开裂则例外）。随着时间迁移，奥氏体不锈钢也会发黑。如果由于美观或其它方面的原因，这种发黑也可以通过打磨去除。不锈钢在海水中很少会产生均匀锈烛，所以在实际使用中可不必担心。

推进器 海洋上的拖轮和其它船只上的推进器可由铸造不锈钢CF－8（相当干304型不锈钢）制成。当船只不航行时，从推进器主轴通过轴承到船体，构成一个导电的金属回路。相当于成分为410型不锈钢的铸造推进器也经常披选用，并在其它方面得到广泛应用如用于破冰船等。

近代不锈钢技术的发展，已开始采用复相奥氏体－铁素体不锈钢 20Cr－8Ni－3.5Mo来铸造远洋巨轮上大型推进器（重达3000kg）。

经常在港口工作的船只，特别容易遇到海面上的原木或其它浮体而加速推进器的损坏。因此，采用奥氏体不锈钢制作推进器能通过矫直或焊接的办法而得到修复，这是选材上一个值得重视的问题。

泵 早已观察到离心泵在海水工作的条件下，如采用不锈钢构件，则能显示出一定的可靠性。在保持流动的海水中，采用CF—8M铸造不锈钢叶轮（其成分相当于316型不锈钢）以及用316型不锈钢作主轴，可以不出任何问题。当水泵停止工作时，缝隙腐蚀和点腐蚀很可能就成为严重问题。但如果来用较为活泼而又易锈的铸铁制造一个壁厚相当大的泵箱时，则铸铁在停机时间能起到阴极保护作用。当泵工作时，铸铁箱的阴极保护作用下一定能使下锈钢极化，但流动的水维待了阴极保护作用。此外，长期工作的泵可能由于交替使用，既有时海水更换成淡水而起到防护作用。

散装容器 不锈钢一直被用来作为货运中的散袋容器，用以装载液化天然气体（LNG），化学药品、饮料等。货运中盛LNG的容器习惯采用304L型不锈钢，其目的不是为了耐腐蚀而是考虑到在低温状态下的机械性能。

对于海运化学制品的容器，采用不锈钢的目的主要是考虑到它的耐腐蚀性，这与陆地化学制品的储运是不同的。如果船只属于一般不定期货轮，则运载化学制品的容器也可以运输任何物品，从醋酸、糟浆到二甲苯。一般都用316L型不锈钢作阀门、货运泵、管遭、加热盘管以及容器本身。容器可以由整体不锈钢组成或用碳钢包复上一层0.06～0.08in （1.5—2.0mm）的不锈钢板制成。在使用之前，必须进行细致的检查板材是否有缺陷并进行彻底的清洁处理和钝化处理。

实验表明装有化学制品的客器允许用海水进行冲洗，但随后必烦很快用淡水冲洗。对于在容器内的任何不锈钢加热装置，当氯化物未彻底冲刷掉以前，切莫启动以防产生应力腐蚀开裂。 化学制品容器设计时，不应考虑用来盛海水因为这样做会导－致产生缝隙腐蚀的危险。如果设计方案中规定非用来盛海水不可，那么就必须考虑采取阴极保护系统以控制缝隙腐蚀的发展。在这种情况下，不锈钢容器可能会产生难以去除的石灰质沉积物，这是一个值得重视的问题。

热交换器 强迫水循环系统的冷却器和电站蒸汽冷凝器已广泛采用奥氏体不锈钢管道，后者的进水口因高度污染而不宜采用铜合金材料。比较受欢迎的好材料为316型不锈钢。在海岸和港湾地区，大量外来的团块和淤泥进入冷凝器管道，特别容易造成严重障碍，这种情况必须采取措施加以排除。一种合理的措施就是采用橡胶球循环通过管道中，由于橡胶球能产生挤压作用从而清理了管壁。当海水的流动速度大约为1m／S时，便可以防止海洋有机类杂物被吸入，从而保怔了冷凝器管道免于产生点腐蚀。不同于其它有色合金，采用不锈钢作冷凝器的管道则不受最大流速的限制，但却与整个泵装置的经济效果有关。

O形密封圈 串联式电连接器和有关O形密封圈定位装置都广泛采用304型和316型不锈钢制造，特别是海洋和军事工程。采用上述材料都能得到满意的使用效果。O形密封器可通过船体，铝架或其它因素得到阴极保护作用。如果没有阴极保护作用，O形密封圈的细糟很快（有些在数周内）就会产生缝隙腐烛而导致严重失效。

（三）不锈钢的特性

1.一般特性

◆ 表面美观以及使用可能性多样化

◆ 耐腐蚀性能好，比普通钢长久耐用

◆ 耐腐蚀性好

◆ 强度高，因而薄板使用的可能性大

◆ 耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾

◆ 常温加工，即容易塑性加工

◆ 因为不必表面处理，所以简便、维护简单

◆ 清洁，光洁度高

◆ 焊接性能好

2、品质特性

2-1不锈钢的品质特性

| 项目 | 基本组织 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表钢种 | STS304 | STS430 | STS410 |
| 热处理 | 固融化热处理 | 退火 | 退火后急冷 |
| 硬度性 | 加工硬化性 | 微量硬化性 | 小量硬化性 |
| 主要用途 | 建筑物内外装饰,厨房用具,化学刻度,航空机器 | 建筑材料,汽车零件,加用电器,厨房器具,饭盒等 | 钎、刀机器零部件,医院用具,手术用具 |
| 耐腐蚀性 | 高 | 高 | 中 |
| 强度 | 高 | 中 | 高 |
| 加工性 | 高 | 中 | 高 |
| 磁性 | 非磁 | 上磁性 | 上磁性 |
| 焊接性 | 高 | 中 | 低 |

2-2不锈钢的品质特性要求

| 用途 | 对象产品 | 加工工艺 | 要求品质特性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表面质量 | BQ性 | 材质 | 形状 | 厚度公差 | 焊接性 | 耐腐蚀性 |
| 浅加工类 | 刀、叉等 | 落料→横延→切头→成型→抛光→清洗→包装 | 要求高不得有麻点等缺陷 | 好 | 一般材 | 一般 | -5% | 不要求 | 好 |
| 深加工类 | 二类餐具、保温杯等 | 落料→涂油→成型→（有时几次）切边→卷边→清洗→复底→抛光→焊手柄→包装 | 要求高不得有划伤折痕等缺陷 | 好 | DDQ | 要求高 | -3--5% | 好 | 好 |
| PIPE | 装饰管等 | 窄带→挤成压成型→对焊→打磨焊缝→切管→磨口→抛光→包装 | 要求高不得有折痕等缺陷 | 一般 | 一般材 | 好 | -8% | 好 | 一般 |
| 厨具 | 冷柜等的外壁 | 落料→折边→电焊→打磨 | 要求高不得有折痕等缺陷 | 一般 | 一般材 | 一般 | -8% | 好 | 一般 |
| 容器 | 热水器饮水机内胆 | 窄带→卷筒→焊接→切管→焊底→打磨焊缝→包装 | 一般 | 一般 | 一般材 | 一般 | -10% | 好 | 一般 |

※各产品由于用途的不同，其加工工艺和原料的品质要求也不同。

2-3品质要求特性微细项目

(1)材质：

①DDQ（deep drawing quality）材：是指用于深拉（冲）用途的材料，也就是大家所说的的软料，这种材料的主要特点是延伸率较高（≧53%），硬度较低（≦170%），内部晶粒等级在7.0-8.0之间，深冲性能极佳。目前许多生产保温瓶、锅类的企业，其产品的加工比（BLANKING SIZE/制品直径）一般都比较高，它们的加工比分别达3.0、1.96、2.13、1.98。SUS304 DDQ用材主要就是用于这些要求较高加工比的产品，当然加工比超过2.0的产品一般都需经过几道次的拉伸才能完成。如果原料延伸方面达不到的话，在加工深拉制品时产品极易产生裂纹、拉穿的现象，影响成品合格率，当然也就加大了厂家的成本；

②一般材主要用于除了DDQ用途外的材料，这种材料的特点是延伸率相对较低（≧45%），而硬度相对较高（≦180），内部晶粒度等级在8.0-9.0间，与DDQ用材比较，它的深冲性能相对稍差，它主要用于不需伸拉就能得到的制品，象一类餐具的勺、匙、叉、电器用具、钢管用途等。但它与DDQ材相比有一个优点，就是BQ性相对较好，这主要是由于它的硬度稍高的缘故。

(2)表面品质：

不锈钢薄板是一种价格非常高的材料，客户对它的表面质量要求也非常高。但不锈薄板在生产过程中不可避免会出现各种缺陷，如划伤、麻点、折痕、污染等，从而其表面质量，象划伤、折痕等这些缺陷不管是高级材还是低级都不允许出现，而麻点这种缺陷在勺、匙、叉、制作时也是决不允许的，因为抛光时很难抛掉它。我们根据表面各种缺陷出现的程度和频率，来确定其表质量等级，从而来确定产品等级。

(3)厚度公差：

一般来说不锈钢制品的不同，其要求原料厚度公差也各不相同，象二类餐具和保温杯等，厚度公差一般要求较高，为-3-5%，而一类餐具厚度公差一般要求-5%，钢管类要求-10%，宾馆用冷柜用材厚度公差要求为-8%，经销商对厚度公差的要求一般在-4%-6%间。同时产品内外销的不同也会导致客户对原料厚度公差要求的不同。一般出口产品客户的厚度公差要求较高，而内销企业对厚度公差要求相对较低（大多出于成本方面考虑），部分客户甚至要求-15%。

(4)焊接性：

产品用途的不同对焊接性能的要求也是各不相同。一类餐具对焊接性能一般不做要求，甚至包括部分锅类企业。但是绝大多数产品都需要原料焊接性能好，象二类餐具、保温杯、钢管、热水器、饮水机等。

(5)耐腐蚀性：

绝大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好，象一、二类餐具、厨具、热水器、饮水机等，有些国外商人对产品还做耐腐蚀性能试验：用NACL水溶液加温到沸腾，一段时间后倒掉溶液，洗净烘干，称重量损失，来确定受腐蚀程度（注意：产品抛光时，因砂布或砂纸中含有Fe的成分，会导致测试时表面出现锈斑）

(6)抛光性能（BQ性）：

目前不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序，只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光。因此这就要求原料的抛光性能很好。影响抛光性能的因素主要有以下几点：

①原料表面缺陷。如划伤、麻点、过酸洗等。

②原料材质问题。硬度太低，抛光时就不易抛亮（BQ性不好），而且硬度太低，在深拉伸时表面易出现桔皮现象，从而影响BQ性。硬度高的BQ性相对就好。

③经过深拉伸的制品，变形量极大的区域表面也会出小的黑点和RIDGING，从而影响BQ性。

3.各种不锈钢的特性和用途

| 钢号 |  | 特性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥 氏 体 钢 | 301 17Cr-7Ni-低碳 | 与304钢相比，Cr、Ni含量少，冷加工时抗拉强度和硬度增高，无磁性，但冷加工后有磁性。 | 列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网 |
|  | 301L 17Cr-7Ni-0.1N-低碳 | 是在301钢基础上，降低C含量，改善焊口的抗晶界腐蚀性；通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不足，保证钢的强度。 | 铁道车辆构架及外部装饰材料 |
|  | 304 18Cr-8Ni | 作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃-800℃）。 | 家庭用品（1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸），汽车配件（风挡雨刷、消声器、模制品），医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件 |
|  | 304L 18Cr-8Ni-低碳 | 作为低C的304钢，在一般状态下，其耐蚀性与304刚相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐蚀性，使用温度-196℃-800℃。 | 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件 |
|  | 304Cu 13Cr-7.7Ni-2Cu | 因添加Cu其成型性，特别是拔丝性和抗时效裂纹性好，故可进行复杂形状的产品成形；其耐腐蚀性与304相同。 | 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手、纺织加工机器。 |
|  | 304N1 18Cr-8Ni-N | 在304钢的基础上，减少了S、Mn含量，添加N元素，防止塑性降低，提高强度，减少钢材厚度。 | 构件、路灯、贮水罐、水管 |
|  | 304N2 18Cr-8Ni-N | 与304相比，添加了N、Nb，为结构件用的高强度钢。 | 构件、路灯、贮水罐 |
|  | 316 18Cr-12Ni-2.5Mo | 因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。 | 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 |
|  | 316L 18Cr-12Ni-2.5Mo 低碳 | 作为316钢种的低C系列，除与316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优。 | 316钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。 |
|  | 321 18Cr-9Ni-Ti | 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀；适合于在430℃-900℃温度下使用。 | 航空器、排气管、锅炉汽包 |
| 铁 素 体 钢 | 409L 11.3Cr-0.17Ti-低C、N | 因添加了Ti元素，故其高温耐蚀性及高温强度较好。 | 汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。 |
|  | 410L 13Cr-低C | 在410钢的基础上，降低了含C量，其加工性，抗焊接变形，耐高温氧化性优秀。 | 机械构造用件，发动机排气管，锅炉燃烧室，燃烧器。 |
|  | 430 16Cr | 作为铁素体钢的代表钢种，热膨胀率抵，成形性及耐氧化性优。 | 耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网 |
|  | 430J1L 18-Cr0.5Cu-Nb-低C.N | 在430钢中，添加了Cu、Nb等元素；其耐蚀性、成形性、焊接性及耐高温氧化性良好。 | 建筑外部装饰材料，汽车零件，冷热水供给设备。 |
|  | 436L 18Cr-1Mo-Ti、Nb、Zr低C、N | 耐热性、耐磨蚀性良好，因含有Nb、Zr元素，故其加工性，焊接性优秀。 | 洗衣机、汽车排气管、电子产品、3层底的锅。 |
| 马 氏 体 钢 | 410 13Cr-低碳 | 作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。 | 刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。 |
|  | 420J1 13Cr-0.2C | 淬火后硬度高，耐蚀性好（有磁性）。 | 餐具（刀）、涡轮机叶片。 |
|  | 420J2 13Cr-0.3C | 淬火后，比420J1钢硬度升高（有磁性）。 | 刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具（剪刀、刀）。 |

（四）不锈钢的耐腐蚀性及其种类

1、腐蚀的种类和定义

在众多的工业用途中，不锈钢都能提供今人满意的耐蚀性能。根据使用的经验来看，除机械失效外，不锈钢的腐蚀主要表现在：不锈钢的一种严重的腐蚀形式是局部腐蚀（亦即应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀）。这些局部腐蚀所导致的失效事例几乎占失效事例的一半以上。事实上，很多失效事故是可以通过合理的选材而予以避免的。

应力腐蚀开裂（SCC）：是指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌，但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力腐蚀开裂的必要条件是要有拉应力（不论是残余应力还是外加应力，或者两者兼而有之）和特定的腐蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力腐蚀开裂的应力值，要比没有腐蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上，穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹，而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹，当应力腐蚀开裂扩展至其一深度时（此处，承受载荷的材料断面上的应力达到它在空气中的断裂应力），则材料就按正常的裂纹（在韧性材料中，通常是通过显微缺陷的聚合）而断开。因此，由于应力腐蚀开裂而失效的零件的断面，将包含有应力腐蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的“韧窝”区域。

点腐蚀：是一种导致腐蚀的局部腐蚀形式。

晶间腐蚀：晶粒间界是结晶学取向不同的晶粒间紊乱错合的界城，因而，它们是钢中各种溶质元素偏析或金属化合物（如碳化物和δ相）沉淀析出的有利区城。因此，在某些腐蚀介质中，晶粒间界可能先行被腐蚀乃是不足为奇的。这种类型的腐蚀被称为晶间腐蚀，大多数的金属和合金在特定的腐蚀介质中都可能呈现晶间腐蚀。

缝隙腐蚀：是局部腐蚀的一种形式，它可能发全于溶液停滞的缝隙之中或屏蔽的表面内。这样的缝隙可以在金属与金属或金属与非金属的接合处形成，例如，在与铆钉、螺栓、垫片、阀座、松动的表面沉积物以及海生物相接烛之处形成。

全面腐蚀：是用来描述在整个合金表面上以比较均勺的方式所发生的腐蚀现象的术语。当发生全面腐蚀时，村料由于腐蚀而逐渐变薄，甚至材料腐蚀失效。不锈钢在强酸和强碱中可能呈现全面腐蚀。全面腐蚀所引起的失效问题并不怎么令人担心，因为，这种腐蚀通常可以通过简单的浸泡试验或查阅腐蚀方面的文献资料而预测它。

2.各种不锈钢的耐腐蚀性能

304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。

301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。

302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。

302B 是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。

303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。

304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

305和384 不锈钢含有较高的镍，其加工硬化率低，适用于对冷成型性要求高的各种场合。

308 不锈钢用于制作焊条。

309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高，为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种，所不同者只是碳含量较低，为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.

316和317 型不锈钢含有铝，因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中，316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。

321、347及348 是分别以钛，铌加钽、铌稳定化的不锈钢，适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢，对钽和钻的合量有着一定的限制。

3、不锈钢腐蚀的涵义和分类

在腐蚀环境中,金属与周围介质由于化学或电化学作用而引起的破坏称为腐蚀.  在腐蚀环境中,当不锈钢选择不当时,同样会产生腐蚀。 腐蚀有很多分类方法。

按作用的性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

2.按腐蚀的形态可分为一般(全面,均匀)腐蚀。所谓一般腐蚀,系措腐蚀分布在整个不锈钢表面上,所谓局部腐蚀点蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀,腐蚀疲劳,选择性腐蚀,冲刷腐蚀等。

3.按腐蚀发生的环境和条件可分为大气腐蚀,工业水腐蚀,土壤腐蚀。酸,碱。盐的腐蚀,海水腐蚀,高温腐蚀,(包括液体金属,熔盐,燃气腐蚀)等。

4、不锈钢遭腐蚀的原因

最近英国科学家的一项研究表明，不锈钢里微小的硫化锰高浓度区域能导致不锈钢锈蚀。

不锈钢是铁、铬和镍的合金，最早出现在20世纪初。由于不锈钢具有优异的抗腐蚀特性，因而它常常被用在恶劣的工作环境下，或者用来制造餐具和医疗用具。

不锈钢的腐蚀速率非常之慢，在理想情况下每100万年才能腐蚀1厘米。但是在实际应用中，腐蚀往往在某处产生和扩大，最终导致整块不锈钢的腐蚀。

此前有很多理论认为不锈钢中的杂质导致了腐蚀，但是对于腐蚀发生的具体机制还不很清楚。在最新一期的英国《自然》杂志上，一个英国研究小组报告了他们对于不锈钢腐蚀过程的研究成果。他们发现不锈钢中微小的硫化锰高浓度区域是导致不锈钢腐蚀的元凶。

腐蚀发生处并不是随机的，它们总是产生在小块硫化锰周围几百纳米的区域。科学家的研究表明，在不锈钢制造过程中，硫化锰在局部产生高浓度的聚集，导致在其周围区域中铬元素浓度的降低。铬元素和氧气反应产生铬的氧化物能够起到防止腐蚀的作用。低浓度的铬区域最先产生腐蚀，然后腐蚀会逐步扩大到整块不锈钢。在含有盐的水中，这个过程会变得更加迅速。

这个研究小组经过了20多年的研究才得出了不锈钢腐蚀原因的答案。专家认为，这一研究成果有助于改善不锈钢的性能。

（五）不锈钢产品介绍:

1、315J1特征及用途

315J1是日金工新开发的一种与316相匹敌的耐腐蚀性的省钼不锈钢，可应用于贮水槽、锅炉零部件等。

各种钢种的特性与用途比较：

|  | 符合JIS | 特 征 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| NTK M1C | SUS 15J1 | 与316相匹敌的耐腐蚀性的省钼不锈钢 | 贮水槽、锅炉零部件 |
| NTK 316 | SUS 316 | 含有比304耐腐蚀高的钼的奥氏体系不锈钢 | 化学、纤维、纸浆、海水淡化、沿岸建材 |
| NTK 304 | SUS 304 | 通用奥氏体系不锈钢（18-8） | 家庭用品、建材、食品、化学 |

化学成分比较：（质量%)

|  | 符合JIS | C | Ni | Cr | Mo | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTK M1C | SUS 315J1 | 0.06以下 | 9.0-11.0 | 17.0-19.0 | 0.5-1.5 | 2.0-4.0 |
| NTK 316 | SUS 316 | 0.08以下 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | -- |
| NTK 304 | SUS 304 | 0.08以下 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | -- | -- |

力学性能比较

|  | 符合JIS | 抗拉强度 | 弹性极限应力 | 伸长率 | 硬度 | 300℃抗拉强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTK M1C | SUS 315J1 | 559 | 294 | 58 | 150 | 500 |
| NTK 316 | SUS 316 | 588 | 275 | 58 | 170 | 520 |
| NTK 304 | SUS 304 | 618 | 314 | 59 | 170 | 451 |

315J1的使用实绩例：

| 用途 | 代表板厚 |
| --- | --- |
| 石油供热水机罐体 | 0.8/0.6/1.2 |
| 石油供热水器零部件 | 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2 |
| 太阳能热水器水槽 | 0.5/0.6 |
| 电热水器罐体 | 1 |
| 电热水器零部件 | 0.8 |
| 烧灯油锅炉 | 0.7/0.8/0.6 |
| 锅炉用炉体 | 1.0/1.5 |
| 锅炉烟筒 | 0.8 |
| 热变换管 | 0.35 |
| 揉面机 | 2 |

2、304复合不锈钢

304复合不锈钢是不锈钢领域的革命，是全世界范围内唯一独家发明的，可以帮助企业大大降低原材料成本,保持了传统304不锈钢优良防锈性能, 通过中间的低炭钢来提升产品的机加工性能,形成有绝对竞争力产品和价格。本产品是304不锈钢的更新升级产品。 304复合不锈钢所制造的产品，不需要化学电镀,因此能有效保护环境,符合国家对钢铁生产的产业指导原则和国家对于建设节约型社会的要求。新型的复合材料,代表了不锈钢冷轧薄板产品新的发展方向，使企业在激烈的竞争中取胜。新技术做支撑下的产品,能够帮助不锈钢企业寻找到新的商业机会。

304复合不锈钢系列和普通的不锈钢持有同样的抗腐蚀性及耐用性。用它制造的产品可以大大地降低产品制造的成本，例如我们对300系列不锈钢薄板和1000系列碳钢进行加工处理以后,产品表面层为300系列不锈钢,而内层是由1000系列碳钢而构成。因此该产品不仅价格低,而且在使用时具有与300 系列不锈钢同样的抗腐蚀性能。高质量低价格的304复合不锈钢是需要生产耐用,而且表面抗腐蚀产品的最好选择,也是最好的不锈钢原料选择。

该产品能用于制造多种耐用抗腐蚀且具有漂亮表面的产品。在制造时，该产品可以直接用于取代不锈钢卷或者薄板，而且不需要改变加工过程和工艺，这些包括加工轧制部件，表面易损的部件和易受腐蚀影响的部件。因为304复合不锈钢是一种令人满意的高质量和低价格组合产品，它可广泛用于许多种类的产品，例如：食品工业、酿酒工业、化工和医药设备、医疗器械、运输设备、船舶部件、 农业、汽车内外装、厨房设备、家电、焊接管子、建筑内外装饰、室内管线、锅炉、桌面和贴面、浴缸、 容器设备、 水池、 太阳能热水器、游泳池墙壁等等。

在直接地取代304不锈钢同时，显着降低原料成本；不需要修改工具、模具及器械的费用，任何用于制造普通碳钢的产品的工具、模具及器械都可以用于制造 304复合不锈钢产品 因此节省了修改工具、模具及器械的费用； 304复合不锈钢特有的抗腐蚀优秀特性，不需要对产品制造以后进行加工处理，因此节省加工费用；有助环境保护；复合不锈钢所制造的产品不需要化学电镀,因此有效保护了环境，同时也节省了环境保护费用。

产品介绍附录：

表1：304复合不锈钢化学成分

| SC304L | 304L | 低碳钢 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 化学成分 (最大含量或者含量范围) |  |
| 碳 | 0.03% | 0.06% |
| 硅 | 0.75% |  |
| 锰 | 2.00% | 0.50% |
| 磷 | 0.05% | 0.20% |
| 硫 | 0.03% | 0.03% |
| 镍 | 9.0-12.0% | 0.20% |
| 铬 | 18.0-20.0% | 0.15% |
| 氮 | 0.10% |  |
| 铝 |  | 0.01-0.10% |
| 铜 |  | 0.20% |
| 钼 |  | 0.06% |
| 牌号 | 类 型 | 用途 |
| 1Cr18Ni9Ti | 奥氏体型 | 使用最广泛，适用于食品、化工、医药、原子能工业 |
| 0Cr25Ni20 | 奥氏体型 | 炉用材料，汽车排气净化装置用材料 |
| 1Cr18Ni9 | 奥氏体型 | 经冷加工有高的强度，建筑用装饰部件 |
| 0Cr18Ni9 | 奥氏体型 | 作为不锈耐热钢使用最广泛、食品用设备，一般化工设备，原子能工业用 |
| 00Cr19Ni10 | 奥氏体型 | 用于抗晶间腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器、建材、耐热零件及热处理有困难的零件 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 奥氏体型 | 适用于在海水和其它介质中，主要作耐点蚀材料，照相、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 奥氏体型 | 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢，用于对抗晶间腐蚀性有特别要求的产品 |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | 奥氏体型 | 用于抗硫酸、磷酸、甲酸、乙酸的设备，有良好的耐晶间腐蚀性 |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 奥氏体型 | 同上 |
| 0Cr18Ni10Ti | 奥氏体型 | 添加Ti提高耐晶间腐蚀，不推荐作装饰部件 |
| 0Cr16Ni14 | 奥氏体型 | 无磁不锈钢，作电子原件 |
| 01Cr20Ni14Si2 | 奥氏体型 | 具有较高的高温强度及抗氧化性，对含硫气氛较敏感，在600-800℃有析出相的脆化倾向，适用于制作承受应力的各种炉用构件 |
| 1Cr17Ni7 | 奥氏体型 | 适用于高强度构件，火车客车车厢用材料 |
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 奥氏体型+铁素体 | 耐应力腐蚀破裂性能良好，具有较高的强度，适用于含氯离子的环境，用于炼油、化肥、造纸、石油、化工等工业，制造热交换器、冷凝器等 |
| 0Cr17(Ti) | 铁素体型 | 用于洗衣机内桶冲压件，装饰用 |
| 00Cr12Ti | 铁素体型 | 用于汽车消音器管，装饰用 |
| 0Cr13Al | 铁素体型 | 从高温下冷却不产生显著硬化，汽轮材料，淬火用部件，复合钢材 |
| 1Cr17 | 铁素体型 | 耐蚀性良好的通用钢种，建筑内装饰用，重油燃烧部件，用于家庭用具，家用电器部件 |
| 0Cr13 | 铁素体型 | 作较高韧性及受冲击负荷的零件，如汽轮叶片，结构架，螺栓，螺帽等 |
| 1Cr13 | 马氏体型 | 具有良好的耐蚀性，机械加工性，用作一般用途、刀刃机械零件、石油精炼装置、螺栓、螺母、泵杆、餐具等 |
| 2Cr13 | 马氏体型 | 淬火状态下硬度高，耐蚀性良好，作汽轮机叶片，餐具（刀） |

表2：304复合不锈钢的机械性能表

| 延伸率 % | 抗拉强度 Mpa (Rm) | 屈服强度 Mpa (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 最小2"- 40% | 297N/mm2 | 157N/mm2 |

表3 304复合不锈钢型号

| 公制 | 英制 |
| --- | --- |
| 60.96 cm x 0.5 mm | 24 英寸 x 0.0197英寸 |
| 60.96 cm x 1 mm | 24 英寸 x 0.0394英寸 |
| 60.96 cm x 1.5 mm | 24 英寸 x 0.0591英寸 |
| 45.72 cm x 0.5 mm | 18 英寸 x 0.0197英寸 |
| 45.72 cm x 0.5 mm | 18 英寸 x 0.0394英寸 |
| 45.72 cm x 0.5 mm | 18 英寸 x 0.0591英寸 |

注：304复合不锈钢的每层覆层厚度大于板厚的3%。

（六）常用不锈钢牌号

1、不锈钢的分类

不锈钢的发展为现代工业的发展和科技进步奠定了重要的物质技术基础。不锈钢钢种很多，性能各异，它在发展过程中逐步形成了几大类。按组织结构分，分为马氏不锈钢（包括沉淀硬化不锈钢）、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和奥氏体加铁素体双相不锈钢等四大类；按钢中的主要化学成分或钢中的一些特征元素来分类，分为铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢以及低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等；按钢的性能特点和用途分类，分为耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、高强不锈钢等；按钢的功能特点分类，分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。目前常用的分类方法是按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等，或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。

通俗地说，不锈钢就是不容易生锈的钢，实际上一部分不锈钢，既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜（钝化膜）的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明，钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高，当铬含量达到一定的百分比时，钢的耐蚀性发生突变，即从易生锈到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类，有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢；按主要化学成分分类，基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统；按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等，按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等；按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点，所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。

奥氏体不锈钢：

在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%-10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。如加入S，Ca，Se，Te等元素，则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外，如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni，就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能，在各行各业中获得了广泛的应用。

铁素体不锈钢：

在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%-30%，具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍，有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素，这类钢具导热系数大，膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点，多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点，因而限制了它的应用。炉外精炼技术（AOD或VOD）的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低，因此使这类钢获得广泛应用。

奥氏体--铁素体双相不锈钢：

是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量在18%-28%，Ni含量在3%-10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。

马氏体不锈钢：

通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。

不锈钢与不锈铁

不锈钢一般是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢，而耐酸钢则是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。 不锈钢 自本世纪初问世，到现在已有90多年的历史。不锈钢的发明是世界冶金史上的重大成就，不锈钢的发展为现代工业的发展和科技进步奠定了重要的物质技术基础。不锈钢钢种很多，性能各异，它在发展过程中逐步形成了几大类。按组织结构分，分为马氏不锈钢（包括沉淀硬化不锈钢）、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和奥氏体加铁素体双相不锈钢等四大类；按钢中的主要化学成分或钢中的一些特征元素来分类，分为铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢以及低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等；按钢的性能特点和用途分类，分为耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、高强不锈钢等；按钢的功能特点分类，分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。目前常用的分类方法是按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等，或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。

所谓“不锈铁”，就是将回收的废铁、铅、钢等经二次回炉加工，通过脱“滋”处理而成，传统的检测方法是用吸铁石，而此品用传统方法是无法辨别的，自然是瞒天过海，蒙住了众多的工程选材，因此堂而皇之地进入了一个又一个装饰工地，登上了一幅又一幅豪华幕墙。此名称是自《焦点访谈》曝光后诞生的，并且占据着大约65％的市场份额，而真正的国标SUS304不锈钢产品因价格较高而没有市场。

目前市场中“不锈铁”产品能拥有65％的份额是其价格起着重要的作用，现国标不锈钢产品每吨的价格约2万元左右，国标7075铝合金每吨价约为1.6万元左右，而“不锈铁”的价格每吨仅为5000－7000元；进而再看这三种材质的抗拉强度分别为：国标不锈钢530－620MPa，国标7075铝合金540－560MPa，“不锈铁”160－180MPa。显然“不锈铁”的抗拉强度还达不到不锈钢的1／3强度，是极易导致事故发生的。

因而，在建筑工程行业，要坚决取缔“不锈铁”制品。

（七）不锈钢的种类和特点

不锈钢有两种分类法：一种是按合金元素的特点，划分为铬不锈钢和铬镍不锈钢；另一种是按在正火状态下钢的组织状态，划分为M不锈钢、F不锈钢、A不锈钢、A一F双相不锈钢。

1、马氏体不锈钢

典型的马氏体不锈钢有1Cr13-4Cr13和9Cr18等

1Cr13钢加工工艺性能良好。可不经预热进行深冲、弯曲、卷边及焊接。2Crl3冷变形前不要求预热，但焊接前需预热，1Crl3、2Cr13主要用来制作耐蚀结构件如汽轮机叶片等，而3Cr13、4Cr13主要用来制作医疗器械外科手术刀及耐磨零件；9Crl8可做耐蚀轴承及刀具。

2、铁素体不锈钢

铁素不锈钢的含Cr量一般为13％-30％合碳量低于0.25%。有时还加入其它合金元素。金相组织主要是铁素体，加热及冷却过程中没有α<=>γ转变，不能用热处理进行强化。抗氧化性强。同时，它还具有良好的热加工性及一定的冷加工性。铁素体不锈钢主要用来制作要求有较高的耐蚀性而强度要求较低的构件，广泛用于制造生产硝酸、氮肥等设备和化工使用的管道等。

典型的铁素体不锈钢有Crl7型、Cr25型和Cr28型。

3，奥氏体不锈钢

奥氏体不锈钢是克服马氏作不锈钢耐蚀性不足和脆性过大而发展起来的。基本成分为Crl8％、Ni8％简称18－8钢。其特点是合碳量低于0.1％，利用Cr、Ni配合获得单相奥氏体组织。

奥氏作不锈钢一般用于制造生产硝酸、硫酸等化工设备构件、冷冻工业低温设备构件及经形变强化后可用作不锈钢弹簧和钟表发条等。

奥氏体不锈钢具有良好的抗均匀腐蚀的性能，但在局部抗腐蚀方面，仍存在下列问题：

（1）奥氏体不锈钢的晶间腐蚀

奥氏作不锈钢在450-850℃保温或缓慢冷却时，会出现晶问腐蚀。含碳量越高，晶间蚀倾向性越大。此外，在焊接件的热影响区也会出现晶间腐蚀。这是由于在晶界上析出富Cr的Cr23C6。使其周围基体产生贫铬区，从而形成腐蚀原电池而造成的。这种晶间腐蚀现象在前面提到的铁素体不锈钢中也是存在的。

工程上常采用以下几种方法防止晶间腐蚀：

1）降低钢中的碳量，使钢中合碳量低于平衡状态下在奥氏体内的饱和溶解度，即从根本上解决了铬的碳化物（Cr23C6）在晶界上析出的问题。通常钢中合碳量降至0.03％以下即可满足抗晶间腐蚀性能的要求。

2）加入Ti、Nb等能形成稳定碳化物（TiC或NbC）的元素，避免在晶界上析出Cr23C6，即可防上奥氏体不锈钢的晶间腐蚀。

3）通过调整钢中奥氏体形成元素与铁素体形成元素的比例，使其具有奥氏体+铁索体双相组织，其中铁素体占5％一12％。这种双相组织不易产生晶间腐蚀。

4）采用适当热处理工艺，可以防止晶间腐蚀，获得最佳的耐蚀性。

（2）奥氏体不锈钢的应力腐蚀

应力（主要是拉应力）与腐蚀的综合作用所引起的开裂称为应力腐蚀开裂，简称SCC（Stress Crack Corrosion）。奥氏体不锈钢容易在含氯离子的腐蚀介质中产生应力腐蚀。当含Ni量达到8％一10％时，奥氏体不锈钢应力腐蚀倾向性最大，继续增加含Ni量至45-50％应力腐蚀倾向逐渐减小，直至消失。

防止奥氏体不锈钢应力腐蚀的最主要途径是加入Si2-4％并从冶炼上将N含量控制在0.04％以下。此外还应尽量减少P、Sb、Bi、As等杂质的含量。另外可选用A-F双相钢，它在Cl-和OH-介质中对应力腐蚀不敏感。当初始的微细裂纹遇到铁素体相后不再继续扩展，铁素体含量应在6%左右。

（3） 奥氏体不锈钢的形变强化

单相的奥氏体不锈钢具有良好的冷变形性能，可以冷拔成很细的钢丝，冷轧成很薄的钢带或钢管。经过大量变形后，钢的强度大力提高，尤其是在零下温区轧制时，效果更为显著。抗拉强度可达2000 MPa以上。这是因为除了冷作硬化效果外，还叠加了形变诱发M转变。

奥氏体不锈钢经形变强化后可用来制造不锈弹簧、钟表发条、航空结构中的钢丝绳等。形变后若需焊接，则只能采用点焊工艺、形变使应力腐蚀倾向性增加。并因部分γ->M转变而产生铁磁性，在使用时（如仪表零件中）应予以考虑。

再结晶温度随形变量而改变，当形变量为60％时，其再结晶温度降为650℃冷变形奥氏体不锈钢再结晶退火温度为850-1050℃，850℃则需保温3h，1050℃时透烧即可，然后水冷。

（4） 奥氏体不锈钢的热处理

奥氏体不锈钢常用的热处理工艺有：固溶处理、稳定化处理和去应力处理等。

1）固溶处理。将钢加热到1050-1150℃后水淬，主要目的是使碳化物溶于奥氏体中，并将此状态保留到室温，这样钢的耐蚀性会有很大改善。如上所述，为了防止晶问腐蚀，通常采用固溶化处理，使Cr23C6溶于奥氏体中，然后快速冷却。对于薄壁件可采用空冷，一般情况采用水冷。

2）稳定化处理。一般是在固溶处理后进行，常用于含Ti、Nb的18-8钢，固处理后，将钢加热到850-880℃保温后空冷，此时Cr的碳化物完全溶解，脱而钛的碳化物不完全溶解，且在冷却过程中充分析出，使碳不可能再形成铬的碳化物，因而有效地消除了晶间腐蚀。

3）去应力处理。去应力处理是消除钢在冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300-350℃回火。对于不含稳定化元素Ti、Nb的钢，加热温度不超过450℃，以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和含Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件，需在500-950℃,加热，然后缓冷，消除应力（消除焊接应力取上限温度），可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。

4、奥氏体-铁素体双相不锈钢

在奥氏不锈钢的基础上，适当增加Cr含量并减少Ni含量，并与回溶化处理相配合，可获得具有奥氏体和铁素体的双相组织（含40-60％δ-铁素体）的不锈钢，典型钢号有0Cr21Ni5Ti、1Cr21Ni5Ti、OCr21Ni6Mo2Ti等。双相不锈钢有较好的焊接性，焊后不需热处理，而且其晶间腐蚀、应力腐蚀倾向性也较小。但由于含Cr量高，易形成σ相，使用时应加以注意。

5.铁素体钢

含铬大于14％的低碳铬不锈钢，含铬大干27％的任何含碳量的铬不锈钢，以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢，化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势，基体组织为铁素。这类钢在淬火（固溶）状态下的组织为铁素体，退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物。

属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25，Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高，耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好，但机械性能与工艺性能较差，多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。

6.铁素休－马氏体钢

这类钢在高温时为y+a（或δ）两相状态，快冷时发生y-M转变，铁素体仍被保留，常温组织为马氏体和铁素体,由于成分及加热温度的不同，组织中的铁素体量可在百分之几至几十的范围内变化。0Crl3钢，lCrl3钢，铬偏上限而碳偏下限的2Cr13钢，Cr17Ni2钢，Cr17wn4钢，以及在ICrl3钢基础上发展起来的许多改型12％铬热强钢（这类钢也叫做耐热不锈钢）中的许多钢号，如Cr11MoV，Cr12WMoV，Crl2W4MoV，18Crl2WMoVNb等均属干这一类。

铁素体—马氏体钢可以部分地接受淬火强化，故可获得较高的机械性能。但它们的机械性能与工艺性能在很大程度上受组织中铁素体的含量及分布形态的影响。这类钢按成分中的含铬量分属12～14％与15～18％两个系列。前者具有抵抗大气及弱腐蚀性介质的能力，并且具有良好的减震性及较小的线膨胀系数；后者的耐腐蚀性能与相同含铬量的铁素体耐酸钢相当，但在一定程度上也保留着高铬铁素体钢的某些缺点。

7.马氏体钢

这类钢在正常淬火温度下处在y相区，但它们的y相仅在高温时稳定，M点一般在3OO℃左右，故冷却时转变为马氏体。

这类钢包括2Cr13,2Cr13Ni2,3Cr13以及部分改型12％铬热强钢，如13Cr14NiWVBA，Cr11Ni2MoWVB钢等。马氏体不锈钢的机械性能、耐腐蚀性能、工艺性能与物理性能，均和含铬12～14％的铁素体-马氏体不锈钢相近。由于组织中没有游离的铁素体，机械性能比上述钢要高，但热处理时的过热敏感性较低。

8.马氏体—碳化物钢

Fe－C合金的并析点的含碳为0.83％，在不锈钢中由于铬使S点左移，含12％铬和大于0.4％碳的钢（图11-3），以及含18％铬和大于0.3％碳的钢（图卜）3）均属于过共析钢。这类钢在正常淬火温度加热，次生碳化物不能完全溶于奥氏体，因此淬火后的组织为马氏体和碳化物组成。

属于这一类的不锈钢牌号不多，却是一些含碳比较高的不锈钢，如4Crl3、9Cr18、9Crl8MoV 、9Crl7MoVCo钢等，含碳量偏上限的3Crl3钢在较低的温度下淬火，也可能出现这样的组织。由于含碳量高,上述9Cr18等三个钢号中虽含有较多的铬，但其耐腐蚀性能仅与含12～14％锗的不锈钢相当。这类钢的主要用途是要求高硬及耐磨的零件，如切削工具、轴承、弹簧及医疗器械等。

9.奥氏体钢

这类钢含有较多扩大y区和稳定奥氏体的元素，在高温时为均为y相，冷却时由于Ms点在室温以下，所以在常温下具有奥氏体组织。 18-8， 18－12、25-20、20-25Mo等铬镍不锈钢，以锰代替部分镍并加氮的低镍不锈钢如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti钢等均属于这一类。

奥氏体不锈钢具有前已述及的许多优点，虽然机械性能也比较低，和铁素体不锈钢—样不能热处理强化，但可以通过冷加工变形的方法，利用加工硬化作用提高它们的强度。 这类钢的缺点是对晶间腐蚀及应力腐蚀比较敏感，需通过适当地合金添加剂及工艺措施消除。

10.奥氏体－铁素体钢

这类钢因扩大y区和稳定奥氏体元素的作用程度，不足以使钢在常温或很高的温度下具有纯奥氏体组织，因此为奥氏体－铁素体复相状态，其铁素体量也因成分及加热温度不同而可在较大的范围内变化。

属于这一类的不锈钢很多，如低碳的18－8铬镍钢，加钛、铌、钼的18－8铬镍钢，特别是在铸钢的组织中均可见到铁素体，此外含铬大于14～15％而碳低于0.2％的铬锰不锈钢（如Cr17Mnll），以及目前研究的和已获得应用的大多数铬锰氮不锈钢等。与纯奥氏体不锈钢比较，这类钢的优点很多，如屈服强度较高，抗晶间腐蚀的能力较高，应力腐蚀的敏感性低，焊接时产生热裂纹的倾向小，铸造流动性好等等。缺点是压力加工性能较差，点腐蚀倾向较大，易产生c相脆性，在强磁场作用下表现出弱磁性等。所有这些优点和缺点均来源于组织中的铁素体。

11、奥氏钵－马氏体钢

这类钢的Ms点低于室温，固溶处理以后为奥氏体组织，易于成形和焊接。通常可用两种工艺方法使之发生马氏体转变。一是固溶处理以后经700～800度加热，奥氏体因析出碳化铬而转变为介稳定状态，Ms点升高至室温以上，冷却时转变为马氏体；二是固溶处理以后直接冷却至Ms与Mf点之间，使奥氏体转变为马氏体。后一方法可获得较高的耐腐蚀性能，但固溶处理以后至深冷的间隔时间不宜过久，否则会因奥氏体的陈化稳定作用而使深冷的强化效应降低。经上述处理以后钢再经400～500度时效，使析出金属间化合物进—步强化。这类钢的典型钢号有17Cr一7Ni一A1、15Cr－9Ni－A1,17Cr—5Ni－Mo、15Cr-8Ni－Mo一A1等等。这类钢也称为奥氏体－马氏体时效不锈钢，并因为实际上这些钢的组织中除奥氏体和马氏体以外，还存在不同数量的铁素体，故也称为半奥氏体沉淀硬化不锈钢。

这类钢是50年代后期发展和应用的新型不锈钢，它们总的特点是强度高（C可达100一150）及热强性好，但由于含铬量较低并在热处理时有碳化铬析出，因此耐腐蚀性能比标准的奥氏体不锈钢要低一些。也可以说这类钢的高强度是在牺牲一部分耐腐蚀性能与其它性能（如非磁性）的情况下获得的，目前这类钢主要用于航空工业及火箭导弹生产方面，一般机械制造中应用尚不普遍，并且在分类上也有把它们纳为超高强度钢的一个系列。

（八）不锈钢的标识

1.钢的编号和表示方法

①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：如：中国、俄国 12CrNi3A

②用固定位数数字来表示钢类系列或数字，如：美国、日本、300系、400系、200系；

③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。

2.我国的编号规则

①采用元素符号

②用途、汉语拼音，平炉钢：P、 沸腾钢：F、 镇静钢：B、甲类钢：A、T8：特8、GCr15：滚珠合结钢、弹簧钢，如：20CrMnTi 60SiMn、（用万分之几表示C含量）不锈钢、合金工具钢（用千分之几表示C含量），如：1Cr18Ni9 千分之一（即0.1%C）,不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo

3.国际不锈钢标识方法

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中：

奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示，

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | 其他 |
| 1 | 03Cr17Mn6Ni5N | ≤0.030 | 5.50-7.5 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 16.00-18.00 | 3.50-5.5 | _ | 0.10-0.25 | _ | _ |
| 2 | 03Cr17Mn7Ni5CuN | ≤0.030 | 6.40-7.5 | ≤0.045 | ≤0.015 | ≤0.75 | 16.00-17.50 | 4.00-5 | _ | 0.10-0.25 | ≤1.00 | _ |
| 3 | 1Cr17Ni5Mn5N | ≤0.15 | 4.00-6 | ≤0.040 | ≤0.040 | 3.00-4.00 | 15.00-18.00 | 4.00-6 | _ | 0.08-0.20 | _ | _ |
| 4 | 03Cr16Mn8Ni3N | ≤0.030 | 7.00-9 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.00-17 | 1.50-3 | _ | 0.15-0.30 | _ |  |
| 5 | 2Cr18Mn14NiN | 0.15-0.25 | 14.00-5.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.50-18 | 1.00-1.7 | _ | 0.32-0.40 | _ |  |
| 6 | 1Cr18Mn15N | ≤0.12 | 14.00-6.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 0.30-1.00 | 17.00-18.50 | ≤1.00 | _ | ≥0.35 | _ |  |
| 7 | 0Cr20Mn8Ni6Mo2N | ≤0.08 | 7.50-9 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.50-22.00 | 5.00-7 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | _ |  |
| 8 | 03Cr20Mn8Ni6Mo2N | ≤0.030 | 7.50-9 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.50-22.00 | 5.00-7 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | _ |  |
| 9 | 1Cr17Ni9Mn8Si4N | ≤0.10 | 7.00-9 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-4.50 | 16.00-18.00 | 8.00-9 | _ | 0.08-0.18 | _ | _ |
| 10 | 0Cr21Mn9Ni7N | ≤0.04 | 8.00-10 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 19.00-21.50 | 5.50-7.5 | _ | 0.15-0.4 | _ | _ |
| 11 | 0Cr18Mn13Ni3N | ≤0.08 | 11.50-14.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.00-19.00 | 2.30-3.7 | _ | 0.20-0.4 | _ | _ |
| 12 | 1Cr18Mn12Ni2N | ≤0.15 | 11.00-14.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.50-19.00 | 0.50-2.5 | _ | 0.20-0.45 | _ | _ |
| 13 | 1Cr18Mn18MoCuN | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.00-19.00 |  | 0.75-1.25 | 0.40-0.60 | 0.75-1.25 | _ |
| 14 | 0Cr17Mn6Ni6Cu2 | ≤0.07 | 5.50-6.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 0.20-0.70 | 16.00-17.00 | 5.00-6 | _ | ≤0.050 | 1.50-2 | [N]越低越好 |
| 15 | 1Cr17Mn8Ni3Cu3N | ≤0.15 | 6.50-9 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.50-17.50 | 1.50-3.5 | _ | 0.05-0.25 | 2.00-4 | [N]越低越好 |
| 16 | 1Cr15Mn8Ni5Cu2 | ≤0.15 | 7.00- | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 14.00-16.00 | 3.00- | _ | _ | 1.00- | _ |

②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢 
是以201、 304、 316以及310为标记，

③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标 
记，双相（奥氏体－铁素体），

④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

4.标准的分类和分级

4-1分级：

①国家标准GB  ②行业标准YB    ③地方标准    ④企业标准Q/CB

4-2 分类：   ①产品标准     ②包装标准    ③方法标准    ④基础标准

4-3 标准水平（分三级）：Y级：国际先进水平 I级：国际一般水平  H级：国内先进水平

4-4国标

GB1220-84 不锈棒材（I级）

GB4241-84 不锈焊接盘园（H级）

GB4356-84 不锈焊接盘园（I级）

GB1270-80 不锈管材（I级）

GB12771-91 不锈焊管（Y级）

GB3280-84 不锈冷板（I级）

GB4237-84 不锈热板（I级）

GB4239-91 不锈冷带（I级）

Cr-Mn系不锈钢的牌号及化学成分

（九）不锈钢包装规格

| 区 分 | 热 轧 | 冷 轧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢 带 | 带 钢 | 钢 板 |
| 厚度(㎜) | 2.5-8.0 | 0.15-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
| 宽度(㎜) | 800-1600 | 800-1580 | 40-800 | 500-1580 |
| 单重(M/T) | 30 max. | 26 max. | 15 max. | 6 max. |
| 内径(㎜) | 610 | 610,508 | 610,508 | - |
| 外径(㎜) | 2200 | 2100 | 2100 | - |
| 高度(㎜) | - | - | - | 900 max. |
| 长度(㎜) | - | - | - | 1200-9000 |
| 包装 | 蜡包装 | 蜡包装 | 蜡包装 | 蜡包装 |
|  | 纸包装 | 纸包装 | 纸包装 | 纸包装 |

不锈钢表面标识

原面：NO.1

热轧后经热处理、酸洗，常用于一般耐热耐蚀，如化学槽等，厚度较厚2.0MM-8.0MM。

钝面：2D

冷轧后经热处理、酸洗，其材质柔软，表面呈银白色光泽，用于深冲压加工，如汽车构件、水管等。

雾面：2B

冷轧后经热处理、酸洗，再以精轧加工使表面为适度光亮。由于表面光滑，易于再研磨，使表面更加光亮，用途广泛，如餐具、建材等。

亮面：BA

冷轧后经实施辉面热处理，表面更为光亮，常用于电器、厨具及建筑装饰等。

毛丝面：HAIR LINE

以适当粒度研磨材料以造成连续条纹加工，常用于建筑装饰如电梯、扶梯等，用途极广。

细砂：NO.4

以粒度150-180号研磨材料加工，常用于牛奶食品加工设备、医疗设备等。

粗砂：NO.3

以粒度100-120号研磨材料加工，常用于牛奶食品加工设备、厨房用具。

（十）不锈钢的缺陷

| 分类 | 个数 | 典型缺陷 | 共同缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料缺陷 | 28 | 金属球痕，大理石纹，纵向发裂。 | 划伤，异物压入，污染，折痕，卷取不良。 |
| 冷轧缺陷 | 30 | 辊印，辊表面粗糙，辊振动痕，鱼尾纹，微细皱纹，浪型缺陷，垫纸压入。 |  |
| 退火酸洗 | 32 | 过酸洗，退火酸洗，欠酸洗，欠退火，点蚀，锈，刷辊痕，橡胶残留，白斑，酸洗液残留，炉内停止。 |  |
| 精整缺陷 | 30 | 脱脂不良，研磨不匀，条纹，毛边 |  |

（十一）不锈钢板重量的计算

根据GB4229-84，规定包括不锈钢热轧钢板及不锈钢冷轧钢板中规定的一般牌号的不锈钢板的计算方法为标准。规定牌号外的品种由于成分结构、密度不同，应另作基本单位计算。

1. 不锈钢板的重量用公称尺寸计算，如厚度允许偏差规定为正负偏差时，取偏差上、下限平均值加公称尺寸之和计算。

2. 不锈钢板的基本重量，指厚度为1mm、面积为1m2的重量。

3. 单位重量（kg/m2）指钢板面积为1 m2的重量，为基本重量乘以钢板的厚度（mm）,修约为4位有效数字。

4. 一张钢板重量，是单位重量乘以面积（m2）,面积应约到4位有效数字，一张钢板的重量应约为3位有效数字，如一张的重量超过1000kg时，应修约为kg整数。

5. 总重量是一张钢板的重量乘以相同牌号、尺寸钢板总张数，并修约为kg 整数。

附：不锈钢板的基本重量牌号

基本重量（kg） 牌号      基本重量（kg）

1Cr17Mn6Ni5N              7.93

00Cr18Ni5N                7.93

1Cr18Mn8Ni5N              7.93

1Cr18nNi12                7.93

1Cr17Ni7                  7.93

0Cr23Ni13                 7.93

1Cr17Ni8                  7.93

0Cr25Ni20                 7.98

（十二）沉淀硬化不锈钢

沉淀硬化不锈钢（也有称析出强化不锈钢）常用于核电宇航等工业，主要特点是一类具有超高强度的不锈钢。一般按其组织形态可分为三类 :沉淀硬化马氏体不锈钢，沉淀硬化半奥氏体不锈钢，沉淀硬化奥氏体不锈钢，也有的把第一类归到马氏体不锈钢，第二类、第三类归到奥氏体不锈钢。

马氏体时效不锈钢是固溶处理后，冷至室温时总是以马氏体组织存在，由固溶态再进行时效处理产生析了相而强化。也有资料把这类钢分为马氏体沉淀硬化不锈钢和马氏体时效不锈钢，在固溶态下，前者在马氏体基体中含少量的铁素体（10%左右）和少量残余奥氏体，后者为马氏体基体中只有少量的残余奥氏体，后者的韧性相对较高。沉淀硬化半奥氏体不锈钢是固溶热处理后，冷至室温时，以奥氏体组织存在，而且含有5%-20铁素体组织，但奥氏体组织不是十分稳定，通过一系列热冷处理或机械变形处理后，奥氏体转变成马氏体，再通过时效而强化。

奥氏体沉淀硬化不锈钢，其组织为稳定奥氏体组织，热处理是不能改变组织，为此，只能通过加入析出强化元素，通过时效处理而强化。沉淀硬化不锈钢力学性能除对化学成分敏感外，对热处理制度也很敏感，因而在实际生产中这类钢必须严格按照热处理工艺规程操作。常用的热处理工艺有如下几种。

均匀化处理：一般指铸、锻件，在1150OC左右进行加热，促使合金元素和组织均匀化。

高温固溶处理：通常在10000C以上析出相分解，使钢进行再结晶软化。

调整处理：处理温度为760-10000C，调整钢中合金元素的分布，控制马氏体的相变温度。

时效处理：处理温度为460-6200C。处理温度与时间对组织和力学性能影响较大，若希望获得较好的韧性，可采用较高的时效温度处理。

冰变冷却处理：在一定时间内却到某一温度并保持一段时间的处理，以确定下一步进行强化或时效处理。

（十三）不锈钢为何生锈带磁

人们常以为磁铁吸附不锈钢材验证其优劣和真伪，不吸则无磁，认为是好的、货真价实；吸则有磁性，于是认为是冒牌、假货。其实，这是一种极其片面的、错误的辨别方法。事实不锈钢也会“生锈”，也会带磁性

不锈钢是以超过60％的铁为基体，加入络、镍、钼等合金元素的高合金钢，其最大特点是耐腐蚀能力较强，但不锈钢并非绝对不生锈。在沿海地区或某些空气污染严重的地方，当空气中氯离子含量较大时，暴露在大气中的不锈钢表面可能会有一些锈斑，但这些锈斑只限于表面，不会侵蚀不锈钢内部基体。

不锈钢的种类很多，大多数带有磁性，因此，用磁体吸附不是鉴别不锈钢的科学方法。

不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为以下几类：

1.奥氏体型：如304、321、316、310等；

2.马氏体或铁素体型：如430、420、410等；

奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体是有磁性的。

通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是冒牌或不合格，这是什么原因呢？

上面提到奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样，304不锈钢中就会带有微弱的磁性。

另外，304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如同一批号的钢带，生产Φ76管，无明显磁感；生产Φ9.5管，因泠弯变形较大磁感就明显一些；生产方矩形管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。

要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性，可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性。

特别要提出的是，因上面原因造成的304不锈钢的磁性，与其他材质的不锈钢，如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的，也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。

这就告诉我们，如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性，应判别为304或316材质；如果与碳钢的磁性一样，显示出强磁性，则应判别为不是304材质。

（十四）真假不锈钢的鉴别

市场上购买的不锈钢制品其材料成分多半是不符合国家标准的不锈钢。鉴别不锈钢最简易的方法是在100ml蒸馏水溶解8gCuSO4，再加入3滴浓硫酸，将此溶液滴在不锈钢制品上保持6min，真正的不锈钢制品不会发生变化，否则就会在钢的表面沉积一层铜。复杂的办法就是进行光谱分析，如果有朋友从事这项工作，那也是举手之劳。

不锈钢范围很大、种类很多，有些不带磁性、有些则带磁性，主要是看钢中是否含有铁、镍、钴，如有则带磁性，否则不带磁性。例如不锈钢刀就带磁性，有些纯装饰用料则不带磁性。

事实上各种不锈钢耐腐蚀程度是不同的，都不是绝对不锈。如果你要求的主要是防腐蚀功能，常用的316L较好，但不能用磁铁吸的办法区分。最好办法是腐蚀试验，比如酸碱、盐雾试验方法等。

有关进口不锈钢需要注意的问题

YHC使用的不锈钢材料分进口与国产两种，国产材料，由于使用的是欧洲（ISO）体系，用成分表示，比较直观，不容易发生问题，现在我们重点谈谈进口不锈钢的一些需要注意的问题：

1、材料标准

现在，我们经常见到的进口不锈钢标准有美国ASME标准的SA240、ASTM标准的A240以及日本JIS标准的SUS；经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比较简单，就是SUS304这样表示；ASME及ASTM的表示有几种：SA240-304、SA240TP304、A240-304、A240TP304，实际上，中间加-与加TP的意思是一样的。我们提到前面有304L的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低；经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合；另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，我们还可以在后面见到：2B，No.1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态；2B表示热轧加冷轧后，表面较好，达到镜面要求的钢板；2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板；No.1表示热轧表面。

2、关于材料的代用

在许多人心目中，材料“以高代低、以厚代薄”是天经地义的事情，不需要多管，实际上这种观点是错误的，下面我们以304、304L、304H为例来进行说明：一般来看，304L比304有更低的含碳量，更好的耐腐蚀性，因此可以代替304材料使用。确实304L满足304的要求，而且比304更好，好像可以自动替代304，但从力学性能看，304的强度比304L高，当按304设计时，用304L替代，就会造成强度不够；另外，在我国压力容器标准GB150-1998中4.1.6条规定：奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时，钢中含碳量应不小于0.04%。因此，认为304L可以代替304使用的观点是错误的，能不能使用与使用场合有关，而且按照容规规定，我们都没有权进行“材料代用”，只有原设计部门才可以有权进行"材料代用"的工作。

（十五）不锈钢的合理选择

由于不锈钢类型多，列入标准的牌号多，同时尚有大量广泛使用的非标准牌号，这些牌号性能各异，同时尚有大量广泛使用的非标准牌号，这些牌号性能各异，因此恰如其分地选择适用的不锈钢牌号的难度很大。它涉及到材料学、腐蚀学以及工程学等多种学科的专门知识，除此以外，工程经验是合理选用不锈钢不可缺少的重要条件。

合理选择不锈钢的必备条件

对不锈钢部件或设备用材的合理选择应必备下述条件和学科知识。

(1)服役条件

不锈钢部件或设备的服役条件包括腐蚀介质成分、温度、压力、受力状态、预期寿命等， 是选择适用不锈钢的先决条件。充分了解部件的使用条件，是合理选择不锈钢必备的首要条件。

(2)深入了解不锈钢性能和相关数据

应根据部件或设备的工作条件选择不锈钢材料，选材者应对各类不锈钢性能、限制其使用的环境因素，是否易于购得等知识有较全面的了解，方能有针对性地进行选择。

(3)工程实践经验

同类服役条件下，不锈钢材料实际使用经验是合理选材的重要依据，应特别予以重视。

(4)模拟试验数据

在许多腐蚀环境下，在没有实际使用经验的条件下，实验室模拟试验数据或现场挂片数据往往是合理选用不锈钢材料的关键数据。

（十六）抗菌不锈钢

在生产厨房设备、医疗器械、卫生间用品并进行保洁装修时，人们一直期盼着既能抗菌又能造型的金属新材料出现。

兼具结构与功能特性的新材料——抗菌不锈钢既有结构材料的力学性能，又有功能材料的物理、化学等性能，它像一般不锈钢那样具备作为构件的装饰和美化作用，同时还有抗菌、杀菌的自清洁作用。

资料表明，现在，广泛使用的抗菌剂主要是有机抗菌剂和无机抗菌剂两类。有机抗菌剂历史悠久，在医疗领域得到了广泛应用，主要以喷洒或浸泡方式使用。但他们在安全性、持久性、广谱抗菌性、耐热性方面不足，尤其是对人体和环境有严重损害，在许多场合无法使用。无机抗菌剂主要是作为添加剂，制成具有抗菌作用的布料、塑料制品、活性炭、卫生陶瓷等，使用范围日益广泛。但在耐热、耐磨、抗蚀、强度和成型性方面，不能满足许多日常使用需求。因此，在制造厨房机械、医疗器械、卫生间用品和进行保洁装修时，必须使用具有抗菌作用和形状各异、外形美观的金属制品。这种新诞生的具有抗菌抑菌作用的不锈钢，无疑是人们心目中的理想产品。

抗菌不锈钢按抗菌性产生方式分为两种：镀膜式和自身抗菌式。前者可以改造已有的不锈钢产品，即在不锈钢上镀上带有杀菌性的金属材料，或其它有杀菌作用的无机材料，但缺点是易磨损、易老化，随温差及外在环境的变化而改变，从而使不锈钢失去抗菌性；后者则是在不锈钢生产过程中添加一些具有抗菌作用的金属元素，再通过特殊的处理使不锈钢本身产生抗菌性，它没有前者的缺点，而且成本低、易于加工。

大肠杆菌杀灭率99.9%、金黄色葡萄球菌杀灭率99.5%、白念珠菌杀灭率99.0%，枯黑菌杀灭率86.6%。常识告诉我们，这4种细菌是平常生活中最常见的，能够达到这样的杀灭效果，证明了抗菌不锈钢的广谱抗菌性。

随着对材料成分和显微组织的调整和优化，抗菌效果还会进一步提高。在水溶液中的抑菌/抗菌试验中，将抗菌不锈钢试片浸泡在配制好的菌液中，经不同时间浸泡后，观察菌液中的菌落数。结果表明，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率达到90%－95%，表明材料在水溶液中也能杀灭细菌。即不仅能够杀灭直接接触的细菌，还能够通过溶液的扩散杀灭非直接接触的细菌。

目前材料领域对于“杀菌”和“抗菌”还没有明确的定义。一般将抗菌理解为抑制细菌的发育、成长和繁殖，杀菌则是杀死微生物。抗菌不锈钢能够使其上附着的细菌不繁殖、被杀死或把菌数抑制在低水准状态，而且并不改变普通不锈钢的强度、耐蚀、美观的特性，具有非常广阔的应用前景。期待早日走进百姓家。

（十七）不锈钢膜分离技术在谷氨酸生产中的应用

谷氨酸为细菌发酵，菌体细小，采用传统过滤方式难以将菌体过滤完全，通常的生产工艺中将发酵液直接等电点结晶。由于发酵液中存在大量菌体及蛋白，使得一次结晶收率及结晶纯度较低，通常情况结晶收率仅为78％～85％，母液中剩余相当一部分谷氨酸。为了保证收率，通常采用树脂回收母液中的谷氨酸，生产过程中，涉及多次树脂洗脱液的套用以及树脂的漂洗、再生等环节，工艺路线较长及繁琐，并且需要消耗大量的酸碱。同时，结晶母液在树脂吸附后直接作为废水排放，其中含有大量的菌体，产生大量高浓度有机废水，是味精生产中最大的环保问题。

采用0．05～0．1m过滤孔径的HYFLUX不锈钢膜分离系统处理发酵液，可将发酵液中所有菌体、固体蛋白、胶体等不溶物彻底去除，同时去除大部分大分子物质，如蛋白、多糖等，尽可能去除发酵液中影响结晶的杂质，可大大提高结晶收率和结晶纯度，减少母液中残存的谷氨酸的量，同时减少母液中的菌体及蛋白等，使进入树脂的料液清澈透明，大大减少回收母液用树脂，同时解决了大部分的污水问题，经济效益和环保效益非常显著。

同传统工艺相比，采用HYFLUX不锈钢膜分离系统具有如下优势：

解析液中产品纯度大幅提高，杂质含量少，从而使一次结晶收率以及产品质量大幅提高；减少树脂用量50％以上；由于进入树脂料液清澈透明，进入树脂柱的污染物大大减少，使漂洗水量大幅减少，同时大大延长树脂使用寿命，避免树脂中毒的发生； 精制成本大幅度降低。

1、采用膜分离工艺I产生的环保效益

谷氨酸的生产过程中产生大量的高浓度有机废水，治理十分困难，耗用大量资金。高浓度有机废水的主要来源是发酵液等电结晶后经树脂排放的菌体以及大量的漂洗用水。

采用HYFLUX不锈钢膜分离新工艺，可以将发酵液中菌体、蛋白等有效截留，经干燥制成高蛋白饲料牗蛋白含量约70％牘，实现变废为宝；发酵液中大部分产生BOD／COD的物质被截留，使树脂流出液中的污染大大降低；由于进入树脂的料液杂质减少，需要的漂洗水大量减少，从而减少了废水总量及污染程度废物总量仅为原工艺的10％以内。不仅有效解决了高浓度有机废水的问题，同时将污染变废为宝，产生巨大的经济效益。

2、HYFLUX不锈钢膜分离系统的优势

膜分离技术应用于发酵液澄清，由于膜污染问题一直难以解决，因而限制了大规模工业化生产。而采用特殊工艺制作的HYFLUX不锈钢管式膜，其膜层为惰性，支撑层为316L不锈钢制成，对料液中的任何物质不产生任何吸附作用，有极好的抗污染性，解决了难以解决的膜污染问题。由于不锈钢膜采用金属支撑层，使其具有超强的伸缩性能，能够耐受瞬间大幅度温度变化，同时具有很好的耐机械性能，克服了陶瓷膜由于材质带来的缺憾。

由于不锈钢膜的过滤通道较其他类型膜宽，使其浓缩倍数高，顶洗水量少；采用惰性膜材质，使清洗方便，通量恢复彻底，并且清洗费用低；使用寿命可以长达10年以上。

（十八）电解法处理不锈钢酸洗废液

目前国内外处理含HF不锈钢酸洗废液的方法是化学法，使F-离子以某种盐类析出，采用酸、碱中和的办法直接排放。

国内大中小企业几乎都是采用此方法，显然这种处理方法对环境会造成严重的污染。本项目是借鉴电解原理，对废液进行电解处理，通过筛选合适的电极及向废液中添加活性剂，最终达到在酸性废液中只有金属离子在阴极上析出，而不使H+还原析出。

这样，若进一步再向处理后的废液中补加酸，清洗液将可继续利用，解决了排放污染问题。因为F-离子氧化析出的电位很高，故电解过程也不会有F-的氧化析出消耗问题，其始终存在于废液中。

# 三、不锈钢有关知识

（一）型材的分类

1.简单断面型钢

①方钢——热轧方钢、冷拉方钢；②圆钢——热轧圆钢、锻制圆钢、冷拉圆钢；③线材；④扁钢；⑤弹簧扁钢；⑥角钢——等边角钢、不等边角钢；⑦三角钢；⑧六角钢；⑨弓形钢；⑩椭圆钢

2.复杂断面型钢

①工字钢——普通工字钢、轻型工字钢

槽钢——热轧槽钢（普通槽钢、轻型槽钢）、弯曲槽钢

H型钢（又称宽腿工字钢）

钢轨——重轨、轻轨、起重机钢轨、其他专用钢轨

窗框钢

钢板桩

弯曲型钢——冷弯型钢、热弯型钢

⑧其他

（二）型钢中大、中、小型的划分

|  | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工字钢 | 高≥180mm | 高＜180mm |  |
| 槽钢 | 高≥180mm | 高＜180mm |  |
| 等边角钢 | 边宽≥160mm | 边宽50-140mm | 边宽20-45mm |
| 不等边角钢 | 边宽≥160×100mm | 边宽140×90-50×32 mm | 边宽≤45×28 mm |
| 圆钢 | 直径≥90mm | 直径38-80mm | 直径10-36 mm |
| 方钢 | 边宽≥90mm | 边宽50-75 mm | 边宽10-25 mm |
| 扁钢 | 宽≥120mm | 宽60-100 mm | 宽12-55 mm |
| 螺纹钢 |  | 直径≥40 mm | 直径10-36 mm |
| 铆钉钢 |  |  | 直径10-22 mm |
| 其它 | 异型钢：履带板、钢板桩等 | 异型钢、小农具用复合扁钢等 | 异型钢、农具钢、窗框钢等 |

（三）热轧带肋钢筋

1.品种规格

热轧带肋钢筋的牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335（老牌号为20MnSi）、HRB400（老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi）、HRB500三个牌号。

2.含钒Ⅲ级螺纹钢筋

①含钒Ⅲ级螺纹钢筋市场前景广阔

含钒新Ⅲ级螺纹钢筋（20MnSiV、400Mpa）在生产过程中加入了钒、铌、钛等合金，与普通Ⅱ级螺纹钢筋相比，具有强度高、韧性好、焊接性能和抗震性能良好的优点。在欧洲等发达国家建筑市场、Ⅲ级螺纹钢筋占整个螺纹钢总量的80%，如英国、德国、澳大利亚、日本等国家使用高强度含钒Ⅲ级螺纹钢筋已达80-90%。在我国1995年原冶金部和建设部联合发文推广应用，建设部将新Ⅲ级螺纹钢筋技术条件纳入国家标准GBJ10-89《混凝土结构设计规范》，自97年1月1日起施行，现新Ⅲ级螺纹钢已在高层建筑、大型电站、桥梁、隧道、机场等工程项目中得到了成功的应用，市场前景广阔。建设部要求2002年新Ⅲ级钢筋用量要达到螺纹钢总量的50%，“十五”末期达到80%。但由于宣传、推广力度不够，使用量还大大低于老Ⅱ级335Mpa普通级螺纹钢筋，因此还需要对新Ⅲ级螺纹钢筋大力进行宣传和推广。

②含钒Ⅲ级螺纹钢筋的优点

A、经济：由于强度高，使用新Ⅲ级螺纹钢筋可比Ⅱ级螺纹钢筋节省钢材10-15%，因此可降低建筑工程的建设成本。

B、强度高、韧性好：采用微合金化处理，屈服点在400Mpa以上，抗拉强度570Mpa以上，分别比Ⅱ级螺纹钢筋提高20%。

C、抗震：含钒钢筋具有较高的抗弯度、时效性能，较高的低周疲劳性能，其抗震性能明显优于Ⅱ级螺纹钢筋。

D、易焊接：由于碳含量≤0.54%，焊接性能好，适应各种焊接方法，工艺简单方便。

E、施工方便：采用新Ⅲ级螺纹钢筋增大了施工间隙，为施工方便及施工质量提供了保证。

（四）热轧H型钢

1.热轧H型钢的表示方法:三类

H型钢分为宽翼缘H型钢（HK）、窄翼缘H型钢（HZ）和H型钢桩（HU）。

其表示方法为：高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2，如H型钢Q235、SS400 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm，翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢，其牌号为Q235或SS400。

2.热轧H型钢的优点

H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

（五）冷弯型钢

冷弯型钢是一种经济的截面轻型薄壁钢材，也称为钢制冷弯型材或冷弯型材。它是以热轧或冷轧带钢为坯料经弯曲成型制成的各种截面形状尺寸的型钢。冷弯型钢具有以下特点：

1.截面经济合理，节省材料。冷弯型钢的截面形状可以根据需要设计，结构合理，单位重量的截面系数高于热轧型钢。在同样负荷下，可减轻构件重量，节约材料。冷弯型钢用于建筑结构可比热轧型钢节约金属38-50%，用于农业机械和车辆可节约金属15-60%。方便施工，降低综合费用。

2.品种繁多，可以生产用一般热轧方法难以生产的壁厚均匀、截面形状复杂的各种型材和各种不同材质的冷弯型钢。

3.产品表面光洁，外观好，尺寸精确，而且长度也可以根据需要灵活调整，全部按定尺或倍尺供应，提高材料的利用率。

4.生产中还可与冲孔等工序相配合，以满足不同的需要。冷弯型钢品种繁多，从截面形状分，有开口的、半闭口和闭口的，主要产品有冷弯槽钢、角钢、Z型钢、冷弯波形钢板、方管、矩形管，电焊异型钢管、卷帘门等。通常生产的冷弯型钢，厚度在6mm以下，宽度在500mm以下。产品广泛用于矿山、建筑、农业机械、交通运输、桥梁、石油化工、轻工、电子等工业。

（六）钢种的选择

按使用环境和目的应选择适当的不锈钢种，才能延长使用寿命能及维持华丽的表面。

| 代表钢种 | 田园地域 | 城市地域 | 工业地域 | 海岸地域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ILMH | ILMH | ILMH | ILMH |
| 高耐蚀性STS | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| STS316 | ○○○○ | ○○●● | ○●● | ○●◆■ |
| STS304 | ●●●● | ●●●◆ | ●◆◆■ | ●◆■■ |
| STS430 | ●●◆◆ | ●■■■ | ◆■■■ | ◆■■■ |
| ○：优秀 ●：良好 ◆：一般 ■：较差 |  |  |  |  |

范例

I： （Indoor Environment）室内环境

L： （Low Grade Environment）相应地域的轻腐蚀环境（低温、低湿度）

M：(Medium Grade Environment) 相应地域的一般环境

H：（High Grade Environment） 相应地域的最恶劣腐蚀环境（高温，高湿度等）

（七）1Cr18Ni9Ti不锈钢难加工性的主要表现

1Cr18Ni9Ti不锈钢的相对可切削性约为0.3-0.5之间，是一种难切削材料，其难加工性主要表现在：

高温强度和高温硬度高，一般钢材切削时，随着切削温度的升高其强度会明显降低，切屑易被切离，而1Cr18Ni9Ti在700度时仍不能降低其机械性能，故切屑不易被切离，切削过程中切削力大，刀具易磨损。

塑性和韧性高，虽然1Cr18Ni9Ti的抗拉强度和硬度都不高，但综合性能很好，塑性和韧性高，它的延伸率、断面收缩率和冲击值都较高，1Cr18Ni9Ti的延伸率是40%，是40#的210-237%，是45#的250-280%，是20Cr、40Cr钢的400-500%，所以切屑不易切离、卷曲和折断，切屑变形所消耗的功能增多，如切除一定体积的1Cr18Ni9Ti所消耗的能量比切除相同体积的低碳钢约高50%，并且大部分能量转化为热能，使切削温度升高。

由于1Cr18Ni9Ti不易加工，切屑不易切离和折断，故刀具和工件之间所产生的摩擦热也多，而不锈钢1Cr18Ni9Ti的导热率低(约为普通钢的1/2-1/3)，散热差，由切屑带走的热量少。大部分的热量被刀具吸收，致使刀具的温度升高，加剧刀具磨损。钢对其他金属材料的亲和性强。因此在和其它金属接触时，在一定的温度和压力下就会产生粘附现象。在切削过程中，刀具易产生积屑瘤，不易获得表面粗糙度等级高的加工表面。

加工硬化倾向强。奥氏体不锈钢强度一般为δb=539Mpa，但在室温冷加工时，由于加工硬化和形变会诱发马氏体转变，使强度提高至δb=1568 Mpa，这样就大大增加了切削时的摩擦、磨损和切削力，易使刀具磨损，并影响工件的表面粗糙度。 1Cr18Ni9Ti材料中有许多微细的碳化物(如TiC)颗粒，会加剧刃具的磨损。料熔点低，易于粘刀，切削过程中易形成积屑瘤，由于不锈钢的韧性大，在切削过程中，刀具前导面和切屑之间存在很大的压力和很大高的温度，切屑很容易粘附在刀刃上，形成积屑瘤，影响表面加工质量。 所以1Cr18Ni9Ti的切削加工性很差，特别是在断续切削时，刀具极易产生磨损和粘结破损，刀具使用寿命很低，影响加工效率、加工成本、加工精度和表面质量。

（八）316和317不锈钢

316和317不锈钢是含钼不锈钢种，其中317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢。由于钢中的钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫酸的浓度低于15％和高于85％时，316不锈钢具有广泛的用途。

316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能，所以通常用于海洋环境。

316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。

耐腐蚀性 耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

耐热性 在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

热处理 在1850-2050度的温度范围内进行退火，然后迅速退火，然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。

焊接 316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理。

典型用途 纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。

（九）202 产品介绍

1、 200 系列奥氏体不锈钢的发展历史：

200 系列不锈钢是在二战时期，作为 300 系列不锈钢的代用品在美国首先开发成功的。当时，由于战争的原因，作为战略物资的镍被各有关国家严格控制，美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重不足的情况下，不锈钢的生产和供应问题，美国开发出了这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。

二战结束后，美国镍的供应状况逐步改善，因此， 300 系列不锈钢的生产不再受原料紧张的制约，因此 200 系列就没有再得到大的发展。几位当初参与开发 200 系列不锈钢的印度人，回到印度后，从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情出发，将在美国开发的 200 系列钢种的不锈钢品种带回印度，造成了在美国开发、在印度结果的历史现象。

目前，国际上主要不锈钢生产和消费国家都有关于 200 系列的不锈钢标准。其中，美国标准最完整，共有 16 个 200 系列的不锈钢钢种的标准。

2、 200 系列奥氏体不锈钢的典型应用范围：

因为具有良好的可锻性和抗锈能力，可用于以下几个方面：

1 、   公共饮食业和食品加工：

JSL AUS （ 202 ）深冲器皿、滤水器、储藏器、牛奶罐、水槽。

J4 （ 201 ）浅 / 中冲拉加工器皿、餐具、保温瓶、水槽、狗盆等。

2 、   耐用消费品

JSL AUS （ 202 ）洗衣机桶、微波炉、洗碗机。

J4 （ 201 ）钢制家具、水果盆、花瓶、礼品、煤气炉。

3 、   建筑

JSL AUS （ 202 ）门窗框架、柱子的包层、公车站、电话亭、管道、装饰管。

J4 （ 201 ）栏杆、户外家具、门把手、管道、装饰管等。

4 、汽车、铁路和交通

JSL AUS （ 202 ）、 J4 （ 201 ）汽车、轮胎盖子、雨刮、配件等。

3、  200 系列奥氏体不锈钢技术性能

200 系列奥氏体不锈钢拥有良好的强度，可塑性和抗锈能力。 JSL AUS （ 202 ）可用于特别深冲的产品，而 J4 （ 201 ）可用于深冲产品。

这些钢种在印度和其它国家经过频繁的测试，证明在温和的环境下抗锈能力可以和 304 媲美。

抗锈能力和物理测试证明 200 系列适合多种用途，但是 J4 （ 201 ）不能用于沿海地区和中到大雨的环境， 200 系列不推荐使用于储存 / 加工酸性 / 腐蚀性化学剂。

化学成份：

| 钢种 | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cr | %Ni | %Cu | %N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSL AUS(202) | 0.08 | 7.0-8.0 | 0.07 | 0.01 | 0.7 | 14.5-15.5 | 4.0-4.2 | 1.5-2.0 | 0.1 |
|  | 最大 |  | 最大 | 最大 | 最大 |  |  |  | 最大 |
| J4 （ 201 ） | 0.1 | 8.5-10 | 0.09 | 0.03 | 0.75 | 15.0-16.0 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 0.2 |
|  | 最大 |  | 最大 | 最大 | 最大 |  |  |  | 最大 |
| 304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | 0.1 |
|  | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 |  |  |  | 最大 |

机械特性：

| 钢种 | 屈服强度 Mpa(Min.) | 极限抗拉强度 Mpa(Min.) | 延伸率 (%) | 厚度（最大） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 布氏 | 洛氏 |
| JSL AUS(202) | 205 | 550 | 40 | 217 | 95 |
| J4 | 350 | 700 | 40 | 217 | 95 |
| 304 | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 |

可煅性：

| 钢种 | 可焊性 | 可煅性 | ERICCSON 深拉系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| JSL AUS(202) | 良好 | 优秀 | 12.0-13.0 |
| J4 | 适中 | 良好 | 10.5-11.5 |
| 304 | 良好 | 优秀 | 13.0-14.0 |

4、 200 系列奥氏体不锈钢生产流程：

废钢和铁合金在电弧炉里熔化，然后进入 AOD ， VOD 炉二次精炼，钢水在连铸机里铸造成钢坯，钢坯轧成钢带，经过轧机加工，连续退火和电解酸洗，表面光轧、磨光、冷轧材料处理成不同表面，有 No.1,2D,2B,No.3,No.4 等。

（十）残余元素对奥氏体不锈钢热裂纹形成敏感性的影响

连铸工艺同模铸工艺，相比具有收得率高、质量稳定和减少工序的特点。从经济角度及质量要求方面考虑，在进入下一道工序时，连铸坯必须是无缺陷的，如果可能，不需要任何的检查与加工。为了获悉在连铸坯内部或表面裂纹的形成机制以及在出现裂纹情况下材料的高温性能，研究者进行了大量的高温拉伸测试。通常，在刚好低于1000℃进行的高温拉伸测试被称作“温拉伸"，而在l0OO℃至熔点温度以下进行的高温拉伸测试被称作“高温拉伸”。高温拉伸测试主要研究材料的强度及韧性(延展性)，以实现在凝固及连铸过程中对产品质量进行优化。

金属材料的高温性能受多种参数的影响。对性能有显著影响的因素，比如：材料的化学成分、应变速度、温度一时间循环关系一直是人们研究的对象。

1、 连铸过程中热裂纹的形成

在连铸、焊接及热加工过程中，如果材料不能承受应力和应变所产生的应力，热裂纹就会形成。说到这里，必须区别两种不同类型的热裂纹。第一种热裂纹是晶体内裂纹，当有液相薄膜层浸入晶粒边界，在拉伸负荷作用下，没有出现塑性变形，晶粒内部显微组织就发生了撕裂。第二种热裂纹则正好相反，不涉及液相。大约在再结晶温度以下，材料的延展性有所降低，因此，这种热裂纹被称作“延展性降低裂纹”。

第一种热裂纹被称作偏析裂纹，因为液相薄膜的形成与凝固过程中合金元素的显微偏析有关。这种类型的裂纹可进一步分为凝固收缩裂纹和熔化裂纹。

凝固过程中，在凝固面前沿的熔融区富含合金元素和残余元素。因此，在凝固过程的末期还会存在少量的残留液相分布在已凝固的显微组织之间，把它们分开。凝固和冷却阶段产生的收缩应变以及膨胀另外增加的收缩应变都会产生表面裂纹和内部裂纹。即使在随后的热成型加工中，内部凝固裂纹也不能消除，如果材料承受更大的张力负荷，合金元素偏析的地方仍会发生断裂。如果这些区域在随后进一步的加工中被切掉，这些部位有可能成为淬火裂纹的起始点或导致材料发生劈裂。

随着凝固过程的进行，在还剩大约3O％液相的时候，晶粒之间的相互连接使最初试样可以经受住较小的外力。此时的温度被称作零强度温度Tnf。从宏观上来讲，此时的试样很脆，甚至会完全断裂，因为晶粒间残留的液相薄膜不能把应变转移到邻近的枝晶或晶粒。随着试验温度的降低，合金元素的局部偏析区开始凝固，当断裂时首先能测到断面收缩发生在所谓的零塑性温度Tnf。随着温度的进一步降低，材料的强度持续增加，断裂瞬间断面收缩开始急剧增加，当达到最大值后多少有些下降，其值完全依赖于钢种。这种所谓的二次降低塑性归因于合金元素和残余元素在奥氏体中的溶解度降低，析出相应的微粒，流体相的形成以及在奥氏体晶粒边界析出亚共析铁素体。这使得材料断裂瞬间其最小断面收缩可以降到很低的值。

零强度温度和零塑性温度之间的温度范围表示了材料固相和液相界面力学性能的特征。这两个温度的差值(△T0=△Tnzf=Tnf一Tnz)可用来作为连铸坯内部裂纹和热裂纹形成敏感性的量度。工业研究证实，当此温度范围△T0增加时，可观察到的内部裂纹数量有所增加。

奥氏体不锈钢凝固组织的形态取决于铁素体和奥氏体形成元素的平衡含量。此平衡含量通常用铬当量和镍当量之比来表示，即Creq／Nieq。在本文中，我们按照Hammar和Svensson的方法来计算Creq／Nieq。

具有低Creq／Nieq比值的奥氏体铬镍钢内部容易出现裂纹。结晶器出口处的铸坯是裂纹形成的关键区，因为这里的冷却速度急剧降低，连铸坯的温度梯度也显著降低。因此，凝固前沿的温度升高，甚至可以达到熔点。此效应导致靠近凝固前沿的柱状晶之间产生熔融偏聚区。如果铸坯到达二次冷却的第一区，则又可以恢复较高的温度梯度。

不同钢种不锈钢对热裂纹形成的敏感性显示出极大的差异。对于这些钢种，热裂纹的形成主要同凝固过程中初生析出相的类型和析出相的顺序有密切关系。初生析出相为奥氏体的不锈钢具有较高的热裂纹形成敏感性。除了在凝固过程中产生的较大收缩外，热裂纹易于形成的原因还有：磷和硫元素溶解度的降低，它们在基体中扩散速度降低以及锰在奥氏体晶格中溶解度的增加。

大生产的不锈、耐酸和耐热钢，其热裂纹形成的敏感性在多大程度上可以通过加入合金元素，如钙和镁来降低以及通过加入来自废金属的残余元素铜、锡和铅会增加其敏感性，这样的研究目前几乎没有。因此，应当研究这些元素对奥氏体不锈钢高温性能的影响。

本文主要阐述上述元素的不同含量对所选不锈钢高温延展性和强度的影响以及对其在熔点至11OO℃之间热裂纹形成敏感性的影响。此外，在工业条件下，重新加热对材料在上述温度区间内的高温塑性的影响也进行了研究。

2、 铜、锡和铅对材料高温性能的影响

选用AISI 304(1.4301)和AISI 317(1.4439)这两种材料来进行一系列的测试。它们的凝固模式主要分别为铁素体模式和奥氏体模式。只有AISI 304才加入铅。

①铜的加入从根本上降低了特征温度，但对两种材料的作用不同。对于材料AISI 317，其临界凝固温度区间从34K(含0.07％铜)增至48K(含2.34％铜)。同时零强度温度和零塑性温度都有所下降。对于材料AISI 304，当铜含量从0.07％增至0.81％时，其熔点温度、凝固点温度、零强度温度和零塑性温度下降了约8K，当铜含量增至2.49％时，这些温度开始保持不变，但临界凝固温度区间增大。

从加铜合金断裂时的断面收缩率和最大拉力随温度的变化关系可知，随着铜含量的增加，对断面收缩率并没有明显影响。AISI 317,HAISI 304，随着温度逐渐降至l100-C，它们的塑性不但没有降低反而有所升高。用来进行拉伸测试的试样含铜量是最高的(AISI 317含铜2.34％，AISI 304含铜2.49％)。随着铜含量的增加，AISI 304的断面收缩率没有变化而AISI 317的断面收缩率则稍微下降。塑性的降低主要是由于较高的形变速率而不是由于铜含量的增加。

②锡的加入从根本上降低了材料的特征温度，但对两种钢的作用方式不同。对AISI 317，随着锡含量从O.006％增加到O.15％，其临界凝固温度区间从34K增至67K，几乎增加了一倍；而当锡含量增至约O.3％时，则降至58K。锡对AISI 304的作用则不同，随着锡含量从O.009％增加到O.22％，其临界凝固温度区间最初升高而后保持在l6K，一直到锡含量增至O.41％(试样Sn 3)。

对于AISI 304随着锡含量的增加，当温度小于l25O℃时，零强度温度、零塑性温度以及断面收缩率都有所下降，而对AISI 317这种变化不是连续的。当平均锡含量为O.15％时达到最低值。对材料的显微组织研究表明，这种情况出现的原因是锡含量的增加降低了钼元素的偏聚。另外，大量硫和锰的偏聚也有重要影响。总而言之，可以说两种材料中锡含量的增加显著降低了其韧性，尤其是在1300℃左右的温度区间内。AIS工304塑性的降低要大于AISI 317。对于这两种材料，当含锡量最高的试样在大生产条件下退火后，两种材料在应变速度为O.3s-1_的情况下其韧性有所降低，但在950℃至125O℃的温度区间内几乎保持不变。由于断面收缩率的变化同未经过退火的情况以及低应变速度的变化方向一致，因此可以得出这样的结论，即：材料塑性的变化是由于应变速度的影响。

③铅  本文研究了铅对AISI 304(1.4301)高温性能的影响。由于试样较少，所以只进行了有限的实验工作。铅的最大加入量为l4×10-6根据差式热分析法研究发现，当铅含量在(1O～14)×10-6时，材料的熔点Tlig降低了约8K，凝固点Tsol降低了约1OK。当铅含量从O增至1O×10-6时临界温度区间△To(零强度温度和零塑性温度之间的差值)从5K增至约35K。

较低的变形速度对材料的韧性似乎没有什么影响。相反，退火试样在应变速度为O.3S-1条件下进行试验，其韧性在11O0℃至12OO℃的温度范围内明显降低。

3 、 钙和镁对材料高温性能的影响

加入钙和镁对不锈钢高温强度和塑性的影响是通过对AISI 304LN(1.4311)和AISI 316L(1.4435)的研究得出的。这两种钢的初生析出相分别为铁素体和奥氏体。

对AISI 304LN，加入不同含量的钙和镁在整个温度区间内材料的韧性都有所增加。钙和镁的添加对AISI 316L的作用也相同。同不加钙和镁的试样相比，加入(15～17)×10-6的镁可使AISI 316L的零塑性温度降低1OK。但是其塑性仍显著低于AISI 304LN。

4、讨论

对于初生析出相为铁素体的AISI 304，铜的加入只稍微增加了临界凝固温度范围(约lOK)，同时降低了凝固点和零韧性温度，而对初生析出相为奥氏体的AISI 3l7，铜的加入则使上述温度显著提高。相反，加入O.7％～2.5％的铜几乎不影响二者的高温强度和塑性。对于大生产来讲，这意味着当含铜量为0.7％～2.5％时，AISI 304的浇铸温度应当降低1O～20K，对AISI 317进行连铸时必须采取措施降低作用于连铸坯外壳的机械压力。

AISI 304最多含O.4％的锡时，其临界凝固温度范围仅仅增加了约lOK。相反，AISI 317中只要加入O.3％的锡，其临界凝固温度范围就会显著增加。随着锡含量的增加，这两种材料的韧性明显降低，尤其是在13OO℃左右的温度范围内。由于同AISI 3l7相比，AISI 304的韧性降低得更多，所以应当注意这种材料在热成型加工中的参数。

当AISI 304中含(1O～l4)×10-6的铅时，在11OO℃至12OO℃的温度范围内，随着变形速度的增加，其韧性最差。因此在大生产中，铅的含量应控制在lO×10-6以下。

在AISI 304LN和AISI 316L中加入钙和镁只稍微降低它们的熔点和零塑性温度。钙和镁的加入使二者从l3OO～135O℃的温度直到11OO℃，延展性都显著增加。从这点可以得出结论：钙和镁的加入有利于对二者进行热加工。

5  小结

铜、锡、铅、钙和镁这些元素对奥氏体不锈钢高温凝固显微组织的强度和韧性具有不同的作用。此外，凝固方式(初生析出相为铁素体或奥氏体)也是一个重要的影响因素。

铜、锡和铅的加入部分增加了材料的临界温度范围宽度，它们影响热裂纹形成的敏感性。此外，这三种元素还降低了材料凝固显微组织在拉伸应力作用下的塑性。在大生产连铸过程中材料出现内部裂纹以及在热加工过程中出现微裂纹的危险可以分别通过调整连铸参数和降低变形速度的方法来降低，尤其对于初生析出相为奥氏体的钢来讲更是如此。

（十一）太阳能热水器用436L不锈钢

Stainless Steel 436L （ 18Cr-1Mo-0.3Ti-LCN ）

430 钢里添加 Mo 和 Ti 成分，拥有优秀的耐腐蚀性、加工性、焊接性的 Fully Ferrite Stainless Steel。

化学成分（％）

|  | C | Cr | Ni | Mo | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436L | ≤ 0.025 | 16.0～ 19.0 | － | 0.75～ 1.25 | Ti,Nb,Zr 8x(C+N)-0.8 |
| 304 | ≤ 0.08 | 18.0～ 20.0 | 8.0 ～ 10.5 | － | － |

机械特性

|  | 屈服强度(N/mm2) | 拉伸强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 硬度(Hv) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 436L | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≥ 230 |
| 实绩 | 280 | 440 | 34 | 190 |
| 304 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |

拥有优秀的加工性、焊接性，用在汽车排气管，家电。

焊接条件及加工性

•  焊接条件

○试验材（ 2 种）： 304 ， 436L

○试验材 Size ： 1.0t × 80W × 150L

○ GTA 焊接条件（ Mechanized GTA welding ）

－ 304 ： 50A × 23cm/min

－ 436L ： 60A × 23cm/min

*Electrode － Φ 2.4,Arc distance － 2.0mm

Ar Shielding gas － 18L/min

•  焊接 Test 结果

○ 436L 的焊接性与 304 钢类似，焊接部位组织检查结果良好。

腐蚀试验比较结果

•  应力腐蚀龟裂

*304 钢对应力腐蚀龟裂最敏感

*Ferritic 不锈钢对应力腐蚀龟裂有优秀的抵抗性

•  孔蚀电位

Individual 95% CI For Mean Based on Pooled StDev

Level N Mean StDev

304 3 241.33 83.77

436 3 232.00 19.97

Pooled StDev = 49.75

*304 钢和 436L 钢在 3.5 ％ NaCl 溶液里有同等的平均孔蚀电位

（十二）STAINLESS POS 439 钢种产品说明

439 钢种

|  | C | Ni | Cr | Cu | N | Ti | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 0.05 | 8.25 | 18.5 |  | 0.04 |  |  |
| 430 | 0.04 |  | 16.2 |  | 0.04 |  |  |
| 430J1L | 0.01 |  | 18.3 | 0.5 | 0.01 |  | 0.36 |
| 439 | 0.01 |  | 17.4 |  | 0.01 | 0.04 |  |
| 耐腐蚀性改善材 | 0.01 |  | 18.4 |  | 0.01 | 0.4 |  |

○通过提高 439 钢种的 Cr 含量改善大气腐蚀性，（ 03.10 ～ 04.2 ） 04.4 月以后生产：全耐腐蚀改善材生产

使用用途

○耐热机器

○洗衣机内桶

○结构用 pipe

○公寓阳台及阶段

○建筑装饰 Hair Line 及电梯

机械特性

|  | 屈服强度(Mpa) | 拉伸强度(Mpa) | 延伸率(%) | 硬度(HV) | Erichsen(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 297 | 650 | 56 | 170 | 12.8 |
| 430 | 305 | 480 | 29 | 154 | 9.0 |
| 430J1L | 330 | 500 | 31 | 160 | 9.3 |
| 439 | 292 | 442 | 33 | 145 | 9.2 |
| 规格 | 175 ≤ | 360 ≤ | 22 ≤ | ≤ 200 | - |

对比 304 钢 439 钢延伸率和 Erichsen 值处在劣位，但对比 400 系钢种 BASE 钢种 430 钢种处在同等以上水准

电梯行业及建设公司 439 钢适用现状

•  电梯： Otis-LG, Thyseen-Dongyang 电梯，现代电梯等国内所有电梯行业变更 439 钢为 SPEC

•  建设公司：

-POSCO 建设，现代产业开发，韩一建设， Ssangyong 建设，风林建设，大洲建设 APT 阳台及台阶确定适用 439 钢

- 边山建设 439 钢适用检讨中

结论

•  POS 439 钢比 304 钢延伸率稍有劣势，但强度类似。

•  POS 439 钢比 200 系耐腐蚀性优秀、廉价，所以是 APT 阳台及台阶、电梯适用可能的钢种。

•  大气腐蚀性试验，盐水喷雾试验，表面洗涤剂腐蚀性试验结果， 304 钢和 POS 439 的腐蚀抵抗性处在类似水准。

POS 439 钢种是电梯及 APT 阳台、台阶适用可能的钢种 。

（十三）双相钢不锈钢

所谓双相不锈钢是在其固淬组织中铁素体相与奥氏体相各占一半，一般最少相的含量也许要达到30%。

由于两相组织的特点，通过正确控制化学成分和热处理工艺，使DSS兼有铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的优点。

1、与奥氏体不锈钢相比，双相不锈钢的优势如下：

（1）屈服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多，且具有成型需要的足够的塑韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的壁厚要比常用的奥氏体减少30-50%，有利于降低成本。

（2）具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力，即使是含合金量最低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀破裂的能力，尤其在含氯离子的环境中。应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。

（3）在许多介质中应用最普遍的2205双相不锈钢的耐腐蚀性优于普通的316L奥氏体不锈钢，而超级双相不锈钢具有极高的耐腐蚀性，再一些介质中，如醋酸，甲酸等甚至可以取代高合金奥氏体不锈钢，乃至耐蚀合金。

（4）具有良好的耐局部腐蚀性能，与合金含量相当的奥氏体不锈钢相比，它的耐磨损腐蚀和疲劳腐蚀性能都优于奥氏体不锈钢。

（5）比奥氏体不锈钢的线膨胀系数低，和碳钢接近，适合与碳钢连接，具有重要的工程意义，如生产复合板或衬里等。

（6）不论在动载或静载条件下，比奥氏体不锈钢具有更高的能量吸收能力，这对结构件应付突发事故如冲撞，爆炸等，双相不锈钢优势明显，有实际应用价值。

与奥氏体不锈钢相比，双相不锈钢的弱势如下：

（1）应用的普遍性与多面性不如奥氏体不锈钢，例如其使用温度必须控制在250摄氏度以下。

（2）其塑韧性较奥氏体不锈钢低，冷，热加工工艺和成型性能不如奥氏体不锈钢。

（3）存在中温脆性区，需要严格控制热处理和焊接的工艺制度，以避免有害相的出现，损害性能。

2、与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢的优势如下：

（1）综合力学性能比铁素体不锈钢好，尤其是塑韧性，不象铁素体不锈钢那样对脆性敏感。

（2）除耐应力腐蚀性能外，其他耐局部腐蚀性能都优于铁素体不锈钢。

（3）冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。

（4）焊接性能也远优于铁素体不锈钢，一般焊前不需预热，焊后不需热处理。

（5）应用范围较铁素体不锈钢宽。

与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢的弱势如下：

合金元素含量高，价格相对高，一般铁素体不含镍。

综上所述，可以概括地看出DSS的使用性能和工艺性能的概貌，它以其优越的力学与耐腐蚀综合性能赢得了使用者的青睐，已成为既节省重量又节省投资的优良的耐蚀工程材料。

（十四）高强度不锈钢

钢的强化通常是为了适应社会需求而发展起来的，其强化的方法很多，在理论方面也有许多说明。强化的要求对具有优良耐蚀性的不锈钢也不例外。钢的强化可以使板厚减薄，结构件轻量化，寿命也可提高。2000年6月修改了建筑标准法施行令，规定不锈钢可用于钢结构.JIS C 4321建筑结构用不锈钢作为一般结构材使用己被认可。当今，由于使用环境十分苛刻以及节能和环保等多方面的问题，要求不锈钢的强度水平要高且多样化。

钢的变形主要是“位错”的运动，所谓“位错”就是指结晶体内存在的缺陷，通常在退火状态约存在(1010-1012)／m’个。若阻碍这种位错的运动就难以发生变形，因此钢就被强化。

这种阻碍位错运动，使钢强化的方法有固溶强化。析出强化、加工硬化(位错强化)、马氏体相变的强化和晶粒细化的强化等。

实际上都是复合利用各种方法，根据需要进行不锈钢开发的。本文将对各强化机理进行简单说明并介绍强化不锈钢的使用例。

固溶强化就是在纯金属中固溶进合金元素，即在母金属的晶格的原子间隙进入其他的合金元素(侵入型)或替换母金属的原子(置换型)和使母金属的晶格发生歪扭，由于这种歪扭在晶体内产生应力场，阻碍了位错运动，而使强度提高。实际上不锈钢就是铬和镍对铁固溶的合金，可以说已经处于固溶强化的状态，但是铬和镍对铁的固溶强化作用不是很大，侵入型元素C、N对固溶强化的作用最大。

在SUS 304中固溶氮而达到高强度化的材料有SUS 304N1(0.Ⅱ-O.25％N)和SUS 304N2(0.15叫.30％N)。与SUS304的0.04x氮量比较是2-7倍的氮含量，在固溶化状态的强度达到SDS 304的15-2.0倍以上，在JIS G 4305的固溶化状态下的力学性能规定，SUS 304的屈服强度在205N／-以上，而SUS 304N1在275 N／m／以上，SUS 304N2在345 N／mm／以上。这些加氮的强化钢被广泛用于结构用强度构件。

固溶强化不仅使常温下的强度增加，而且作为提高高温强度的方法也是有效的。因此，与其他强化方法相比，受焊接的热影响作用小，是确保焊接处特性的最佳强化方法。

为了改善利用图述的加工硬化的SUS 301(17Cr-7Ni)的焊接处的耐蚀性而开发了低碳型SUS 301L，为了保持焊接处的强度，在该钢中固溶了o.2q6以下的氮量，该钢作为铁道车轨用材非常普及。

固溶元素对Cr-Ni奥氏体系不镑钢0.2％屈服强度的影响。

这是在母体金属中形成析出物(碳化物、氮化物、金属间化合物等)使其强化的方法，析出物具有阻碍位错运动的作用。在母相呈微细弥散分布状态，最能提高强度。

钢中合金元素的固溶度因温度而不同，利用这一特点而使钢析出强化。众所周知，PH型不锈钢就是这种析出强化钢，在JIS C 4304中，根据固溶化状态下的基体组织已注册的有马氏体系和半奥氏体系两种析出硬化型不锈钢。

马氏体系的17-4PH不锈钢、SUS 630(17Cr-4Ni)约含4.0n Cu，在约1050qC高温下，铜原子固溶于奥氏体相中，在冷却过程转变成过饱和含铜马氏体组织，此后在450-480摄氏度，经1－4小时的析出硬化处理，使富铜析出物在马氏体基体中弥散析出而强化。其硬度在固溶化热处理时为350HV.在析出硬化处理时为450HV。SUS 630是强度和耐蚀性(耐蚀性与304系不锈钢相同)兼备的材料，用于弹簧材，航空结构材、刀具和压合板的压板等。

半奥氏体系的FH不锈钢是强度与加工性兼备的特殊钢种，在SUS 301中加A1的17-7PH不锈钢、SUS 631(17Cr-7Ni-1.2A1)在固溶化处理后的常温下具有加工性优良的奥氏体系组织。固溶化处理后，在950摄氏度进行10分钟的热处理，使碳的固溶量变化，提高马氏体相变点(Ms点)。接着在Ms点(约－70摄氏度)附近冷却，形成马氏体组织(RH950处理)。另外，还有在固溶化处理后用冷加工方法引起马氏体相变的方法(CH900处理)。形成马氏体后在510摄氏度附近加热进行析出硬化处理，析出NiAl，在奥氏体状态其屈服强度约为280 N/平方毫米，析出硬化处理后达到1520-1790 N/平方毫米。

对形状复杂构件的成形要求加工性，也要求满足强度的要求。但是，在成形加工时必须注意因硬化处理而发生的尺寸变化。

钢变形时给结晶加上了剪断应力，在位错运动的同时，给结晶导入了大量的位错。加工硬化加工轧制和拔丝这种塑性变形使晶体内的位错密度增加，是强化钢的方法。这种加工硬化作用奥氏体系比铁素体系大得多。

在18Cr-8Ni组成的亚稳定奥氏体系，因位错密度增大的硬化和马氏体的生成(加工引起相变)容易得到高强度。

利用加工硬化的材料称硬化材，其强度可根据轧制率的变化按H(硬级)、3／4H和1／2H的强度水平划分，SUS 301(17Cr-TNi)硬化材在家庭电器机械的压簧和汽车的引擎垫圈、通信机械的连接器材等板弹簧制品方面使用非常普及。由加工硬化引起的马氏体具有磁性，所以SUS 301和SUS 304的硬化材也有磁性。

非磁性的弹簧用材料有含高锰的不锈钢AISl205(17Cr-15Mn-1.5Ni-O.35N)，该钢是用锰取代了SUS 301中的镍，由于其性质的不同，可以固溶更多的氮。就是说，可以得到前述的固溶强化的效果。在固溶化处理状态下SUS 304的硬度约1801tV，而AISl 205的硬度约2701]V，再进行加工时可发现显著的加工硬化特性。所有钢种随着压下率增加的同时，硬度也上升。

铁素体晶粒大小对退火的软钢屈服强度的影响，可以看出晶粒直径d与屈服强度间有着直线关系，晶粒越细屈服强度越高。这种屈服强度与晶粒大小间的关系称霍尔佩琪法则，因变形在晶粒内运动的位错在晶界其运动被阻，所以晶界大量存在的细晶粒材料，其强度很高。

前述的固溶强化、析出强化及加工硬化若过分提高强度，则会使韧性受损。所以，有时根据加工、使用条件使强度有一定限制。另一方面，当晶粒细化时不但不损坏韧性，而且还能提高强度。

现在，对钢铁材料的晶粒细化的研究非常盛行，并以“超级金属的技术开发。为题进行着开发，通常不锈钢的晶粒直径为数十微米，但在这些课题中正在研究一种制造方法，使金属晶粒有1／100到数百毫微米(nm)，例如，晶粒直径为300nm的奥氏体系不锈钢其拉伸强度为1100 N／mm2，约是通常粒径材料的2倍。为了能在不损害韧性的前提下得到高强度，对这种方法寄予了很大的希望。

在JIS规定的不锈钢中存在具有微细组织的不锈钢，这是把不同组织复合的双相系不锈钢。

SUS329J4L(25Cr—6Ni—3Mo—N)具有在铁素体母相中分布着岛状奥氏体相的组织，由于为复合组织故各组织很细微。另外，由于加入了氮使之固溶强化提高了强度，耐点蚀性也得到改善。由于晶粒细化和固溶强化的复合作用，使得双相钢的屈服强度等强度特性好于奥氏体系和铁索体系。抗应力腐蚀裂纹的铁素体系和高强度奥氏体系的各种特性的不锈钢，可用于贮水柜、原油、含硫天然气油井管和液化产品专用船的管等腐蚀强的环境。

在不锈钢中具有最高硬度的SUS 440(2(13Cr-IC)(640-700[1V)属于马氏体系不锈钢，马氏体组织的结构非常微细，而且在其内部存在高密度的位错，若使碳过饱和固溶还能提高强度。另方面，经过最后的回火处理可以得到碳化物等析出物弥散细微分布的组织。马氏体系不锈钢用固溶碳量和加火处理可以调整其强度。

例如，SUS 420J2(13Cr-O.3C)从i000-C的高温奥氏体区急冷时，发生固溶0.3％C的马氏体相变，再经回火热处理就会使碳化物等析出物呈微细弥散分布。其强度可达到约550HV。SUS 420J2和SUS 420J1(13Cr—0.2C)与SUS 410(13Cr-O.1C)一齐用作发电设备和化工设备等结构材料。

表1表示称作高强不锈钢的代表钢种的组成、用途及它们的强化机理和强度水平

| 钢种系统 | 钢种 | 概略组成 | 性质和用途 | 强化机理 | 硬度HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥氏体系 | AISI 205 | 17Cr-15Mn-1.5Ni-0.4N | 非磁性弹簧、金属垫圈 | 固溶强化＋加工硬化 |  |
|  | SUS 301 | 17Cr-7Ni | 铁道用车轨、一般弹簧 | 加工硬化 | 260-420 |
|  | SUS 301L | 17Cr-7Ni-N-低C | 铁道用车轨 | 固溶强化＋加工硬化 |  |
|  | SUS 304N1 | 18Cr-8Ni-N | 结构用强度构件 | 固溶强化 | 220-250 |
|  | SUS 304N2 | 18Cr-8Ni-N-Nb |  |  |  |
| 奥氏体－铁素体系 | SUS 329J1 | 25Cr-4.5Ni-2Mo | 兼备耐SCC性强度 | 晶粒细化强化 | 250-280 |
|  | SUS329J4L | 25Cr-6Ni-3Mo-N-低C |  |  |  |
| 马氏体系 | SUS 410 | 13Cr | 一般用途、刀具 | 马氏体强化 | 370-450 |
|  | SUS 420J1 | 13Cr-0.2C | 滑轮机叶片 | 马氏体＋固溶强化 | 520-580 |
|  | SUS 420J2 | 13Cr-0.3C | 刀具、喷嘴、阀座、活门、直尺 |  |  |
|  | SUS 440C | 13Cr-1C | 不锈钢中最高硬度、喷嘴、轴承 |  | 640-700 |
| 析出硬化系 | SUS 630 | 17Cr-4Ni-4Cu-Nb | 轴类、滑轮机购件、压合板压板、钢带 | 析出＋马氏体强化 | 400-500 |
|  | SUS 631 | 17Cr-7Ni-1Ae | 弹簧、洗涤机、机器部件、高温弹簧 |  |  |

除表1外各公司还开发了保持耐蚀性的各种高强度材料，这些材料的强度水平是多样的，必须根据用途选择耐蚀性、加工性、高温特性及抗氧化性等最佳组合的不锈钢。

（十五）耐热铁素体409HP

一般介绍及应用（General description and applications）

409（UNS S40900）钢种是耐热铁素体不锈钢，用以保证汽车排气部件具有良好的耐氧化和腐蚀性。1961 年开发出这种合金用作汽车的消音器，从那以后这种通用的不锈钢被用于汽车的管道歧管、排气管、催化转换器、消音器和尾管。409 钢种突出的可成形性、可焊性和耐腐蚀性已使其在其他许多地方得到广泛的应用，例如涵洞、家用加热炉、汽车恒温器、燃料过滤器变压器外壳和农场装备。

409（UNS S40900）铁素体不锈钢在大多地方使用良好，但在有些工业应用场合的焊接热影响区会产生晶间腐蚀。该合金Ti 和Nb 含量的配比十分仔细，能抗可能在焊接热影响区或母体金属在其他受热情况下发生的敏感性和晶间腐蚀。氮化钛表面缺陷少是该合金的另一特点。稳定元素配比平衡可以达到最佳的可焊接性而在焊接后不用以退火来恢复延性。其可成形性和韧性也有所提高。

409HP（USN S40930）合金是一种有专利权的不锈钢化学成分。和其他409 合金一样，11 ％的Cr 含量使其耐蚀性比碳钢大大加强。该合金有足够的抗氧化性和耐蚀性，是汽车排放系统应用方面的极佳选择。而热端排放可能要用Cr 含量为18 ％的合金。409HP 合金良好的可加工性，也有利于在汽车以外方面的应用。

化学成分 (Composition)

机械性能：

物理性能（Physical properties）

409HP 合金的特点是在正常的加工温度下为单相铁素体微型结构，其中沉积了散射的Ti 和Nb 碳氮化物。对其化学成分的配比很仔细，避免在退火温度中或在焊接的热影响区形成奥氏体和随之形成马氏体。许多铁素体长期置于700－1100℉（370－590℃）温度范围后会脆化。在温度约为885℉（475℃）时这种脆化速度最快，经常称之为“885℉（475℃）脆化”。这是由称作α’马氏体的富Cr第二相的沉积引起的。885℉（475℃）脆化的速率极大程度取决于合金的Cr 含量。Cr 含量小于12％，很少出现885℉（475℃）脆化。

应力断裂（Stress rupture）

409 和439 合金在1200℉（649℃）时断裂数据相近，而439 合金在特殊应力下抗断裂时间稍微长些。而由于439 合金Cr 含量较高，在1500℉（816℃）下应力为1500psi(10.3 MPa)或更低时，它的抗断裂时间较长。

疲劳（Fatigue）

退火后的409 合金钢带的弯曲疲劳试验表明1000 万次循环的疲劳（持久）极限为30，000－34，000 psi。这和其他表明铁素体不锈钢的持久极限的典型值为其抗拉强度50－55 ％的数据是一致的。

韧性 （Toughness）

和其他铁素体不锈钢一样，在冲击负荷下，温度下降时会经历从延性向脆性的转变。“延性－脆性转变温度”（DBTT）是许多因素的函数，包括热处理、微型结构、应力状态、加载速率缺口尖锐度、厚度及材料的均匀性。通常，厚度在3/16” （4.77mm）及以上的409 不锈钢板，其DBTT 值为高于室温，即150－250℉ （66－121℃），表明板材可能因出现脆裂而难以加工。409HP 薄板【3/16” （4.77mm）】显示出相当接近或低于室温的DBTT 值。0.079” (2 mm) 的409HP 合金，其纵向和横向的DBTT 都为-50℉(-46℃)。该值大大低于典型的加工和使用温度，表明是以延性方式加工的。可预计更薄的板材或带材有更低的DBTT 值。

耐蚀性（Corrosion resistance）

409 合金的Cr 含量为11 ％，与碳钢相比，其耐蚀性有相当大的提高。但与其他Cr 含量、特别是Mo 含量较高的高价不锈钢相比，它的耐蚀性比较低。尽管如此，该合金在许多汽车及非汽车的应用场合可提供充分的耐腐蚀和氧化性。

大气（Atmospheric）

在大气中其耐蚀性比碳钢好。

氯化物(chlorides)

与其他铁素体不锈钢相比，在含氯化物的环境里，409 合金有极佳的抗应力腐蚀裂纹的性能。一般来说在氯化物存在之处，409 合金耐点蚀和缝隙腐蚀的能力极低。409 合金易受点蚀，表明即使在低氯化物的水里，其碎裂的可能值相对较低。Cr 含量较高的合金，如439 铁素体钢或304 奥氏体钢，它们的Cr 含量都为18 ％，它们的耐点蚀和缝隙腐蚀的性能要好的多，也就是碎裂的可能值较高。含有较高Cr 并含Mo 的444 合金（18Cr-2Mo），在氯化物存在之处的耐点蚀和缝隙腐蚀性能更高。

晶间腐蚀 （Intergranular corrosion）

标准化学成分的409 合金不能避免焊接热影响区或经受一定热量的母体金属的敏感性。工业报告显示409 合金发生过关于汽车焊接排放系统元件和非汽车制造方面如热交换器焊接管现场故障，即使它满足ASTM 关于稳定化的要求，最少Ti＝6×C。故障的原因是热影响区的晶间腐蚀。

409HP 合金的Ti 和Nb 都很稳定，大大提高了抗敏感性（碳化铬沉淀）和可能的耐晶间腐蚀性。

双重的稳定性允许使用含Ti 低的地材料使与Ti 有关的表面缺陷降至最低。添加Nb 保证了作为Ti 和Nb 碳氮化物的C 和N 的沉淀，从而阻止引起敏感性和可能的晶间腐蚀性的碳氮化铬的沉淀。36 炉409 合金用于研究稳定性要求。每一炉都含有足够的Ti 以满足ASTM 标准对409 钢种稳定性的要求，即Ti≥6×C。除Ti 之外，有11 炉还含有作为稳定元素的Nb。与其他铁素体不锈钢不同，没有标准的ASTM方法来检测Cr 含量为11 ％ 的铁素体合金Cr 的贫化和敏感性。ASTM A763 中确实有关于Cr 含量高的合金的测试，但要求太严，不适用于409 合金。

抗氧化性（Oxidation resistance）

数据表明在约为1400°F（760°C），Cr 含量为11 ％的AL409HP 有极好的抗氧化性。在较高的温度中其高起鳞速率和材料的损失不令人满意。

加工（Fabrication）

409HP 合金易于采用适用于其他不锈钢和低碳钢的普通的标准方法成形、机加工和焊接。

可成形性（Formability）

409HP 合金的可成形性和成形方法与低碳钢非常相同。409HP 合金（及其他409 变种）和碳钢为铁素体材料，即具有体心立方晶体结构。这些材料可成形的冶金因素非常相似。例如，作为衡量加工淬硬性和拉伸成形性的应变硬化指数“n” 值，退过火的409HP 合金落在0.22－0.25 范围内，这些也是低碳钢的典型值，表明409HP 的拉伸成形性与低空隙的碳钢相似。

409HP 合金的深冲性能也和用于深冲的碳钢相似。其板带的平均应变比落在1.2－1.6 范围内，表明深冲性能很好，与碳钢的深冲质量相似。由于409HP 板材的DBTT 可能大于室温，有必要在严格的成形、弯曲或冲压前加热到300－500°F。成形半径大以及充分去除切边的毛刺也有利于成形。

（UNSS40900）和409 HPTM（UNSS40930）钢种板带的FLD已经发现409 合金在加工汽车排放系统方面有广泛的用途。象对低碳钢那样对板材制品进行常规的弯曲、剪切、下料、冲压和打孔。零件经拉拔或拉深成形为相当复杂的形状。409HP 合金焊管按照加工碳钢管的方法进行常规的弯曲、凸缘、扩径或减径。现在已能采用液压成形法成功地将409HP 合金制作成理想的形状。

机加工（Machining）

409HP 合金的机加工性能更接近于碳钢而不是300 系列奥氏体不锈钢。建议409HP 合金的机加工速度为牌号为B－112 碳钢、一种经常用作标准的易切削钢的60 ％、409HP 合金微型结构里的碳氮化钛和铌坚硬微粒会使工具的磨损速度比加工碳钢快。

焊接（Welding）

通常用于焊接碳钢的一般方法能容易地焊接409HP 合金，包括高频、电阻焊、GTAW 或TIG、GMAW 或MIG、电子束和激光等焊接技术。虽然常用自熔焊接，在制管时经常用409Cb 作为焊接的填充金属。409Cb 填充金属化学成分的配比要非常小心，避免焊接熔敷中的马氏体，它在汽车排放系统冷凝液那样的酸性环境里，比409HTM 母体的腐蚀更大。同样，也适合用奥氏体不锈钢填充金属409HP合金本身以及和碳钢或奥氏体不锈钢地焊接。还可以考虑用Ni 基合金填充金属焊接AL409HP 因为它们的热膨胀性更为接近。GTMA 和GMA 焊接过程中要用普通的惰性气体屏蔽（Ar 或He）。由于409HP（UNSS40930）合金配比好的化学成分以及Ti 和Nb 的稳定性在焊接热影响区的金属母体保持了耐蚀性和机械性能，保证焊接没有掺杂C 和N。采取适当地步骤使焊接处保持清洁可避免掺杂C，适当地用惰性气体（如Ar 或He）屏蔽可避免掺杂N。

钎焊（Brazing）

和标准的409（UNSS40900）合金相比，409HP（UNSS40930）的化学成分在可钎焊性方面有两个特殊的优点。第一，Ti 含量低的409HP 合金具有将妨碍钎焊合金亲水性的氧化钛降至最低的优点。第二，409HP（UNSS40930）合金的Nb 含量结合低Ti 含量具有极佳的稳定性，在钎焊周期中有很强的。

可用性（Availability）

409HP（UNSS40930）不锈钢产品形状可以为板材、带材和薄板。也可以用这种合金制作管材。

（十六）含银抗菌不锈钢

1 .抗菌不锈钢的产生

1996年夏天，在日本国内发生的病原性大肠杆菌0-157群体感染，曾一度造成日本国内一片恐慌。这场恶梦在人们头脑中还未淡去，2000年又频频发生黄色葡萄球菌食物中毒和MRSA感染。

在社会舆论的强大压力下，卫生陶瓷、塑料制品乃至服装等各个部门都在进行抗菌制品的研究开发。不锈钢由于具有很好的耐蚀性和表面清洁感等特性，在厨房和食品加工业得到了广泛应用。但是，一般的不锈钢不具备抗菌性能。当其像其它抗菌制品那样，通过涂覆抗菌剂薄膜来获得抗菌性能时，在加工成形过程中，甚至在日常擦洗清洁操作中，会使这层薄膜逐渐丧失，从而失去抗菌性能。

日本的不锈钢生产厂家则开始研究在钢中加人某种抗菌金属，经适当的抗菌热处理，以获得长期稳定的抗菌性能的不锈钢。1997～1998年日新钢铁公司研制成功铁素体系抗菌不锈钢NSS AMl，马氏体系抗菌不锈钢NSSAM2和奥氏体系抗菌不锈钢NSSAM3，形成了含铜抗菌不锈钢系列(见本刊1998年10月创刊号介绍的"抗菌不锈钢"一文)。1998年川崎钢铁公司研制成功含银抗菌不锈钢。2000年5月通过了日本食品卫生协会的认证。并在日本国内外申请了专利。

2 .抗菌不锈钢的特性

“抗菌”仅指能抑制细菌的生长、发育和繁殖，与杀菌的概念不同。所"抗菌不锈钢"是指在这种材料上附着的细菌不能繁殖，细菌的数量可以抑制在低水平状态。同时，还不失去一般不锈钢所具有的耐蚀性、好的加工性、对人体的安全性和漂亮的外观等特性。

2000年日本标准协会制定了“抗菌加工制品——抗菌性试验方法·抗菌效果”的JIS Z 2801(2000)标准，规定抗菌不锈钢必须具备的三大特点：

(1)抗菌性：根据J1SZ 2801(2000)的规定，新开发的抗菌不锈钢按下式定义的减菌率不低于99％。减菌率(％)＝(比较钢的生菌数一开发钢的生菌数)／比较钢的生菌数×100由于抗菌效果被定义为在抗菌制品上24小时后的生菌数应小于比较制品上的生菌数的1％，所以，把减菌率99％以上作为衡量抗菌效果的基准值。这个数值对含银抗菌不锈钢和含铜抗菌不锈钢都一样适用。

(2)耐蚀性：应具有与不含抗菌元素的同种不锈钢相同的耐蚀性。

(3)加工及表面特性：应具有与不含抗菌元素的同种不锈钢相同的加工成形性和表面特性。

含银抗菌不锈钢的抗菌机理是具有抗菌作用的银离子必须能够从不锈钢板表面析出，并与钢板表面上的细菌在适当条件下产生反应，阻止细菌的新陈代谢，从而抑制细菌的繁殖。另外，在银离子析出的部位，由于表面钝化膜遭到破坏，有可能导致耐蚀性的下降。因此，为了兼备抗菌性和耐蚀性，具有抗菌作用的银离子必须在不锈钢中呈均匀弥散状分布。

（十七）200系列Cr—Mn不锈钢

镍价的波动促使许多的生产商寻求另一种与AISI304性能相同的奥氏体不锈钢替代产品。在20世纪30年代初，生产出了最初的铬锰（Cr—Mn）奥氏体不锈钢，钢中锰元素取代了部分镍。此后，对具体的成分比例进行了更多的研究，使用了氮（N）和铜（Cu），控制强烈影响材料性能的元素碳（C）和硫（S）。

200系列不锈钢的应用在印度所以成功，是由于在一些特定的用途中有可能替代304不锈钢，而且没有危险。与此相反，在其他地方，在市场上售处的200系列不锈钢几乎没有控制硫、碳含量、存在着损害终端用户和不锈钢形象的风险。

表1表示一些200系列不锈钢的化学成分

| 型号 | 标准号 | Cr | Ni | Mn | N | C | S | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | S20100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | 0.25最大 | 0.15最大 | 0.030最大 | — |
| 201LN | S20153 | 16.0-17.5 | 4.0-5.0 | 6.4-7.5 | 1.0-0.25 | 0.03最大 | 0.015最大 | Cu1.0最大 |
| 202 | S20200 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 7.5-10.0 | 0.25最大 | 0.15最大 | 0.030最大 | — |
| 204L | S20400 | 15.0-17.0 | 1.5-3.0 | 7.0-9.0 | 0.15-0.3 | 0.03最大 | 0.030最大 |  |
|  | S20430 | 15.5-17.5 | 1.5-3.5 | 6.5-9.0 | 0.05-0.25 | 0.15最大 | 0.030最大 | Cu2.0-4.0 |
| 205 | S20500 | 15.5-17.5 | 1.5-3.5 | 14.0-15.5 | 0.32-0.40 | 0.12-0.25 | 0.030最大 |  |
| 214 | S21400 | 17.0-18.5 | 1.0最大 | 14.0-16.0 | 0.35最小 | 0.12最大 | 0.030最大 |  |
| 216 | S21600 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | 7.5-9.0 | 0.25-0.5 | 0.08最大 | 0.030最大 | Mo2.0-3.0 |
|  | S24000 | 17.0-19.0 | 2.25-3.75 | 11.5-14.5 | 0.2-0.4 | 0.08最大 | 0.030最大 |  |
|  | S32001 | 19.5-21.5 | 1.0-3.0 | 4.0-6.0 | 0.05-0.17 | 0.03最大 | 0.030最大 | Cu1.0最大 |
|  | EN1.4371 | 16.0-17.0 | 3.5-5.5 | 6.0-8.0 | 0.15-0.20 | 0.03最大 | 0.015最大 |  |
|  | EN1.4372 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | 0.05-0.25 | 0.15最大 | 0.015最大 |  |
|  | EN1.4373 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 7.5-10.5 | 0.05-0.25 | 0.15最大 | 0.030最大 |  |
| J1* | 印度厂家标准 | 15.0-17.0 | 4.0-5.0 | 7.0-8.0 | — | ≦0.08 | ≦0.03 | Cu0.8-1.2 |
| J4* |  | 15.0-16.0 | 0.8-1.2 | 8.5-10.0 | ≤0.20 | 0.10 | 0.03 | Cu1.5-2.0 |

注：*为便于读者了解，J1，J4成份为译者加入。

耐腐蚀性和可加工性

图1给出一些不锈钢的电流密度值。铬含量强烈影响耐孔蚀性能，硫也是如此一种。

图2还着重指出Cr-Mn不锈钢与304不锈钢相比性能明显不同。

图3表示通过观察取出钝化的pH值得到的相同的结果。

图4为通过在含盐雾气下暴露试验的结果表明，显然304不锈钢和Cr-Mn型不锈钢性能明显不同。

图5为冷成型钢：试验证明有一定的形成马氏体的趋势，特别当为降低机械抗力而减少氮和碳含量时。最重要的是，镍含量在1%—4%之间的200系列不锈钢在后续的深冲操作中对冷裂纹相当敏感(延迟断裂)。

结论

锰(和氮)取代部分或全部镍有可能生产更低镍含量达不到平衡而形成了铁素体，为此，200系列不锈钢中的铬铁含量降到15%-16%，某些情况下降到了13%-14%，其耐腐蚀性是不能与304和其他类似的钢比的。 此外，在沉积区和缝隙的腐蚀部位常见的酸性条件下，锰和有些情况下铜降低了再钝化的作用。Cr-Mn钢在这些条件下的毁坏速度大约是304不锈钢的10-100倍。还有，在生产中常常不能控制这些钢中残余的硫含量和碳含量，材料无法溯源跟踪，甚至在材料回收利用也如此。如果不说明是Cr-Mn钢，它们就会成为一种危险的废钢混和原料，导致铸件含有意想不到的高锰含量。 然而这些钢与300系列不锈钢绝对不能“互换”或“错用”，就耐蚀性而言有着完全不同的性能等级。考虑到这点，在400系列铁素体不锈钢中可找到一些合适的替代品中。这些品种即可以是薄板、带钢、钢管、棒材等这样的原料，也可以制成产品，如螺钉、螺帽、螺栓、法兰、阀门等，在没有从本质上确认，甚至在某些情况下以错误的确认就已售出。 对这些问题，意大利不锈钢协会（Centro In—ox）与无损探伤（NDT）专业化公司合作，正式提出一种试剂，它对于存在的锰敏感，以便能快速鉴别一种奥氏体不锈钢属于200系列还是300系列。

（十八）环保节能新主流 JYH-21CT

JYH21CT的三大卖点：

1.优异的抗腐蚀性

（1）铬含量提高到21%，具有和SUS304同样优异的抗腐蚀性；

（2）因为降低了碳、氮等不纯物质，并添加了具有稳定作用的钛元素，焊接后也能保持良好的抗腐蚀性。

2.出色的成形性

机械特性和SUS436L相同，较SUS430优越。

3.价格优势及其稳定性

（1）因为不需添加镍，所以价格比SUS304便宜；

（2）因为不需添加镍、钼，即使这两种金属涨价也不会受影响。

二、特性

作为最新型铁素体不锈钢，低碳、低氮、无镍、无钼、高铬、耐腐性高，导热性好、热膨胀率少，被称为绿色、环保不锈钢。

用途

厨具用品（厨柜、灶台、锅、壶、厨房洗涤槽、炉面板）、汽车排气管和消声器、储水箱、餐具（刀、叉、勺等）、燃烧网、水管、热交换器、烤炉、家电产品、集装箱。

（十九）耐热用奥氏体不锈钢[NAR—AH-4]

住友金属工业公司和住友金属直津江厂与石川岛播磨工业公司共同开发的耐热用奥氏体不锈钢[NAR—AH-4]钢板及无缝钢管被纳入了ASTM(美国材料试验协会)、ASME(美国机械学会)标准。由此渴望今后在国外的火力发电设备和化学工业设备的高温装置材料、锅炉的高温部位、燃料电池的改良材料等领域广泛采用并扩大其使用量。

NAR-AH-4与高铬高镍系的SUS31OS耐热不锈钢相比具有以下特征。

1、优越的经济性一含镍量虽然只是SUS31OS的一半以下，但是却能发挥其同等以上的特性，有着经济性。

2、优越的高温强度及蠕变强度一高温强度要比SUS31OS好，900～1000℃耐高温氧化性在SUS31OS同等以上。

3、优良的焊接性一特别是在厚壁材料上进行焊接有着更优良的性能。

这次被纳入标准的节镍性耐热不锈钢将取代SUS31OS使用，除向日本国外出口，也在日本国内积极地进行着推销。

材料要在国外设备上使用，首先在ASME标准等公共国际标准上进行材质登记是必须的条件。

（二十）复合式不锈钢2304

2304 合金（UNS S32304）是由23%铬、4%镍、无钼的复式不锈钢。2304 合金 的抗腐蚀特性与316L 相似。另外，它的机械特性即屈服强度是304L/316L 奥氏体等 级的两倍。这个特性使设计者在设计时间请产品的重量，尤其适用于压力器皿。

General Properties

2304合金是由23%铬、4%镍构成的复式不锈钢。2304合金所具有的抗腐蚀特性与316L相似。另外,它的机械性能如耐压强度是304/316奥氏体等级的两倍。这项性能使设计者可以在设计时减轻产品的重量,尤其是在设计压力器皿方面。

这种合金特别适于-50°C /+300°C (-58°F/572°F)温度范围内。在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于更低的温度。

与304 和316 奥氏体相比,由于2304 合金本身的复式微观结构,较低的镍含量和较高的铬含量,使得它的抗应力腐蚀能力更强。

应用领域

· 304 和316 所用的大部分领域

· 纸浆和造纸业(芯片、碎片储存罐,黑色或白色液体罐,分类器)

·  苛性碱溶液、有机酸(抗SCC)

·  食品工业

·  压力器皿(减轻重量)

·  采矿业(磨蚀/腐蚀)

标准

ASTM/ASME.......... A240 - UNS S32304

EURONORM...........1.4362 - X2 Cr Ni 23.4

AFNOR...................Z3 CN 23.04 Az

DIN.........................W. Nr 1.4362

抗腐蚀性能

一般腐蚀。

因为2304 合金本身的很高的铬含量(23%),2304 合金的抗腐蚀能力与316L几乎一样。

在不同的有机酸中的抗腐蚀性能

在静态的硫酸(0,3 mm/year)中的抗腐蚀性能

局部抗腐蚀性能

23%的铬及0.1%的氮含量使2304 复式不锈钢与316L 相比,在抗斑蚀及裂隙腐蚀方面的性能
更优越。

抗应力腐蚀性能

在氯化物浓度为(8ppm 02) PH =7, >1000 h的溶液里进行的抗应力腐蚀试验证明:由于2304较高的铬含量及较低的镍含量,2304比304L和316L具有更高的抗应力腐蚀性能。

这是复式不锈钢的典型特性,在同样的条件下, 2205合金比2304的性能更为优越。

其它抗腐蚀性能

2304合金复式不锈钢通过了标准IC的大部分测验程序,如ASTM, A262E和C测验。它在65%沸腾的硝酸中的腐蚀速率比316L 要高。由于其自身的高屈服强度,这个合金非常适用于磨蚀及腐蚀的环境。

化学成分分析

Typical values (Weight %)

| C | Cr | Ni | Mo | N | Others |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 23 | 4 | 0.2 | 0.1 | S = 0.001 |
| PREN (Cr%) + 3.3 (Mo%) = 16 (N%) ≥ 24 |  |  |  |  |  |

机械性能

力学特性

| 糃 | Rp 0.2 MPa | Rp 1.0 MPa | Rm MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 440 | 600 |
| 100 | 330 | 365 | 570 |
| 200 | 280 | 310 | 530 |
| 300 | 230 | 260 | 490 |

| 糉 | YS 0.2% KSI | YS 1.0% KSI | UTS KSI | Elongation % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 58 | 64 | 87 | 25 |
| 212 | 48 | 53 | 83 | 25 |
| 392 | 41 | 45 | 77 | 20 |
| 572 | 33 | 38 | 71 | 20 |

以上数值在热轧板材(th ≤ 2”)情况下获得。2304 合金不能长期在高于300°C(572°F)的温度环境下使用。在这样的高温下,易发生析出、硬化等现象。

硬度(KTV最小值)

| 温度 |  | -50糃 | +20糃 | -60糉 | +70糉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单个数值 |  | 75 J/cm | 90 J/cm | 54 ft.lbs | 65 ft. lbs |
| 平均数值 |  | 90 J/cm | 150 J/cm | 65 ft.lbs | 87 ft.lbs |

Hardness (Typical Values)

| Average (5) | HV10 180-230 | HB : 180-230 | HRC _ 20 |
| --- | --- | --- | --- |

物理特性

密度 : 7800 kg/m3 - .28 lbs/in3

| 间隔温度糃 | 热膨胀ax10-6糃-1 | 糃 | 电阻率(µ_ cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-100 | 13 | 20 | 80 |
|  |  | 100 | 92 |
| 20-200 | 13.5 | 200 | 100 |
| 20-300 | 14 | 300 | 105 |

| 间隔温度糃 | 热膨胀ax10-6糃-1 |  | 糃 | 导热系数(W.m-1.K-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-100 | 13 |  | 20 | 17 |
|  |  |  | 100 | 18 |
| 20-200 | 13.5 |  | 200 | 19 |
| 20-300 | 14 |  | 300 | 20 |

| 间隔温度糃 | 热膨胀ax10-6糃-1 |  | 糃 | 比热容(J.kg-1.K-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-100 | 13 |  | 20 | 450 |
|  |  |  | 100 | 500 |
| 20-200 | 13.5 |  | 200 | 530 |
| 20-300 | 14 |  | 300 | 560 |

| 间隔温度糃 | 热膨胀ax10-6糃-1 |  | 糃 | 杨氏模量(GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-100 | 13 |  | 20 | 200 |
|  |  |  | 100 | 190 |
| 20-200 | 13.5 |  | 200 | 180 |
| 20-300 | 14 |  | 300 | 170 |

| 间隔温度糃 | 热膨胀ax10-6糃-1 |  | 糃 | 剪切模量G(GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-100 | 13 |  | 20 | 75 |
|  |  |  | 100 | 73 |
| 20-200 | 13.5 |  | 200 | 70 |
| 20-300 | 14 |  | 300 | 67 |

结构

2304的化学成分分析理想化状态为在经过950°/1050°C (1742°/1922°F)温度下固溶退火处理后,获得50 α / 50 γ 的微观结构。

2304的微观结构与含钼的复式不锈钢相比更为稳定。在750°/850°C (1382°/1562°F)温度范围内进行10 个小时的保压后,才会出现金属相位。在经过350°/500°C(662°/932°F) 温度范围的热处理后,2304合金中的铜元素增加了钢的硬度。

加工

热成形

热成形必须在1150/900°C (2100/1650°F) 温度范围内进行。在成形后,建议在对其在950°/1050°C (2100°/1650°F) 温度范围内进行固溶退火处理,以恢复其抗腐蚀特性及机械特性。在对其加热期间,为了避免产品发生蠕变必须谨慎。

冷成形

2304合金冷成形难度不大。304L及316L的冷成形设备同样适用于2304。由于其较高的机械特性,包括屈服强度,在进行冷成形时需要较高的压强。最后建议对其进行固溶退火处理,以恢复其机械特性及抗腐蚀特性,和热成形一样。

除锈

所用的溶液和糊剂与304L/316L一样。由于其抗腐蚀特性,酸洗时间比奥氏体等级要长一点。

机械加工性

钻孔方面,2304 的复式结构的机械加工性更强。它的性能与316LEZ* 相当。另外,2304 的抗腐蚀能力及洁净度更强,不需硫元素。局部抗腐蚀能力也更强。具有更好的机械加工性*316LEZ is a 316L type grade with improved machinability properties.

焊接

·  2304 合金可用以下设备进行焊接:

o TIG, 人工的和自动的

o PLASMA, MIG, SMAW, SAW, FCAW

·  复式微观结构使其对热裂反映不灵敏。

·  焊接参量在理想状态下为将铁酸盐成分控制在20-70%. 我们一般建议在最高至150°C (302°F) 中间温度下供热10-25 KJ/cm。为了达到最佳效果,我们必须考虑到产品的厚度及焊接设备(有必要咨询)。我们不建议进行焊接前或焊接后热处理,可以考虑进行完整的固溶退火热处理。

（二十一）复合式不锈钢2205

2205复式不锈钢2205合金是由22%铬,3%钼及5-6%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。

与316L和317L奥氏体不锈钢相比,2205合金在抗斑蚀及裂隙腐蚀方面的性能更优越,它具有很高的抗腐 蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。

与奥氏体不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与316L和317L相比,设计者可以减轻其重量,故其成本也更低。这种合金特别适用于—50°F/+600°F温度范围内,在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于更低的温度。

应用领域

· 压力器皿、高压储藏罐、高压管道、热交换器(化学加工工业)。

·  石油天然气管道、热交换器管件。

·  污水处理系统。

·  纸浆和造纸工业分类器、漂白设备、贮存处理系统。

·  高强度耐腐蚀环境下的回转轴、压榨辊、叶片、叶轮等。

·  轮船或卡车的货物箱

·  食品加工设备

标准

ASTM/ASME...........A240 UNS S32205/S31803

EURONORM...........1.4462 X2CrNiMoN 22.5.3

AFNOR...................Z3 CrNi 22.05 AZ

DIN.........................W. Nr 1.4462

抗腐蚀能力

一般腐蚀

由于其较高的铬钼及氮含量,2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。

局部抗腐蚀

2205中铬、钼及氮的含量使其在腐蚀性及酸性的溶液中, 对锈斑及裂隙腐蚀具有很强的抵抗能力。

在含2000ppm 氯化物的硫磺酸溶液中等腐蚀曲线4 mpy (0.1 mm/yr)

抗应力腐蚀

不锈钢的复式微观结构有助于提高其抗应力裂隙腐蚀的能力。在一定的温度、压强、氧气及氯化物存在的情况下,氯化物应力腐蚀的现象会发生。因为这些条件不宜控制。304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。

疲劳强度腐蚀

2205 合金的高强度及抗腐蚀能力使其具有很高的抗腐蚀抗疲劳强度。主要应用于具有较强腐蚀性的环境中。

采用AvestaPolarit 蚀损电池测得1M NaCl 中蚀损临界温度。

在10% FeCl3·6H2O中的裂缝腐蚀临界温度

结构

2205 的化学成分在经过1040°/1080°C固熔退火处理后,理想的微观结构为50 α / 50 γ 。

如果热处理的温度高于2000°F ,可能会导致铁酸盐成分的增加。

像其他的复式不锈钢一样,2205 合金易受金属间相析出的影响。金属间相在1300°F和1800°F之间析出,在1600°F温度下,其析出速度最快。因此,我们需对2205 进行试验,试验参考ASTM A 923。

加工

热成形

我们建议成形应尽量在600°F 温度以下进行。在进行热成形处理时,整个工件应整体受热,应在1750°F到2250°F的温度范围内进行,2205 合金在此温度下非常柔软。如果温度过高,2205合金易于热撕裂。如果低于此温度,奥氏体就会发生断裂。低于1700°F时,由于温度和形变的影响,金属间相会很快形成。热成形进行完后,应立即对其在最低为1900°F的温度下进行固熔退火,并进行淬火来还原其相位平衡、韧性及抗腐蚀能力。我们不建议进行应力解除,但如果必须这样做,材料应在最低为1900°F的温度下进行固熔退火,然后迅速冷却,进行水淬火。

冷成形

2205 合金可以进行切割和冷成形。然而,由于2205 合金自身的高强度及硬度,它比奥氏体钢铁更需要进行冷成形,也正因为它的高强度,要充分考虑到回弹的因素。

热处理

2205 合金应在最低为1900°F的温度下进行退火处理,然后迅速冷却,进行水淬火。这项处理应用于固熔退火及应力解除。应力解除处理如在低于1900°F 的温度下进行,容易导致有害的金属或非金属相位的析出。

机械切削性

在高速的机床上,2205 合金的进给率和切削速度和316L 是一样的。如果采用炭化刀,切割速度与316L 相比降低了大约20%,机器设备及其部件的性能在此起着关键性的作用。

焊接

2205 合金的焊接性很好。2205 合金所要达到的性能为焊接金属和热变质部分仍然保持和基底金属同样的抗腐蚀能力、强度及韧性。2205 的焊接难度不大,但需设计其焊接程序,以便焊接后,可以保持良好的相位平衡状态,避免有害的金属相位或非金属相位的析出。2205 可在以下设备中进行焊接: GTAW (TIG); GMAW (MIG); SMAW (“stick” electrode);SAW; FCW; and PAW.

（二十二）S32750超级双相不锈钢

S32750是目前超级双相不锈钢系列中的典型代表，与普通2205双相不锈钢相比，Cr、Mo、N含量均有一定程度的提高，尤其是N含量，达到2800ppm左右，耐点腐蚀指数PREN达到43，因而具有更高的强度、更为优越的耐氯离子点蚀、耐应力腐蚀性能。适用于石油化工、炼油、真空制盐、烟气脱硫等腐蚀环境更为苛刻的领域。目前世界上只有极个别国家可以生产。

部分不锈钢化学成份表

| 部分不锈钢化学成份表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  | 化学成份(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|  | 0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 |  |
|  | 0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 |  |
|  | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
|  | 0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |  |
|  | SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 |  |
|  | SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
|  | SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 美国 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |  |
|  | Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |  |
|  | Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
|  | Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |

（二十三）300系不锈钢介绍

304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。

301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。

302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。

302B 是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。

303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。

303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。

304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

305和384 不锈钢含有较高的镍，其加工硬化率低，适用于对冷成型性要求高的各种场合。

308 不锈钢用于制作焊条。

309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高，为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种，所不同者只是碳含量较低，为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.

316和317 型不锈钢含有铝，因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中，316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。

321、347及348 是分别以钛，铌加钽、铌稳定化的不锈钢，适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢，对钽和钻的合量有着一定的限制。

（二十四）太钢不锈钢材质牌号

| 不锈钢水电板，耐热钢板，复合板，冷轧卷(板)，热轧卷(板)，中厚板，低合金结构钢 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 材 质 牌 号 | 厚度规格(mm) |
| 水电不锈板 | S-135 (0-00Cr13Ni5Mo、00Cr16Ni6Mo) | 4.5-120.0 |
| 耐热钢中厚板 | 1Cr20Ni14Si2、1Cr25Ni20Si2、0Cr25Ni20、1Cr6Si2Mo（珠光体不锈） | 6.0-40.0 |
| 双相不锈钢 | 00Cr18Ni5Mo3Si2、00Cr22Ni5Mo3N | 4.5-120.0 |
| 不锈钢复合板 | 各种材料牌号的复合钢板(单、双面对称、不对称复合) | 中板≥8， 薄板≥1.2 双面复合 |
| 不锈钢冷轧卷(板) | 深冲钢0Cr18Ni9Cu2、SUS304J1；无磁钢0Cr16Ni14 | 0.5-3.0 |
| 不锈钢冷轧卷(板) | 0Cr18Ni9、0Cr19Ni9（304）、00Cr19Ni10（304L） 0-1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti(321)、0-1Cr18Ni12（305） 0-1Cr17Ni7(301)、SUS301L、SUS301T、1C17Mn6Ni5N(201) 00Cr17Ni12Mo2(316L)、00Cr12Ti(409L) 、00Cr12Ni(3Cr12) 0Cr13(410S)、1Cr13(410)、2Cr13(420)、0-1Cr17(430) | 0.5-3.0 |
| 不锈钢热轧卷(板) |  | 3.0-6.0 |
| 不锈钢中厚板 | 0Cr18Ni9、0Cr19Ni9（304）、304H、00Cr19Ni10(304L) 0-1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti(321)、0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni12Mo2、00Cr17Ni14Mo2 00Cr18Ni5Mo3Si2、00Cr22Ni5Mo3N、0Cr19Ni10NbN 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、0Cr13Al、00Cr12Ni(3Cr12) | 6.0-60.0 |
| 不锈钢厚板 | 进口304（0Cr19Ni9）、国产0Cr18Ni9 | 20.0-100.0 |
| 低合金结构钢 | 15CrMo、30CrMnSiA、Q235A、B TP91 | 6.0-20.0 |

（二十五）200系列奥氏体不锈钢介绍

一、 200 系列奥氏体不锈钢的发展历史：200 系列不锈钢是在二战时期，作为 300 系列不锈钢的代用品在美国首先开发成功的。当时，由于战争的原因，作为战略物资的镍被各有关国家严格控制，美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重不足的情况下，不锈钢的生产和供应问题，美国开发出了这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。 冷战结束后，美国镍的供应状况逐步改善，因此， 300 系列不锈钢的生产不再受原料紧张的制约，因此 200 系列就没有再得到大的发展。几位当初参与开发 200 系列不锈钢的印度人，回到印度后，从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情出发，将在美国开发的 200 系列钢种的不锈钢品种带回印度，造成了在美国开发、在印度结果的历史现象。 目前，国际上主要不锈钢生产和消费国家都有关于 200 系列的不锈钢标准。其中，美国标准最完整，共有 16 个 200 系列的不锈钢钢种的标准。 二、 200 系列奥氏体不锈钢的典型应用范围： 因为具有良好的可锻性和抗锈能力，可用于以下几个方面： 1 、公共饮食业和食品加工： JSL AUS （ 202 ）深冲器皿、滤水器、储藏器、牛奶罐、水槽。 J4 （ 201 ）浅 / 中冲拉加工器皿、餐具、保温瓶、水槽、狗盆等。 2 、 耐用消费品 JSL AUS （ 202 ）洗衣机桶、微波炉、洗碗机。 J4 （ 201 ）钢制家具、水果盆、花瓶、礼品、煤气炉。 3 、 建筑 JSL AUS （ 202 ）门窗框架、柱子的包层、公车站、电话亭、管道、装饰管。 J4 （ 201 ）栏杆、户外家具、门把手、管道、装饰管等。 4 、汽车、铁路和交通 JSL AUS （ 202 ）、 J4 （ 201 ）汽车、轮胎盖子、雨刮、配件等。 三、 200 系列奥氏体不锈钢技术性能 200 系列奥氏体不锈钢拥有良好的强度，可塑性和抗锈能力。 JSL AUS （ 202 ）可用于特别深冲的产品，而 J4 （ 201 ）可用于深冲产品。 这些钢种在印度和其它国家经过频繁的测试，证明在温和的环境下抗锈能力可以和 304 媲美。 抗锈能力和物理测试证明 200 系列适合多种用途，但是 J4 （ 201 ）不能用于沿海地区和中到大雨的环境， 200 系列不推荐使用于储存 / 加工酸性 / 腐蚀性化学剂。 化学成份： 钢种; C%; %Mn; %P; %S; %Si; %Cr; %Ni; %Cu; %N. JSL AUS(202); 0.08; 7.0-8.0; 0.07; 0.01; 0.7; 14.5-15.5; 4.0-4.2; 1.5-2.0; 0.1. 最大; 最大; 最大; 最大; 最大. J4 （ 201 ）; 0.1; 8.5-10; 0.09; 0.03; 0.75; 15.0-16.0; 0.8-1.2; 1.5-2.0; 0.2. 最大; 最大; 最大; 最大; 最大. 304; 0.08; 2.0; 0.045; 0.03; 0.75; 18.0-20.0; 8.0-10.5; -; 0.1. 最大; 最大; 最大; 最大; 最大; 最大. 机械特性： 钢种; 屈服强度 Mpa(Min.); 极限抗拉强度 Mpa(Min.); 延伸率(%); 厚度（最大）. 布氏; 洛氏. JSL AUS(202); 205; 550; 40; 217; 95. J4; 350; 700; 40; 217; 95. 304; 205; 515; 40; 201; 92. 可煅性： 钢种; 可焊性; 可煅性; ERICCSON 深拉系数. JSL AUS(202); 良好; 优秀; 12.0-13.0. J4; 适中; 良好; 10.5-11.5. 304; 良好; 优秀; 13.0-14.0. 四、 200 系列奥氏体不锈钢生产流程： 废钢和铁合金在电弧炉里熔化，然后进入 AOD ， VOD 炉二次精炼，钢水在连铸机里铸造成钢坯，钢坯轧成钢带，经过轧机加工，连续退火和电解酸洗，表面光轧、磨光、冷轧材料处理成不同表面，有 No.1,2D,2B,No.3,No.4 等。

（二十六）不锈钢碳钢复合管介绍

一、产品特点：不锈钢碳钢复合装饰管外层采用奥氏体不锈钢，内层采用精密碳钢管，将不锈钢与碳钢管进行机械复合而成。该产品既具有不锈钢外表豪华美观、防腐、耐锈蚀、耐酸碱的优点，又有碳钢管刚性强度高的特性，并且其价格远远低于同规格不锈钢管材，，与同样壁厚的不锈钢相比成本降低了30%以上，是一种物美价廉的新型材料，是目前各设计院正大力推荐的不锈钢管的替代产品。

二、应用范围：不锈钢碳钢复合装饰管广泛适用于防盗门窗、钢制家具、市政工程、站台护拦、路障、隔离带。车船行李架、标志杆、路灯杆、旗杆、广告栏、宣传标牌架、医疗器械、健身器材、装饰材料等。其特有的安全牢固性能特别适用于公安司法系统的禁区隔离设施以及银行、财务、仓库等其他重点部门和重要场所的安全防护。

（二十七）不锈钢分类与表面类别

不锈钢分类：

不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。

以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成，各元素的加入量变化的不同，而开发各种用途的钢种。

1. 以化学成分分类： 
　　①. CR系列：铁素体系列、马氏体系列

②. CR-NI系列：奥氏体系列，异常系列，析出硬化系列。

2. 以金相组织的分类：

①. 奥氏体不锈钢

②. 铁素体不锈钢

③. 马氏体不锈钢

④. 双相不锈钢

⑤. 沉淀硬化不锈钢

3.不锈钢的表面类别

现在不锈钢的发展，已使不锈钢的耐蚀性、外观、加工性、强度等特性远远超过其它材料，而且，不锈钢的许多表面处理法，可以取得丰富多彩的颜色及形状，这为不锈钢的发展作出很大的贡献。

不锈钢制造过程中的表面处理法以及机械研磨表面处理法

| 表面 | 特征 | 制造法概要 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 银白色，无光泽 | 热轧到规定厚度，再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表面 | 不需要有表面光泽的用途 |
| NO.2D | 银白色 | 冷轧后进行热处理和酸洗，有时在毛面辊进行最终的一道轻轧的一种无光表面加工 | 2D产品用于对表面要求不严的用途，一般用材，深冲用材 |
| NO.2B | 光泽强于NO.2D | NO.2D处理后，经过抛光辊进行最终一道轻度冷轧，以取得适当光泽。这是最常用的表面加工，该加工也可作为抛光的第一步。 | 一般用材 |
| BA | 光亮如镜 | 无标准，但通常是光亮退火的表面加工，表面反射性很高。 | 建筑材料，厨房用具 |
| NO.3 | 粗研磨 | 将NO.2D和NO.2B材，用100-200#（单位）的砥粒研磨带，进行研磨 | 建筑材料，厨房用具 |
| NO.4 | 中间研磨 | 将NO.2D和NO.2B材，用150-180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面，这是通用的，有镜面反射的带有可见‘晶粒’的光亮表面 | 同上 |
| NO.240 | 细研磨 | 将NO.2D和NO.2B材，用240#砥粒研磨带进行研削 | 厨房用具 |
| NO.320 | 极细研磨 | 将NO.2D和NO.2B材，用320#砥粒研磨带进行研削 | 同上 |
| NO.400 | 光泽接近于BA | 将NO.2B材，用400#抛光轮进行研削 | 一般用材，建筑用材，厨房用具 |
| HL | 发纹研磨 | 适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削（150-240#）其砥粒很多 | 楼房，建筑用材 |
| NO.7 | 接近于镜面研磨 | 用600#回转抛光轮进行研磨 | 美术用，装饰用 |
| NO.8 | 镜面研磨 | 镜子用抛光轮进行磨 | 反光镜，装饰用 |

(二十八)不锈钢塑料无胶复合管介绍

“钢塑无胶复合压力管”是有PEX、不锈钢管体、PVC三种材料，采用先进独特的专利技术工艺（热定向收缩法；专利申请号：（200410064902.8）复合而成的。广泛应用于食品、医药、制药、化工、燃气、压缩空气以及给水系统等行业中流体和汽体的输送，是一种新型的多功能管材，其结构特点为：

◆内层采用无毒、无害、无污染、不分解的PEX为原料，可以确保产品的耐腐蚀和安全性能。

◆中间层采用奥氏体不锈钢薄壁管，可以增加管体钢度和抗压强度，减小线膨胀系数。

◆外层塑料管采用由特殊添加剂配制而成的PVC塑料制成，具有耐腐蚀、抗老化、抗氧渗透等特点,以延长其使用寿命。

◆三种材料在成型后的复合过程中，打破了传统的化学胶水粘结法，不使用任何热熔胶和化学粘合剂，采用先进的发明专利技术进行复合，使产品克服了因化学物粘结而易成造管层之间分层和开裂的难题，同时也杜绝了化学元素对人类健康的危害。

本产品集三种材料的特殊性能为一体，是一种耐高压、耐腐蚀、耐寒、耐冻、抗老化、抗氧渗透，内壁光滑，不结垢，流水无阻力，管体不分层，是无毒、无害、无污染的绿色环保型高科技新产品。

（二十九）日金工新钢种D-11介绍

新钢种D-11为日本金属工业株式会社新推出的经济型产品，具有极高的性价比.在某些领域其性能完全能够替代304使用.其价格低廉同比304平均便宜4000-5000元／T.可广泛适用于机械制造行业,厨房行业。

一　D-11与304化学成分对比（％）

| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTK D-11 | ≤0.08 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.045 | ≤0.015 | 3.50-5.50 | 17.00-18.00 | 1.50-3.50 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | --- |

二　机械性能

| 牌号 | 抗拉强度 （N/m㎡） | 强性极限应力（N/m㎡） | 伸长率（%） | 硬度（HV） | 弯曲度（R=t，180deg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTK D-11 | 691 | 360 | 47 | 180 | 不破裂 |
| 304 | 618 | 314 | 56 | 170 | 不破裂 |

（三十）300/400系列不锈钢焊丝

不锈钢焊丝：

一、执行标准YB/T 5092—9

二、牌号：

H1Cr19Ni19(ER302)

H0Cr19Ni19(ER304)

H1Cr21Ni10Mn6(ER307)

H0Cr21Ni10(ER308)

H00Cr21Ni10(ER308L)

H00Cr21Ni10Si(ER308LSi)

H1Cr24Ni13(ER309)

H00Cr24Ni13(ER309L)

H00Cr24Ni13Si(ER309LSi)

H1Cr26Ni21(ER310)

H1Cr30Ni19(ER312)

H0Cr19Ni12Mo2（ER316）

H00Cr19Ni12Mo2（316L）

H0Cr20Ni14Mo3(ER317)

H00Cr20Ni14Mo3（317L）

H1Cr19Ni19Ti(ER321)

H0Cr20Ni10Ti(ER321)

H00Cr20Ni10Nb(ER347L)

H0Cr13(ER410S)

H1Cr13(ER410)

H2Cr13(ER420)

H3Cr13(ER420J)

H1Cr17ER430)

三、规 格 0.8—8.0mm

四、 状态：光亮半硬态、软态

五、 种 类

1、MIG/MAG 自动焊丝（塑料轴精排密绕，20kg/轴，15kg/轴，两种）

2、TIG氩弧焊丝（塑料筒，1m/根、5kg/筒、10kg/筒）

3、埋弧焊丝（精排密绕、普通绕制，25kg/盘，50kg/盘）

SAF2507（UNS S32750）不锈钢

SAF2507（UNS S32750）合金由25%铬，4%钼和7%的镍构成。它的强度及 抗腐蚀能力较强，主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯 化物腐蚀能力，较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及氮含量氏它具有很高的抗斑蚀、裂隙腐蚀及一般腐蚀的能力。

SAF2507合金由25%铬,4%钼和7%的镍构成的超复式不锈刚。它的强度及抗腐蚀能力较强,主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯化物腐蚀能力,较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及镍含量使它具有很高的抗斑蚀、裂缝及一般腐蚀的能力。

它的冲击强度也很高,SAF2507合金不适宜用在高于570?F的温度环境下,长期处在这样的环境下,它的韧性会降低。

应用领域

石油天然气工业设备

离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备

化学加工工业、器皿与管道业

脱盐植物、高压RO植物及海底管道

机械部件(高强度、抗腐蚀部件)

能源工业FGD系统、工业洗刷系统、吸收塔

标准

ASTM/ASME .......... A240 - UNS S32750

EURONORM............ 1.4410 - X2 Cr Ni MoN 25.7.4

AFNOR.................... Z3 CN 25.06 Az

抗腐蚀能力

般腐蚀

SAF 2507的较高的铬及钼含量使其对有机酸如甲酸、乙酸等具有较强的抗整体腐蚀的能力。SAF2507合合金对无机酸,尤其是那些包含氯化物的无机酸也具有较强的抗腐蚀能力。

和904L相比,SAF2507对稀释的混有氯根离子的硫酸具有更强的抗腐蚀能力。904L是奥氏体状态的合金,专用于抗纯硫酸腐蚀。

316L等级不能用于盐酸环境中,它可能会遭到局部腐蚀或整体腐蚀。SAF2507可以用于稀释的盐酸环境里,具有较强的抗斑损及抗裂隙腐蚀的能力。

晶间腐蚀n

SAF 2507较低的碳含量大大地降低了在热处理时晶间中的碳化物沉淀的风险,因此,这个合金具有很强的抵抗与碳化物相关的晶间腐蚀的能力。

应力腐蚀开裂

SAF 2507 的复式结构使其具有较强的抗应力腐蚀开裂的能力。由于其较高的合金含量,SAF 2507的抗腐蚀能力及强度均优于2205。SAF

蚀损腐蚀n

测验钢铁产品在含有氯化物的溶液中的抗蚀损腐蚀能力的方法有很多种, 以上的数据是根据ASTM G61 上所提到电化学技术进行检验得出的。高性能的不锈钢在1M氯化钠溶液中的蚀损的临界温度是有规定的。实验结果证明了SAF 2507的卓越的抗蚀损腐蚀的能力。各个等级的测验数据由深灰的颜色表示。

裂缝腐蚀

裂缝在建筑等方面几乎是不可避免的,这使得不锈钢在氯化物的环境里更易受到腐蚀。SAF 2507 具有很强的抗裂缝腐蚀的能力。SAF 2507 和其它高性能不锈钢产品抗裂缝腐蚀的临界温度如上图所示。 在含有2000ppm氯离子的硫酸中的等腐蚀曲线0.1 mm/year 在盐酸中的等腐蚀曲线0.1 mm/year,虚线代表沸点。 在1m NACI 中,各种合金的临界蚀损温度 各种合金在10% FeCl3 中的临界裂隙腐蚀温度。

化学成分

Typical values (Weight %)

| C | Cr | Ni | Mo | N | Others |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 25 | 7 | 4.0 | .27 | S=0.001 |
| PREN = [Cr%] + 3.3 [Mo%] + 16 [N%] ≥ 40 |  |  |  |  |  |

机械特性

Mechanical and Physical Properties

SAF 2507具有很高的耐压强度、冲击强度及较低的热膨胀系数和较高的导热性。这些特性适用于很多结构零件及机械部件。SAF 2507在较低的及较高的温度下的机械性能如下图所示。所有的实验数据都是针对经过退火及淬火处理的产品。

SAF 2507不宜长期置于高于570?F的温度环境下,这样可能会减弱其韧性。以下表格中的数据仅适用于经过锻造的产品,其不应被看作为最大值或最小值,除非有特别的说明。

机械特性

| 极限抗拉强度, ksi | 116 min. |
| --- | --- |
| 0.2% 残余变形屈服强度, ksi | 80 min. |
| 1%残余变形屈服强度0.2%, ksi | 91 min. |
| 延长两英寸内% | 15 min. |
| 硬度,落氏C | 32 max. |
| 冲击能,ft-lbs | 74 min. |

低温冲击特性

| 温度°F | RT | 34 | -4 | -40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ft-lbs | 162 | 162 | 155 | 140 |
| 温度°F | -76 | -112 | -148 | -320 |
| Ft.-lbs. | 110 | 44 | 30 | 7 |

高温张力特性

| 温度°F | 68 | 212 | 302 | 392 | 482 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2% 残余变形屈服强度, ksi | 80 | 65 | 61 | 58 | 55 |
| 极限抗拉强度, ksi | 116 | 101 | 98 | 95 | 94 |

物理特性

| 物理特性 | lb/in3 | 0.28 |
| --- | --- | --- |
| 弹性模量 | psi x 106 | 29 |
| 热膨胀系数68-212?F/?F | x10-6/°F | 7.2 |
| 导热系数 | Btu/h ft °F | 8.7 |
| 热容量 | Btu/lb/°F | 0.12 |
| 电阻率 | W-in x 10-6 | 31.5 |

加工热成形

SAF 2507热成形不应在1875?F-2250?F这一温度范围内进行,之后应立即在不低于1925?F的温度下进行固溶退火

冷成形

很多一般的不锈钢成形方法都适用于SAF 2507. 和奥氏体等级不锈钢相比,这个合金具有更高的屈服强度及更低的柔软性。因此,制造者认为有必要增强合成力,增大弯曲半径,还要考虑到反冲的因素。和奥氏体等级相比,2507的拉制,拉伸成形等工艺更难操作。当成形需要10%或更多冷变形时,我们建议对其进行固溶退火和淬火处理。

热处理

SAF 2507 在热成形或冷成形后均应进行固溶退火和淬火处理。固溶退火的温度不应低于1925°F,随后应立即进行气冷或水冷淬火。为了得到理想的抗腐蚀能力,热处理后的产品还要经过盐渍和漂洗。

（三十一）“201”的所谓不锈钢产品

李逵和“李鬼”的故事众所周知。

近日在广东揭阳不锈钢市场上就发现两种标号“201”的所谓不锈钢产品 ，完全不符合不锈钢的相关标准，却堂而皇之地打着不锈钢的牌子出现在市场上。

从表面上看，该产品与普通的不锈钢很难区别，且无磁性，极易引起消费者的混淆，它就是不锈钢中的“李鬼”。望消费者警惕应对。

就目前而言，国际上对材料的耐蚀性按年腐蚀速率分为三类，第一类为完全耐蚀，其腐蚀速率小于0.1mm／年，优质不锈钢属于此类材料；第二类为尚耐蚀，其腐蚀速率为0.1－1.0mm／年，属于一般不锈钢；第三类为不耐蚀，其腐蚀速率大于1.0mm每年。此次发现的假冒不锈钢产品经分析，腐蚀速率高达9.67mm／年，属严重不耐蚀。在进一步分析该产品成分时，发现该产品中代表不锈钢重要指标的铬含量只有10.03％和7.1％，远低于不锈钢对铬的最低需求量10.5％的要求。

一般而言，把铬含量大于10.5％的铁基合金称为不锈钢，而这两种产品其铬含量远远低于此下限值，该产品根本就不是不锈钢。

市场上之所以会出现该产品，主要是生产者利欲熏心，利用老百姓对不锈钢认识不足的漏洞进行了造假。人们普遍认为不锈钢不带磁性，造假者通过大量采用以锰代镍的手法，改变产品成分，得到了一种既没有磁性，成本又极其低廉的材料，从而达到谋取高额利润的目的。

该产品的外表在市场流通中与通常不锈钢很难区分，同时，由于没有磁性，再加上不法经销商采取掺杂混卖的伎俩，给消费者辨别真伪造成很大的难度，使用后更会造成不可预见的后果。 另外这种材料中使用了少量的镍，却无法起到镍应有的作用，是一种浪费贵重金属的行为，造成了一定的资源浪费。

（三十二）不锈钢密度

| 牌号 | 密度（*103千克/立方米） | 牌号 | 密度（*103千克/立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
| 1Cr17Mo | 7.70 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
| 1Cr15 | 7.70 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
| 3Cr16 | 7.70 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
| 00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
| 1Cr17 | 7.70 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
| 00Cr17 | 7.70 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
| 7Cr17 | 7.70 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
| 1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 |
| 1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
| 0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
| 00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8.00 |
| 0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
| 2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
| 3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
| 0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
| 00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
| 0Cr26Ni5Mo2 | 7.80 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
| 1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
| 00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
| 1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
| 1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |

（三十三）日本 SUS444不锈钢

产品型号:SUS444

原产地:日本

详细说明:

SUS444的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，对于耐震，耐积雪，耐风压，耐冲击等具有出类拔萃的优良性.444铁素体不锈钢导热系数高，约为铬镍奥氏体不锈钢的130％～150％，非常适合热交换的用途.热膨胀系数小，小分队仅为铬镍奥运会氏体不锈钢的60％～70％，非常适合热涨，冷缩，有热循环的条件下使用.该钢种的塑性，韧性较好，适于拉伸，轧制成型和冲压制造.特别是耐应用腐蚀是最优异的，在高的氯化物介质中耐蚀性能优于普通铁素体不锈钢和奥运会氏体不锈钢，一般不产生氯化物的应力腐蚀破裂.在加入Ni,Ti,Mo等元后，提高了耐孔蚀和缝隙腐蚀的性能.该钢种可采用焊接普通不锈钢的方法焊接.该钢种特别适合于食品加工设备，热交换器，热水（器）罐　，蓄水槽，太阳能收集面板等。

其主要化学成份为：

| Cr17.80 | C0.025 | Si1.00 | Mn1.00 | P0.040 | S0.030 | N0.025 | Mo1.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三十四）日本 443CT不锈钢

443CT是JFE首次开发的，其功能与304不锈钢相似。可以替代304不锈钢的产品。443CT的铬含量为20-23%，JFE的443CT的铬含量为21%， BNG钢铁方面表示，“还没决定产量，考虑原料供应情况和需求变化后决定产量。”

BNG钢铁原料采购有部分来自日本JFE钢厂，自JFE开发生产443CT以来长期没有海外工厂生产，但据了解近期可能调整销售模式，现在浦项钢铁正在积极开发与JFE443CT性能类似445NF。

436L（18Cr-1Mo-0.3Ti-LCN） 不锈钢介绍

化学成分（%）

|  | C | Cr | Ni | Mo | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436L | ≤0.025 | 16.0～19.0 | - | 0.75～1.25 | Ti，Nb，Zr 8x（C＋N）～0.8 |
| 304 | ≤0.08 | 18.0～20.0 | 8.0～10.5 | - | - |

机械特性

|  | 屈服强度 （N/m㎡） | 抗拉强度 （N/m㎡） | 延伸率（%） | 硬度（Hv） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 436L | ≥245 | ≥410 | ≥20 | ≤230 |
| 实际 | 280 | 440 | 34 | 190 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |

436L拥有优秀的加工型、焊接性，主要用在汽车排气管，家电等领域。

（三十五）439不锈钢介绍

439钢种是在普通铁素体材料（430）的基础上降低C的含量，同时加入Ti等稳定化元素，使该钢种的耐晶间腐蚀性、成型性和焊接性均有所提高。其与304钢种相比，虽延伸率较低（30％左右），但强度、耐腐蚀性相当，且耐腐蚀性优于200系列材料。

化学成分

| 国 家 | 标准 | 牌号 | 化学成分（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti |
|  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美 国 | ASTM | 439 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 17.0-19.0 | ≤ 0.5 | ≤0.04 | 0.2+4(C+N)－1.10 |
| 德 国 | DIN | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | 4(C+N－0.80 |

2. 机械性能

| 标准 | 机械性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度N/m㎡ | 屈服强度(≤)N/m㎡ | 延伸率（≥）％ | 硬度（≤）HV |
| ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 |
| DIN | 420－600 | 230 | 23 |  |

主要用途

电梯、扶梯装饰用板

建筑装饰板，如装饰结构件、结构用管

汽车排气系统部件

洗衣机内筒

（三十六）不锈钢丝绳

如何选用合适的钢丝绳，让我们先从了解一下钢丝绳的分类、构成及制造等常识，这样才能分辩合格钢丝绳的基础。

一、钢丝绳的构成

二、钢丝绳的捻制

将一段钢丝绳垂直放置，从下往上，钢丝在股中的偏向或股在绳中的偏向称捻向。

钢丝在股中偏左称左向捻，偏右称右向捻；股在绳中偏左称左交，偏右称右交。

1、右交互捻（钢丝左向捻，股右向捻）

2、左交互捻（钢丝右向捻，股左向捻）

3、右同向捻（钢丝右向捻，股右向捻）

4、左同向捻（钢丝左向捻，股左向捻）

三、钢丝绳芯

| （1） 钢芯 | A、独立的钢丝绳芯 |
| --- | --- |
|  | B、钢丝股芯 |
| （2） 纤维芯 | A、天然纤维芯：如剑麻、合成纤维、棉纱、黄麻等或其它符合要求的纤维制成。 |
|  | B、尼龙纤维芯：聚乙烯、聚丙烯、石棉等。 |

四.钢丝绳的标志代号

| 名称 |  | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝表面状态 | 光面钢丝 | NAT |
|  | A级镀锌钢丝 | ZAA |
|  | AB级镀锌钢丝 | AAB |
|  | B级镀锌钢丝 | ABB |
| 捻向 | 左向捻、西鲁式钢丝绳 | S |
|  | 瓦林吞式钢丝绳 | W |
|  | 右同向捻 | ZZ |
|  | 左同向捻 | SS |
|  | 右交互捻 | ZS |
|  | 左交互捻 | SZ |
| 钢丝绳芯 | 纤维芯 | FC |
|  | 合成纤维芯 | NF |
|  | 金属丝绳芯 | SF |
|  | 金属丝股芯 | IWRC |
|  |  | IWSC |

五、钢丝绳常用结构图：

其它未列出钢丝绳结构，如6X7+FC，6X19+FC，6X37+FC，1X12等均能生产，也可根据需求订制特殊结构。

（三十七）建筑幕墙材料家族的新成员—不锈钢复合板

随着我国基础建设的大好形势和公共建筑反屋建筑的强劲需求，幕墙行业呈现快速发展态势保持着较快发展速度二据业内初步测算枯汁，建多幕墙2005年的产量达4000万m2一5000万耐，200f年预测叮望有15%左右的增长率，侣合金门窗估算可达2.5亿m2。

鉴于幕墙行业的飞速发展和新工艺、新材料的不断涌现，其中，不锈钢复合板材料已应用在建筑幕墙上，成为建筑幕墒材料家族的新成员。天津西械区某大型超市建筑幕墒已全部采用了不锈钢复合板，其特点是造型美观，表面光亮、豪华，加工精细，经久耐用，给人以清新爽月的感觉，一也给城市增添道靓丽的风景线。

不锈钢复合板是山三层材料复合而成，双面表层为304不锈钢(也叮以采用其他材料)，中间是碳素钢，使用爆炸、轧制法复合而成)。

1、不锈钢复合板特点

此复合板可代替不锈钢板使用。其特点有:

a) 屈服强度高。纯不锈钢板的妞服强度为190MPa，而复合板的屈服度达到280MPa以下;

b) 成本价格低:

——复合板的中间层为碳索钢，而碳素钢的价格远远低于不锈钢。合理使用复合板，可使成本降低40%-50%;

——复合板屈服强度高，在使用时可适当降低复合板的厚度;

c) 耐磨钝性好。因复合板的表面为不锈钢材质，所以它具有很强的耐腐性能;

d) 表面豪华美观。因它.表面为不锈钢材质，所以它具有不锈钢的华美外表。若把它和纯不锈钢板放在一起，也很难分辩出来;

e) 爆炸——轧制法双重复合工艺使其复合材料之间形成原子结合:

f) 层面57切R度40kg/mm2,远远大于h分子粘结法的8kg/mm2;

g) 可承受反复弯曲、剪切、冲孔等加工而绝无分层开裂;

h) 基层采用深冲钢，使之可承受大的变形、深拉延丁艺;

i) 较纯不锈钢加工硬化率低，导热系数高，较铝材强度大，坚固耐用;

j) 材料厚度:薄板1.0mm--3.0mm，长度:卷板;中厚板3.5mm以卜，可根据用户耍求提供其他规格的产品。

2、执行标准

不锈钢复合板执行GR/T 17102一1997。

3工艺流程

4 性能

不锈钢复合板的性能见表1.

鉴于以卜优点，相信在不久的将来，会有更多采用不锈钢复合板的幕墙工程不断出现，将给城市增添华美壮观的景象。

（三十八）不锈钢的磁性

在现实生活中，大多数人都认为不锈钢是没有磁性的，并借助磁铁来鉴别不锈钢，这种方法很不科学。首先锌合金、铜合金一般都可以仿不锈钢的外观颜色，也没有磁性，容易误认为是不锈钢；而即使是我们目前最常使用的304钢种，在经过冷加工后，也会出现不同程度的磁性。所以不能只凭一块磁铁来判断不锈钢的真伪。

那么不锈钢的磁性究竟是怎么来的？

根据材料物理学的研究，金属的磁性来源于电子自旋的结构，电子自旋属于量子机械性能，既可以“向上”，也可以“向下”。在铁磁性金属中，电子会自动按照同一方向进行旋转，而反铁磁性金属材料中，一些电子按照规则的模式进行，而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋，但对于三角形晶格中的电子来说，由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋，因此自旋结构已经不存在。

通常来说，奥氏体不锈钢（以304为代表）是无磁性的，但是也可能带有弱磁性，而铁素体（主要有430、409L、439和445NF等）和马氏体（以410为代表）一般都是带有磁性的。

不锈钢里面有一些钢种（如304等）分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已，也就是说，一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。

此外，上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性，而铁素体和马氏体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织，这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外，304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形越大，马氏体转化越多，磁性也会越强。

想要完全消除304不锈钢的磁性，可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织，从而消除磁性。

因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的，我们认为是材料的物理性能，而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的，是材料的化学性能，与材料是否有磁性无关。

从不锈钢发展前景来看，400系代替300系可谓大势所趋。而200系材料由于废钢回收面临着诸多困难，系非环保不锈钢，如果加大该钢种的使用，不利于整个不锈钢行业的可持续发展，所以现在很多有深谋远虑的大型企业都向200系说不，而将眼光投向了更具有发展潜力的400系不锈钢。

（三十九）超奥氏体不锈钢(904L)介绍

工艺性能:

与其他常用的Cr-Ni奥氏体钢一样，具有良好的冷，热加工性能。

热锻时最高加热温度可达1180摄氏度，最低停锻温度不小于900摄氏度。

此钢热成型可在1000--1150摄氏度进行。

该钢的热处理工艺为1100--1150摄氏度，加热后快冷。

此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接，但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。

当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于2.5毫米；当板厚大于6毫米时焊条直径小于    3.2毫米。 当焊后需热处理时，可以在1075--1125摄氏度加热后快冷进行处理。

用钨极氩弧焊焊接时的填充金属可用同材焊条，焊后焊缝须经酸洗，钝化处理。

耐腐蚀性能

00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要系为解决硫酸的腐蚀而发展的。[11]

同时也耐常压下任何浓度，任何温度醋酸的腐蚀。

它在甲酸，磷酸中，在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。

采用GB1223-75中T法检验OOCr20Ni25Mo4.5Cu钢的晶间腐蚀倾向的结果显示,当钢中含C0.038%时，此钢出现晶间腐蚀需经敏化1小时以上，因此，即使焊接厚度不大于30mm部件时，只要焊接工艺适当，便没有晶间腐蚀的危险。 通过孔蚀电位测定和孔蚀试验结果显示，00Cr20Ni25Mo4.5Cu优于00Cr18Ni10和00Cr18Ni14Mo2等低牌号Cr-Ni奥氏体钢。

由于00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。

一般说来，在含氯离子的水介质中，当用18-8，18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时，选择00Cr20Ni25Mo4.5Cu常常可以防止事故的发生。

（四十）耐热600铬镍合金

常规特性

600合金(UNS 指定N0660)是一种铬镍合金,它是为从低温至华氏2000度(摄氏1093度)的环境设计的.该合金无磁性而且容易焊接.

600合金被应用与各种抗腐蚀领域,其高镍含量在腐蚀程度降低的环境中表现出一定程度的抗腐蚀特性,而合金中的铬则在较弱氧化环境下具有抗腐蚀特性。合金中的高镍含量对氯化物腐蚀裂变具有特别的耐受特性。

应用领域

· 化学以及食品加工设备

· 造纸厂以及碱蒸煮器

· 热交换器

·  热处理消声器和蒸器。

标准

美国材料实验协会............ B 166
美国机械工程师协会........ SB 166
美军标准 ........................... 5540
联邦或军方......... MIL-N-23226
                              MIL-T-23227

抗腐蚀

600合金中的高镍成分对腐蚀程度适当减弱环境提供优良的抵抗能力。合金中的镍成分使合金具有非常强的抗氯化物应力裂变腐蚀的能力。600合金是一种被用于氯化镁溶液的合金。

同样，600合金中的铬成分在较弱氧化环境下为合金提供抗腐蚀能力。从这方面来讲，600合金相对于200合金来说是一个改进。在强氧化溶液中如浓缩热硝酸环境下，600合金的耐腐蚀特性很差。

600合金相对来说不受大多数中性及盐碱溶液的侵蚀，因此被用于某些腐蚀性环境中。

600合金对蒸汽以及蒸汽、空气和二氧化碳混合体具有耐受特性。600合金抗氧化物的能力可达到华氏2100度（摄氏1149度）的高温环境。然而，合金中的镍成分使合金在温度升高的含硫大气环境里易遭受侵蚀。

机械特性

600合金在室温下的机械特性如下表所示。 这种材料处于退火环境。

| 产生强度 抵消0.2% |  | 最大拉长强度 |  | 延长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| psi | (Mpa) | psi | (MPa) | %至2英寸（51毫米） |
| 37,000 | (255) | 93,000 | (640) | 45 |

短时间升温物体的张力特性

下列图表表示600合金在超过室温的环境中物体的短时间张力特性。另附加低温时物体的张力特性以供比较。

| 测验温度 |  | 产生强度抵消0.2% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | psi | (MPa) |
| -110 | (-79) | 42,400 | (292) |
| 600 | (316) | 31,000 | (213) |
| 800 | (427) | 29,500 | (203) |
| 1000 | (538) | 28,500 | (197) |
| 1200 | (649) | 26,500 | (183) |
| 1400 | (760) | 17,000 | (117) |
| 1600 | (871) | 9,000 | (62) |
| 1800 | (982) | 4,000 | (28) |

| 测验温度 |  | 最大拉长强度 |  | 延长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | psi | (MPa) | 每2英寸（1毫米） |
| -110 | (-79) | 106,450 | (734) | 64 |
| 600 | (316) | 90,500 | (624) | 46 |
| 800 | (427) | 88,500 | (610) | 49 |
| 1000 | (538) | 84,000 | (579) | 47 |
| 1200 | (649) | 65,000 | (448) | 39 |
| 1400 | (760) | 27,500 | (190) | 46 |
| 1600 | (871) | 15,000 | (103) | 80 |
| 1800 | (982) | 7,500 | (52) | 118 |

冲击阻力

600合金即使在零度以下仍显示出极好的耐受性。下列图表显示的是经板材加工的标准尺码V-型凹槽冲击影响试样

| 测验温度 |  | 热轧情况下强度冲击影响试样 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | （摄氏） | 退火 |  | 热轧钢 |  | 冷轧 |  |
| -100 | (-73) | 180 | (244) | 180 | (244) | -- |  |
| 70 | (21) | 180 | (244) | 180 | (244) | 155 | (156) |
| 1000 | (538) | 160 | (217) | 160 | (217) | -- |  |

物理特性

密度：8.42 g/cm3 (0.304 lbs/in3)

比重：8.42

磁渗透性：I<1.02

比热：32-212°F       0.11 Btu/lb-°F
(0-100°C)      460 Joules/kg-°K

热膨胀直线值系数

| 平均温度从 |  | 热膨胀直线平均值系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华氏70度（摄氏21度） | 至华氏 摄氏 | 10-6 / °F | 10-6 / °F |
| 200 | (93) | 6.9 | 12.4 |
| 400 | (204) | 7.3 | 13.1 |
| 600 | (316) | 7.6 | 13.7 |
| 800 | (427) | 7.9 | 14.2 |
| 1000 | (538) | 8.1 | 14.6 |
| 1200 | (649) | 8.4 | 15.1 |
| 1400 | (760) | 8.7 | 15.7 |

热传导率

| 温度 |  | 热传导率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | Btu-ft / h-ft2 - °F | W/m - °K |
| 70 | 21 | 8.6 | 14.8 |
| 200 | 93 | 8.9 | 15.4 |
| 400 | 204 | 9.9 | 17.1 |
| 600 | 316 | 10.8 | 18.7 |
| 8000 | 427 | 11.9 | 20.6 |
| 1000 | 538 | 13.0 | 22.5 |

弹性系数、硬度系数、横向变形系数

| 温度 |  | 弹性系数（E） |  | 硬度系数 |  | 横向变形系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | 106 psi GPa |  | 106 psi GPa |  | (µ) |  |
| 70 | 21 | 30 | 207 | 11 | 76 | 0.29 |  |

蠕变和应力裂变特性

下列表格所示为合金600的典型裂变特性与其它材料的比较。列表中数据表明合金600在蠕变和应力裂变为设计标准的温度范围内具有一定负载能力。

| 温度 |  | 在如下时间内产生的应力裂变psi(MPA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | 合金 | 10小时 |  | 100小时 |  |  |
|  |  | 304 | — |  | 43,000 | (297) |  |
| 1000 | (538) | 600 | 74,000 | (510) | 50,000 | (345) |  |
|  |  | A-286 | 100,000 | (690) | 95,000 | (655) |  |
|  |  | 304 | — |  | 23,000 | (159) |  |
| 1200 | (649) | 600 | 34,000 | (234) | 23,000 | (159) |  |
|  |  | 800 | 40,000 | (276) | 32,000 | (221) |  |
| 1350 | (732) | 600 | 20,000 | (138) | 13,500 | (93) |  |
|  |  | A-286 | 49,000 | (338) | 35,000 | (241) |  |

| 温度 |  | 在如下时间内产生的应力裂变psi(MPA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华氏 | 摄氏 | 合金 | 1000小时 |  |  |
|  |  | 304 | 34,000 | (234) |  |
| 1000 | (538) | 600 | 34,000 | (234) |  |
|  |  | A-286 | 88,000 | (607) |  |
|  |  | 304 | 16,000 | (110) |  |
| 1200 | (649) | 600 | 14,5000 | (100) |  |
|  |  | 800 | 21,000 | (145) |  |
| 1350 | (732) | 600 | 9,200 | (63) |  |
|  |  | A-286 | 21,000 | (145) |  |

热处理

600合金在被热处理过程中不会硬化。该合金只能通过冷处理才能增强硬度。在冷加工以后，该合金进行退火是为了软化材料。软化需要在起始温度为华氏1600度（摄氏871度）至华氏2100度（摄氏1149度）之间进行。当温度升高至华氏1800度（摄氏982度）或更高的温度时，颗粒将会迅速变大。然而，如用极短的时间而温度在华氏1900度（摄氏1038度）对材料进行软化，可避免颗粒不适当变大。缓慢冷却和淬火可使600合金的硬度大致保持一致。

加工

冷成形

600合金展现出良好的冷成形特性，这于它所含的镍铬不锈钢有关。其高镍含量阻止它从奥氏体钢向马氏体钢转变，这种情况在301不锈钢合金和304不锈钢合金经冷成型的时候会发生。与301合金和304合金相比，600合金的有效硬化率较低，它可以被用于多种方法轧制成形，但在退火与退火之间会产生大量变形。

如果使用高温退火是合金600产生相对大的颗粒以取得升温带给它的特性，最大范围内成形使表面形成明显的波纹状，叫做“橘皮”这种现象是由大颗粒造成的，通常认为对材料特性有害。

焊接

600合金可采用焊接不锈钢的标准电阻焊和熔焊方式。在市场上可以找到焊接600合金和其它材料的电焊条和电线。由于该合金会产生粘着力很强的氧化物，应合理使用惰性气体防护。

（四十一）309S、310S、253MA 高温不锈钢板材介绍

耐热钢常用于制造锅炉、汽轮机、工业炉以及航空、石化等工业部门中在高温下工作的零部件。

309S ：（ 0Cr23Ni13 ）

特性：可承受 980 ℃以下反复加热， 具有较高的高温强度及抗氧化性、抗渗碳性能。

用途：炉用材料。

310S ：（ 0Cr25Ni20 ）

特性：适于制作各种炉用构件、最高温度 1200 ℃，连续使用温度 1150 ℃。

用途：炉用材料，汽车净化装置用材料。

253MA ：

特性：阿维斯塔谢菲尔德有限公司（ Avesta Sheffield AB ）的 253MA 是一种耐热奥氏体不锈钢（ Austenitic stainless steel ）， 为需要高蠕变强度（ creep strength ）和良好抗腐蚀力的应用而设计。其使用温度范围为 850-1100 ℃。

用途：除了合金元素铬和镍之外，这种牌号的不锈钢还含有少量的稀土金属（ Rare Earth Metals,REM ），从而明显地改善了其抗氧化能力。添加了氮以改善蠕变性能并使这种钢成为完全的奥氏体。尽管铬和镍含量相对来说较低，但这种不锈钢有许多情况下具有与高合金化的合金钢和镍基合金相同的高温特性。

（四十二）SUS304产品的特性及用途

产品特性及用途

SUS304：具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品（1、2类餐具）、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。

SUS304L：奥氏体基本钢种，用途最为广泛；耐蚀性和耐热性优良；低温强度和机械性能优良；单相奥氏体组织，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196--800℃）。

SUS304Cu：以17Cr-7Ni-2Cu为基本组成的奥氏不锈钢；成形性优良，特别是拔丝和抗时效裂纹性好；--耐腐蚀性与304相同。

SUS316： 耐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 。

SUS316L：钢中添加Mo（2-3%），故耐蚀性和高温强度优良；SUS316L含碳量比SUS316低，因此，抗晶间腐蚀性比SUS316优良；高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 。

SUS321：在304钢中添加Ti，故抗晶间腐蚀性优良；高温强度和高温抗氧性优良；成本高，加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路，锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器。

SUS409H： 加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。

SUS409L：控制钢中的C和N含量，故焊接性、成形性和耐蚀性优良；含11%Cr，高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢；因填了Ti，750℃以下有空氧化性和耐蚀性。

SUS410：马氏体代表钢种，强度高，硬度高（有磁性）；抗腐蚀性差，不适合于严重腐蚀环境下使用；含C量低，加工性好，通过热处理可使表面硬化。

SUS420J2：马氏体代表钢种，强度高，硬度高（有磁性）；耐腐蚀性差，加工成形性差，耐磨性好；能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。

SUS430：热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低，加工性好是理想的SUS304的替代品；抗英里腐蚀性好，典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。

300系列。 本文中涉及的技术资料源自2005年9月28-30日在 Seville举行的“第五届欧洲不锈钢科学和市场年会”上 Jaques Chales博士（U&A 阿塞洛）发表的论文“新200系列：对镍附加费的一种选择方案？风险还是机会。”

（四十三）不锈钢腐蚀的涵义和分类

在腐蚀环境中,金属与周围介质由于化学或电化学作用而引起的破坏称为腐蚀.  在腐蚀环境中,当不锈钢选择不当时,同样会产生腐蚀. 腐蚀有很多分类方法.

1.按作用的性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀.

2.按腐蚀的形态可分为一般(全面,均匀)腐蚀.所谓一般腐蚀,系措腐蚀分布在整个不锈钢表面上,所谓局部腐蚀点蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀,腐蚀疲劳,选择性腐蚀,冲刷腐蚀等.

3.按腐蚀发生的环境和条件可分为大气腐蚀,工业水腐蚀,土壤腐蚀.酸,碱.盐的腐蚀,海水腐蚀,高温腐蚀,(包括液体金属,熔盐,燃气腐蚀)等。

双相不锈钢合金

本发明涉及一种不锈钢合金，特别是一种含铁素体-奥氏体基体且具有良好抗腐蚀性能、结构稳定性和热加工性的双相不锈钢合金，本发明所述双相不锈钢合金包含(重量百分比)至多0.03％的C，至多0.5％的Si，24.0-30.0％的Cr，4.9-10.0％的Ni，3.0-5.0％的Mo，0.28-0.5％的N，0-3.0％Mn，0-0.0030％的B，最多0.010％的S，0-0.03％的Al，0-0.010％的Ca，0-3.0％的W，0-2.0％的Cu，0-3.5％的Co，0-0.3％的Ru，平衡量的Fe以及不可避免的杂质，并且铁素体体积百分含量为40-65％，铁素体相和奥氏体相的PRE值在46-50之间，奥氏体相的PRE(W)值与铁素体相的PRE(W)值之间比值的优选关系为0.90-1.15，优选为0.9-1.05。

一种具有高抗腐蚀性、良好结构稳定性和机械特性的铁素体-奥氏体双相不锈钢合金的用途，适用于腐蚀性环境中，例如含氯化物的环境，例如石油炼制过程和湿法冶金过程。

（四十四）进口不锈钢材料

现在，YHC使用的不锈钢材料分进口与国产两种，国产材料，由于使用的是欧洲（ISO）体系，用成分表示，比较直观，不容易发生问题，现在我们重点谈谈进口不锈钢的一些需要注意的问题：

1、材料标准

现在，我们经常见到的进口不锈钢标准有美国ASME标准的SA240、ASTM标准的A240以及日本JIS标准的SUS；经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比较简单，就是SUS304这样表示；ASME及ASTM的表示有几种：SA240-304、SA240TP304、A240-304、A240TP304，实际上，中间加-与加TP的意思是一样的。我们到前面有304L的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低；经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合；另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，我们还可以在后面见到：2B，No.1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态；2B表示热轧加冷轧后，表面较好，达到镜面要求的钢板；2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板；No.1表示热轧表面。

2、关于材料的代用

在我们许多人心目中，材料%26quot;以高代低、以厚代薄%26quot;是天经地义的事情，不需要多管，实际上这种观点是错误的，下面我们以304、304L、304H为例来进行说明：一般来看，304比304L有更低的含碳量，更好的耐腐蚀性，因此可以代替304材料使用。确实304L满足304的要求，而且比304更好，好像可以自动替代304，但从表2的力学性能看出，304的强度比304L高，当按304设计时，用304L替代，就会造成强度不够；另外，在我国压力容器标准GB150-1998中4.1.6条规定：奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时，钢中含碳量应不小于0.04%。从表1中可以看出304中大部门可以使用，但304L不能够使用。因此，认为304L可以代替304使用的观点是错误的，能不能使用与使用场合有关，而且按照容规规定，我们都没有权进行%26quot;材料代用%26quot;，只有原设计部门才可以有权进行%26quot;材料代用%26quot;的工作，这一点请大家千万要记住。

（四十五）不锈耐酸钢

根据工业上主要用途，不锈耐酸钢分为不锈耐酸钢分为不锈钢和耐酸两种。在空气中能抵搞腐蚀的叫不锈钢;在各种侵蚀性强烈的介质中能抵搞腐蚀作用的钢叫耐酸钢。不锈钢并不一定耐酸，而耐酸钢一般却有良好的不锈性能。这类钢主要含铬、镍等合金元素，有和还含有少量的钼、钒、铜、锰、氮或其他元素。铬含量有的高达25%左右（含铬量在13%以下的钢，只有在腐蚀不强烈的情况下才是耐蚀的），镍含量高达20%左右。这类钢主要用于制造化工设备、医疗器械、食品工业设备以及其他要求不锈的器件等。

（四十六）双相不锈钢、奥氏体、铁素体不锈钢之比较

所谓双相不锈钢是在其固淬组织中铁素体相与奥氏体相各占一半，一般最少相的含量也许要达到30%。

由于两相组织的特点，通过正确控制化学成分和热处理工艺，使DSS兼有铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的优点。

与奥氏体不锈钢相比，双相不锈钢的优势如下：

（1）屈服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多，且具有成型需要的足够的塑韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的壁厚要比常用的奥氏体减少30-50%，有利于降低成本。

（2）具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力，即使是含合金量最低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀破裂的能力，尤其在含氯离子的环境中。应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。

（3）在许多介质中应用最普遍的2205双相不锈钢的耐腐蚀性优于普通的 316L奥氏体不锈钢，而超级双相不锈钢具有极高的耐腐蚀性，再一些介质中，如醋酸，甲酸等甚至可以取代高合金奥氏体不锈钢，乃至耐蚀合金。

（4）具有良好的耐局部腐蚀性能，与合金含量相当的奥氏体不锈钢相比，它的耐磨损腐蚀和疲劳腐蚀性能都优于奥氏体不锈钢。

（5）比奥氏体不锈钢的线膨胀系数低，和碳钢接近，适合与碳钢连接，具有重要的工程意义，如生产复合板或衬里等。

（6）不论在动载或静载条件下，比奥氏体不锈钢具有更高的能量吸收能力，这对结构件应付突发事故如冲撞，爆炸等，双相不锈钢优势明显，有实际应用价值。

与奥氏体不锈钢相比，双相不锈钢的弱势如下：

（1）应用的普遍性与多面性不如奥氏体不锈钢，例如其使用温度必须控制在250摄氏度以下。

（2）其塑韧性较奥氏体不锈钢低，冷，热加工工艺和成型性能不如奥氏体不锈钢。

（3）存在中温脆性区，需要严格控制热处理和焊接的工艺制度，以避免有害相的出现，损害性能。

与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢的优势如下：

（1）综合力学性能比铁素体不锈钢好，尤其是塑韧性，不象铁素体不锈钢那样对脆性敏感。

（2）除耐应力腐蚀性能外，其他耐局部腐蚀性能都优于铁素体不锈钢。

（3）冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。

（4）焊接性能也远优于铁素体不锈钢，一般焊前不需预热，焊后不需热处理。

（5）应用范围较铁素体不锈钢宽。

与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢的弱势如下：

合金元素含量高，价格相对高，一般铁素体不含镍。

综上所述，可以概括地看出DSS的使用性能和工艺性能的概貌，它以其优越的力学与耐腐蚀综合性能赢得了使用者的青睐，已成为既节省重量又节省投资的优良的耐蚀工程材料。

304钢也会有磁性 有没磁性不能判断不锈钢的优劣

人们常以为磁铁吸附不锈钢材，验证其优劣和真伪，不吸无磁，认为是好的，货真价实；吸者有磁性，则认为是冒牌假货。其实，这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。

不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：

1、奥氏体型：如304、321、316、310等；

2、马氏体或铁素体型：如430、420、410等；

奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体是有磁性的。

通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是冒牌或不合格，这是什么原因呢？

上面提到奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样，304不锈钢中就会带有微弱的磁性。

另外，304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如同一批号的钢带，生产Φ76管，无明显磁感，生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些，生产方矩形管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。

要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性，可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性。

特别要提出的是，因上面原因造成的304不锈钢的磁性，与其他材质的不锈钢，如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的，也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。

这就告诉我们，如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性，应判别为304或316材质；如果与碳钢的磁性一样，显示出强磁性，因判别为不是304材质。

（四十七）国内外不锈钢牌号对照表

| 序号 | 种类 | 中国 | 前苏联 | 德国 | 法国 | 日本 | 美国 |  |  | 英国 | 国际标准 | 瑞典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (JIS) | AISI/ ASTM | UNS | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) |
| 1 | 奥 氏 体 型 钢 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12X17T9AH4 | — | — | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | — | A-2 | — |
| 2 |  | 1Cr18Mn8Ni5N | 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 |
| 3 |  | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 |  | 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4T9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 |  | 1Cr17Ni7 | 09X17H7Ю | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | — |
| 6 |  | 1Cr17Ni8 | — | X12CrNi17.7 | — | SUS301J1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 |  | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 |
| 8 |  | Y1Cr18Ni9 | — | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 |
| 9 |  | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | — | — | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | — |
| 10 |  | 1Cr18Ni9Si3 | — | X12CrNiSi18.8 | — | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | — | — | — |
| 11 |  | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 |
| 12 |  | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | — |
| 13 |  | 0Cr19Ni9N | — | — | — | SUS404N1 | 304N | S30451 | — | — | — | — |
| 14 |  | 0Cr19Ni10NbN | — | X5CrNiNb18.9 | — | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | — | — | — |
| 15 |  | 00Cr18Ni10N | — | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | SUS304LN | 304LN | S30453 | — | 304S62 | — | 2371 |
|  |  |  |  |  | (Az) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1Cr18Ni12 | 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | — |
| 17 |  | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T、06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 |  | 0Cr23Ni13 | — | X7CrNi23.14 | — | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | — | — | — |
| 19 |  | 0Cr25Ni20 | — | — | — | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | — | — | 2361 |
| 20 |  | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 |
| 21 |  | 1Cr17Ni12Mo2 | 10X17H13M2T | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 |  | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | — | — | — | — | 320S31 | — | 2343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320S17 |  | 2350 |
| 23 |  | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | — | — | — | — | — | — | 2350 |
| 24 |  | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 |
| 25 |  | 0Cr17Ni12Mo2N | — | — | — | SUS316N | 316N | S31651 | — | — | — | — |
| 26 |  | 00Cr17Ni13Mo2N | — | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | — | 316S61 | — | 2375 |
|  |  |  |  |  | (AZ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | — |
| 28 |  | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J11 | — | — | — | — |  | — |
| 29 |  | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | — | Z6CNDT17.13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 |  | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 |  | 0Cr19Ni13Mo3 | 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | — | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | — |
| 32 |  | 00Cr19Ni13Mo3 | 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | SUS317L | 317L | S31703 | — | 317S12 | 24 | 2367 |
| 33 |  | 0Cr18Ni16Mo5 | — | — | — | SUS317J1 | — | — | — | — | — | — |
| 34 |  | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | — | 2337 |
| 35 |  | 0Cr18Ni10Ti | 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | — |
| 36 |  | 1Cr18Ni11Ti | 12X18H10T | — | — | — | — | — | — | 321S20 | — | — |
| 37 |  | 0Cr18Ni11Nb | 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 |
| 38 |  | 1Cr18Ni11Nb | 12X18H12B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 |  | 0Cr18Ni9Cu3 | — | — | Z6CNU18.10 | SUSXM7 | XM7 | S30430 | — | — | D32 | — |
| 40 |  | 0Cr18Ni13Si4 | — | — | — | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | — | — | — | — |
| 41 | 奥氏体∣铁素体型钢 | 0Cr26Ni5Mo2 | 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | — | SUS329J1 | 329 | S32900 | — | — | — | 2324 |
| 42 |  | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 15X18H12C4TЮ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 |  | 1Cr21Ni5Ti | 12X21H5T | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 |  | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 |  | 00Cr24Ni6Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 铁 素 体 型 钢 | 0Cr13A1 | 1X12CЮ | X7CrAl13 | Z6CA13 | SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 |  | 00Cr12 | — | — | — | SUS410L | — | — | — | — | — | — |
| 48 |  | 1Cr15 | — | — | — | SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | — | — | — |
| 49 |  | 00Cr17 | — | — | — | SUS430LX | — | — | — | — | — | — |
| 50 |  | 1Cr17 | 12X7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 |
| 51 |  | Y1Cr17 | — | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | — | 8a | 2383 |
| 52 |  | 1Cr17Mo | — | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 |
| 53 |  | 00Cr17Mo | — | — | — | SUS436L | — | — | — | — | — | — |
| 54 |  | 00Cr18Mo2 | — | — | — | SUS444 | 18Cr2Mo | — | — | — | — | — |
| 55 | 马 氏 体 型 钢 | 1Cr25Ti | 15X25T | X8Cr28 | — | — | 446 | S44600 | 51446 | — | — | 2322 |
| 56 |  | 00Cr27Mo | — | — | Z01CD26.1 | SUSXM27 | XM27 | S44625 | — | — | — | — |
| 57 |  | 00Cr30Mo2 | — | — | — | SUS447J1 | — | S44700 | — | — | — | — |
| 58 |  | 1Cr12 | — | — | — | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | — | 2301 |
| 59 |  | 0Cr13 | 08X13 | X7Cr13、X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S4108 | — | 430S17 | 1 | — |
| 60 |  | 1Cr13 | 12X13 | X10Cr13 | Z12C13 | SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | 410S21 | 3 | 2302 |
| 61 |  | 1Cr13Mo | — | X15CrMo13 | — | SUS410J1 | — | — | — | — | — | — |
| 62 |  | Y1Cr13 | — | X12CrS13 | Z12CF13 | SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | 416S21 | 7 | 2380 |
| 63 |  | 2Cr13 | 20X13 | X20Cr13 | Z20C13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 |  |

# 不锈钢知识问答

## 1、什么是不锈钢？

答：不锈钢是具有60年发展历程的现代材料

自本世纪初发明不锈钢以来，不锈钢就把现代材料的形象和建筑应用中的卓越声誉集于一身，使其竞争对手羡慕不已。

只要钢种选择的正确，加工适当，保养合适，不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度最高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要。

在建筑、大楼和结构的行业中，不锈钢成功的关键是其具有良好的耐腐蚀性能。

不锈钢为什么耐腐蚀？

所有金属都和大气中的氧气进行反应，在表面形成氧化膜。不幸的是，在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化，使锈蚀不断扩大，最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属（例如，锌，镍和铬）进行电镀来保证碳钢表面，但是，正如人们所知道的那样，这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏，下面的钢便开始锈蚀。

不锈钢的耐腐蚀性取决于铬，但是因为铬是钢的组成部分之一，所以保护方法不尽相同。

在铬的添加量达到10．5％时，钢的耐大气腐蚀性能显著增加，但铬含量更高时，尽管仍可提高耐腐蚀性，但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时，把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面，防止进一步地氧化。这种氧化层极薄，透过它可以看到钢表面的自然光泽，使不锈钢具有独特的表面。而且，如果损坏了表层，所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理，重新形成这种"钝化膜"，继续起保护作用。

因此，所有的不锈钢都具有一种共同的特性，即铬含量均在10．5％以上。

不锈钢的类型

"不锈钢"一词不仅仅是单纯指一种不锈钢，而是表示一百多种工业不锈钢，所开发的每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。成功的关键首先是要弄清用途，然后再确定正确的钢种。有关不锈钢的进一步详细情况可参见由NiDI编制的"不锈钢指南"软盘。

幸而和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17～22％的铬，较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性，特别是耐含氯化物大气的腐蚀。

耐大气腐蚀

经验表明，大气的腐蚀程度因地域而异。为便于说明，建议把地域分成四类，即：乡村，城市，工业区和沿海地区。

乡村是基本上无污染的区域。该区人口密度低，只有无污染的工业。

城市为典型的居住、商业和轻工业区，该区内有轻度污染，例如交通污染。

工业区为重工业造成大气污染的区域。污染可能是由于燃油所形成的气体，例如硫和氮的氧化物，或者是化工厂或加工厂释放的其它气体。空气中悬游的颗粒，像钢铁生产过程中产生的灰尘或氧化铁的沉积也会使腐蚀增加。

沿海地区通常指的是距海边一英里以内的区域。但是，海洋大气可以向内陆纵深蔓延，在海岛上更是如此，盛行风来自海洋，而且气候恶劣。例如，英国气候条件就是如此，所以整个国家都属于沿海区域。如果风中夹杂着海洋雾气，特别是由于蒸发造成盐沉积集聚，再加上雨水少，不经常被雨水冲刷，沿海区域的条件就更加不利。如果还有工业污染的话，腐蚀性就更大。

美国、英国、法国、意大利、瑞典和澳大利亚所进行的研究工作已经确定了这些区域对各种不锈钢耐大气腐蚀的影响。有关内容在NiIDI出版的《建筑师便览》中作了简单介绍，该书中的表可以帮助设计人员为各种区域选择成本效益最好的不锈钢。

在进行选择时，重要的是确定是否还有当地的因素影响使用现场环境。例如，不锈钢用在工厂烟囱的下方，用在空调排气挡板附近或废钢场附近，会存在非一般的条件。

维修及清理 和其它曝露于大气中的材料一样，不锈钢也会脏。今后的讲座将分析影响维修及清理成本的设计因素。但是，在雨水冲刷，人工冲洗和已脏表面之间还存在着一种相互关系。

通过把相同的板条直接放在大气中和放在有棚的地方确定了雨水冲刷的效果。人工冲洗的效果是通过人工用海绵沾上肥皂水每隔六个月擦洗每块板条的右边来确定的。结果发现，与放在有棚的地方和不被冲洗的地方的板条相比，通过雨水冲刷和人工擦洗去除表面的灰尘和淤积对表面情况有良好的作用。而且还发现，表面加工的状况也有影响，表面平滑的板条比表面粗糙的板条效果要好。

因此洗刷的间隔时间受多种因素影响，主要的影响因素是所要求的审美标准。虽然许多不锈钢幕墙仅仅是在擦玻璃时才进行冲洗，但是，一般来讲，用于外部的不锈钢每年洗刷两次。

典型用途

大多数的使用要求是长期保持建筑物的原有外貌。在确定要选用的不锈钢类型时，主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度。[/align]

然而，其它应用越来越多的只是寻求结构的完整性或不透水性。例如，工业建筑的屋顶和侧墙。在这些应用中，物主的建造成本可能比审美更为重要，表面不很干净也可以。

在干燥的室内环境中使用430不锈钢效果相当好。但是，在乡村和城市要想在户外保持其外观，就需经常进行清洗。在污染严重的工业区和沿海地区，表面会非常脏，甚至产生锈蚀。但要获得户外环境中的审美效果，就需采用含镍不锈钢。所以，304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途，但在侵蚀性严重的工业或海洋大气中，最好采用316不锈钢。

现在，人们已充分认识到了在结构应用中使用不锈钢的优越性。有几种设计准则中包括了304和316不锈钢。因为"双相"不锈钢2205已把良好的耐大气腐蚀性能和高抗拉强度及弹限强度融为一体，所以，欧洲准则中也包括了这种钢。

产品形状

实际上，不锈钢是以全标准的金属形状和尺寸生产制造的，而且还有许多特殊形状。最常用的产品是用薄板和带钢制成的，也用中厚板生产特殊产品，例如，生产热轧结构型钢和挤压结构型钢。而且还有圆型、椭圆型、方型、矩型和六角型焊管或无缝钢管及其它形式的产品，包括型材、棒材、线材和铸件。

表面状态

正如后面将谈到的，为了满足建筑师们美学的要求，已开发出了多种不同的商用表面加工。例如，表面可以是高反射的或者无光泽的；可以是光面的、抛光的或压花的；可以是着色的、彩色的、电镀的或者在不锈钢表面蚀刻有图案，以满足设计人员对外观的各种要求。

保持表面状态是容易的。只需偶尔进行冲洗就能去除灰尘。由于耐腐蚀性良好，也可以容易地去除表面的涂写污染或类似的其它表面污染。

设计

六十多年以来，建筑师们一直选用不锈钢来建造成本效益好的永久性建筑物。现有的许多建筑物充分说明了这种选择的正确性。有些是非常具有观赏性的，如纽约市的Chrysler大厦。但在许多其它应用中，不锈钢所起的作用不是那么引人注目，可是在建筑物的美学和性能方面却起着重要作用。例如，由于不锈钢比其它相同厚度的金属材料更具有耐磨性和耐压痕性，所以在人口流动量大的地方修建人行道时，它是设计人员的首选材料。

不锈钢用作建造新的建筑物和用来修复历史名胜古迹的结构材料已有70多年了。早期的设计是按照基本原则进行计算的。今天，设计规范，例如，美国土木工程师学会的标准ANSI/ASCE-8-90"冷成型不锈钢结构件设计规范"和NiDI与Euro Inox联合出版的"结构不锈钢设计手册"已简化了使用寿命长，完整性好的建筑用结构件的设计。

未来展望

由于不锈钢已具备建筑材料所要求的许多理想性能，它在金属中可以说是独一无二的，而其发展仍在继续。为使不锈钢在传统的应用中性能更好，一直在改进现有的类型，而且，为了满足高级建筑应用的严格要求，正在开发新的不锈钢。由于生产效率不断提高，质量不断改进，不锈钢已成为建筑师们选择的最具有成本效益的材料之一。

不锈钢集性能、外观和使用特性于一身，所以不锈钢仍将是世界上最佳的建筑材料之一。

## 2、不锈钢腐蚀的涵义和分类？

答：在腐蚀环境中,金属与周围介质由于化学或电化学作用而引起的破坏称为腐蚀.

在腐蚀环境中,当不锈钢选择不当时,同样会产生腐蚀.

腐蚀有很多分类方法.

1.按作用的性质可分为化学腐蚀和电化学腐蚀.

2.按腐蚀的形态可分为一般(全面,均匀)腐蚀.所谓一般腐蚀,系措腐蚀分布在整个不锈钢表面上,所谓局部腐蚀点蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀,腐蚀疲劳,选择性腐蚀,冲刷腐蚀等.

3.按腐蚀发生的环境和条件可分为大气腐蚀,工业水腐蚀,土壤腐蚀.酸,碱.盐的腐蚀,海水腐蚀,高温腐蚀,(包括液体金属,熔盐,燃气腐蚀)等.

## 3、不锈钢选用需要考虑的因素？

答：在腐蚀环境中选择不锈钢时,除应对不锈钢的具体使用条件有详细的了解外,还需要考虑的主要因素有:不锈钢的耐蚀性,,强度,韧性和物理性能,加工,成形性能,资源,价格和取得的难易.

1.耐蚀性能

耐蚀性包括不锈性和耐酸,碱,盐等腐蚀介质的性能以及高温下抗氧化,硫化,氯化,氟化等的性能.由于选用不同不锈钢主要是为了解决实际工程中所遇到的各种腐蚀问题,为此在腐蚀环境中不锈钢的耐蚀性如何是选材人员首先需要考虑的.腐蚀是金属与介质间由于化学或电化学作用而引起的破坏,而耐蚀性指不锈钢抵抗介质腐蚀破坏的能力,故当选材中涉及耐蚀性时,需要注意以下几点.

1.耐蚀性的标准是人为确定的,既要承认它,使用它,又不能受它的约束,要根据具体使用要求来确定是否耐蚀的具体标准.

目前对不锈钢的耐蚀性多采用10级标准,选择哪一级做为耐腐蚀的要求,要考虑设备,部个的特点(薄厚,大小).使用寿命长短,产品质量(如杂质,颜色,纯度)等的要求,一般说来,对使用过程中要求光洁镜面或尺寸精密的设备仪表和部件,可选择1~3级标准;对要求密切配合,长期不漏或要求使用限长的设备,部件选2~5级,对要求不高检修方便或要求寿命不很长的设备,部件则可选用4~7级,除特殊例外,不锈钢在使用条件下年腐蚀率超过1mm者一般多不选用,需要指出,10级标准对于产生局部腐蚀时是不适用的.

2.耐蚀性是相对的,有条件的,常说的不锈钢的不锈性,耐蚀性系指指相对于生锈和不耐蚀而言,是指在一定条件下(介质,浓度,温度,杂质,压力,流速等一定时).截至目前为止,还没有在任何腐蚀环境中均具有不锈性,耐蚀性的不锈钢,因此选项材人员心须针对具体使用条件加以选择,不锈钢牌号选定后,使用部门还要针对所选用的不锈钢的特性正确使用,即合理选材加正确使用才能达到具有不锈性或耐腐蚀的目的.3.选择不锈钢既要考虑其耐一般腐蚀的性能,又要考虑其耐局部腐蚀的性能,在一些水介质和化工介质中,后者更需予以注意,这是因为,选材人员一般多重视不锈钢的耐一般腐蚀性能,而在使用条件下,它们对局部腐蚀,例如对应力腐蚀孔蚀等的敏感性如何则考虑较少;不锈钢的局部腐蚀多在耐一般腐蚀性能很好的腐蚀环境中发生,局部腐蚀常常导致不锈钢设备,部件的突然破坏,其危害性远远大于一般腐蚀.4.在应用各种手册中有关不锈钢的耐蚀性数据时,要注意其中很多数据只是一些实验内的试验结果,与实际介质环境常常有较大的出入,为了获得更加接近实际使用条件的耐蚀性数据,一般应在实验室内进行了实际介质的腐蚀试验或现场条件下的挂片试验必要时还要进行模拟装置的试验.

在一些使用条件下,还会遇到这种情况,当工作介质中或所生产的工业产品中,即使含有微量的某种或某此不锈钢中的金属离子时,便会影响化工工艺过程工工业产品的质量(包括光泽,颜色,纯度等).这种情况在核燃料制药和颜料等工业中最为常见,此时常常选用不含某种元素的不锈钢或适当提高所选用不锈钢耐蚀性档次,以便使金属离子降低到允许的限度.

5.不锈钢制设备,部件若因腐蚀而失效时,应当进行腐蚀破坏原因的分析,查明原因后采取措施,而不应一扔了之.

## 4、钼元素对奥氏体不锈钢的影响？

答：一般来说,简单的铬镍(及铬锰氮)奥氏体不锈钢仅用于要求不锈性和耐氧化性介质(比如硝酸等)的使用条件下,钼作为奥氏体不锈钢中的重要合金元素加入到钢中使其使用范围进一步扩大,钼的作用主要是提高钢在还原性介质(比H2SO4,H3PO4,以及一些有机酸和尿素环境)的耐蚀性,并提高钢的耐点腐蚀及缝隙腐蚀等性能.

1钼对组织的影响

钼和铬都是形成和稳定铁素体并扩大铁素体相区的元素,钼形成铁素体的能力与铬相当.钼还促进奥氏体不锈钢中金属间相,比如σ相,,κ相,和Laves相等的沉淀,对钢的耐蚀性和力学性能都会产生不利影响,告别是导致塑性,韧性下降,为使奥氏体不锈钢保持单一的奥氏体组织,随着钢中钼含量的增加,奥氏体形成元素(镍,氮及锰等)的含量也要相应提高,以保持钢中铁素体与奥氏体形成元素之间的平衡.

2钼对性能的影响

钼对奥氏体不锈钢的氧化作用不显著,因此当铬镍奥氏体不锈钢保持单一的奥氏体组织且无金属间析出时,钼的加入对其室温力学性能影响不大,但是,随着钼含量的增加,钢的高温强度提高,比如持久,蠕变等性能均获较大改善,因此含钼不锈钢也常在高温下应用,然而,钼的加入使钢的高温变形抗力增大,加之钢中常常存在少量δ铁素体因而含钼不锈钢的热衷加工性比不含钼钢为差,而且钼含量越高,热加工性能越坏,另外,含钼奥氏体不锈钢中容易一百万κ(σ)相沉淀,这将显著恶化钢的塑性和韧性,因此在含钼奥氏体不锈钢的生产,设备制造和应用过程中,要注意防止钢中金属间相的形成.

钼在奥氏体不锈钢中的主要作用是提高钢的耐还原性介质的腐蚀性能和耐点腐蚀,耐缝隙腐蚀等的性能.分别为钼对铬镍奥氏体不锈钢在硝酸,硫酸,醋酸,磷酸和尿素等介质中耐蚀性的影响,可以看出,除在氧化性介质HNO3中处,钼的作用都是有益的,因此含钼的奥氏体不锈钢一般不用天耐硝酸的腐蚀,除非硝酸中含F-,Cl-等离子,

虽然钼作用为合金元素对奥氏体不锈钢耐还原性介质,面点腐蚀及缝隙腐蚀的原因尚不完全清楚,但大量实验已指出,钼的耐蚀作用仅相当钢中含有较高量的铬时才有效,钼主要是强化钢中铬的耐蚀作用,与此同时,钼形成酸盐后的缓蚀作用也已为实验所证实.

在耐高浓氯化物溶液的应力腐蚀方面,虽然钼作为合金元素对奥氏体不锈钢耐还原性介质,耐点腐蚀及缝隙腐蚀的原因尚不完全清楚,但大量实验已指出,钼的作用仅当钢中含有较高量的铬时才有效,钼主要是强化钢中铬的耐蚀作用,与此同时,钼形成钼酸盐后的缓冲作用也已为实验所证实.

在耐高浓氯化物沉沦的应力腐蚀方面,虽然一此实验指同.3#以下的钼对奥氏体不锈钢的耐应力腐蚀性能有害,,但是由于常见铬镍奥氏体不锈钢多在含有微量氯化物及饱和氧的水介质中使用,其应力腐蚀又以点腐蚀为起源,因此含钼的铬镍钼奥氏体不锈钢由于耐点腐蚀性能较高,所以在实际应用中常常比不含钼钢具有更好的耐氯化物应力腐蚀性能.

## 5、镍元素对不锈钢的影响？

答：镍是奥氏体不锈钢中的主要合金元素,其主要作用是一百万并稳定奥氏体,使钢获得完全奥氏体组织,从而使钢具有良好的强度和塑性,韧性的配合,并具有优良的冷,热加工性和冷形成性以及焊接,低温与无磁等性能,同时提高奥氏体不锈钢的热力学稳定性,使之不仅比相同铬,钼含量的铁素体,马氏体等类不锈钢肯有更好的不锈性和耐氧化性介质的性能,而且于表面膜稳定性的提高,从而使钢还具有更加优异的耐一些还原性介质的性能.

1镍对组织的影响

镍是强烈一百万并稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素,为了获得单一的奥氏体组织,当钢中含有0.1%碳和18%铬时所需的最低镍含量约为8%,这便是最著名18-8铬镍奥氏体不锈钢的基本分,奥氏体不锈钢中,随着镍含量的增加,残余的铁素体可完全消除,并显著降低σ相形成的倾向;同时马氏体转烃温度降低,甚至可不出现λ→M相变,但是镍含量的增加会降低碳在奥氏体不锈钢中的溶解度,从而使碳化物析出倾向增强.

2镍对性能的影响

镍对奥氏体不锈钢特别是对铬镍负数氏体不锈钢力学性能的影响主要是由镍对奥氏体稳定性的影响来决定,在钢中可能发生马氏体转变的镍含量范围内,随着镍含量的增加,钢的强度降低页塑性提高,具有稳定奥氏体组织的铬镍奥氏体不锈钢韧性(包括极低温韧性)非常优良,因而可作为低温钢使用,这是众所周知的,对于具有稳定奥氏体组织的铬锰奥氏体不锈钢,镍的加入可进一步改善其韧性.镍还可显著降低奥氏体不锈钢的冷加工硬化倾向,这主要是由于奥氏体稳定性增大,减少以至消除了冷加工过程中的马氏体转变,同时对奥氏体本身的冷加工硬化作用不太明显,不锈钢冷加工硬化倾向的影响,镍降低奥氏体不锈钢冷加工硬化速率,与降低钢的室温及低温强度,提高塑性的作用,决定了镍含量的提高有利于奥氏体不锈的冷加工成形性能,提高镍含量还可减少以至消除18-8和17-14-2型铬镍9钳)奥氏体不锈钢中的δ铁素体,从而提高其热加工性能,但是,δ铁素体的减少对这些钢种的可焊接性不利会增大焊接热裂纹丝倾向,此外,镍还可显著提高铬锰氮(铬锰镍氮)奥氏体不锈钢的热加工性能,从而显著提高钢的成材率

在奥氏体不锈钢中,镍的加入以及随着镍含量的提高,导致钢的热力学稳定性增加,因此奥氏体不锈钢具有更好的不锈性和耐氧化性介质的性能,且随着镍含量增加,耐还原性介质的性能进一步得到改善.值得指出,镍还是提高奥氏体不锈耐许多介质穿晶型应力腐蚀的唯一重要元素.

在各种酸介质中镍对奥氏体不锈钢耐蚀性能的影响,需要指出,在高温高压水中的一些条件下,镍含量的提高导致钢和合金的晶间型应力腐蚀敏感性增加,但是这种不利作用会由于钢及合金中铬含量的提高而获得减轻或受到抑制.随磁卡奥氏体不锈钢中镍含量的提高,其产生晶间腐蚀的临界碳含量降低,即钢的晶间腐蚀敏感性增加,至于对奥氏体不锈钢耐点腐蚀及缝隙腐蚀的性能,镍的作用并不显著,此外,镍还提高奥氏体不锈钢的高温抗氧化性能,这主要与镍改善了铬的氧化膜的成分,结构和性能降低,并且镍含量越高越有害,这主要是由于钢中晶界处一百万低熔点硫化镍所致.

## 6、铬元素对奥氏体不锈钢的影响？

答：铬的影响:铬是奥氏体不锈钢中最主要的合金元素,奥氏体不锈钢的不锈性和耐蚀性的获得主要是由于在会质作用下,铬促进了钢的钝化并使钢保持稳定钝态的结果.○1铬对组织的影响:在奥氏体不锈钢中,铬是强烈形成并稳定铁体的元素,缩小奥氏体区,随着钢中含量增加,奥氏体不锈钢中可出现铁素体(δ)组织,研究表明,在铬镍奥氏体不锈钢中,当碳含量为0.1%,铬含量为18%时,为获得稳定的单一奥氏体组织,所需镍含量最低,约为8%,就这一点而言,常用的18Cr—8Ni型铬镍奥氏体不锈钢是含铬,镍量配比最为适宜的一种.

有奥氏体不锈钢中,随着铬含量的增加,一些金属间相(比如δ相)的形成倾向增大,当钢中含有钼时,铬含含量会增加还会χ相等的形成,如前所述,σ, χ相的析出不仅显著降低钢的塑性和韧性,而且在一些条件下还降低钢的耐蚀性,奥氏体不锈钢中铬含量的提高可使马氏体转烃温度(Ms)下降,从而提高奥氏体基体的稳定性.因此高铬(比如超过20%)奥氏体不锈钢即使经过冷加工和低温处理也很难获得马氏体组织..

铬是强碳化物形成元素,在奥氏体不锈钢中也不例外,奥氏体不锈钢中常见的铬碳化物有Cr23C6;当钢中含有钼或铬时,还可见到期Cr6C等碳化物,它们的形成在某些条件下对钢的性能会产生重要影响.○2铬对性能的影响:一般来主,只要奥氏体不锈钢保持完全奥氏体组织而没有δ铁素体等的形成,仅提高钢中铬含量不会对力学性能有显著影响,铬对奥氏体不锈钢性能影响最大的是耐蚀性,主要表现为:铬提高钢的耐氧化性介质和酸性氯化物介质的性能;在镍以及钼和铜复合作用下,铬提高钢耐一些还原性介质,有机酸,尿素和碱介质的性能;铬还提高钢耐局部腐蚀,比如晶间腐蚀.点腐蚀,缝隙腐蚀以及某此条件下应力体育馆的性能..对奥氏体不锈钢晶间体育馆敏感性影响最大的因素是钢中碳含量,其他元素对晶间体育馆的作用主要视其对碳化物的溶解和沉淀行为的影响而定,在奥氏体不锈钢中,铬能增大碳的溶解度而降低铬的贫化度,因而提高铬含量对奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀是有益,铬非常有效地改善奥氏体不锈钢的耐点腐蚀及缝隙腐蚀性能,当钢中同时有钼或钼及氮存在时,铬的这种有效性大加强,虽然根据研究钼的耐点体育馆及缝隙腐蚀的能力为铬的话倍左右,氮为铬的30倍,但是大量研究,奥氏体不锈钢中如果没有铬或者铬含量较低,钼及氮的耐点腐蚀与缝隙腐蚀作用便会丧失或不够显著.

铬对奥氏体不锈钢的耐应力腐蚀性能的作用,随实验介质条件及实际使用环境而异,在MgCl2沸腾溶液中,铬的作用一般是有害的,但是在含Cl-和氧的水介质,高温高压水以及点腐蚀为起源的应力腐蚀条件下,提高钢中铬含量则对耐应力腐蚀有利,同时,铬还可防止奥氏体不锈钢及合金中由于镍含量提高而容易出现的晶间型应力腐蚀的倾向,对开苛性(NqOH)应力腐蚀,铬的作用也是有益的

铬除对负数氏体不锈钢耐蚀性有重要影响外,还能显著提高该类钢的抗氧化,抗硫化和抗融盐腐蚀等性能.

## 7、碳元素对奥氏体不锈钢的影响？

答：碳的影响:碳在奥氏体不锈钢中是强烈形成并稳定奥氏体且扩大奥氏体区的元素.碳形成奥氏体的能力约为镍的30倍,碳是一种间隙元素,通过固溶强化可显著提高奥氏体不锈钢的强度.碳还可提高奥氏体不锈钢在高浓氯化物(如42%MgCl2沸腾溶液)中的耐应力腐蚀的性能.

但是,在奥氏体不锈钢中,碳常常被视为有害元素,这主要是由于在不锈钢和耐蚀用途中的一些条件下(比如焊接或经450~850℃加热),碳可与钢中的铬形成高铬的Cr23C6型碳化合物从而导致局部铬的贫化,使钢的耐蚀性特别是耐晶间腐蚀性能下降.因此,60年代以来新发展的铬镍奥氏体不锈钢大都是碳含量小于0.03%或0.02%超低碳型的,可以知道随着碳含量降低,钢的晶间腐蚀敏感性降低,当碳含量低于0.02%才具有最明显的效果,一些实验珠光还指出,碳还会增大铬奥氏体不锈钢的点腐蚀分倾向.由于碳的有害作用,不仅在奥氏体不锈钢冶炼过和中应按要求控制尽量低的碳含量,而且在随后的热,冷加工和热处理等过程中也在防止不锈钢表面增碳,且免铬的碳化物析出.

## 8、不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能？

答：不锈钢的物理性能
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比，碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢，而略低于奥氏体型不锈钢；电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增；线膨胀系数大小的排序也类似，奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小；碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性，奥氏体型不锈钢无磁性，但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性，可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比，具有下列特点：

1）高的电阴率，约为碳钢的5倍。

2）大的线膨胀系数，比碳钢大40％，并随着温度的升高，线膨胀系数的数值也相应地提高。

3）低的热导率，约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板，奥氏体型的钢板的综合性能最好，既有足够的强度，又有极好的塑性同时硬度也不高，这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似，其抗拉强度、屈服强度和硬度，随着温度的降低而提高；塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80＆#176;C范围内增长是较为均匀的。更重要的是：随着温度的降低，其冲击韧度减少缓慢，并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下，既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性，同时在高温时双有足够的强度即热强性。

## 9、各种不锈钢的耐腐蚀性能？

答： 304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。
302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。
302B 是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。
304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

305和384 不锈钢含有较高的镍，其加工硬化率低，适用于对冷成型性要求高的各种场合。

308 不锈钢用于制作焊条。

309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高，为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种，所不同者只是碳含量较低，为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性．

316和317 型不锈钢含有铝，因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中，316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。

321、347及348 是分别以钛，铌加钽、铌稳定化的不锈钢，适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢，对钽和钻的合量有着一定的限制。

## 10、不锈钢专业名词详解？

答：不锈钢通俗地说，不锈钢就是不容易生锈的钢，实际上一部分不锈钢，既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜（钝化膜）的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明，钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高，当铬含量达到一定的百分比时，钢的耐蚀性发生突变，即从易生锈到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类，有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢；按主要化学成分分类，基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统；按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等，按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等；按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点，所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。

奥氏体不锈钢

在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。如加入S，Ca，Se，Te等元素，则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外，如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni，就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能，在各行各业中获得了广泛的应用。

铁素体不锈钢

在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%，具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍，有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素，这类钢具导热系数大，膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点，多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点，因而限制了它的应用。炉外精炼技术（AOD或VOD）的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低，因此使这类钢获得广泛应用。

奥氏体--铁素体双相不锈钢

是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。

马氏体不锈钢

通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。

## 11、不锈钢为什么也会带磁？

答：人们常以为磁铁吸附不锈钢材，验证其优劣和真伪，不吸无磁，认为是好的，货真价实；吸者有磁性，则认为是冒牌假货。其实，这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。

不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：

１．奥氏体型：如304、321、316、310等；

２．马氏体或铁素体型：如430、420、410等；

奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体是有磁性的。

通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是冒牌或不合格，这是什么原因呢？

上面提到奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样，304不锈钢中就会带有微弱的磁性。

另外，304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如同一批号的钢带，生产Φ76管，无明显磁感，生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些，生产方矩形管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。

要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性，可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性。

特别要提出的是，因上面原因造成的304不锈钢的磁性，与其他材质的不锈钢，如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的，也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。

这就告诉我们，如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性，应判别为3-4或316材质；如果与碳钢的磁性一样，显示出强磁性，因判别为不是304材质。

我们建议，购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品，不要贪便宜，谨防上当。

## 12、各种不锈钢的耐腐蚀性能？

答：304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象，被用于要求较高强度的各种场合。

302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种，通过冷轧可使其获得较高的强度。

302B 是一种含硅量较高的不锈钢，它具有较高的抗高温氧化性能。

303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢，用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件，因为在这类条件下，这种不锈钢具有良好的可热加工性。

304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。

304N 是一种含氮的不锈钢，加氮是为了提高钢的强度。

305和384 不锈钢含有较高的镍，其加工硬化率低，适用于对冷成型性要求高的各种场合。

308 不锈钢用于制作焊条。

309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高，为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种，所不同者只是碳含量较低，为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性．

316和317 型不锈钢含有铝，因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中，316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。

321、347及348 是分别以钛，铌加钽、铌稳定化的不锈钢，适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢，对钽和钻的合量有着一定的限制。

不锈钢与不锈铁的区别

不锈钢一般是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢，而耐酸钢则是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。 不锈钢 自本世纪初问世，到现在已有90多年的历史。不锈钢的发明是世界冶金史上的重大成就，不锈钢的发展为现代工业的发展和科技进步奠定了重要的物质技术基础。不锈钢钢种很多，性能各异，它在发展过程中逐步形成了几大类。按组织结构分，分为马氏不锈钢（包括沉淀硬化不锈钢）、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和奥氏体加铁素体双相不锈钢等四大类；按钢中的主要化学成分或钢中的一些特征元素来分类，分为铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢以及低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等；按钢的性能特点和用途分类，分为耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、高强不锈钢等；按钢的功能特点分类，分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。目前常用的分类方法是按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等，或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。

不锈钢一般用于防腐蚀性的环境,以及医疗器械和生活用品.

所谓“不锈铁”，就是将回收的废铁、铅、钢等经二次回炉加工，通过脱“滋”处理而成，传统的检测方法是用吸铁石，而此品用传统方法是无法辨别的，自然是瞒天过海，蒙住了众多的工程选材，因此堂百皇之地进入了一个又一个装饰工地，登上了一幅又一幅豪华幕墙。此名称是自《焦点访谈》曝光后诞生的，并且占据着大约65％的市场份额，而真正的国标SUS304不锈钢产品因价格较高而没有市场。

目前市场中“不锈铁”产品能拥有65％的份额是其价格起着重要的作用，现国标不锈钢产品每吨的价格约2万元左右，国标7075铝合金每吨价约为1．6万元左右，而“不锈铁”的价格每吨仅为5000－7000元；进而再看这三种材质的抗拉强度分别为：国标不锈钢530－620MPa，国标7075铝合金540－560MPa，“不锈铁”160－180MPa。显然“不锈铁”的抗拉强度还达不到不锈钢的1／3强度，是极易导致事故发生的。

因而，在建筑工程行业，要坚决取缔“不锈铁”制品