【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

PVC复合胶贴面胶大板胶

生产可行性分析报告

一、概述

PVC装饰膜是近几年发展最快的装饰装修新材料之一。PVC装饰膜（硬质、半硬质、软质）与木材、人造板（胶合板、刨花板、纤维板、麦杆板、谷壳板等）、泡沫制品等材料复合，可以应用于音箱制造、家具生产，建筑、车辆、船等内装饰领域。随PVC装饰膜用量的增长，其贴合用的粘胶剂也同步增长。用于贴膜的粘胶剂目前有两类，一类是溶剂型粘胶剂如：氯丁胶，改性SBS。另一类是乳液型粘胶剂，也是目前用量最大的一种PVC贴面胶，其中以改性VAE乳液胶粘剂最具代表性。

PVC贴面俗称塑料贴面，是一种应用十分广泛的表面装饰材料。四川蜀华恒盛化工生产PVC复合胶多年，长期对外提供产品和生产技术。PVC贴面胶也叫PVC复合胶、PVC贴皮胶、大板胶、大面胶，用于聚氯乙烯（PVC）皮与胶合板、纤维板、复合板、石膏板的贴合、发泡聚氯乙烯与木板的粘合、PVC与纸、复合纸的粘接，如线条包覆PVC皮、大板贴PVC皮、电脑桌、音箱复合等。是目前PVC行业、家具/音箱制造行业大量使用的一种新型粘合剂。

二、产品特点

1、本产品采用先进的工艺配方用醋酸乙烯共聚乳液改性而成，具有较好的耐水性、耐候性、耐蠕变性、耐冻融性。

2、该产品粘合力强、附着力高、手感好，并且方便涂胶。直接使用，如有必要可添加水稀释。

3、可采用手工和机械双重涂刷，使用方便，并可采用热压和冷压双重复合。

4、所有的原料都符合FDA（美国食品及药品协会）规定。

5、本项目投资少，采用通用设备生产，无排放、无污染，市场需求量大，利润高。是各胶粘剂生产企业或中小投资者值得投资的优秀项目。

三、产品质量指标

| 外观 | 乳白色粘稠状液体 |
| --- | --- |
| 固含量 | 55±2% |
| PH值 | 4~6 |
| 粘度（25℃） | ≥40000mpa.s |
| 剥离强度 | 板面纤维剥离率为100% |
| 贮存期 | 6个月 |

四、生产条件及生产周期

1、年产500吨生产装置生产条件

（1）主要设备：0.5~1m3反应釜1台（锚式搅拌、不需要加热）或者高速分散机1台，桶、贮罐、计量器具等，设备投资约2~3万元。原有胶粘剂厂、涂料厂等不需要添置新设备。

（2）厂房：40~60m2，电力3~5Kw，工人：3~5人（每天二班计）

2、生产周期：2~3小时

五：环保及“三废”：

本项目生产过程中无废水、废气、废料等“三废”排放。

六、成本及经济效益分析（按500吨/年规模）

1、成本核算（吨产品）

| 项目 | 费用（元） |
| --- | --- |
| 原料成本 | 7500 |
| 水电、人工 | 100 |
| 包装 | 400 |
| 折旧、维修 | 50 |
| 管理费用和税收 | 150 |
| 产品成本 | 8200 |

2、年经济效益估算：（均按照最保守条件计算）

（1）销售价10000~12000元/吨，本产品可根据用户需要，调整产品固含量，生产不同档次产品；

（2）年销售收入：500吨×10000元/吨=500万元；

（3）年利润：500万-500吨×0.82万/吨=90万元。

七、技术转让方式：

本项目技术费2.5万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场服务。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。