【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

新型环保万能胶

生产可行性报告

一、概述：

随着我国建材装饰业的迅猛发展，对装饰用胶粘剂的需求量越来越大，目前，用途最广、销量最大的就是白乳胶和万能胶了。但由于白乳胶抗冻性能差，耐温耐湿性能差，易老化，干燥时间缓慢等因素，而限制了它在许多领域的作用。而万能胶因其快干、高强、使用方便而成为装饰用胶粘剂产品中的佼佼者。传统的万能胶主要有两大类，即环氧树脂胶和氯丁胶，它们均含有苯、甲苯等有毒有害溶剂。环氧树脂胶为双组份，使用时须现配现用，且必须一次用完，否则作废，这样就给使用上带来了极大的不便和造成浪费；而氯丁胶类胶粘剂，则因其胶液粘度大，施工性能差，且生产工艺复杂，生产成本高，而限制了该类胶粘剂的广泛推广应用。

随着对环境的要求也愈来愈高，发展环保型万能胶是粘结剂行业的必然趋势，也是广阔市场的需要。四川蜀华恒盛化工公司成功开发出 “新型环保万能胶”生产配方，长期对外提供技术，并已实现工业化生产。该技术工艺简单、配方独到、成本低，不含苯、甲苯等有毒有害溶剂，高固含低粘度，且具有强度高、韧性好、固化快和耐低温等优点，广泛用于装饰、制鞋、皮革、木材、家具、建材、橡胶、塑料、金属、涂料、工艺品等行业，其用途相当广泛，市场前景非常广阔，具有可靠而巨大的经济效益和社会效益。

二、产品质量标准

1、外观：淡黄或橙黄粘稠液体

2、产品质量符合下表要求：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 黄色粘稠液体 |
| 2 | 粘度（25℃）mpa.s | ≥300 |
| 3 | 密度，g/cm3 | ≥0.8 |
| 4 | 固含量，% | ≥30 |
| 5 | 剥离强度KN/m | 榉木条/PVC | ≥1.5 |
|  |  | 三合板/三合板 | 材料破坏 |
|  |  | 三合板/铝塑板 | 材料破坏 |
|  |  | 三合板/防火板 | 材料破坏 |

三、生产工艺技术特点

1、本工艺直接采用热塑性高分子材料，加入独特的增强剂、改进剂和相关助剂复配而成，大大简化了生产工艺，不需要加热，在常温常压下复配混合搅拌约3小时即成。

2、产品不含氯丁橡胶和苯等有毒有害溶剂，生产过程中无“三废”排放。技术资料中有详细原料资料。

3、产品为单组份胶，高固含、低粘度，使用方便。储存期2年以上。

4、产品初粘力大，粘接强度高，固化速度快，耐油、耐水、耐热、防冻，用途广泛。

5、产品完全达到国家强制执行的《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准GB18583之规定。

四、生产条件（以500吨/年计算）

1、主要设备：搪瓷釜0.5m3一台（锚式搅拌，N=2.2KW），磅称、台称各一台，另备各种计量器具。

2、设备投资 ：2~2.5万元。厂房：120-150m2。流动资金：3~6万元。

3、生产安排：每天2班制。生产工人：每班2~3人，两班共4~6人。

4、组建不同规模装置的生产条件：

（1）、年产100吨，设备投资6000元，厂房40m2，生产工人2~3人，流动资金5000元。搅拌器一台（自制），台秤及各种计量器具。

（2）、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。

五、经济效益分析

1、成本核算（吨产品）

| 项目 | 费用（元） |
| --- | --- |
| 原料成本 | 8000 |
| 水电、人工 | 150 |
| 包装 | 1200 |
| 折旧、维修 | 50 |
| 管理费用和税收 | 200 |
| 生产成本 | 9600 |

2、年经济效益估算：

（1）销售价11000~15000元/吨，一般3L包装，价格30~40元/桶；

（2）年销售收入：500吨×11000元/吨=550万元；

（3）年利润：550万-500吨×0.96万/吨=70（万元）。

六、产品包装：用3L或18L铁皮桶装。也可根据市场情况采用不同规格包装。

七、技术转让方式：本项目技术转让费1.2万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场指导。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。