【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

环 保 型 喷 胶

生产可行性报告

一、概述：

目前，市场上销售的喷胶均含有三苯（苯、甲苯、二甲苯）类有毒或者高毒性溶剂，在产品使用过程中都会不同程度地造成工人中毒，而且严重污染环境；有些产品尽管部分解决了毒性问题，但是其生产成本较高，市场利润低。随着我国经济的快速发展，在家具、皮革、布艺、装饰、轻体材料等行业，大量广泛使用喷胶，如家具行业的麻绒、海棉、沙发、屏风、布艺、床垫的粘合，工艺品、玩具、装饰板、软木、塑料、玻璃、纤维、橡胶、纸制品、卡片、泡沫塑料、布料、皮革及聚苯乙烯等材料的表面粘接等。

四川蜀华恒盛化工公司开发推广的“环保喷胶”系列配方，不含三苯溶剂,无毒环保，气味低，初粘性好，粘结强度大，用于海绵与海绵、海绵与皮革、家具喷胶、箱包喷胶、工具箱等喷涂上胶。克服现有产品有毒有害、生产成本高、干燥时间长等缺点，具有：无毒环保，气味低，成本低，干燥快（在1－3分钟可粘合），喷涂性能佳，初粘性好，强度大，便于流水线生产作业；固化后耐温、耐寒、耐水性好,综合性能佳等特点。产品符合国家《室内建筑装修材料粘合剂中有害物质限量》GB18583－2001标准。

二、产品质量标准

1、外观：浅棕色粘稠液体

2、产品质量符合下表要求：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅棕色粘稠液体 |
| 2 | 粘度（25℃）mpa.s | ≥200 |
| 3 | 密度，g/cm3 | ≥0.8 |
| 4 | 固含量，% | ≥25 |
| 5 | 剥离强度KN/m | 被粘材料破坏 |

三、工艺技术及产品特点

1、本工艺直接采用热塑性高分子材料，加入独特的增强剂、改进剂和相关助剂复配而成的溶剂型粘合剂，生产工艺简单，不需加热，在常温常压下复配混合搅拌约3小时即出产品。

2、产品原料均为无毒级，各地化工市场均有出售，生产过程中无“三废”排放。技术资料中提供有详细原料性质及生产厂家等。

3、产品为单组份胶，不含苯、甲苯、二甲苯等有害溶剂，使用方便安全。储存期1年以上。

4、产品气味低，干燥快（在1－3分钟可粘合），喷涂性能佳，初粘性好，强度大，便于流水线生产作业；固化后耐温、耐寒、耐水性好,综合性能佳等特点。

5、产品完全达到2002年7月1日国家强制执行的《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准GB18583-2001之规定。

四、生产条件（以500吨/年计算）

1、主要设备：搪瓷釜0.5m3一台（锚式搅拌，N=2.2~3KW），磅称、台称各一台，另备各种计量器具。

2、设备投资 ：1~2万元。厂房：80-120m2。流动资金：3~5万元。

3、生产安排：每天2班制。生产工人：每班2~3人，两班共4~6人。

4、组建不同规模装置的生产条件：

（1）、年产100吨，设备投资6000元，厂房40m2，生产工人2~3人，流动资金10000元。搅拌器一台（自制），台秤及各种计量器具。

（2）、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。

五、经济效益分析

1、成本核算（吨产品）

| 项 目 | 费 用（元） |
| --- | --- |
| 原料成本 | 8000 |
| 水电、人工 | 150 |
| 包装 | 1200（按照3L铁皮桶装） |
| 折旧、维修 | 50 |
| 管理费用和税收 | 200 |
| 生产成本 | 9600 |

2、年经济效益估算：

（1）销售价11000~13000元/吨；

（2）年销售收入：500吨×11000元/吨=550万元；

（3）年利润：500吨×（11000-9600）元/吨=70（万元）。

六、产品包装：    用3L或18L铁皮桶装。也可根据市场情况采用不同规格包装。

七、技术转让方式：本项目技术转让费1.2万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场指导。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。