【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

新型高效纸管胶生产可行性报告

一、概述

纸管胶，也叫纸筒胶、纸角胶、纸护角胶、白胶等，用于制作卫生卷纸内芯纸筒、纺织用纱管、布匹、纸品、皮革、塑料薄膜等卷筒包装用纸管、纸护角、纸筒、纸桶等。传统纸管胶一般采用白乳胶、糊精或其它乳液类产品，它们分别存在生产成本高、生产工程复杂、干燥慢，初粘力小，性价比偏低等缺点。四川蜀华恒盛化工有限公司专业生产纸管胶10余年，长期对外提供技术配方。产品不分层，初粘力好，干燥快，强度高，流动性和贮存稳定性好，粘结无翘曲，分切不分层张口，广泛用于各种类型纸管、纸筒生产线，平行管、螺纹管、宝塔管，纸芯、纸筒、纸罐、纸护角生产线以及各种纸护板、蜂窝纸芯、纸托盘等。随着市场竞争日趋激烈，企业产品的“性价比”，往往决定着一个企业的命运。“新型高效纸管胶”即是针对目前市场需要，开发研制，并已经大量成功使用，获得用户认可的一种低成本、高性能的纸管胶。

引进该项目，如果同时引进裱纸胶、彩盒瓦楞纸贴面胶、环保建筑胶水（环保108）的生产技术，可使投资方使用一套设备，生产多种产品，丰富产品结构，大大降低投资风险，提高市场竞争力和企业生存能力。本项目，投资少，技术先进，项目市场成熟，广阔，产品性价比高，是中、小投资者选择可靠投资的优秀项目。

二、产品性能特点及质量指标

1、产品性能特点：本产品为水性产品，初粘力好，干燥快，强度高，流动性和贮存稳定性好，粘结无翘曲等优良性能，适用于各类高速纸管机生产线。保质期大于4个月。

2、质量标准：

（1）外观：乳白色均匀粘稠胶液

（2）质量指标符合下表要求

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固含量 | ≥25% |
| 2 | PH值 | 6~7 |
| 3 | 粘度(涂-4杯，25℃) | 35~65s |
| 4 | 破坏纸纤维时间 | ≤1分钟 |

三、生产工艺       制基料            反应             产品

1、本项目设备投资少，技术含量高，同一套设备可根据我公司提供的配套技术生产多种系列产品，生产无“三废”排放，无环境污染；

2、工艺过程：首先制备生产基料，然后将各种原料按要求加入反应釜中进行反应，出产品，包装。

四、环保：生产过程无三废排放，无有毒有害物质产生，反应平和稳定，生产安全可靠。

五、生产条件（按800吨/年计算）

1、主要设备：1~1.5m3电加热搪瓷反应釜  1台（转速60~80r/min，锚式搅拌，2.2~3KW），其它包括，贮槽，计量器具等。设备投资约3万元。如有蒸汽，可用蒸汽加热的反应釜。

2、化验设备：涂-4杯1套及普通化验设备等。

3、生产安排：白班制生产，每班2人，管理人员1人，共5人。

4、厂房：40~60m2，库房：80~100m2。动力5~10KW。  5、流动资金：3~5万元。

6、原胶粘剂厂、涂料厂等不需增加设备即可生产，如需扩大规模，只需将反应釜加大或增加反应釜数量即可。同一套设备可根据我公司提供的技术生产多种配套系列产品。

六、经济效益分析

1、产品成本：纸管胶原料成本750.00元/吨，水电、人工、维修、管理费用等150.00元/吨。生产成本900.00元/吨，包装可回收使用。

2、经济效益分析：

销售价 ：1600~1800元/吨，税率平均以10%计；

年销售收入：800吨/年×（1600.00元/吨~1800.00元/吨）=128~144万元；

年生产成本：800吨/年×900.00元/吨=72万元；

年税后利润：[（128~144）－72] ×（1-10%）=（56~72）×90%=50.4~64.8万元。

七、市场可靠性评价

1、四川蜀华恒盛化工生产纸管胶十余年，年销售量1000多吨。产品克服了传统产品干固慢，分层，流动性差，粘力小，易霉变，耐水性差，起皱、切口开裂等缺点，而且价格低，上胶量少，深得用户喜欢，纸管厂均十分乐意使用。

2、传统纸管胶的生产原料成本一般在1000元/吨以上，本项目生产原料成本仅750元/吨，综合成本不足千元。因此，采用本项目不仅是新上马企业投资成熟市场的高性价比、高起点产品项目，也是传统纸管胶生产企业降低成本，提高产品利润的最佳选择。

八、推荐配套生产技术：

（一）彩纸贴面胶平贴胶彩瓦胶自用生产技术：适应于纸盒板纸与彩面、板纸与板纸、彩盒瓦楞纸贴面，用于各种贴面机平贴机的机器上胶，手工贴面。成本850~900元/吨，销售价1800~2200元/吨。技术费1.2万。

（二）对裱胶裱纸胶裱糊胶自用生产技术：适用于全自动对裱机，灰底白板纸与灰底白板纸、纸板全自动对裱。成本1300~1500元/吨，售价2500~2800元/吨。技术费1.2万。

（三）不含甲醛的环保建筑108胶水自用生产技术：技术费1.2万。

九、技术转让方式：

本项目技术费1.2万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场服务。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。