【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

水性压敏胶不干胶

生产可行性报告

一、慨述

压敏胶是胶粘剂领域里一个重要的独立分支，由于具有干粘性和永久粘性，所以习惯上也称压敏胶为不干胶。其特点是“粘之容易，揭去不难，剥而不损。”压敏胶因使用方便，用途广泛，故发展异常迅速，国内外近几年的增长速度都在10%以上。而随着环保要求和社会法规的日益完善，压敏胶剂也从溶剂性向水性转变，水性压敏胶的市场和应用前景十分火爆。

水性压敏胶及其制品的应用十分广泛，其中最多的形式是将其涂于纸质（如牛皮纸带）、拉伸聚丙烯（如BOPP胶带）、聚乙烯及其他塑料（如PVC胶带）、织物（如无纺布）、金属箔上等制成压敏胶粘带，俗称不干胶带或者透明胶带，用于捆扎固定，包装封口，防腐防锈，局部遮蔽，喷漆保护，拼接材料，办公用品，图稿修改，临时粘补，保护表面等。也可用于玻璃、塑料、纸质、木材质等商品作标签粘贴以及较平整光滑的陶瓷、不锈钢和铁质上的标签粘接等等。

四川蜀华恒盛化工已经生产水性压敏胶多年，长期对外提供技术配方转让，生产的水性压敏胶（不干胶）产品属丙烯酸酯压敏胶粘剂，具有初粘力大，透明度好，耐老化性能佳，粘合面广，无毒不燃等优点且成本低，操作安全，无污染，属水性环保产品。原料全部国产化，产品市场竞争力强。本产品市场成熟，前景广阔。

二、产品应用范围及特点

1、广泛用于各种塑料如BOPP基材等各种不干胶带及牛皮纸胶带、双面胶带、不干胶商标及医用透气胶带等生产用压敏胶粘剂。

2、本品具有较高的内聚力和180º剥离力，初粘力好，与各类色母有极好的配伍性。

3、环保型产品，水基无毒，无污染，不燃、不爆。

4、生产投资少，操作安全，产品性能稳定，成本合理，质量优。

三、产品质量指标

1、外观：乳白色液体

2、产品性能符合下表：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固含量 % | ≥50 |
| pH值 | 5.5~7 |
| 粘度 25℃ mPa.s | 50~200 |
| 粘力 N/2.5mm | ≥5.6 |
| 持粘时间 hr·40℃.1Kg | ≥8 |
| 180º剥离强度 N/2.5mm | ≥6.8 |
| 保质期 天 | 180 |

四、生产条件及投资估算（按年产500吨计）

1、厂房：60~80m2；电力：4KW；人工：3~5人，白班二班生产。

2、主要设备：蒸汽或者电加热反应釜1m3，一台，锚式搅拌，配套冷凝器6~8m2，一台；高位罐带搅拌0.5 m3，一台；其它计量器具如磅称、台称等。

3、投资：设备投资3~3.5万元，流动资金3万元。

4、现有化工厂，胶粘剂厂，涂料厂可利用原有设备进行生产，根据市场情况可调整生产规模。

五、经济效益分析（按年产500吨计）

1、成本核算（吨产品）：

原料成本：7000~7500元；

人工水电：200元；包装：400元（可回收）；管理维修及其他：200元。

合计：7800~8300元。根据市场需要可调整产品固含量。

2、经济效益分析：

（1）销售价：11000~12000元/吨；

（2）年销售收入：500吨×1.1万/吨=550万元；

（3）年税前利润：550万元-500吨×0.8万/吨=150万元；

（4）年税收：500吨×（11000-7000）元/吨×17%=34万元；

（5）年纯利润：150万-34万=116万元；

（6）吨产品利润：116万元÷500吨=2320元/吨。

六、包装

采用25Kg、50 Kg、100 Kg、200Kg塑料桶装。也可根据市场用户需要采用不同规格包装。

七、技术转让方式：

本项目技术转让费2.2万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场服务。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。