【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

水性复膜胶冷复胶冷贴胶

生产可行性报告

一、概述

纸塑复合，可使纸质印刷品表面更加光亮、平滑，使色泽更加鲜艳和富有立体感，同时还能起到防潮、防污、防伪、耐折，耐磨等作用。目前已在国内外印刷、包装行业得到广泛应用和迅速发展。市场对纸塑复膜胶的需求量日益增加，市场成熟，潜力巨大。传统纸塑复膜胶均以溶剂型复膜胶为主，但其使用过程中大量溶剂挥发污染环境，且易燃易爆，贮运不便，使用时能耗大，使用成本较高。根据纸塑复合的特点，使用水性冷贴纸塑复膜胶，无毒无污染，成本低无火灾隐患，且具有光亮度好，无气泡，不变黄等特点，特别是随着人们环保意识的日益增强和国家相关环保政策的强制实施，纸塑复合胶粘剂向水性发展是必然的趋势。纸塑冷贴水性复膜胶又叫冷复胶、冷贴胶，水性冷贴复膜胶等，四川蜀华恒盛化工开发生产的水性冷贴复膜胶成本低，吃粉能力强，固含量16%~42%全系产品均能盖粉，稠度易调，上胶均匀，胶水稳定，渗透性好启油墨性能佳，长期对外提供生产技术。在目前国内各包装、印刷行业均已逐渐开始采用达到环保要求的水性复膜胶粘剂，市场需求日益扩大。因此，生产水性冷贴纸塑复膜胶不仅市场成熟容易开拓，而且具有稳定成熟的发展前景，社会放益和经济效益明显。

二、产品特点及应用范围

1、本产品适用于双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、聚酯（PET）膜等与各种彩印纸复合，既可用于老式复膜机，也可用于新式复膜机。

2、环保型产品，水基性无毒、无污染、不燃不爆。亮度好，无气泡，不开胶。

3、低能耗，冷贴使用方便，成本低。复膜时无需烘道或复合辊加热，节能效果明显。

4、采用新工艺生产产品质量稳定，成本低，吃粉能力强，固含量16%~42%全系产品均能盖粉，稠度易调，上胶均匀，胶水稳定，渗透性好启油墨性能佳。

5、产品贮存稳定性好，冬天抗冻性能好。贮存期半年。

6、生产投资少，产品性能稳定，成本低，质量优，可生产固含量18~42%系列产品。

三、产品质量指标

1、外观：乳白色粘稠状液体

2、产品性能符合下表：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固含量 % | 18~42 |
| pH值 | 4~7 |
| 粘度 mPa.s | 800~4000 |
| 剥离强度 | 大于油墨对纸的亲和力或纸质本体强度 |

四、生产条件及投资估算（按年产500吨计）

1、厂房：100m2；电力：6KW；人工：3~5人，白班生产。

2、主要设备：反应釜0.5m3、1m3，各一台，锚式搅拌；冷凝器6~8 m2，一台；其它计量器具如磅称、台称等。

3、投资：设备投资3~5万元，流动资金3~6万元。

4、现有化工厂，胶粘剂厂，涂料厂可利用原有设备进行生产，根据市场情况可扩大生产规范。

五、经济效益分析：

1、成本核算（吨产品）：

原料成本（固含量38%±2）：4500~5000元；人工水电：200元；包装：400元；管理维修及其他：100元。合计：5200~5700元。

说明：固含量20±2%，原料成本2500元/吨，产品售价0.40万/吨；固含量48±2%，原料成本6000元/吨，产品售价0.8~0.9万/吨。

2、产品效益分析：（固含量38%±2产品）

（1）销售价：7000元/吨；  （2）年销售收入：700吨×0.7万/吨=350万元；

（3）年纯利润（平均税收按5%计）：350万×（1-5%）-500吨×0.52万/吨=72.5万元。

六、包装：采用25Kg、50 Kg、100 Kg塑料桶装。也可根据市场用户需要采用不同规格包装。

七、另有：低成本透明冷贴水性复膜胶，共用冷复胶设备，产品固含量16~22%，胶液细腻，流平性好，上胶量少，低售价，使用成本低。技术费1.8万。新型VAE冷贴水性复膜胶，VAE水性复膜胶的最大特点是遮粉（吃粉）能力好，对油墨适应性好，耐水性,耐碱性,耐蠕变性,耐冻融性好。产品固含量50±2%。技术费1.8万。水性热复胶干式复膜胶：是一种高固含量、低粘度的自交联型水乳性胶粘剂，代替溶剂性复膜胶，用于BOPP、PET膜与各种彩印纸的高速粘合。本产品水性无毒，不会有易燃、易爆的危险，气味低，无溶剂，使用安全、环保，产品性能稳定，新一代技术，低成本，性能优，上胶均匀，复合后透明度高，可压纹、盖粉、击凹凸，无气泡，韧性好，平整美观，受潮不开胶。用于使用油性复膜胶的带烘道干式复膜机或水性干复机、干式复合机。500吨/年，设备3~5万，（带冷凝器反应釜、高位罐），产品固含量45~50%±2，也可根据用户需要调整产品固含量。技术费2.5万。

八、技术转让方式：本项目技术转让费2.2万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场指导。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。