【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

水性复膜胶热复胶干式复膜胶

生产可行性报告

一、概述：

复膜工艺普遍应用于各种包装之中，小到药盒、工艺品盒，大到外包装箱及各种产品包装。目前的复膜工艺包括预涂膜、干法复合、湿法复合技术。其中预涂膜因为成本高目前已经较少采用，湿法复合使用水溶性胶粘剂冷贴工艺，干法复合传统复膜工艺是将溶剂型胶直接涂到BOPP膜上，经烘道烘干后，在加温加压的情况下与印刷品压合，由于使用易燃、有毒溶剂，对工人及环境带来较大的危害，而且极易引发火灾。该工艺一般采用SBS单组份胶及聚氨酯双组份胶。目前由于溶剂和相关原料涨价，导致生产和使用成本增加，基本无利可图。水性热复胶又叫水性干式复膜胶、干复胶、干式复膜胶、干法复膜胶等，专用于传统使用油性复膜胶的干式复膜机或者水性干复机、干式复合机，代替溶剂性复膜胶，适用于BOPP、PET膜与各种彩印纸的高速粘合。

四川蜀华恒盛化工有限公司开发生产的水性干式复膜胶是一种高固含量、低粘度的自交联型水性胶粘剂，长期对外提供生产技术配方。产品水性无毒，不会有易燃、易爆的危险，气味低，无溶剂，使用安全、环保，产品性能稳定，成本低，质量优，传统使用油性复膜胶厂家使用原有设备就能够使用的环境友好的水性复膜产品。

二、产品特点：

1、产品固含量高，适应了干式复合快速干燥（经烘道烘干）的要求，机速可达45m/min；

2、因乳液属自交联型，在复合时其大分子自动发生交联，所以剥离强度高；

3、高品质，综合性能优异，能盖（遮）粉，复合后产品光亮度好，可压痕、压纹、凹凸等，无气泡，韧性好，平整美观，受潮不开胶；

4、产品贮存稳定性好，冬天抗冻性能好，贮存期6个月；

5、产品属水性胶粘剂，环境友好，无溶剂，不易燃、易爆，使用安全；

6、上胶量少，使用成本低，是取代传统油胶的新型产品。

三、产品质量指标

1、外观：带蓝色荧光的乳白色液体

2、产品性能符合下表：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固含量 % | 50±2 |
| pH值 | 5~7 |
| 粘度 mPa.s | ≥100 |
| 剥离强度 | 大于油墨对纸的亲和力或纸质本体强度 |

四、生产条件及投资估算（按年产500吨计）

1、厂房：80~100m2；电力：5KW；人工：3~5人，白班生产。

2、主要设备：蒸汽或者电加热反应釜1m3，锚式搅拌，一台；0.5m3单体罐带搅拌，一台；冷凝器6~8 m2，一台；其它计量器具如磅称、台称等。

3、投资：设备投资3~5万元，流动资金3~6万元。

4、现有化工厂，胶粘剂厂，涂料厂可利用原有设备进行生产，根据市场情况可扩大生产规范。

五、经济效益分析：

1、成本核算（吨产品）：

原料成本：6000元；人工水电：200元；包装：400元（可回收）；管理维修及其他：100元。合计：6700元。

2、产品效益分析：（按保守估算）

（1）销售价：9000~12000元/吨；

（2）年销售收入：500吨×1.0万/吨=500万元；

（3）年纯利润（税收按5%计）：500万×（1-5%）-500吨×0.67万/吨=140万元；

（4）吨产品纯利润约：2800元/吨。

六、包装：

采用25Kg、50 Kg、100 Kg塑料桶装。也可根据市场用户需要采用不同规格包装。

七、附：纸塑冷贴水性复膜胶冷复胶冷贴胶腹膜胶覆膜胶：新工艺产品质量稳定，成本低，吃粉能力强，固含量16%~42%全系产品均能盖粉，稠度易调，上胶均匀，胶水稳定，渗透性好启油墨性能佳。500吨/年，设备3~5万，吨成本2300~6000元，售价4000~8000元。技术费2.2万。低成本冷贴透明复膜胶：产品固含量16~22%，胶液细腻，流平性好，上胶量少，低售价，使用成本低。吨成本1600~2600元。技术费1.8万。VAE水性复膜胶：遮粉（吃粉）能力好，产品固含量50±2%。技术费1.8万。

八、技术转让方式：

本项目技术转让费2.5万。可在工厂学习培训，也可安排专业工程师上门现场服务。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。