【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

水性糊盒胶彩盒精裱胶

生产可行性报告

一、概述

随着市场对产品包装的要求越来越高，各种印刷精美的包装产品，对其使用的胶粘剂提出了更高的要求，也促进了包装胶粘剂的快速发展。特别是对于很多生产精品彩盒的企业，需要通过过胶机上胶，手工将特种纸、卡纸、复膜彩纸等与工业纸板、中纤板等粘合，制作各种高档酒盒、礼品盒等，行业内习惯把这类胶称为糊盒胶、彩盒胶、精裱胶、裱盒胶、粘盒胶、水性黄胶等。四川蜀华恒盛化工开发生产的水性糊盒胶是一种单组份水乳胶粘剂，水基性产品，气味低，胶膜柔韧，附着力好，初粘大，持粘时间长，粘接强度高，具优良耐低温、高温性能，机械稳定性好不结皮，适用于过胶机上胶手工裱盒、糊盒、粘盒。四川蜀华恒盛化工专业生产水性糊盒胶彩盒精裱胶10余年，长期对外提供技术配方，产品成本低，稳定性好，开放时间长，过胶性、粘合适应性极佳。相对于果冻胶具有更好的防霉、防潮、防脱胶、过胶后可操作时间长，粘力大、持粘性久，无论卡纸还是薄纸均能够很好适应等优势。

二、产品特点

1、产品为水基性产品，无毒害，无污染。

2、胶膜柔韧，渗透性好，粘接强度大，机械稳定性好，不结皮、不甩胶，折边粘合不反弹，易擦除野胶。

3、单组份产品，初粘快，持粘时间长，开放时间可达30分钟。在过胶后2~30分钟内均可粘合。

4、可在环境温度-20℃以下和70℃以上不影响粘结性能，具优良的抗低温耐高温性能。

5、产品成本低，配方先进，生产稳定性好。产品性能优于市场各类封口胶。

6、采用通用设备生产，同一套设备还可以同时生产水性封口胶、纸塑胶、搭口胶；油相封口胶红胶、万能胶、喷胶等产品。

三、产品质量指标

| 外观 | 淡黄或乳白色粘稠状液体 |
| --- | --- |
| 固含量 | ≥45% |
| PH值 | 6~7 |
| 粘度（25℃） | ≥5000mpa.s |
| 剥离强度 | 完全破坏纸纤维 |
| 贮存期 | 6个月 |

四、生产条件及生产周期

1、年产500吨生产装置生产条件

（1）主要设备：0.5~1m3反应釜1台（锚式搅拌，带加热）、高速分散机1台，槽、贮罐、计量器具等，设备投资约2.5~3万元。原有胶粘剂厂、涂料厂等不需要添置新设备。

（2）厂房：60~100m2，电力10Kw，水：3~4m3/天，工人：3~5人（每天二班计）

2、生产周期：6~8小时

五：环保及“三废”：

本项目生产过程中无废水、废气、废料等“三废”排放。

六、成本及经济效益分析（按500吨/年规模）

1、成本核算（吨产品）

| 项目 | 费用（元） |
| --- | --- |
| 原料成本 | 7500 |
| 水电、人工 | 150 |
| 包装 | 400 |
| 折旧、维修 | 50 |
| 管理费用和税收 | 400 |
| 产品成本 | 8500 |

2、年经济效益估算：（均按照最保守条件计算）

（1）销售价12000~14000元/吨，本产品可调整产品固含量，生产不同档次产品；

（2）年销售收入：500吨×12000元/吨=600万元；

（3）年利润：600万-500吨×0.85万/吨=175万元。

（4）吨产品利润：3500元/吨。

七、包装：采用20Kg、25Kg、50Kg塑料桶装。也可根据市场用户需要采用不同规格包装。

八、技术转让方式：技术费2.5万元。自用纯水性彩盒胶糊盒胶精品包装盒胶生产技术，纯水性新产品，技术费3.0万。可在公司生产厂学习培训也可派工程师上门服务。

强力水性封口胶搭口胶纸塑胶黄胶纸塑粘合胶厂家自用生产技术

强力水性封口胶是一种单组份快干型水乳胶粘剂，产品包括手粘胶和机粘胶两种，是各种包装盒边口与底口等封口粘接或搭口成型用胶，也叫封口胶、搭口胶、封边胶、黄胶、纸塑粘合胶等。四川蜀华恒盛化工产品性能无论是手粘还是机粘均优于市场各类封口胶，长期对外提供技术配方转让。本项目投资少，采用通用设备生产，新改进配方成本低于目前市售产品，利润高。吨成本9000元，售价1.4~1.6万。技术转让费2.5万。纯水性封口胶生产技术：无任何有机溶剂的纯水性产品，技术转让费3万。可在公司生产厂学习培训也可派工程师上门服务。

承诺：我公司确保每一个接产方均能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。