【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】

环保油性复膜胶

生产可行性分析报告

一、复膜概况

随着印刷和包装业的迅速发展，产品的外观设计日趋高档化。现代精美印刷品采用的复合技术主要包括：纸印品与塑料膜复合和塑料印品与塑料膜复合，即纸—塑复合和塑—塑复合。纸贴塑膜作为一种新型包装材料，已被广泛用于书籍封皮、挂历、礼品包装以及酒盒、广告资料、卡片、食品包装等等方面，使印刷品美观、光亮、防水防污、对提高产品档次起到美化装饰作用，因此受到包装行业及印刷制品业的广泛采用。纸—塑复合后可提高印刷品的信息价值；防止刮划、褪色和潮湿等因素对印刷品的破坏，使其历久常新；可增加纸品（如纸制卡片）的机械强度。塑—塑复合即塑料印品与塑料膜复合，也是包装、印刷品行业已经广泛采用的新型美饰方式。

二、产品概述

四川蜀华恒盛化工“环保型油性复膜胶”采用新型高分子材料为基本成膜材料，所有原料均为国产，原料易购；生产工艺简单；成本低，无苯、无毒，环保安全，生产使用无污染；单组份，使用方便，用于纸—塑复膜。可广泛用于BOPP、聚酯薄膜与各种印刷纸张、彩色纸张、铜版纸等复合。复合后产品粘合牢度高、干燥快，光亮度好、图案逼真、永不变色，不破坏油墨色彩，不起泡、不脆化，折叠不起皱。四川蜀华恒盛化工生产复膜胶10余年，长期对外提供产品和生产技术，本产品承继传统复膜胶的优点，克服其缺陷，用途广泛，产品已被国内众多企业的产品包装所采用，具有广泛的市场前境。

三、生产工艺技术特点

1、本工艺以高分子材料为基本成膜材料，采用独特配方，生产不需加热，在常温常压下，搅拌反应3小时左右即产出合格产品。

2、所用原料均为国产原料，产品不含苯、卤代烷等有毒有害，国家严控禁用的溶剂，生产过程无“三废”。属环保型产品。

3、产品为单组份，用于纸—塑复合；使用方便环保，成本低，性能优于传统复膜胶。储存期1年以上。

四、产品质量标准

1、外观：淡黄色透明液体

2、产品质量符合下表要求：

| 外观 | 淡黄色透明液体 |
| --- | --- |
| 粘度（25℃）mpa.s | 400~800 |
| 密度，g/cm3 | ≥0.8 |
| 固含量（%） | ≥38±2 |
| PH值 | 6~8 |
| 复合强度（N/cm） | PP—印刷纸张 | 纸张撕破 |
|  | PP—PP | ≥2 |

3、产品完全达到2002年7月1日国家强制执行的《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准GB18583-2001之规定。

五、生产条件（以500吨/年计算）

1、主要设备：搪瓷釜0.5~1m3一台（锚式搅拌，N=2.2~3KW），磅秤、台秤各一台。

2、设备投资 ：1~2万元。厂房：40-100m2。流动资金：3~5万元。

3、生产安排：每天2班制。生产工人：每班2~3人，两班共4~6人。

4、组建不同规模装置的生产条件：

（1）年产100吨，设备投资6000元，厂房40m2，生产工人2~3人，流动资金5000元。搅拌器一台（自制），台秤及各种计量器具。

（2）年产1000吨，设备投资5万元。厂房400m2，生产工人8~10人，流动资金5~10万元，反应釜2台，各种计量器具。

（3）现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。

六、经济效益分析

1、成本核算（吨产品）：    原料成本：8000元；人工水电：200元；包装：300元；管理维修及其他：100元。合计：8600元。

2、产品效益分析：

（1）销售价：1~1.2万元/吨；

（2）年销售收入：500吨×1.1万/吨=550万元；

（3）年利润（平均税收按5%计）：550万×（1-5%）-500吨×0.86万/吨=92.5万元。

七、包装：采用25Kg、50 Kg、100 Kg铁皮桶装。也可根据需要采用不同规格包装。

八、技术转让方式：

本项目技术转让费1.2万。可在公司生产厂学习培训也可派工程师上门服务。

附：食品包装用塑塑复膜胶生产技术：设备、生产工艺、操作、包装等同于上述产品，固含量50%±2，原料成本9000元/吨，销售价1.3~1.5万/吨。技术费1.2万。油性无纺布复膜胶生产技术：技术费1.2万。各种水性复膜胶生产技术，包括水性冷复胶冷贴复膜胶生产技术，技术费2.2万；水性干式复膜胶干复胶热复胶生产技术，技术费2.5万。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。

四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。

四川蜀华恒盛化工有限公司

联系地址：（610041）四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心1610室

联系电话：028-86264578；（0）13072828918    咨询QQ：1970634349、2483849136

四川蜀华恒盛化工网站：www.scshuhua.com    E-mail:  scshuhua@vip.sina.com

联系人：白经理、司女士、陈工、王高工、罗工

来访路线：位于成都市高新区天府大道中段世纪城新会展中心对面。火车站乘地铁一号线到世纪城站，地铁B出口前行红绿灯口右转进入天府二街即到；市内公交车在世纪城站下车（天府广场乘118路，火车南站乘115、501路等均可）；成都双流国际机场距此15公里，也可乘坐机场大巴到火车南站后转乘地铁一号线到世纪城站。