平台技术方案

1.平台名称、规格及数量：

| 序号 | 平台名称 | 平台规格（宽×长×高） | 精度等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 1000×1500×200 | 3级 | 3台 | 带支架 |
| 2 | 装配平台 | 2000×4000×300 | 3级 | 4台 |  |
| 3 | 装配平台 | 2000×3000×300 | 3级 | 3台 | 有T型槽 |
| 4 | 装配平台 | 2600×5000×350 | 3级 | 8台 | 有T型槽 |
| 5 | 装配平台 | Φ4500×350 | 3级 | 4台 | 有T型槽 |
| 总计 |  |  |  | 22台 |  |

2.平台技术参数即要求：

一、平台执行标准：JB/T7974-1999、GB/T22095-2008

二、按图设计制造，保证强度可靠、结构合理、受力均匀。带T型槽的平台，所开槽背面应有相应加强，所有平台设起吊孔。不带支架的平台必须每台提供4～8件可调垫铁，以利于平台安装和调整。

三、材质及要求：HT200-300铸件不允许有缩松、气孔、裂纹、夹渣、碰伤、划痕等铸造缺陷。铸件应清理干净，不得有毛刺及铸造沙。

四、化学成分：

碳C：3.36    硅SI:2.37   锰：Mn:0.66   硫S：0.11 磷P：0.071

力学性能：

抗拉强度：200       硬度：170-220HB

五、时效处理：

1．热处理规范：（由供方定以下为某试样的处理规范，供参考）去应力退火530～550℃，4-6h；随炉冷却200℃以下出炉。

2.震动时效

六、工艺流程：实型模型→实型铸造→铸造热处理→粗刨加工→精铣加工→人工刮研→出厂检验→包装。

七、质量保证及售后服务：

1.供方保证其提货的货物是全新的，未使用过，采用的是最佳材料和一流的工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。供方应保证其货物经过正确的安装、合理的操作和维护保养，在货物寿命期限内运转良好。

2.产品质量保证期为12个月。在保质期内发现质量问题，将在需方告知12小时内给予书面答复，并负责免费维修和保养。并终身维修，仅收取人工费和材料费用。

八、非工作面底部涂两遍防锈漆，工作面涂防锈油，盖上塑料布、毛毡、木包装。

3. 平台设计参考图

3.1划线平台1000×1500     精度：3级      数量：三台：

3.2校正平台2000×4000     精度：3级      数量：四台：

3.3装配平台2000×3000     精度：3级      数量：三台：

3.4装配平台2600×5000     精度：3级      数量：八台：

3.5装配平台Φ4500     精度：3级      数量：四台：