- 高温粉（SiP）

高温粉性能特点: 提高热变形温度，增强刚性，增韧抗括，改善耐候性。塑料的功能性材料。

高温粉是一种纤维状形体结构功能性材料，外观为纯白色，强度高，化学稳定性好，分散性好。耐高温，绝缘性好，烧失量低，吸油率低。用于工程塑料改性，可使产品具有高强度、高模量、高耐热性、及低收缩变形率，高温粉是一种塑料改性新型功能性增强、增韧材料。

高温粉物理性能：

| 纤维体长度（µm）Particle size | 2--10 |
| --- | --- |
| 堆积密度（g/cm3）bulk density | 0.78 |
| 真实密度（g/cm3）true density | 1.8 |
| 色泽（白度%）color | ≥92 |
| 吸油率g(oil)/100g oil absorption | 28--36 |
| PH值 | 6.8 |
| 水 份(%) | ≤0.2 |
| 耐火度（℃）Melting point | 1700 |
| 莫氏硬度hardness (Mohs scale) | 7 |
| 烧失量Lost in ignition | ≤0.10% |
| 体积电阻（Ω.CM）Volume resistance | 1.5X1010 |

高温粉在塑料中应用具有如下特性：

- 添加于各种工程塑料可消除玻纤外露现象，提高制品的刚性、韧性、抗划伤性，特别适合制作表面要求高的精密注射件。

- 高温粉熔点高，高温下不分解，有效提高制品的阻燃性和热变形温度。

- 高温粉优良的分散性，可充分的分散于树脂体系，提高制品尺寸稳定性、防止翘曲，特别适合制作精度要求高、形状复杂的塑胶制品等。

- 高温粉比电阻高，吸水率低,适用于电缆绝缘材料及电路板材料。

- 高温粉主要为Si02成份，可在各种有机溶液及酸、碱溶剂中保持稳定，提高制品抗老化性能。

高温粉主要用于以下几种胶料制品：

- 尼龙、PP、PBT、PC、POM、ABS等工程塑料的改性，提高拉伸强度、刚性、抗划伤性、抗挠曲强度、提高模量、降低收缩率，保持尺寸稳定、防止翘曲，消除玻纤外露；提高制品的阻燃性、热变形温度和绝缘性能。

- 填充PVC、PP、PE、生产异型材、管材和板材，可使制品具有良好的尺寸稳定性、提高刚性、韧性、耐热温度和绝缘性，提高制品性价比。

- 填充于PVC、PE等电缆、绝缘护套材料，可提高产品的耐高温、绝缘、耐酸碱等性能。

- 填充环氧树脂覆铜版，可降低树脂粘度，提高弯曲强度、拉伸强度，改善其物理机械性能，提高玻璃化转变温度，降低介电常数、提高绝缘性能，降低吸水性。

5.  填充有机硅树脂，可提高物理机械性能，大量填充可大大降低成本，是生产模具的理想材料。

添加比例：

1、在尼龙中，添加（8~12）%高温粉.

- 2、PP料中，添加10%高温粉

- 3、PPO  PC  ABS  PBT  POM  PVC  PE 等材料都可以参照这比例添加高温粉

添加于工程塑料中，可以消除玻纤外露，改善制品外观，提高热变形温度，提高阻燃性，降低收缩变形率，克服翘曲，改善加工性能，提高制品的刚性。

联系资料：熊旭13723436256，深圳坂田长发中路金海大厦1502室