1.0适用范围

本标准规定了建筑用防火玻璃的技术要求、检验方法等要求。

本标准适用于所有防火玻璃系列产品。

本标准覆盖：

GB15763.1-2009     建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

2.0技术要求：

2.1检验项目包括：尺寸及其允许偏差、弯曲度、耐热性能、耐寒性能、耐紫外辐照性能、抗冲击性能、可见光透射比

2.2 检验依据：GB15763.1-2009     建筑用安全玻璃  第1部分：防火玻璃

3.0外观要求

3.1边部磨边质量

3.1.1机精磨：抛光宽度基本一致，无明显发白和磨纹，无崩边崩角和磨边不平的现象，倒棱1—2mm。

3.1.2机粗磨：边部磨平，且倒棱1—2mm，无崩边崩角现象，厚度12mm以上玻璃，边部磨平，允许存在少量漏磨亮点的情况。

3.1.3手工打磨：倒棱1—2mm，边部打磨平整，允许存在亮斑，但不允许存在崩边崩角现象。

3.2表面质量

3.2.1外观检验：在较好的自然光或散射光条件下，距离玻璃表面600mm用肉眼检查试样。

3.2.2检验内容应符合表9

表9：防火玻璃表面质量

| 缺 陷 名 称 | 说 明 | 允许缺陷数 |
| --- | --- | --- |
| 水迹、霉斑、纸纹 |  | 不允许 |
| 爆边 | 每片玻璃每米边长上允许有长度不超过5mm，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过1.5mm，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度的1/4爆边个数。 | 1处 |
| 划 伤 | 宽度在0.1mm以下长≤50mm的轻微划伤,每平 方米面积内允许存在条数。 | 4条 |
|  | 宽度大于0.1mm的，且宽0.1—0.5mm、长≤50mm轻微划伤,每平方米面积内允许存在条数。 | 1条 |
| 结石、裂纹、缺角、崩边 | 不允许存在裂纹、缺角、崩边，进炉前目测可见的建筑用玻璃不允许有大于直径1mm的结石，傢俬片不允许存在结石。 |  |
| 波筋（光学变形）、 气泡 | 应达到GB11614—1999中表4“优等品玻璃外观质量”的要求。 |  |
| 光畸变、麻点 | 不允许存在任何带状光畸变形或密集麻点。 |  |

3.3玻璃的摆放

3.3.1玻璃厚度不同的产品严禁在同一铁架上摆放。

3.3.2同厚度和规格的玻璃产品在摆放时，根据实际情况，要求在产品的每角处垫上胶皮或纸皮。

3.3.3同厚度不同规格的玻璃产品在摆放在同铁架上时，要求大的放在里面，小的放在外面，大的与小的尺寸在接触点处务必垫上胶皮或纸皮，玻璃之间及角部务必垫上胶皮或纸皮隔开，保证玻璃间有2mm间隙。

3.3.4每架上所放玻璃产品不能超过所规定限载重量。

3.3.5玻璃产品在铁架上摆放好后，务必用绳子将其固定在铁架上，不能有松动现象。

3.3.6单件玻璃放在铁架上时，玻璃与铁架靠背接触处务必垫上胶皮或纸皮隔开。

3.3.7对于镀膜玻璃要采用隔全纸或珍珠棉隔开放置。

3.3.8在搬运过程中，务必由两人负责运送，严禁1人操作。

4.0包装要求

5.1 防火玻璃表面必须干净无灰尘、无油渍、无明显的手印（在1m范围内可见）。

5.2防火玻璃产品无装箱要求只需散装放架的，玻璃与玻璃之间角部和边部必须垫小粘胶块，粘胶块之间正常距离为800mm，LOW-E玻璃及镀膜防火玻璃每片玻璃间必须铺满新闻纸。放架玻璃必须堆码整齐，玻璃间无间隙。

5.3 防火玻璃装箱的，箱内四周用泡沫板隔垫或塑料材料隔垫，每箱最大装载量2吨。箱体长度≤1.5m的，必须对称打二条钢带；长度＞1.5m的，必须中间加钢带。

5.4普通防火玻璃装箱的每片间垫小粘胶块，LOW-E玻璃及镀膜防火玻璃装箱的每片间垫新闻纸或珍珠棉。

5.5 玻璃面积大小相差1倍以上的原则上不能装在同一个箱内。