無鉛制程5大步驟

目前，關於無鉛焊接材料和無鉛焊接工藝的資訊已經很多，對於需要開發無鉛焊接工藝的工廠來說，正確的選擇這些資訊，並把它們有機地組合起來就非常重要。要開發一條健全的、高合格品率的無鉛焊接生產線，需要進行仔細地計畫，並要為計畫的實施做出努力以及嚴格的工藝監視以確保產品的質量和使工藝處於受控狀態。這些控制與許多的改變有關，如材料、設備、相容問題、污染問題、統計工藝控制(SPC)程式等。

採用無鉛焊接材料，對焊接工藝會產生嚴重的影響。因此，在開發無鉛焊接工藝中，必須對焊接工藝的所有相關方面進行優化。Georze Westby的關於開發無鉛焊接工藝的五步法有助於無鉛焊接工藝的開發和工藝優化。

1選擇適當的材料和方法

在無鉛焊接工藝中，焊接材料的選擇是最具挑戰性的。因為對於無鉛焊接工藝來說，無鉛焊料、焊膏、助焊劑等材料的選擇是最關鍵的，也是最困難的。在選擇這些材料時還要考慮到焊接元件的類型、線路板的類型，以及它們的表面塗敷狀況。選擇的這些材料應該是在自己的研究中證明了的，或是權威機構或文獻推薦的，或是已有使用的經驗。把這些材料列成表以備在工藝試驗中進行試驗，以對它們進行深入的研究，瞭解其對工藝的各方面的影響。

對於焊接方法，要根據自己的實際情況進行選擇，如元件類型：表面安裝元件、通孔插裝元件；線路板的情況；板上元件的多少及分佈情況等。對於表面安裝元件的焊接，需採用回流焊的方法；對於通孔插裝元件，可根據情況選擇波峰焊、浸焊或噴焊法來進行焊接。波峰焊更適合於整塊板(大型)上通孔插裝元件的焊接；浸焊更適合於整塊板(小型)上或板上局部區域通孔插裝元件的焊接；局噴焊劑更適合於板上個別元件或少量通孔插裝元件的焊接。另外，還要注意的是，無鉛焊接的整個過程比含鉛焊料的要長，而且所需的焊接溫度要高，這是由於無鉛焊料的熔點比含鉛焊料的高，而它的浸潤性又要差一些的緣故。

在焊接方法選擇好後，其焊接工藝的類型就確定了。這時就要根據焊接工藝要求選擇設備及相關的工藝控制和工藝檢查儀器，或進行升級。焊接設備及相關儀器的選擇跟焊接材料的選擇一樣，也是相當關鍵的。

2確定工藝路線和工藝條件

在第一步完成後，就可以對所選的焊接材料進行焊接工藝試驗。通過試驗確定工藝路線和工藝條件。在試驗中，需要對列表選出的焊接材料進行充分的試驗，以瞭解其特性及對工藝的影響。這一步的目的是開發出無鉛焊接的樣品。

3開發健全焊接工藝

這一步是第二步的繼續。它是對第二步在工藝試驗中收集到的試驗資料進行分析，進而改進材料、設備或改變工藝，以便獲得在實驗室條件下的健全工藝。在這一步還要弄清無鉛合金焊接工藝可能產生的沾染知道如何預防、測定各種焊接特性的工序能力(CPK)值，以及與原有的錫／鉛工藝進行比較。通過這些研究，就可開發出焊接工藝的檢查和測試程式，同時也可找出一些工藝失控的處理方法。

4.對焊接樣品進行可行性試驗

對焊接樣品進行可行性試驗以鑒定產品的質量是否達到要求。如果達不到要求，需找出原因並進行解決，直到達到要求為止。一旦焊接產品的可*性達到要求，無鉛焊接工藝的開發就獲得成功，這個工藝就為規模生產做好了准準備就緒後的操作。一切準備就緒，現在就可以從樣品生產轉變到工業化生產。在這時，仍需要對工藝進行監視以維持工藝處於受控狀態。

5 控制和改進工藝

無鉛焊接工藝是一個動態變化的舞臺。工廠必須警惕可能出現的各種問題以避免出現工藝失控，同時也還需要不斷地改進工藝，以使產品的質量和合格晶率不斷得到提高。對於任何無鉛焊接工藝來說，改進焊接材料，以及更新設備都可改進產品的焊接性能。

無鉛焊絲對應的新的手工焊接工具要求

1． 含鉛焊接材料對環境的影響：

由於Pb是一種有毒的金屬，對人體有害。並且對自然環境有很大的破壞性。

2． 無鉛焊接的起源：

由於環境保護的要求，特別是ISO14000的導入，世界大多數國家開始禁止在焊接材料中使用含鉛的成分。

日 ~本在2004年禁止生產或銷售使用有鉛材料焊接的電子生產設備。歐美在2006年禁止生產或銷售使用有鉛材料焊接的電子生產設備。據估計，中國沒有多久也將採用無鉛焊接。

因此，在這種情況下，電子材料開始生產無鉛焊料。例如：美國 Alpha metal焊絲：reliacore 15的主要組成成分為S nAgCu.

3． 焊絲的氧化速度特性示意圖

? 假設：

A． 焊絲在室溫24℃的氧化速度的數值＝5。

B． 焊絲在其他溫度下的氧化速度的數值＝該溫度氧化速度/室溫24℃的氧化速度×5。

說明：焊料的組成成分不同，其氧化速度不一樣。如果需要詳細瞭解焊料的氧化特性，請向貴公司的供應商聯繫

4． 有鉛焊絲及無鉛焊絲的區別：

一：成分區別

? 通用6337焊絲組成比例為：63％的Sn；37％的Pb。

? 無鉛焊絲的主要組成（Alpha metal的reliacore 15一種SnAgCu為例）：96.5%Sn；3.0％Ag；0.5％Cu

二：熔點及焊接溫度：

溫度

焊絲種類 熔點 焊接溫度

6337焊絲 183℃ 350℃

無鉛焊絲 220℃ 390℃

5． 使用無鉛焊絲，採用現有焊台將產生的影響（以HAKKO936/ WES51為例）

溫度

焊絲種類 熔點 焊接溫度 焊接速度

6337焊絲 183℃ 350℃ 大約4秒/個

無鉛焊絲 220℃ 390℃ 大約6秒/個

? 產生問題

A． 焊點的氧化嚴重，造成導電不良、焊點脫落、焊點不光澤等質量問題。

B． 工廠的產能下降。

6． Weller@，Hakko @,Metcal@等主要焊台生產廠家的解決方案

A． Hakko的解決方案：（代表產品：Hakko931; Hakko941）

? 提高焊台的功率：從60W提高到100W

? 提高焊筆的導熱性能：改變焊筆的結構，將烙鐵頭與發熱體做成整體。

缺點：由於烙鐵頭與發熱體整體化，使用戶使用成本出現巨大提高。HAKKO931的烙鐵頭售價為360元/個

B． Metcal的解決方案：（代表產品：MX500; SP200）

? 提高焊台的功率：從60W提高到100W

? 提高焊筆的導熱性能：改變焊筆的結構，將烙鐵頭與發熱體做成整體。

缺點：由於烙鐵頭與發熱體整體化，使用戶使用成本出現巨大提高。Metcal的烙鐵頭售價為160元/個

C． Weller 的解決方案：（代表產品：WS81； WSD81）

? 提高焊台的功率：從50W提高到80W

? 提高焊筆的導熱性能：改變導熱材質。由一般合金改為貴金屬，極大提高導熱性能。

優點，基本不增加用戶的使用成本

7． 爭論：在使用焊台的時候，是否需要氮氣保護和提供預熱：

根據個人觀點，不需要提供氮氣保護和提供預熱。

因為改用新的焊台，每一個焊點需要的時間一般只有3秒，因此已經達到並超過有鉛焊接的工藝標準，因此，不需要。

無鉛焊接技術的發展趨勢

隨著歐盟RHS關於2006年7月1日無鉛化期限的逼近,日本知名的電子產品製造商: PANASONIC/NATIONAL、SONY、TOSHIBA、PIONEER 、NEC等，從2000年開始導入無鉛化制程，至今已基本實施無鉛化製造，在日本及歐美市場上推出"綠色環保"家電產品。中國政府已於2003年3月由資訊產業部擬定《電子資訊產品生產污染防治管理法》自2006年7月1日禁止電子產品含鉛（Pb）.

    因此，出於對環保的考慮，市場發展趨勢是使用含鉛焊料的電子產品將無法進入市場。對於電子組裝企業來說，無鉛焊接技術的應用已經是擺在企業面前必須解決的現實問題.

2．無鉛焊接技術的工藝特點 

    電子產品製造業實施無鉛化制程需面臨以下問題；1)焊料的無鉛化；2)元器件及PCB板的無鉛化；3)焊接設備的無鉛化

1） 焊料的無鉛化
    到目前為止，全世界已報導的無鉛焊料成分有近百種，但真正被行業認可並被普遍採用是Sn-Ag-Cu三元合金，也有採用多元合金，添加In,Bi,Zn等成分。現階段國際上是多種無鉛合金焊料共存的局面，給電子產品製造業帶來成本的增加，出現不同的客戶要求不同的焊料及不同的工藝，未來的發展趨勢將趨向於統一的合金焊料。

（1） 熔點高，比Sn-Pb高約30度；
（2） 延展性有所下降，但不存在長期劣化問題；
（3） 焊接時間一般為4秒左右；
（4） 拉伸強度初期強度和後期強度都比Sn-Pb共晶優越。
（5） 耐疲勞性強。
（6） 對助焊劑的熱穩定性要求更高。
（7） 高Sn含量，高溫下對Fe有很強的溶解性
鑒於無鉛焊料的特性決定了新的無鉛焊接工藝及設備 

2） 元器件及PCB板的無鉛化
    在無鉛焊接工藝流程中，元器件及PCB板鍍層的無鉛化技術相對要複雜，涉及領域較廣，這也是國際環保組織推遲無鉛化制程的原因之一，在相當時間內，無鉛焊料與Sn-Pb的PCB鍍層共存，而帶來 "剝離(Lift-Off)"等焊接缺陷,設備廠商不得不從設備上克服這種現象。另外對PCB板製作工藝的要求也相對提高，PCB板及元器件的材質要求耐熱性更好。

３）焊接設備的無鉛化
    由於無鉛焊料的特殊性，無鉛焊接工藝進行要求無鉛焊接設備必須解決無鉛焊料帶來的焊接缺陷及焊料對設備的影響，預熱／錫爐溫度升高，噴口結構，氧化物，腐蝕性，焊後急冷，助焊劑塗敷，氮氣保護等。
Ａ）無鉛焊接要求的溫度曲線分析：　　
    通過上述曲線圖和金屬材料學知識，我們瞭解到為了獲得可靠、最佳的焊點，溫度T2最佳值應大於無鉛錫的共晶溫度，錫液焊接溫度控制在2500C±20度（比有鉛錫的溫度要求更嚴），一般有高可靠要求的軍用產品，△T＜300C，對於普通民用產品，建議溫差可放寬到△T2＜500度（根據日本松下的要求）；預熱溫度T1比有鉛焊要稍高，具體數值根據助焊劑和PCB板工藝等方面來定，但△T1必須控制在50度以內，以確保助焊劑的活化性能的充分發揮和提高焊錫的浸潤性；焊接後的冷卻從溫度T32500度 降至溫度T4100～1500度，建議按10～150度/S的降幅梯度控制；溫度曲線在時間上的要求主要是預熱時間t1、浸錫時間t2、t3及冷卻時間t4，這些時間的具體數值的確定要考慮元器件、PCB板的耐熱性及焊錫的具體成份等多方面因素，通常t1在1分鐘左右，t2+t3在3～5S之間。

Ｂ）從以上溫度曲線分析可確定設備的結構及控制要求：

 預熱方式
    預熱時間t1在1分鐘左右輸送ＰＣＢ板的速度1.2m/min,預熱長度要保障1.2M以上；為保障預熱的熱穩定性預熱結構必須採用封閉式的結構，預熱方式建議採用：１）熱風預熱方式；２）遠紅外線發熱管方式；３）陶瓷發熱管（或不銹鋼發熱管）　。從國內外設備廠研製的波峰焊及客戶使用分析，採用第２種遠紅外線發熱管方式比較理想，因為發熱原理是一種紅外線輻射，可提高熱效率，如果在發熱管上部再覆蓋耐高溫陶瓷玻璃，效果會更佳，安全可靠，避免松香滴落在發熱管上，日東公司生產的設備已有２０００台使用此種方式（自１９９８年），特別是針對無鉛波峰焊又開發一種新的控制方式：PID+類比量調壓方式，解決傳統ＯＮ－ＯＦＦ控制方式對溫度的衝擊，達到較佳的預熱曲線，保證預熱區與焊接取的溫度下降值在５0度以內。如果預熱區分成２溫區或３溫區長度1.6M，焊接預熱工藝將靈活。當然針對某些產品適合用熱風預熱方式。

錫爐噴口
    要克服無鉛焊料潤濕性（鋪展能力）差給焊接帶來的缺陷，需要４秒以上的浸錫時間，如果採用雙波峰焊接，兩波峰之間的最低溫度要在２００0度以上錫爐噴口結構必須能達到符合以上的溫度曲線，設備廠家通過加寬噴口設計，減少兩波峰間距來實現。　　
　
    由於高Sn含量的無鉛焊料更易氧化，另外無鉛焊料的成本較高，控制錫氧化物生成量是焊接設備廠家必須考慮的問題，一些國內外的廠家已推出新的波峰噴口結構，氧化物生成量同過去相比減少一倍，日東公司在日本松下公司的協助下推出的無搖動雙波峰噴口結構已廣泛應用到包括松下公司在內的眾多日本公司及國內知名公司，並得到客戶的認可。　

腐蝕性
    無鉛焊料的高Sn含量,在高溫下對Fe有佷強的溶解能力，傳統的波峰焊焊料槽及噴口大多數採用不銹鋼材料，從而發生溶解反應，隨著時間的推移，最終導致部件的溶蝕損壞，特別是噴口及葉輪部件。現在國外大多數廠家的焊錫槽採用鑄鐵並鍍防護層，國內大多數廠家採用鈦合金材料。

氧 化
    同Sn-Pb合金焊料相比，高Sn含量的無鉛焊料在高溫焊接中更容易氧化，從而在錫爐液面形成氧化物殘渣（SnO2），過多的氧化物不但影響焊接品質，而且使焊料成本浪費，尤其是對現在昂貴的無鉛焊料。多數設備廠家採用改善錫爐噴口結構來減少氧化物，例如上面提到的日東公司的新款噴口。當然最好的對策是加氮氣保護，氮氣保護系統設備前期投入較大，如果從長遠利益考慮是合理的。國內外佷多設備廠家都已推出氮氣保護的波峰焊，技術已成熟。

焊後急冷卻
    在無鉛焊接工藝應用,通孔基板的波峰焊接時常常會發生"剝離"缺陷（Lift-off,或Fillet lifting）,產生的原因在於冷卻過程中，焊料合金的冷卻速率與印刷電路板的冷卻速率不同所致。無鉛化推廣前期，無鉛焊料與鍍有Sn-Pb的元器件會有一段時間共存，如果採用的是含Bi無鉛焊料此種現象更為突出，解決對策是在波峰焊出出口處加冷卻系統，至於冷卻方式及冷卻速率的要求要根據具體情況而定，因為冷卻速率超過60度/SEC.設備冷卻系統要採用冷源方式，大多數採用冷水機或冷風機，國外的研究有提到用冷液方式，可達到200Ｃ/SEC.以上的冷卻效果，成本非常高，對於大規模電子產品生產廠家是無法承受的，屬於早期實驗，真正被推廣應用的，在日本大多數廠家採用全無鉛化方案（焊料/元器件/基板等全部無鉛化），設備冷卻結構採用強制自然風冷卻，日東公司在給日本松下提供的波峰焊設備是採用的此種結構，對於國內電子產品生產廠家，建議採用Sn-Ag-Cu合金或Sn-Cu合金的焊料，快速冷卻速率控制在6~80度/SEC.或8~120度/SEC.,冷卻方式採用自然風強制冷卻或帶冷水機冷源的方式。

助焊劑
    無鉛焊料的特殊性,在焊接工藝中必須是對應的助焊劑相匹配,基於環保的考慮,醇類溶劑的降低使用,逐步推廣VOC-FREE環保助焊劑 .
    由於無鉛焊料潤濕性差,克服焊接缺陷在佷大程度上要通過助焊劑成分及噴霧方式來改變,傳統的發泡是噴霧結構已不適應現在的工藝, 噴霧結構一些設備廠家經過改良,一些廠家噴霧移動採用步進馬達方式,助焊劑供給採用衡壓系統 ,強力抽風過濾系統,目的是使噴霧效果均勻,降低揮發性物質的排放量.

 控 制
 控制系統發展的方向主要是數位化控制及管理。
     控制系統除了要求對運輸速度、助焊劑塗敷均勻度、預熱溫度,錫爐溫度、冷卻速度等精確控制外,還應該對生產過程中所有的工藝參數（運輸速度；助焊劑塗敷厚度、濃度、寬度、角度；預熱溫度；錫爐溫度；冷卻速度；氮氣濃度等）均實現數位化控制，便於參數的重複利用。我公司推出的SA系列及CN系列波峰焊均以數位化控制為核心目標，採用人機界面或工業控制電腦對生產過程進行監控,不但能監控、PCB參數、機器參數、PID參數、溫度參數,還支援參數設定、打開、保存,方便參數的重複利用，最大限度的減少機種更換時調整參數的時間。在全電腦控制的機型上,隨機自帶了無鉛焊接非常關心的溫度曲線測試及分析功能,能測試並分析3條溫度曲線的預熱時間,預熱斜率,預熱溫度，波峰1時間,波峰2時間,波峰1溫度,波峰2溫度,跌落時間,跌落溫度,冷卻時間,冷卻斜率,超出時間等,並支援溫度曲線測試、列印功能,無鉛焊接所關心的所有參數都能一目了然。

波峰焊缺陷與對策

焊料不足            
產生原因      預防對策      
PCB預熱和焊接溫度太高，使熔融焊料的黏度過低。      預熱溫度在90-130℃，有較多貼裝元器件時溫度取上限;錫波溫度為250±5℃，焊接時間3-5s。      
插裝孔的孔徑過大，焊料從孔中流出。      插裝孔的孔徑比引腳直徑0.15-0.4mm（細引腳取下限，粗引腳取上限）。      
細引線大焊盤，焊料被拉到焊盤上，使焊點乾癟。      焊盤設計要符合波峰焊要求。      
金屬化孔質量差或助焊劑流入孔中。      反映給印製板加工廠，提高加工質量。      
波峰高度不夠。不能使印製板對焊料產生壓力，不利於上錫。      波峰高度一般控制在印製板厚度的2/3處。      
印製板爬坡角度偏小，不利於焊劑排氣。      印製板爬坡角度為3-7°      

焊料過多            
焊接溫度過低或傳送帶速度過快，使熔融焊料的黏度過大。      錫波溫度為250±5℃，焊接時間3-5s。      
PCB預熱溫度過低，由於PCB與元器件溫度偏低，焊接時原件與PCB吸熱，使實際焊接溫度降低。      根據PCB尺寸，是否多層板，元器件多少，有無貼裝元器件等設置預熱溫度。      
焊劑活性差或比重過小。      更換焊劑或調整適當的比重。      
焊盤、插裝孔、引腳可焊性差。      提高印製板加工質量，元器件先到先用，不要存放在潮濕環境中。
焊料中錫的比例減小，或焊料中雜質成分過高（CU＜0.08%），使熔融焊料的黏度增加，流動性變差。      錫的比例＜61.4%時，可適量添加一些純錫，雜質過高時應更換焊料。
焊料殘渣太多。      每天結束工作後應清理殘渣。

焊點拉尖      
PCB預熱溫度過低，由於PCB與元器件溫度偏低，焊接時原件與PCB吸熱，使實際焊接溫度降低。      根據PCB尺寸，是否多層板，元器件多少，有無貼裝元器件等設置預熱溫度。
焊接溫度過低或傳送帶速度過快，使熔融焊料的黏度過大。      錫波溫度為250±5℃，焊接時間3-5s。溫度略低時，傳送帶速度應調慢一些。
電磁泵波峰焊機的波峰高度太高或引腳過長，使引腳底部不能與波峰接觸。因為電磁泵波峰焊機是空心波，空心波的厚度為4-5mm左右。      波峰高度一般控制在印製板厚度的2/3處。插裝元器件引腳成形要求原件引腳露出印製板焊接面0.8-3mm。
助焊劑活性差      更換助焊劑。
插裝元器件引線直徑與插裝孔的孔徑比例不正確，插裝孔過大，大焊盤吸熱量達。      插裝孔的孔徑比引腳直徑0.15-0.4mm（細引腳取下限，粗引腳取上限）。

焊點橋接或短路      
PCB設計不合理，焊盤間距過窄。      符合DFM設計要求。
插裝元器件引腳不規則或插裝歪斜，焊接前引腳之間已經接近或已經碰上。      插裝元器件引腳應根據印製板的孔徑及裝配要求進行成形，如採用短插一次焊工藝，要求原件引腳露出印製板焊接面0.8-3mm，插裝時要求元件體端正。
PCB預熱溫度過低，由於PCB與元器件溫度偏低，焊接時原件與PCB吸熱，使實際焊接溫度降低。      根據PCB尺寸，是否多層板，元器件多少，有無貼裝元器件等設置預熱溫度。
焊接溫度過低或傳送帶速度過快，使熔融焊料的黏度過大。      錫波溫度為250±5℃，焊接時間3-5s。溫度略低時，傳送帶速度應調慢一些。
助焊劑活性差。      更換助焊劑。

潤濕不良、漏焊、虛焊      
元器件焊端，引腳，印製板得焊盤氧化或污染，或印製板受潮。元器件先到先用，不要存放在潮濕環境中，不要超過規定的使用日期。對印製板進行清洗和去潮處理。
片式元件端頭金屬電極附著力差或採用單層電極，在焊接溫度下產生脫帽現象。 表面貼裝元器件波峰焊時採用三層端頭結構，能經受兩次以上260℃波峰焊溫度衝擊。
PCB設計不合理，波峰焊時陰影效應造成漏焊。      符合DFM設計要求
PCB翹曲，使PCB翹起位置與波峰接觸不良。      PCB翹曲度小於0.8-1.0%
傳送帶兩側不平行，使PCB與波峰接觸不平行。      調整水平。
波峰不平滑，波峰兩側高度不平行，尤其電磁泵波峰焊機的錫波噴口如果被氧化物堵塞時，會使波峰出現鋸齒形，容易造成漏焊，虛焊。      清理錫波噴嘴。
助焊劑活性差，造成潤濕不良。      更換助焊劑。
PCB預熱溫度太高，使助焊劑碳化，失去活性，造成潤濕不良。      設置恰當的預熱溫度

焊料球      
PCB預熱溫度過低或預熱時間過短，助焊劑中的溶劑和水分沒有揮發掉，焊接時造成焊料飛濺。      提高預熱溫度或延長預熱時間。
元器件焊端，引腳，印製板得焊盤氧化或污染，或印製板受潮。      元器件先到先用，不要存放在潮濕環境中，不要超過規定的使用日期。對印製板進行清洗和去潮處理。

氣孔      
元器件焊端，引腳，印製板得焊盤氧化或污染，或印製板受潮。      元器件先到先用，不要存放在潮濕環境中，不要超過規定的使用日期。對印製板進行清洗和去潮處理。
焊料雜質超標，AL含量過高，會使焊點多空。      更換焊料。
焊料表面氧化物，殘渣，污染嚴重。      每天結束工作後應清理殘渣。
印製板爬坡角度偏小，不利於焊劑排氣。      印製板爬坡角度為3-7°
波峰高度過低，不利於排氣。      波峰高度一般控制在印製板厚度的2/3處。

冷焊      
由於傳送帶震動，冷卻時受到外力影響，使焊錫紊亂。      檢查電機是否有故障，檢查電壓是否穩定。傳送帶是否有異物。
焊接溫度過低或傳送帶速度過快，使熔融焊料的黏度過大。使焊點表面發皺。      錫波溫度為250±5℃，焊接時間3-5s。溫度略低時，傳送帶速度應調慢一些。

錫絲      
PCB預熱溫度過低，由於PCB與元器件溫度偏低，與波峰接觸時濺出的焊料貼在PCB表面而形成。      提高預熱溫度或延長預熱時間。
印製板受潮。      對印製板進行去潮處理。
阻焊膜粗糙，厚度不均勻。      提高印製板加工質量。

波峰焊工藝研究—— “虛焊”

波峰自動焊接技術，在電子工業中已應用多年，但是對焊點的後期失效仍然是一個令人頭疼的問題，它極大地影響著電子產生的質量和信譽。本文擬根據實踐經驗作初步研究與探討。 tY2}%B i5g 所謂“焊點的後期失效”，是指表面上看上去焊點質量尚可，不存在“搭焊”、“半點焊”、“拉尖”、“露銅”等焊接疵點，在車間生產時，裝成的整機並無毛病，但到用戶使用一段時間後，由於焊接不良，導電性能差而產生的故障卻時有發生，是造成早期返修率高的原因之一，這就是“虛焊”。-j2@