吸声系数（ASTMC423）

| 平均厚度（毫米） | 倍频带中心的频率(Hz) |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |
| 25 | 0.11 | 0.28 | 0.68 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |  |
| 50 | 0.17 | 0.86 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.98 |  |

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 |
|  |  | 板 | 管 | 板 | 管 |
| 表观密度 | Kg/m3 | 65-85 | 65-85 |
| 燃烧性能 | - | 等级 | B1 | 等级 | B2 |
|  |  | 氧指数 | ≥32 | 氧指数 | ≥26 |
|  |  | 烟密度（SDR） | ≤75 | 烟密度（SDR） | - |
| 导热系数 （平均温度摄氏度） | W/m.k | ≤0.038 |  |
| 透湿性能 | 透湿系数 | G/(m.s.pa) | ≤4.4*10-10 |
|  | 湿阻因子 | - | ≥4.5*103 |
| 真空吸水率 | % | ≤10 |
| 尺寸稳定性能 （105+-3，7d） | % | ≤10 |
| 撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 压缩回弹率 压缩率50%压缩时间72h | % | ≤70 |
| 耐臭氧性 （臭氧分压202Pa 200h） | - | 不龟裂 |
| 抗老化性（150h） | - | 轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形 |