NPP-688-CKC/CKW 龜裂膠漿

NPP-688-CKC 龜裂透明糊 為一水性印花糊劑，產品印刷烘乾後會自然產生龜裂紋路的特殊印花效果，容易操作，牢度佳，手感柔軟，具有高度的耐水洗。

產     品

- NPP-688-CKC 龜裂透明膠漿

- NPP-688-CKW 龜裂白膠漿

特     性

  - 具乾燥後龜裂效果。

  - 可彈性控制龜裂紋路之粗細。

應     用

- 先使用NPP-688-C與W打底2次，再以 50~70% 的 NPP-688-CKC 與 30~50% 的NPP-688-CKW加上1%的BCA-3070 搭配作業。

- 表面微乾即可持續印刷。

- NPP-688-CKC比例愈高，向下接著牢度愈佳。

- 若需調色可搭配 PRC 色膏。

- 適用於 120 Mesh 以下之網版為佳。

規     格

- 外      觀：乳白色糊狀

- 儲      存：置於陰涼通風處，容器保持緊閉，儲存環境為10°C 至 40°C。

注     意

- 在不同情況下操作本產品將會產生不一樣的結果，建議使用前評估小量應用測試的必要性，如有技術上之問題，請與本公司技術人員連絡。

- 本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性。