NPP-688-F35 發泡糊

特     性

- 良好的發泡性

- 發泡後洗水牢度佳

應     用

- 網版之網目大小約為100~150目(MESH)網目較小(網孔較大)的網版印出之圖案較厚且發泡度較高。網目較大(網子較小)之網版，印出之圖案較平整，發泡度較低。

- 加熱溫度和時間:1.電熱式壓台建議攝氏120~130度10~12秒。

- 熱風式烘箱建議攝氏120~130度60~90秒，加熱溫度愈高時間愈短。加熱發泡之前，先以攝氏60度預乾，發泡效果更好，堅牢度更佳，或者待其自然乾1-2天後再發泡

- 加熱之熱源:電熱爐，紅外線或電熨斗，但不可使用蒸汽加熱，因蒸汽加熱會破壞圖案印膜，使堅牢度降低。

- 加熱過度會使發泡回縮，所以發泡不良時，可能是加熱時間不夠，亦可能過熱回縮(過熱回縮往往看起來圖案亮亮的)

規     格

- 外      觀：白色糊狀。

- 主  成  份：壓克力水性樹酯十發泡劑。

- PH     值：8 ± 1

- 儲      存：置於陰涼通風處，容器保持緊閉，儲存環境為12 個月  32℃ 以下。

注     意

- 在不同情況下操作本產品將會產生不一樣的結果，建議使用前評估小量應用測試的必要性，如有技術上之問題，請與本公司技術人員連絡。

- 本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性。