NPP-688-FC/FW 彈性發泡糊

特     性

- 良好的發泡性

- 發泡後洗水牢度佳

- 手感軟彈性佳

- 直接使用，無須添加發泡糊使用

應     用

- 直接添加PRC色膏印刷

- 加熱溫度和時間:1.電熱式壓台建議攝氏150度以上 8~12秒。

- 熱風式烘箱建議攝氏150度以上 60~90秒，加熱溫度愈高時間愈短。加熱發泡之前，先以攝氏60度預乾，發泡效果更好，堅牢度更佳，或者待其自然乾後再發泡

- 加熱之熱源:電熱爐，紅外線或電熨斗，但不可使用蒸汽加熱，因蒸汽加熱會破壞圖案印膜，使堅牢度降低。

- 加熱過度會使發泡回縮，所以發泡不良時，可能是加熱時間不夠，亦可能過熱回縮(過熱回縮往往看起來圖案亮亮的)

規     格

- 外      觀：白色糊狀。

- 儲      存：置於陰涼通風處，容器保持緊閉，儲存環境為12 個月  32℃ 以下。

注     意

- 在不同情況下操作本產品將會產生不一樣的結果，建議使用前評估小量應用測試的必要性，如有技術上之問題，請與本公司技術人員連絡。

- 本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性。