NPP-688-FRP 防火劑

特     性

  - 防火效果佳。

  - 白色粉末，粒徑細。

  - 易分散於水油兩用。

  - 全環保型，不含重金屬。

  - 燃燒不產生dioxin(戴奧辛)之危害

應     用

- 直接添加到糊劑或水中，攪拌均勻(若有需要請配合機器攪拌)，建議添加量: 總量的15~25%。

規     格

- 外      觀：白色粉末。

- 儲      存：置於陰涼通風處，容器保持緊閉，儲存環境為10°C 至 40°C。

- 包      裝：淨重25KG / 包。

注     意

- 在不同情況下操作本產品將會產生不一樣的結果，建議使用前評估小量應用測試的必要性，如有技術上之問題，請與本公司技術人員連絡。

- 本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性。