NPP-688-FT燙金糊

特     性

- 水洗牢度優。

- 燙金效果良好手感柔軟。

應     用

- 直接使用，網版建議為60 ~ 80目(可加少量的水來調整糊劑黏稠度)，網版印刷建議次數2次2刀。

- 若糊劑印刷時不均一或是吃膠量太少，可能會造成效果不好，請增加膠量或印刷次數。

- 印刷完後，可以用烘箱120℃烘3分鐘。

- 建議轉印時的條件為150℃壓12秒，壓力為4Kg，以上建議條件須視現埸机器及環境氣侯加以調整，以利糊劑操作。

- 若糊劑乾燥太快，有塞版的問題可以添加適當的防塞劑或水來改善，但比例不宜超過8%。

- 對於特殊布種或牢度有特別要求時，須添加適當架橋劑，來符合牢度要求。

規     格

- 外      觀：透明糊狀

- 儲      存：置於陰涼通風處，容器保持緊閉，儲存環境為10°C 至 40°C。

注     意

- 在不同情況下操作本產品將會產生不一樣的結果，建議使用前評估小量應用測試的必要性，如有技術上之問題，請與本公司技術人員連絡。

- 本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性。