艺盛白色母粒

型号： YS-69APE       白色母粒

物料特性：    密度：         ISO1183         g/CM3               1.05

熔融指数：     ISO1133         g/10min             20

载体树脂：     改性LLDPE

颜料含量：     钛白粉50%

颜料粒径：     0.35左右

色母粒径:      2-3MM

应用:        PE、PP、GPPS、SAN、ABS、PC、NY LOM6、PET g PVC挤出及注塑

参考添加量:   2%-4%

外观:         白色颗粒状

包装:         纸袋复合袋,净重25KG

保存方法:     请存放于远离过热及潮湿的地方

产品特点:     ★极优分散性

★容易加工

★高光泽、高亮度

★用途广泛

本产品已通过SGS检测记证.

本文所提供各项资料,只有限地提供本公司所生产某些产品而已,虽然以上资料具有高度可靠性,但谨供客户参考而已,希望客户经试验后能善加利用.